ICS 77.150.40

CCS H 62

中华人民共和国国家标准

GB/T 2054—XXXX

代替GB/T 2054-2013

镍及镍合金板

Nickel and nickel alloy plate and sheet

（预审稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX- XX实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 2054-2013《镍及镍合金板》，与GB/T 2054-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了产品的规格范围（见表1，2013年版的表1）；

- 更改了热轧板材的尺寸允许偏差（见表2，2013年版的表2）；

- 增加了板材的侧边弯曲度要求（见5.2.5）；

- 更改了矩形板材的切斜要求（见5.2.6,2013年版的3.3.5）；

- 更改了N6板材的力学性能（见表6,2013年版表7）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：宝钛集团有限公司、中铝沈阳有色金属加工有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、无锡隆达金属材料有限公司、沈阳难熔金属研究院、有色金属技术经济研究院有限责任公司等。

本文件主要起草人：XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1970年首次发布为YB 709-1970、YB 757-1970；1980和1989年第一次修订，分别为GB/T 2054-1980、GB/T 11088-1989；2005年第二次修订，为GB/T 2054-2005；2013年第三次修订；

——本次为第四次修订。

镍及镍合金板

- 范围

本文件规定了镍及镍合金板的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于仪表、电子通讯、各种压力容器、耐蚀装置以及其他工业用的镍及镍合金板材。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2021　金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 230（所有部分） 金属材料 洛氏硬度试验

GB/T 4340（所有部分） 金属材料 维氏硬度试验

GB/T 5235 加工镍及镍合金牌号和化学成分

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8647（所有部分） 镍化学分析方法

GB/T 8888 重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 15007 耐蚀合金牌号

YS/T 325（所有部分） 镍铜合金化学分析方法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类和标记

  - 产品分类

- 产品的牌号、状态、规格及制造方法应符合表1的规定。

  - 产品标记

产品标记按产品名称、牌号、状态、规格、文件编号的顺序表示。

示例：

用N6牌号制造的、状态为退火态（M）、厚度为1.0mm、宽度1000mm、长度2000mm的板材。

标记：

板 N6 M 1.0×1000×2000mm GB/T 2054-XXXX

- 牌号、状态、规格及制造方法

| 牌号 | 状态a | 规格 mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距形板材 （厚度×宽度×长度） | 圆形板材 （厚度×直径） |
| N4、N5、N6、NW4-0.07、NW4-0.1、NW4-0.15、N7、DN、NMg0.1、NSi0.19 | 退火态（M）、热加工态（R） 冷加工态（Y） | 热轧： (3.0～100.0)×(50～3000)×（500～6000） 冷轧： (0.1～4.0)×(50～1500)×（500～6000） | 热轧： (3.0～100.0)×φ(50～3000) 冷轧： (0.5～4.0)×φ(50～1500) |
| NCu28-2.5-1.5 、NS1101 | 退火态（M）、热加工态（R） |  |  |
| NCu30 、 NCr15-8 | 退火态（M）、热加工态（R）、半硬状态（Y2） |  |  |
| NS1102、NFe30-21-3 | 退火态（M） |  |  |
| NiMo16-15-6-4、NiCr22-9 | 固溶退火态（ST） |  |  |
| 注：冷加工态（Y）及半硬状态（Y2）仅适用于冷轧方式生产的板材。 |  |  |  |

- 技术要求

  - 化学成分

NS1101、NS1102的化学成分应符合GB/T 15007的规定,其余牌号的化学成分应符合GB/T 5235的规定。

  - 外形尺寸及其允许偏差

    - 热轧板材的尺寸及允许偏差应符合表2的规定。

- 热轧板材的尺寸及其允许偏差

单位为毫米

| 厚度 | 规定宽度范围的厚度允许偏差 |  | 宽度允许偏差 |  | 长度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50～1000 | ＞1000～3000 | 50～1000 | ＞1000～3000 | ≤3000 | ＞3000～6000 |
| 3.0～4.0 | ±0.20 | ±0.30 | ±4 | +7 -5 | ±5 | +10 -5 |
| ＞4.0～6.0 | ±0.35 | ±0.40 |  |  |  |  |
| ＞6.0～8.0 | ±0.40 | ±0.50 |  |  |  |  |
| ＞8.0～10.0 | ±0.50 | ±0.60 | ±5 | +10 -5 | +10 -5 | +15 -5 |
| ＞10.0～15.0 | ±0.60 | ±0.70 |  |  |  |  |
| ＞15.0～20.0 | ±0.70 | ±0.90 |  |  |  |  |
| ＞20.0～30.0 | ±0.90 | ±1.10 | ±8 | +10 -5 | +10 -5 | +15 -5 |
| ＞30.0～40.0 | ±1.10 | ±1.30 |  |  |  |  |
| ＞40.0～50.0 | ±1.20 | ±1.50 |  |  |  |  |
| ＞50.0～80.0 | ±1.40 | ±1.70 |  |  |  |  |
| ＞80.0～100.0 | ±1.60 | ±1.90 |  |  |  |  |

    - 冷轧板材的尺寸及允许偏差应符合表3的规定。

- 冷轧板材的尺寸及其允许偏差

单位为毫米

| 厚度 | 规定宽度范围的厚度允许偏差 |  | 宽度允许偏差 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50～600 | ＞600～1500 |  |  |
| 0.1～0.3 | ±0.03 | -- | ±5 | +10 -5 |
| ＞0.3～0.5 | ±0.04 | ±0.05 |  |  |
| ＞0.5～0.7 | ±0.05 | ±0.07 |  |  |
| ＞0.7～1.0 | ±0.07 | ±0.09 |  |  |
| ＞1.0～1.5 | ±0.09 | ±0.11 |  |  |
| ＞1.5～2.5 | ±0.11 | ±0.13 |  |  |
| ＞2.5～4.0 | ±0.13 | ±0.15 |  |  |
| 注：对于真空器件用板材，尺寸及其允许偏差可由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |

    - 圆形板材的厚度允许偏差应符合表2和表3中相应厚度的规定，其直径允许偏差应符合表4的规定。

- 圆形板材直径的允许偏差

单位为毫米

| 直径 | 规定厚度范围的直径允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5～4.0 | ＞4.0～50 | ＞50～100 |
| 50～500 | +6 | +8 | +8 |
| ＞500～1000 | +8 | +8 | +10 |
| ＞1000～1500 | +10 | +10 | +10 |
| ＞1500～3000 | -- | +12 | +12 |
| 注：所有圆形板的负偏差为0。 |  |  |  |

    - 板材应平直，允许有轻微的波浪。热轧矩形板材和热轧圆形板材的平整度应符合表5的规定，冷轧圆形板材的平整度应不大于15mm/m。厚度大于1.0mm的冷轧矩形板材，其长度方向上的平整度应不大于10mm/m；厚度不大于1.0mm的冷轧矩形板材，其长度方向上的平整度应不大于20mm/m。

- 热轧板和圆形板的平整度

| 厚度 mm | 规定宽度或直径范围的平整度，不大于，mm/m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤1000 mm | ＞1000 mm～1500 mm | ＞1500 mm～3000 mm |
| 3.0～4.0 | 17 | 25 | 30 |
| ＞4.0～7 | 15 | 20 | 25 |
| ＞7～10 | 13 | 15 | 20 |
| ＞10～15 | 10 | 13 | 15 |
| ＞15～20 | 10 | 10 | 15 |
| ＞20～25 | 10 | 10 | 13 |
| ＞25～50 | 8 | 10 | 13 |
| ＞50 | 8 | 8 | 13 |
| - 注：表中平整度适用于长度3500mm范围内的板材，或长度大于3500mm板材的任意3500mm长度。 |  |  |  |

    - 板材的侧边弯曲度应不大于3mm/m。

    - 板材边部应切成直角，且无裂口、卷边、毛剌，切斜应不超过板材长度和宽度的允许偏差。

  - 力学性能

厚度不大于15mm的板材的室温力学性能应符合表6的规定。厚度大于15mm的板材的室温力学性能，需方要求并在合同中注明时应进行检测，并报实测结果。

- 室温力学性能

| 牌号 | 状态 | 厚度 mm | 室温力学性能 不小于 |  |  | 硬度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性 延伸强度a Rp0.2 MPa | 断后伸长率 A50mm % | HV | HRB |
| N4、N5、NW4-0.15、 NW4-0.1、NW4-0.07 | M | 0.5～≤1.5a | 345 | 80 | 35 | — | — |
|  |  | ＞1.5～15 | 345 | 80 | 40 | — | — |
|  | Rb | ≥2.5～15 | 345 | 80 | 30 | — | — |
|  | Y | 0.5～≤2.5 | 490 | — | 2 | — | — |
| N6 | M | 0.5～15a | 345 | 100 | 40 | — | — |
|  | Rb | ≥2.5～15 | 345 | 80 | 30 | — | — |
|  | Yc | ＞1.5～4.0 | 620 | 480 | 2 | 188～215 | — |
|  |  | 0.5～≤1.5 | 540 | — | 2 | — | — |
| N7、DNd、 NSi0.19、NMg0.1 | M | 0.5～≤1.5a | 380 | 100 | 35 | — | — |
|  |  | ＞1.5～15 | 380 | 100 | 40 | — | — |
|  | R | ≥2.5～15 | 380 | 135 | 30 | — | — |
|  | Yc | ＞1.5～4.0 | 620 | 480 | 2 | 188～215 | — |
|  |  | 0.5～≤1.5 | 540 | — | 2 | — | — |
|  | Y2c | ＞1.5～4.0 | 490 | 290 | 20 | 147～170 | — |
| NCu28-2.5-1.5 | M | 0.5～15 | 440 | 160 | 35 | — | — |
|  | Rb | ≥2.5～15 | 440 | (160) | 25 | — | — |
|  | Y2c | 0.5～4.0 | 570 | — | 6.5 | 157～188 | — |
| NCu30 | M | 0.5～15 | 485 | 195 | 35 | — | — |
|  | Rb | ≥2.5～15 | 515 | 260 | 25 | — | — |
|  | Y2c | 0.5～4.0 | 550 | 300 | 25 | 157～188 | — |
| NS1101 | R | 2.5～15 | 550 | 240 | 25 | — | — |
|  | M | 0.5～15 | 520 | 205 | 30 | — | — |
| NS1102 | M | 0.5～15 | 450 | 170 | 30 | — | — |
| NFe30-21-3 | M | 0.5～15 | 586 | 241 | 30 | — | — |
| NCr15-8 | M | 0.1～15 | 550 | 240 | 30 | — | ≤88e |
|  | Y | ≤6.4 | 860 | 620 | 2 | — | — |
|  | Y2 | ≤6.4 | — | — | — | — | 93～98 |
| NiMo16-15-6-4 | ST | 0.5～15 | 690 | 283 | 40 | — | ≤100 |
| NiCr22-9 | ST | 0.5～15 | 690 | 276 | 30 | — | ≤100 |
| - a 厚度＜1.0mm用于成型换热器的N4和N6薄板力学性能报实测数据。 - b 热轧板材可在最终热轧前做一次热处理。 - c 硬态及半硬态供货的板材性能，以硬度作为验收依据，需方要求时，可提供拉伸性能。提供拉伸性能时，不再进行硬度测试。 - d 仅适用于电真空器件用板。 e 仅适用于薄板和带材，且用于深冲成型时的产品要求。用户要求并在合同中注明时进行检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 晶粒度

退火态NS1101、NS1102、NiMo16Cr15Fe6W4和NCr15-8的平均晶粒度应符合表7的要求。当需方要求并在合同中注明时，其余牌号产品的晶粒度要求由供需双方协商确定。

- 退火态产品的平均晶粒度

| 牌号 | 厚度 mm | 宽度 mm | 平均晶粒度 |
| --- | --- | --- | --- |
| NS1101 | 0.5～15 | -- | 5级或更粗 |
| NS1102 | 0.5～15 | -- | 5级或更粗 |
| NiMo16-15-6-4 | 0.5～3.2 | -- | 3.0级或更细 |
|  | ＞3.2～4.0 | -- | 1.5级或更细 |
| NCr15-8 | 0.10～0.25 | ≤305 | 8级或更细 |
|  | ＞0.25～3.2 |  | 4.5级或更细 |
|  | 0.5～1.3 | ＞305～1500 | 4.5级或更细 |
|  | 1.3～6.4 |  | 3.5级或更细 |

  - 外观质量

    - 热轧板材

      - 板材表面应清洁，不应有裂纹、起皮、压折、分层等缺陷。

      - 允许有不超出板材厚度允许偏差的凹坑、皱纹等不影响使用的缺陷；允许有不影响使用的轻微的、局部的辊印。局部缺陷可采用修磨的方式去除，但应保证板材的最小厚度。

    - 冷轧板材

      - 冷轧板的表面应光滑、清洁，不应有裂纹、起皮、压折和分层等缺陷。

      - 允许有不超出板材厚度允许偏差的凹坑、皱纹等不影响使用的缺陷；

      - 板材表面允许有轻微的氧化色、发红、发暗和局部油迹、水迹。

    - 其他

- 厚度不小于1.5mm的板材应去除表面氧化物后以光亮面交货，厚度小于1.5mm的板材退火后可不进行表面处理交货。

- 试验方法

  - 化学成分

    - 镍铜合金的化学成分按YS/T 325进行检测。

    - 其余镍及镍合金的化学成分按GB/T 8647进行检测，GB/T 8647分析方法测定范围之外的化学成分，其分析方法由供需双方协商确定。

  - 外形尺寸及其允许偏差

产品的外形尺寸及其允许偏差用相应精度的量具进行测量。其中厚度允许偏差在距顶角不小于100mm和距边部不小于10mm部位进行测量。

  - 力学性能

    - 产品的室温力学性能试验按GB/T 228.1-2021进行检验，采用P5、P12或R4试样。

    - 产品的洛氏硬度按GB/T 230进行检验，维氏硬度按GB/T 4340进行检验。

  - 晶粒度

产品的平均晶粒度按GB/T 6394进行检验。

  - 外观质量

产品的外观质量用目视法进行检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件的规定及订货单的规定。

    - 需方可对收到的产品按本文件和订货单的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外形尺寸及其允许偏差、外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于化学成分、力学性能、晶粒度的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

  - 组批

板材应成批提交验收，每批应由同一牌号（炉批）、状态和规格组成。对于多炉熔炼组批的板材，批重不超过3000kg。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、NS1101、NS1102、NiMo16Cr15Fe6W4、NCr15-8的晶粒度及外观质量的检验。

  - 取样

产品的取样应符合表8的规定。

- 取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每炉批任取一份 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐张 | 5.2 | 6.2 |
| 力学性能 | 每批任取2张，每张各取1个，宽度不大于220mm的产品取纵向试样，宽度大于220mm的产品取横向试样 | 5.3 | 6.3 |
| 晶粒度 | 每批任取2张，每张各取1个 | 5.4 | 6.4 |
| 外观质量 | 逐张 | 5.5 | 6.5 |

  - 检验结果的判定

    - 检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

    - 化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

    - 力学性能、晶粒度各项试验中，如果有一个试样的检验结果不合格，则从该批产品上取双倍试样进行该不合格项目的重复检验。若重复检验仍有一个试样不合格，则该批产品不合格。但允许供方逐张对不合格项目进行检验，合格者重新组批。

    - 外形尺寸及其允许偏差、外观质量检验不合格时，判单张产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及随行文件

  - 标志

    - 产品标志

在检验合格的产品上应做如下标志（或贴标签）：

- 牌号；

- 规格；

- 状态；

- 批号；

- 本文件编号。

    - 包装标志

产品的包装标志应符合GB/T 8888的规定。

  - 包装、运输、贮存

产品的包装、运输、贮存应符合GB/T 8888的规定。

  - 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 质量证明书，内容如下：

- 产品名称、牌号、规格和状态；

- 产品锭号、批号、批重和数量；

- 产品的主要性能及技术参数；

- 各项分析检验结果及质量检验部门印记；

- 其他。

- 合格证，内容如下：

- 产品锭号或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章；

- 其他。

- 其他。

- 订货单（或合同）内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号、规格、状态；

- 净重（或张数）；

- 本文件编号；

- 其他。

附 录 A

（资料性）

国内外标准相应牌号的对照

本文件包括的镍及镍合金牌号与国内外标准中相应牌号的对照，见表A.1。

表A.1 国内外标准相应牌号对照

| 本文件采用的牌号 | GB/T 15007牌号 | ASTM牌号 | ISO牌号 | EN牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N4 | - | - | - | - |
| N5 | - | N02201 | NW2201 | - |
| N6 | - | - | - | - |
| N7 | - | N02200 | NW2200 | - |
| DN | - | - | - | - |
| NCu28-2.5-1.5 | - | - | - | - |
| NCu30 | - | N04400 | NW4400 | - |
| NMg0.1 | - | - | - | - |
| NSi0.19 | - | - | - | - |
| NW4-0.15 | - | - | - | - |
| NW4-0.1 | - | - | - | - |
| NW4-0.07 | - | - | - | - |
| NS1101 | NS1101 | N08800 （Incoloy 800） | - | 1.4876 |
| NS1102 | NS1102 | N08810 （Incoloy 800H） | - |  |
| NFe30-21-3 | NS1402 | N08825 （Incoloy 825） | NW8825 | NiCr21Mo 2.4858 |
| NCr15-8 | NS3102 | N06600 （Inconel 600） | NW6600 | NiCr15Fe 2.4816 |
| NiMo16-15-6-4 | NS3304 | N10276/N010276 （Inconel 276） | NW0276 | NiMo16Cr15W 2.4819 |
| NiCr22-9 | NS3306 | N06625 （Inconel 625） | NW6625 | NiCr22Mo9Nb 2.4856 |

_________________________________