ICS 77.150.40

CCS H62

中华人民共和国国家标准

GB/T 2882—××××

代替GB/T 2882-2013

镍及镍合金管

Tube of nickel and nickel alloys

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 2882-2013《镍及镍合金管》，与GB/T 2882-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了产品的规格范围（见表1，2013年版的表1）；

- 更改了管材的公称尺寸（见表3，2013年版的表3）；

- 增加了涡流探伤（见5.6）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：宝钛集团有限公司、中铝沈阳有色金属加工有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、无锡隆达金属材料有限公司、沈阳难熔金属研究所。

本文件主要起草人：xxx。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1981年首次发布为GB/T 2882-1981、1987年第一次修订、2005年第二次修订、2013年第三次修订；

——本次为第四次修订。

- 镍及镍合金管

  - 范围

本文件规定了镍及镍合金管的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于化工、仪表、电讯、电子、电力等工业部门制造耐蚀或其它重要零部件用的镍及镍合金无缝圆形管。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2021  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 241  金属管  液压试验方法

GB/T 242  金属管  扩口试验方法

GB/T 5235  加工镍及镍合金牌号和化学成分

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8647（所有部分）  镍化学分析方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

YS/T 325（所有部分）  镍铜合金化学分析方法

  - 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

  - 分类和标记

    - 产品分类

      - 产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定。产品的推荐订货规格见表2。

- 牌号、状态和规格

| 牌号 | 状态 | 规格，mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外径 | 壁厚 | 长度 |
| N2、N4、DN | 软态(M)、硬态(Y) | 0.35～18.00 | 0.05～5.00 | 100～15000 |
| N6 | 软态(M)、半硬态(Y2)、硬态(Y)、消除应力状态（Y0） | 0.35～115.00 | 0.05～8.00 |  |
| N5 、N7、N8 | 软态(M)、消除应力状态（Y0） | 5.00～115.00 | 1.00～8.00 |  |
| NCr15-8 | 软态(M) | 12.00～80.00 | 1.00～3.00 |  |
| NCu30 | 软态(M)、消除应力状态（Y0） | 10.00～115.00 | 1.00～8.00 |  |
| NCu28-2.5-1.5 | 软态(M)、硬态(Y) | 0.35～110.00 | 0.05～5.00 |  |
|  | 半硬态(Y2) | 0.35～18.00 | 0.05～0.90 |  |

- 表1（续）牌号、状态和规格

| 牌号 | 状态 | 规格，mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外径 | 壁厚 | 长度 |
| NCu40-2-1 | 软态(M)、硬态(Y) | 0.35～110.00 | 0.05～6.00 | 100～15000 |
|  | 半硬态(Y2) | 0.35～18.00 | 0.05～0.90 |  |
| NSi0.19、NMg0.1 | 软态(M)、硬态(Y)、半硬态(Y2) | 0.35～18.00 | 0.05～0.90 |  |

    - 产品标记

产品标记按文件编号、产品名称、牌号、状态和规格的顺序表示，标记示例如下：

示例：

用N6制造的、供应状态为Y、外径10㎜、壁厚1.00㎜、长度为2000㎜定尺的圆管材。

标记：

管 GB/T 2882—N6 Y—Ф10×1.00×2000

  - 技术要求

    - 化学成分

- 管材的化学成份应符合GB/T 5235的规定。

    - 外形尺寸及其允许偏差

      - 管材的公称尺寸应符合表2的规定。

      - 管材的外径允许偏差应符合表3的规定。外径允许偏差的精度应在合同中注明，否则按普通级供货。

      - 管材的壁厚允许偏差应符合表4的规定。外径允许偏差的精度应在合同中注明，否则按普通级供货。

      - 定尺或倍尺管材的长度允许偏差应符合表5的规定，倍尺长度应加入锯切时的分切量，每一锯切量为5mm。定尺或倍尺长度的管材应在合同中注明，否则按不定尺供货。精度等级应在合同中注明，否则按普通级供货。

      - 管材端部应锯切平整，允许有轻微的毛刺。

      - 管材的直度和切斜度应符合表6的规定。

      - 管材的圆度不应超出其外径的允许偏差。

- 镍及镍合金管的公称尺寸

- 单位为毫米

| 外径 | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.05~ 0.06 | >0.06~ 0.09 | >0.09~ 0.12 | >0.12~ 0.15 | >0.15~ 0.20 | >0.20~ 0.25 | >0.25~ 0.30 | >0.30~ 0.40 | >0.40~ 0.50 | >0.50~ 0.60 | >0.60~ 0.70 | >0.70~ 0.90 | >0.90~ 1.00 | >1.00~ 1.25 | >1.25~ 1.80 | >1.80~ 3.00 | >3.00~ 4.00 | >4.00~ 5.00 | >5.00~ 6.00 | >6.00~ 7.00 | >7.00~ 8.00 |  |
| 0.35~0.4 | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ≤3000 |
| >0.40~0.50 | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >0.50~0.60 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >0.60~0.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >0.70~0.80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >0.80~0.90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >0.90~1.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >1.50~1.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >1.75~2.00 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >2.00~2.25 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >2.25~2.50 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >2.50~3.50 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >3.50~4.20 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >4.20~6.00 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| >6.00~8.50 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ≤15000 |
| >8.50~10 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — |  |
| >10~12 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |  |
| >12~14 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |  |
| >14~15 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |  |
| >15~18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |  |
| >18~20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |  |
| >20~30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |  |
| >30~35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |  |
| >35~40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |  |
| >40~60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — |  |
| >60~90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| >90~115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 注：“○ ”表示可供规格，“—”表示不推荐采用规格，需要其他规格的产品应由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 管材的外径允许偏差

- 单位为毫米

| 外径 | 允许偏差a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| 0.35~0.90 | ±0.007 | ±0.005 |
| >0.90~2.00 | ±0.010 | ±0.007 |
| >2.00~3.00 | ±0.012 | ±0.010 |
| >3.00~4.00 | ±0.018 | ±0.015 |
| >4.00~5.00 | ±0.022 | ±0.020 |
| >5.00~6.00 | ±0.030 | ±0.025 |
| >6.00~9.00 | ±0.040 | ±0.030 |
| >9.00~12 | ±0.045 | ±0.040 |
| >12~15 | ±0.080 | ±0.050 |
| >15~18 | ±0.100 | ±0.060 |
| >18~20 | ±0.120 | ±0.080 |
| >20~30 | ±0.150 | ±0.110 |
| >30~40 | ±0.170 | ±0.150 |
| >40~50 | ±0.250 | ±0.200 |
| >50~60 | ±0.350 | ±0.250 |
| >60~90 | ±0.450 | ±0.300 |
| >90~115 | ±0.550 | ±0.400 |
| a需方要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |

- 管材的壁厚允许偏差

- 单位为毫米

| 壁厚 | 允许偏差a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| 0.05~0.06 | ±0.010 | ±0.006 |
| >0.06~0.09 | ±0.010 | ±0.007 |
| >0.09~0.12 | ±0.015 | ±0.010 |
| >0.12~0.15 | ±0.020 | ±0.015 |
| >0.15~0.20 | ±0.025 | ±0.020 |
| >0.20~0.25 | ±0.030 | ±0.025 |
| >0.25~0.30 | ±0.035 | ±0.030 |
| >0.30~0.40 | ±0.040 | ±0.035 |
| >0.40~0.50 | ±0.045 | ±0.040 |
| >0.50~0.60 | ±0.055 | ±0.050 |
| >0.60~0.70 | ±0.070 | ±0.060 |
| >0.70~0.90 | ±0.080 | ±0.070 |
| >0.90~3.00 | 公称壁厚的10% | 公称壁厚的10% |
| >3.00~5.00 | 公称壁厚的12.5% |  |
| >5.00~8.00 | 公称壁厚的12.5% |  |
| a需方要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |

- 长度允许偏差

- 单位为毫米

| 长度 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| ≤2000 | +3 0 | +2 0 |
| >2000～4000 | +6 0 | +3 0 |
| >4000～8000 | +10 0 | +6 0 |
| >8000 | +15 0 | +12 0 |

- 管材的直度、切斜度允许值

- 单位为毫米

| 外径 | 每米直度，不大于 |  | 切斜度，不大于 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |  |
| 0.35～30 | 3 | 1.5 | 0.75 |
| >30～90 | 4 | 1.5 | 公称外径的2.5% |
| >90～115 | 5 | 1.5 |  |
| 注：表中直度指标不适用于“M”状态。 |  |  |  |

    - 力学性能

      - 管材的室温力学性能应符合表7的规定。

- 管材的力学性能

| 牌号 | 壁厚，mm | 状态 | 抗拉强度Rm ，MPa 不小于 | 规定塑性延伸强度Rp0.2，MPa 不小于 | 断后伸长率，% 不小于 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | A50 |
| N4、N2、DN | 所有规格 | M | 390 | （105） | 35 | - |
|  |  | Y | 540 | （210） | （8） | - |
| N5 | 所有规格 | M | 345 | 80 | - | 35 |
|  |  | Y0 | 415 | 205 | - | 15 |
| N6 | ＜0.90 | M | 390 | （105） | - | 35 |
|  |  | Y | 540 | （210） | （8） | - |
|  | ≥0.90 | M | 370 | （85） | 35 | - |
|  |  | Y2 | 450 | （170） | - | 12 |
|  |  | Y | 520 | （200） | 6 | - |
|  |  | Y0 | 460 | （270） | （10） | - |
| N7、N8 | 所有规格 | M | 380 | （100） | - | 35 |
|  |  | Y0 | 450 | 275 | - | 15 |
| NCu30 | 所有规格 | M | 485 | 195 | - | 35 |
|  |  | Y0 | 585 | 380 | - | 15 |
| NCu28-2.5-1.5、NSi0.19 NCu40-2-1、NMg0.1 | 所有规格 | M | 440 | （140） | - | 20 |
|  |  | Y2 | 540 | （300） | 6 | - |
|  |  | Y | 585 | （320） | 3 | - |
| NCr15-8 | 所有规格 | M | 550 | 240 | - | 30 |
| 注1：外径小18㎜、壁厚小0.90㎜的硬（Y)态镍及镍合金管材的断后伸长率值仅供参考。 注2：供农用飞机作喷头用的Ncu28-2.5-1.5合金硬状态管材，其抗拉强度不小于645Mpa、延伸率不小于2%。 |  |  |  |  |  |  |

    - 扩口试验

需方要求并在订货单中注明时，N5、N6、N7、NCu30管材可进行扩口试验。扩口试验的顶心锥度为60°，扩口率为30%，扩口后试样上不得出现开裂现象。

    - 水压试验

需方要求并在订货单中注明时，N5、N6、N7、NCu30管材应逐根进行水压试验，试验压力按式（1）计算，最大试验压力为6.9MPa。在试验压力下，管材不得出现渗漏现象。

P=2St/D                                   （1）

式中：P——试验水压力，  单位为兆帕（MPa）；

t——管材公称壁厚，单位为毫米（mm）；

D——管材公称外径，单位为毫米（mm）；

S——由表8规定的许用应力，单位为兆帕（MPa）。

- 材料的许用应力

| 牌号 | S值，MPa |  |
| --- | --- | --- |
|  | 软态 | 消除应力状态 |
| N5 | 55 | 105 |
| N7 | 70 | 110 |
| NCu30 | 120 | 145 |

    - 涡流探伤

需方要求并在订货单中注明时，外径为15~55mm,壁厚为0.8~6.0mm的管材可进行涡流探伤，其人工标准缺陷的大小应符合表9的规定。

- 对比缺陷的大小

- 单位为毫米

| 管的外径 | 钻孔直径 |
| --- | --- |
| ≥15~20 | 0.8 |
| ＞20~30 | 0.9 |
| ＞30~40 | 1.1 |
| ＞40~55 | 1.3 |

    - 表面质量

      - 管材的内外表面应光滑、清洁，不允许有裂纹、折叠、针孔、起皮等目视可见的缺陷。

      - 管材表面的局部缺陷允许清除，但清除后不得使外径和壁厚超出其允许偏差。

      - 管材表面允许有不超出外径和壁厚允许偏差的划伤、凹坑、凸点等不影响使用的痕迹。允许管材有轻微的氧化色、矫直痕迹和局部的水迹。空拉管材内表面允许不光滑，但不应有明显的空拉皱纹。

  - 试验方法

    - 化学成份

镍铜合金的化学成分仲裁分析方法按YS/T325规定的方法进行；纯镍化学成份的仲裁分析方法按GB/T 8647规定的方法进行，镍合金中主成分Si、 Mg、Cr、Fe的仲裁分析方法及杂质成分的仲裁分析方法由供需双方协商确定。

    - 外形尺寸及其允许偏差

产品的外形尺寸应用相应精度的测量工具进行测量。

    - 直度

直度的测量方法是把管材平放在平台上用1m长的钢板尺靠在所测管材的凹面上，用塞尺或其他测量仪器测量管和钢板尺间最大距离。

    - 室温力学性能

管材的室温拉伸试验按GB/T 228.1-2021的规定执行，试样号为S1、S2、S3、R7、S7、S8。

    - 扩口试验

管材的扩口试验按GB/T 242的规定进行。

    - 水压试验

管材的水压试验按GB/T 241的规定进行

    - 涡流探伤

管材的涡流探伤试验方法由供需双方共同商定。

    - 表面质量

产品的表面质量应用目视或相应检验设备进行检验。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件的规定及订货单的规定。

      - 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外形尺寸及其允许偏差、外观质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于化学成分、力学性能、扩口试验、水压试验和涡流探伤的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

    - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一熔炼炉号、同一生产方法、同一热处理炉批、同一状态和同一规格的丝材组成。

    - 检验项目

每批产品应进行化学成份、外形尺寸、力学性能和表面质量的检验。需方要求并在订货单中注明时应进行扩口试验、水压试验和涡流探伤。

    - 取样

- 产品取样应符合表10的规定。

- 产品取样的规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 供方每炉(需方每批)取一个试样 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 逐根 | 5.2 | 6.2 |
| 室温力学性能 | 每批任取两根，每根取一个试样 | 5.3 | 6.4 |
| 扩口试验 | 每批任取两根，每根取一个试样 | 5.4 | 6.5 |
| 水压试验 | 合同要求时，逐根 | 5.5 | 6.6 |
| 涡流探伤 | 合同要求时，逐根 | 5.6 | 6.7 |
| 表面质量 | 逐根 | 5.7 | 6.8 |

    - 检验结果的判定

      - 检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

      - 化学成份不合格时，判该批产品不合格。

      - 管材外形尺寸偏差、表面质量、水压试验或涡流探伤不合格时，判该根不合格。

      - 当力学性能和扩口试验的试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格，或逐根检验，合格者交货。

  - 标志、包装、运输、贮存及随行文件

    - 标志

      - 产品标志

在检验合格的产品上应贴标签或挂标牌，其上至少注明：

- 生产厂名称、商标；

- 牌号；

- 状态；

- 规格；

- 批号；

- 本文件编号。

      - 包装标志

产品的包装标志应符合GB/T 8888的规定。

    - 包装、运输及贮存

产品的包装、运输及贮存应符合GB/T 8888的规定。

    - 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 质量证明书，内容如下：

- 产品名称、牌号、规格和状态；

- 产品锭号、批号、批重和数量；

- 产品的主要性能及技术参数；

- 各项分析检验结果及质量检验部门印记；

- 其他。

- 合格证，内容如下：

- 产品锭号或批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章；

- 其他。

- 其他。

  - 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 供应状态、用途、形式；

- 产品规格；

- 重量、根数；

- 扩口试验（有要求时）；

- 水压试验（有要求时）；

- 涡流探伤（有要求时）；

- 本文件编号；

- 其他。

- 附 录 A

（资料性）

国内外标准相应牌号的对照

本文件包括的镍及镍合金牌号与国内外标准中相应牌号的对照，见表A.1。

表A.1 国内外标准相应牌号对照

| 本文件采用的牌号 | GB/T 15007牌号 | ASTM牌号 | ISO牌号 | EN牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | - | - | - | - |
| N4 | - | - | - | - |
| N5 | - | N02201 | NW2201 | - |
| N6 | - | - | - | - |
| N7 | - | N02200 | NW2200 | - |
| N8 | - | - | - | - |
| DN | - | - | - | - |
| NCr15-8 | NS3102 | N06600 （Inconel 600） | NW6600 | NiCr15Fe 2.4816 |
| NCu30 | - | N04400 | NW4400 |  |
| NCu28-2.5-1.5 | - | - | - | - |
| NCu40-2-1 | - | - | - | - |
| NMg0.1 | - | - | - | - |
| NSi0.19 | - | - | - | - |