ICS 77.120.99

H 66

中华人民共和国国家标准

GB/T 23522—20XX

代替GB/T 23522-2009

代替GB/T 23523-2009

再生锗原料

Germanium renewable raw materials

（预审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 23522-2009《再生锗原料》，与GB/T 23522-2009 相比，除了结构调整和编辑性改动外，主要技术变动如下1

- 更改了范围。（见第1章，2009年版的第1章）；

- 删除了规范性引用文件GB 20664 有色金属矿产品的天然放射性限值；（见2009年版的第2章）

- 删除了规范性引用文件YS/T 422 碳化铬化学分析方法 铬量的测定；（见2009年版的第2章）

- 增加了规范性引用文件GB/T 1480 金属粉末 干筛分法测定粒度；（见第2章）

- 删除了规范性引用文件GB/T 23523 再生锗原料中锗含量的测定 碘酸钾滴定法；（见2009年版   的第2章）

- 增加了术语和定义（见第3章）；

- 更改了分类的表述及增加了主要来源描述；（见第4章，2009年版的3.1）

- 去除了原生固态的再生锗原料中对铬含量的要求；（见5.1.1表2，2009年版的3.1.1表1）

- 去除了原生固态的再生锗原料中对牌号的要求；（见5.1.1表2，2009年版的3.1.1表1）

- 删除了对再生锗原料的放射性物质的要求及检测；（见2009年版3.5、4.5）

k）更改了外观质量及粒度的表述，增加了外观质量、粒度的检验方法；（见5.1.2、5.1.3、6.4、6.5，2009年版3.2、3.3、3.4）

l) 删除了水分在原生固态的再生锗原料的化学成分中的表述，单独列要素进行规定；（见5.1.4, 2009年版3.1.1表1）

m) 增加了化合态再生锗原料的技术要求规定；（见5.2）

n) 更改了需方对收到产品后检验结果与标准不符合时向供方提出的时间；（见7.1.2, 2009版5.1.2）

o）增加了组批的细分规定；（见7.2, 2009版5.2）

p) 更改了取样和制样的内容；（见7.4，2009年版的5.4）

q）更改了检验结果的判定；（见7.5，2009年版的5.5）

r）更改质量证明书为随行文件；（见8.4,2009年版的6.4）

s）增加了规范性附录A 《再生锗原料中锗含量的测定  碘酸钾滴定法》。（见附录A）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC 203/SC2）、全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）共同提出并归口。

本文件起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司……

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX、。

本文件及其所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：

—— 2009年首次发布为GB/T 23522-2009；

——本次为第一次修订，并入GB/T 23523的内容（GB/T 23523-2009的历次版本发布情况为：

——2009年首次发布，本次对相关内容修订后作为规范性附录并入。

再生锗原料

- 1　范围

本文件规定了再生锗原料的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单（或合同）内容等。

本文件适用于从锗的生产、加工、使用过程中产生的可回收利用的再生锗原料，主要作为生产高纯四氯化锗、高纯二氧化锗、区熔锗锭等产品的原料。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1480  金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 23513.2  锗精矿化学分析方法  第2部分：砷量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

GB/T 23513.3  锗精矿化学分析方法  第3部分：硫量的测定  硫酸钡重量法

GB/T 23513.4  锗精矿化学分析方法  第4部分：氟量的测定  离子选择电极法

GB/T 23513.5  锗精矿化学分析方法  第5部分：二氧化硅量的测定  重量法

- 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

再生锗原料  germanium renewable raw materials

在锗的生产、加工和使用过程中产生的含锗原料，可再次提取锗用来生产锗产品。

- 3.2

金属态再生锗原料  （Primary solid Germanium renewable raw materials）

锗以单质或锗合金等形式存在的固态再生锗原料，锗主要以金属态存在。

- 3.3

化合态再生锗原料  （Processed  Germanium renewable raw materials）

锗以离子态或化合态等形态存在于溶液中，经过加工处理后得到的固态加工再生锗原料。

- 4　分类

- 再生锗原料按来源可分为金属态再生锗原料、化合态再生锗原料两类，主要来源情况见表1。

- 表1

| 原料名称 | 主要来源 |
| --- | --- |
| 金属态再生锗原料 | 锗区熔提纯过程中产生的不合格料；锗单晶生长过程中产生的不合格料；太阳能电池用锗单晶、锗晶片加工过程中产生的含油锯屑锗泥、含锗金刚砂粉；红外锗晶片、锗镜片加工过程中产生的含锗不合格料；锗合金；电器靶材、锗衬底砷化镓不合格料等。 |
| 化合态再生锗原料 | 在锗产品生产过程中产生的含锗腐蚀液、含锗废液，在光纤预制棒生产回收的含锗废料等，经采用沉淀法、离子交换法、蒸馏法、萃取法等方式回收得到的固态的再生锗原料。 |

- 5　技术要求

- 5.1 金属态再生锗原料

- 5.1.1 化学成分

- 此类再生锗原料按照锗含量分为五个等级，每一等级的再生锗原料的化学成分应符合表2的规定。

表2    化学成分（质量分数）               %

| 等级 | 锗（Ge） | 砷（As） | 二氧化硅（Si02） |
| --- | --- | --- | --- |
| 特级 | 95～100 | － | － |
| 一级 | 80～95 | － | － |
| 二级 | 50～80 | ＜5 | ＜5 |
| 三级 | 20～50 | ＜10 | ＜20 |
| 四级 | 1～20 | ＜10 | — |

5.1.2 外观质量

5.1.2.1 特级再生锗原料中的区熔不合格料、锗单晶不合格料的外观颜色呈银灰色；红外锗不合格料、锗合金不合格料等再生锗原料的颜色呈银灰或偏黑色。

5.1.2.2 一级到四级的再生锗原料颜色呈银灰色、灰黑色或黑色等，要求同一批产品的颜色均匀一致。

5.1.2.3 再生锗原料中不应混入明显的夹杂物，若含有夹杂物时，应先剔除夹杂物。

5.1.3 粒度

5.1.3.1 特级、一级、二级再生锗原料的粒度可不作要求；

5.1.3.2 三级、四级的再生锗原料呈自然松散状态，且全部通过1 mm的筛孔。

5.1.4 水分

表3   水分（质量分数）                           %

| 等级 | 水分 |
| --- | --- |
| 特级 | ＜1 |
| 一级、二级 | ＜5 |
| 三级、四级 | ＜10 |

- 5.2 化合态再生锗原料

- 5.2.1 化学成分

- 此类再生锗原料按照锗含量分为二个等级，每一等级的再生锗原料的化学成分应符合表4的规定。

表4   化学成分（质量分数）               %

| 等级 | 锗（Ge） | 砷（As） | 氟（F） | 硫（S） | 二氧化硅（Si02） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 20～65 | ＜10 | ＜1 | ＜5 | ＜20 |
| 二级 | 1～20 | ＜10 | ＜1 | ＜5 | — |

5.2.2 要求同一批产品的颜色均匀一致，且不应混入明显的夹杂物，若含有夹杂物时，应先剔除夹杂物。

5.2.3 要求再生锗原料呈自然松散状态，且粒度不大于0.25 mm 。

5.2.4 再生锗原料中水分含量应不大于5 % 。

6　试验方法

6.1 再生锗原料中锗含量的测定按照附录A规定的方法进行。

6.2 再生锗原料中砷含量的测定按照GB/T 23513.2规定的方法进行。

6.3 再生锗原料中二氧化硅含量的测定按照GB/T 23513.5规定的方法进行。

6.4 再生锗原料中外观质量采用目视法检查。

6.5 再生锗原料的粒度检验按照GB/T 1480的规定进行。

6.6 再生锗原料中水分的测定：称取100 g试样在105 ℃干燥恒重后进行测定。

6.7 再生锗原料中硫含量的测定按照GB/T 23513.3规定的方法进行。

6.8 再生锗原料中氟含量的测定按照GB/T 23513.4规定的方法进行。

- 7　检验规则

- 7.1　检查和验收

- 7.1.1　产品出厂前应进行检验，保证再生锗原料的质量符合本文件及订货单（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

- 7.1.2　需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，若检验结果与本文件及订货单（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样、制样和试样方法按本文件7.4进行，仲裁分析结果为最终结果。

- 7.2　组批

- 再生锗原料应成批提交检验，每批原料应由同一类别同一等级的物料构成。每批再生锗原料的重量应不大于1000 kg，或每批锗金属含量不应大于100 kg。

- 7.3　检验项目

- 每批再生锗原料应对化学成分（锗含量接近100%的特级品可不检测）、外观质量、粒度、水分进行检验。

- 7.4　取样和制样

7.4.1 以供方的同一批次产品作为一个采样单位，按7.2进行组批。

7.4.2 除区熔不合格料、锗单晶不合格料等锗含量接近100%的原料外，其他特级再生锗原料应经破碎，充分混匀后平铺于敞口容器内，厚度在3 cm ～ 5 cm ，待取样。

7.4.3 若水分大于1 %，粒度大于0.25 mm的再生锗原料需先进行烘干后破碎，充分混匀后平铺于敞口容器内，厚度在3 cm ～ 5 cm， 待取样。

7.4.4 采用经纬法取样，两采样点之间的距离为2 cm ～ 5 cm，采样深度至底部，取出50 g左右的试料，把各个取样点取到的样混合后缩分至100 g左右。

- 7.4.5 将试样分成三等份，分别装入三个清洁、干燥的自封塑料袋内密封。由供需双方各执一份，另一份样品由供需双方签字后作为仲裁样品由需方保留，若供需双方对测试结果无争议后，需方可对保留的仲裁样品进行处理。

- 7.5　检验结果的判定

若再生锗原料的化学成分、外观质量、粒度、水分有一项不符合5.1.1～5.1.4规定时，判定为不合格。

- 8　标志、包装、运输、贮存及随行文件

- 8.1 标志

- 产品包装上应注明：

- 供方名称；

- 再生锗原料名称；

- 等级；

- 批号；

- 毛质量；

- 净质量；

- 出厂日期；

- 防潮、防倒置；

- 其他

- 8.2 包装

- 产品的外包装用铁桶或塑料桶，内包装用双层塑料袋，计量偏差为批重的±0.2 %。也可由供需双方协商确定。

- 8.3 运输和贮存

- 产品不得同酸、碱、氧化剂等混装、混运、混贮，应防潮。

- 8.4 随行文件

- 每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期外，还宜包括：

- 产品质量证明书，内容如下：

● 产品名称、类别及等级；

● 批号；

● 净重；

● 生产日期；

● 检验日期；

● 检验项目及其结果；

● 质检部门印章；

- 产品交付表；

- 其他。

- 9　订货单（或合同）内容

本文件所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 等级

- 要求；

- 数量；

- 本文件编号；

其他。

附　录　A

（规范性）

再生锗原料中锗含量的测定  碘酸钾滴定法

重要提示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- A.1 方法原理

试料以NaOH和H2O2氧化分解，盐酸蒸馏分离Ge，在3mol/L磷酸和4.5mol/L盐酸介质中，以次亚磷酸钠把Ge4+还原为Ge2+，以淀粉溶液为指示剂，在20 ℃以下，用碘酸钾标准溶液滴定。

- A.2 测量范围

本方法的测量范围为1 % ～ 99 % 。

- A.3 试剂

除另有说明外，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

- A.3.1 碘化钾（KI）。

- A.3.2 无水碳酸钠（Na2CO3）。

- A.3.3 氢氧化钠（NaOH）。

- A.3.4 次亚磷酸钠（NaH2PO2·H2O）。

- A.3.5 盐酸（ρ 1.19 g/mL）。

- A.3.6 磷酸（ρ 1.69 g/mL）。

- A.3.7 过氧化氢（30 %）。

- A.3.8 盐酸（1+1）。

- A.3.9 碳酸氢钠饱和溶液。

- A.3.10 淀粉溶液（1g/L）。

- A.3.11 碘酸钾标准溶液Ⅰ：

称取0.4913 g预先在130 ℃下烘干至恒重的基准KIO3 于500 mL烧杯中，加入20 g碘化钾（A.3.1）、0.5 g无水碳酸钠（A.3.2），200 mL水，搅拌至完全溶解后，移入1000 mL容量瓶中，用水定容，混匀，放置24 h。浓度c（1/6KIO3）为0.01378 mol/L 。

- A.3.12 碘酸钾标准溶液Ⅱ：

称取1.0000 g预先在130 ℃下烘干至恒重的基准KIO3于500 mL烧杯中，加入20 g碘化钾（A.3.1）、0.5 g无水碳酸钠（A.3.2），200 mL水，搅拌至完全溶解后，移入1000 mL容量瓶中，用水定容，混匀，放置24 h。浓度c（1/6KIO3）为0.02804 mol/L。

- A.3.13碘酸钾标准溶液Ⅲ：

称取3.5667 g预先在130 ℃下烘干至恒重的基准KIO3 于500 mL烧杯中，加入40 g碘化钾（A.3.1）、1.0 g无水碳酸钠（A.3.2），200 mL水，搅拌至完全溶解后，移入1000 mL容量瓶中，用水定容，混匀，放置24 h。浓度c（1/6KIO3）为0.1000 mol/L。

- A.4 分析步骤

- A.4.1 试料

样品经105 ℃烘干至恒重，测定水分，并通过0.074 mm（200目）标准筛。

A.4.2 测量次数

独立地进行3次测定，取其平均值。

A.4.3空白实验

随同试料做空白试验。

A.5 测定

A.5.1 方法Ⅰ

A.5.1.1 视锗含量称取试料0.1 g ～ 0.25 g（精确至0.0001 g）于300 mL锥形瓶中，加1 g～2 g氢氧化钠（A.3.3），加15 mL水润湿,摇匀，缓慢加入15 mL过氧化氢（A.3.7），低温加热分解至试料全部溶解后，升高温度赶尽过氧化氢，取下冷却至室温。加入120 mL盐酸（A.3.8）。

A.5.1.2 取500 mL锥形瓶为接收瓶，加入50 mL水，30 mL磷酸（A.3.6），15 mL盐酸（A.3.8），7 g～10 g次亚磷酸钠（A.3.4）。

- A.5.1.3 立即按图A.1所示，连接好蒸馏装置，冷凝液出口端插入500 mL接收瓶（A.5.1.2）中，加热蒸馏，蒸馏速度控制在每分钟3 mL左右，蒸出2/3体积时停止蒸馏。拆开蒸馏导管，用少许盐酸（A.3.8）冲洗蒸馏导管，冲洗液并入接收瓶中。

A.5.1.4 取出500 mL接收瓶（A.5.1.2），盖上盖氏漏斗，往漏斗中注入碳酸氢钠饱和溶液（A.3.9），缓慢升温，微沸15 min ～ 20 min后，取下，冷却至20 ℃左右。

A.5.1.5 揭去盖氏漏斗，立即加入5 mL淀粉溶液（A.3.10），用碘酸钾标准溶液（A.3.11或 A.3.12、A.3.13）滴定至蓝色15 s不褪为终点。

图 A.1   锗的蒸馏装置图

标引序号说明：

1 — 蒸馏瓶（锥形瓶），容量300 mL；

2 — 橡胶塞（单孔）；

3 — 蒸馏导管（兼作冷凝管）；

4 — 接收瓶（锥形瓶），容量500 mL；

5 — 冷却接收槽；

6 — 电热板。

- A.5.2方法Ⅱ

A.5.2.1 适用于锗区熔不合格料、锗单晶不合格料、红外锗不合格料等杂质含量较少、锗含量较高的试料中锗含量的测定。

A.5.2.2 视锗含量称取试料0.1 g ～ 0.15 g（精确至0.0001 g）于500 mL锥形瓶中，加1 g～2 g氢氧化钠（A.3.3），加15 mL水润湿,摇匀，缓慢加入15 mL过氧化氢（A.3.7），低温加热分解至试料全部溶解后，升高温度赶尽过氧化氢，取下冷却至室温。

A.5.2.3 加入80 mL水，35 mL磷酸（A.3.6），7 g～10 g次亚磷酸钠（A.3.4），摇匀溶解后，盖上盖氏漏斗，以下操作同 A.5.1.4 、A.5.1.5 。

A.6 分析结果的计算

- 试料中锗的质量分数，按式A.1计算：

（A.1）

式中：

ω（Ge）— 锗的质量分数，（%）；

c  —（1/6 KIO3）标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1 — 碘酸钾标准溶液的用量，单位为毫升（mL）；

V0 — 空白试验时碘酸钾标准溶液的用量，单位为毫升（mL）；

m — 分析试料的质量，单位为克（g）；

计算结果取小数点后3位，按数值修约到小数点后2位。

- A.7 精密度

- A.7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表A.2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况应不超过5%，重复性限（r）按表A.2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表A.2  重复性限

| 锗的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% |  |  |  |

- A.7.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表A.3所列的允许差。

表A.3  允许差

| 锗的质量分数 / % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| ＞ 95 |  |
| 80 ～ 95 |  |
| 50 ～ 80 |  |
| 20 ～ 50 |  |
| ≤ 20 |  |

- A.8检测报告

- 检测报告至少应包括以下内容:

- 试样信息；

- 本文件编号及方法名称；

- 检测结果及其表示；

- 检测设备信息；

- 检测环境条件；

- 检测人员

- 检测日期。

- 其它