团体标准《硅片切割废料回收硅》

编制说明（预审稿）

# 一、工作简况

## 1、立项目的与意义

减少碳排放，倡导使用新能源的观念逐渐成为世界各国的共识。光伏发电作为重要的新能源形式之一，近年来得到快速发展。硅材料作为光伏产业链的基础原材料，其成本直接影响光伏发电平价上网的进程。我国已经成为全球最大光伏用硅材料生产国，2020年多晶硅产量为39.2万吨，同比增长14.6%，硅片产量161.3GW，同比增长19.7%。光伏行业在快速发展同时，也面临着资源回收利用、减少环境污染等要求。

硅基光伏产品制备的重要环节之一即是将多晶硅锭或单晶硅棒切割成一定厚度的硅片，该过程中高达30%-50%的晶体硅以切割废硅粉的形式伴随切割废料浆损失掉。早期以德国赛思公司为代表的企业主要回收切割废料浆中聚乙二醇（PEG）或碳化硅（SiC）磨料，忽视了对硅粉的再生利用。2020年新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进一步强化了深入推进固体废物减量化、资源化、无害化，全面确保生态安全的要求，今后硅片切割废硅粉的处置要求也将会越来越严。

近年来，科技部重点研发计划项目固废资源化专项开展“锂电/光伏新兴无机固废全组份循环利用技术及示范”研究，支撑了平顶山易成、山东山田等企业硅片切割废硅粉制备回收硅产业化工程项目，建成了万吨级示范工程，回收硅产品实现了市场销售，并获得2019年中国有色金属工业科学技术奖一等奖。与此同时，国内先后建立了扬州盈航、陕西宝德和山西落基山等十几家相关企业，已经形成了成熟的产业模式。2020年度，从硅片切割废硅粉中回收处置生产的回收硅多达10万吨，并且应用于铝合金、铜合金等合金制备下游领域，不仅成功解决了硅片切割废硅粉处置的问题，还实现了硅片切割废硅粉的资源利用。

目前，国内外没有界定硅片切割废硅粉回收利用的回收硅产品的标准，各企业按照企业标准或技术协议进行贸易。本标准的建立，将为回收硅产品质量的评价提供统一尺度，从标准层面规范指导硅片切割废硅粉回收硅的生产与销售，同时给供需双方在贸易过程中发生质量异议时提供仲裁依据，进而促进硅片切割废硅粉的回收处置，助力光伏与半导体产业健康发展。

## 2、任务来源

根据《关于下达2021年第二批协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2021]88号）的要求，《硅片切割废料回收硅》由中国科学院过程工程研究所牵头起草，计划编号为 2021-020-T/CNIA，由全国有色金属标准化技术委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会负责组织。

## 3、主要起草单位和工作成员及其所做的工作

本文件的主要起草单位为中国科学院过程工程研究所、山田研磨材料有限公司、宁夏高创特能源科技有限公司、宁夏东梦科技环保有限公司、云南天创科技公司、北方民族大学、昆明理工大学。其中中国科学院过程工程研究所为牵头单位，负责标准主要内容的确定及标准文本、编制说明的编写工作，山田研磨材料有限公司等单位在标准编制过程中积极反馈意见，为标准文本的完善做出了贡献。

牵头单位中国科学院过程工程研究所一直致力于特色资源绿色循环再生的理论基础、关键技术和产业化应用的链条式研究，并承担了863、973、科技支撑等多项工业固废资源化利用项目，在新能源固废方面目前已承担科技部重点研发计划“固废资源化”重点专项“锂电/光伏新兴无机固废全组份循环利用技术与示范”、中科院重点部署项目“若干重要特色资源清洁转化与循环利用研究”和国家自然科学基金重点项目“基于形态-结构精准调控的新能源废料清洁高值化利用技术基础”等多个重大项目。本单位联合多家高校和企业率先开展了硅片切割废硅粉资源化利用技术的开发，提出了“物理富集+化学提纯+熔炼精炼”新方法，在平顶山易成新材料和山东山田磨料等公司建立了万吨级废硅粉再生利用示范工程，并获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖，在国内外具有较高的知名度和影响力。

本文件主要起草人为王志、钱国余、王东、龚志刚、盛之林、温卫东、魏奎先，其中王志、钱国余、王东牵头起草标准，龚志刚、盛之林、温卫东、魏奎先等负责标准结构、标准编写质量的把关以及反馈意见，完善标准。

## 4、主要工作过程

标准起草单位和参与单位在接到中国有色金属工业协会下达的项目任务后，成立了专门的《硅片切割废硅粉回收硅》编制组，其中包括领导组、技术组和专家组，并制定了相关工作计划。根据工作计划进度安排，标准编制组收集查阅了国内外相关政策、标准、文献，认真学习编制原则和需要注意的内容。编制组对我国硅片生产企业生产现状进行调研，调研方式主要有：资料调研、网上调研等。

申报计划通过公示之后，2021年6月9日由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会组织，在江苏省如皋市召开《硅片切割废料回收硅》团体标准第一次工作会议（讨论会），共有有研半导体材料有限公司、新特能源股份有限公司等11个单位10余位专家参加了本次会议。与会专家对标准资料从标准技术指标、内容和文本质量等方面进行了的讨论，提出了修改意见。在调研工作的基础上，并根据专家修改意见，经逐步修改完善，形成《硅片切割废料回收硅》讨论稿。

2022年6月17日，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会组织，以线上会议形式召开了《硅片切割废料回收硅》团体标准讨论会，共有山东有研半导体材料有限公司、TCL中环新能源科技股份有限公司、中国计量科学研究院、上海合晶硅材料股份有限公司等15家单位10余位专家参加了本次会议。与会专家针对标准题目、范围、术语、要求等方面进行了讨论，最终形成了修改意见。根据专家修改意见，经过与合作申请单位共同讨论，逐步修改完善，形成了《硅片切割废料回收硅》的讨论稿。

2022年7月7日，收到来自于有研半导体硅材料股份公司等公司的标准征求意见稿意见，意见内容包括产品分级描述、杂质类型控制要求、检验结果判定以及产品使用期限等，标准编制组根据专家征求意见进行相应修改，最终形成了《硅片切割废料回收硅》的标准文本。

# 二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

## 1、编制原则

1）查阅相关标准和国内外客户、生产单位的相关技术要求，确定本标准中主要技术指标；

2）按照GB/T 1.1—2020和半导体材料产品标准编写示例的要求进行格式和结构编写；

3）根据多年来产品的用户要求，确定硅片切割废硅粉回收硅的技术指标。

## 2、确定标准主要内容的依据

2.1、第1章  范围

本文件规定了硅片切割废料回收硅的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于以太阳能级多晶硅、太阳能级单晶硅和电子级硅的硅片切割废料为原料所生产的回收硅产品，主要用于配置合金、生产有机硅、制备碳化硅陶瓷和制取多晶硅等。

说明：根据讨论会专家意见，需要明确切割废料对象、种类、范围。因此，采纳专家意见，进行了切割废料对象、种类、范围的描述。

2.2、第2章  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14849 (所有部分) 工业硅化学分析方法

GB 5085.7 危险废弃物鉴别标准

GB 18599 一般工业固体废物储存、处置污染控制标准

GB/Z 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》

2.3、第3章  术语和定义

（1）硅片切割废料

在太阳能级多晶硅、太阳能级单晶硅和电子级硅的硅棒切割、研磨或抛光过程中产生的废硅粉和不合格的硅片。

（2）硅片切割废料回收硅

以硅片切割废料为原料所生产的回收硅产品。

说明：根据讨论会专家意见，建议不要使用废料作为名称，国家有专门的废料管理，如果涉及到进口废料，相关部门会进行评估。如果不换名称，要加术语对该名称进行说明，或者在范围章节里对废料进行解释。此外，与会专家建议增加第3章为术语和定义。因此，采纳专家意见，在本章节增加了硅片切割废料和硅片切割废料回收硅的术语和定义。

2.4、第4章  技术要求

（1）化学成分与分类

硅片切割废料回收硅按元素含量进行分级，共分为5级，每一级产品应该同时满足本级产品成分要求，若有一项指标达不到要求，则降为下一级，各级产品元素含量应符合表1的规定。

说明：根据征求意见稿意见：“每一级产品应该同时满足本级产品成分要求，若每项指标超出标准，则降为下一级”，每项指标超出是什么意思？指所有指标都超出吗？如果只有一项超出就不降级吗？建议改为若有一项指标达不到要求，则降级。因此，采纳专家意见进行了修改。

1）常规检测元素含量

需常规检测的元素含量应符合表1的规定。需方需要其他微量元素含量时，可参见表2或由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中具体注明。

表1

| 等级 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名义硅含量a， 不小于 | 主要杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
|  |  | Fe | Al | Ca | B | P |
| 一级 | 99.93 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 1×10-4 | 2×10-4 |
| 二级 | 99.85 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 5×10-4 | 10×10-4 |
| 三级 | 99.72 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 10×10-4 | 20×10-4 |
| 四级 | 99.53 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 15×10-4 | 30×10-4 |
| 五级 | 99.30 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 20×10-4 | 40×10-4 |
| 注：分析结果的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的规定进行，修约数与表中所列极限数值位一致。 |  |  |  |  |  |  |
| a 名义硅含量应不低于100%减去铁、铝、钙、硼和磷元素含量总和的值 |  |  |  |  |  |  |

说明：根据讨论会专家意见：可根据化学成分的不同给出回收硅的层级，粒度也可以作为分类参考。因此，采纳专家意见，根据主要杂质元素含量进行了回收的分级。

2）微量元素含量

需方对硅片切割废料回收硅中的微量元素含量有要求时，应在订货单（或合同）中注明“要求微量元素含量”，具体要求应符合表2的规定。供需双方对微量元素含量有其他要求时，由供需双方协商确定后再订货单（或合同）中具体注明。

表2

| 用途 | 类别 | 微量元素含量（质量分数）/%，不大于 ×10-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ni | Ti | C | Mn | Pb | K | Mg | Cr | V |
| 多晶用硅 | 高精级 | 40 | 60 | 400 | 40 | 40 | 60 | 50 | 80 | — |
|  | 普精级 | 60 | 80 | 600 | 60 | 60 | 80 | 70 | 100 | — |
| 有机用硅 | 高精级 | 60 | 70 | — | 60 | 50 | — |  |  | — |
|  | 普精级 | 90 | 100 | — | 80 | 70 | — |  |  | — |
| 碳化用硅 | 高精级 | 80 | 80 | — | 80 | 80 | — |  |  | — |
|  | 普精级 | 100 | 110 | — | 100 | 100 | — |  |  | — |
| 合金用硅 | 高精级 | 80 | 80 | — | — | — | — |  |  | — |
|  | 普精级 | 100 | 110 | — | — | — | — |  |  | — |
| 冶金用硅 | — | — | — | — | — | — | — |  |  | — |

说明：根据征求意见稿意见：给多晶硅用的回收产品中没有工业硅或多晶用硅粉标准里的锰和铅？因此，增加了Mn和Pb的要求。

（2）外观质量

（3）规格

硅片切割废料回收硅的尺寸应符合供需双方签订的图样的规定。

（4）粒度

硅片切割废料回收硅粒度范围及允许偏差应符合表3的规定，需方对粒度有特殊要求时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中具体注明。

表3

| 用途 | 粒度范围 /mm | 上层筛筛上物 （质量分数）/% | 下层筛筛下物 （质量分数）/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 多晶用硅 | 10~100 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| 有机用硅 | 10~100 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| 合金用硅 | 10~100 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| 碳化用硅 | 1~3 | ≤ 5 | ≤15 |
|  | 1~4 | ≤ 5 | ≤10 |
|  | 3~5 | ≤ 5 | ≤35 |
| 冶金用硅 | — | — | — |

说明：根据讨论会专家意见：对硅片切割回收硅产品进行分类并给出每类产品的对应要求，可以分类别对产品要求进行说明。因此，采纳了专家意见，针对回收硅用途不同，规范了粒度要求。

（5）外观

硅片切割废料回收硅以块状或粒状供货，其表面和断面应洁净，不允许有夹渣、粉状硅粘结以及其他异物。

2.5、第5章  试验方法

（1）化学成分分析

硅片切割废料回收硅的化学成分分析按GB/T 14849（所有部分）的规定进行。

（2）粒度检测

采用孔径为1mm、3mm、4mm、5mm、10 mm和100 mm的筛具进行粒度检验。对于筛上物，可采用手工分检法，将试样的方向或位置改变，让所有合适粒度的试样能通过筛孔。

（3）外观检验

在自然散射光下，目视检查外观质量。

2.6、第6章  检验规则

（1）检查和验收

1）化学成分不合格时，判该批产品不合格。

2）粒度不合格时，判该批产品不合格。

3）外观质量不合格时，可由供需双方协商处理。

4）产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写产品质量证明书。

5） 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。需方对供方产品有异议，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，如需仲裁，应由双方协商确定。

说明：根据征求意见稿意见： “标准里没有检验结果的判定。” “应在收到产品之日起30天内向供方提出。30天太短了，一般产品应三个月。”因此，采纳了专家意见，对本部分内容进行了修改，增加了检验结果的判断，且将30天改为了三个月。

（2）组批

硅片切割废硅粉回收硅应成批提交验收。每批应由同一原料、同一工艺条件生产的同一尺寸的硅片切割废硅粉回收硅组成。

（3）计重

硅片切割废硅粉回收硅应按千克计重。

（4）检验项目

每批硅片切割废硅粉回收硅均应进行铁、铝、钙、硼和磷元素含量及粒度、外观质量检验。当订货单（或合同）有要求是，还应对微量元素含量等特殊要求的项目进行检验。

（5）化学成分取样和制样

1) 仲裁取样和制样

a) 取样量

每批随机抽取不少于25%的包装件，从每个包装件中取出不少于0.3%重量的小样。

b) 取样方法

采用取样铲从包装件的上、中、下位置进行取样，将样品破碎到粒度不大于5mm后，用二分器缩分，缩分后的试样不少于3000g，然后将其破碎到1mm后用二分器缩分支400g，作为分析样品，将分析样品用磁铁吸去铁粉后用碳化钨磨盒制样，制样后的试样应全部通过0.149mm标准筛，然后将试样平均分成三份，一份供方保存，一份需方保存，一份封存供仲裁用。

2) 其他取样和制样

a) 取样

熔体取样：

当精炼除杂（铁、铝、钙、硼和磷等）完成后，将温度调低，直至熔体液面平静无明显扰动，将取样器取样口朝上，用取样器底部拨开熔渣，随后插入硅液深度350mm~400mm中，4s~6s后取出，稍冷后轻轻敲击，使硅样脱出。

铸锭取样：

在铸锭中心和两条对角线1/6、5/6处的5个点上，分别取不少于200g的块状样品，样品应贯穿该点整个产品厚度。

精整后取样：

在破碎后的硅片切割废硅粉回收硅上，于不少于5个对称点分别取不少于1000g样品。

b) 制样

将取出的样品破碎到粒度不大于5mm后采用二分器缩分，缩分后的试样不少于200g，按以下两种方法之一进行制样，作为分析样品。

将分析样品用磁铁吸去铁粉后用碳化钨磨合制样，制样后的试样全部通过0.149mm标准筛。

用普通制样机制成粒度为0.600mm的试样后，用磁铁吸去铁粉，用玛瑙球磨机或用玛瑙研钵研磨，研磨后的试样应全部通过0.149mm标准筛。

2.7、第7章  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

（1）标志

硅片切割废料回收硅制品的包装外侧应贴有“小心轻放”“防潮”等标志，并贴有产品标签，其上注明：

a) 产品名称；

b) 产品数量；

c) 产品尺寸；

d) 产品批号；

e) 生产日期。

（2）包装

硅片切割废料回收硅制品应在干净整洁的环境中逐件用洁净的聚乙烯袋（膜）真空封装，外部用吨包包装，捆牢并加固。

（3）运输和贮存

1) 硅片切割废料回收硅制品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，防止机械碰撞和日晒雨淋。

2) 硅片切割废料回收硅制品应贮存在常温、干燥、清洁的环境内，堆放整齐，外包装不应受压变形或破损。

（4）质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 产品批号；

d) 产品数量；

e) 各项分析检验结果和检验部门的印记；

f) 本标准编号；

g) 生产日期；

h) 其他。

2.8、第8章  订货单内容

订货单（或合同）至少应包含以下内容：

a）产品名称；

b）产品尺寸；

c）产品数量；

d）本标准的名称和编号；

e）其他。

# 三、采用国外标准程度及标准水平分析

本标准没有对应的国际标准或国外先进标准。本标准定位国际先进水平。

# 四、与有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系

本标准与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。

# 五、重大分歧意见的处理经过和依据。

无。

# 六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性团体标准发布实施。

# 七、代替或废止现行有关标准的建议

本标准是首次制定标准，不存在废止和替代的问题。

# 八、贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准发布后首先需保证有足够的标准文本，并及时发放至相关单位，同时由归口标委会及牵头单位组织标准宣贯或编写宣贯材料，促进标准的实施。

# 九、其他需要说明的事项

标准编制组

2022年7月