标准征求意见稿 意见汇总处理表

标准项目名称：碳化物基热喷涂粉                              承办人：雷勇

标准项目负责起草单位：自贡长城表面工程技术有限公司       2022年8月15日填写

| 序号 | 标准章 节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 标准检索码 “H 71”之前添加“CCS” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 2 | 封面 | 标准名称英文建议修改为“Carbide-based Powders for Thermal Spraying” | 北矿院、洛阳金鹭 | 采纳 |  |
| 3 | 前言 | 根据新的GB/T 1.1-2020要求，增加修正内容的字母序号及修改内容。 | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 4 | 1 范围 | 该章中的“本标准”修改为“本文件” | 北矿院、有色标委会 | 采纳 |  |
| 5 | 2规范性引用文件 | 该章中的列出的引用文件按照标准号的大小进行调整，标准号小的列在前面 | 北矿院 | 采纳 |  |
| 6 | 3 术语和定义 | 增加第3章“术语和定义”，后续章节号依次修改 | 北矿院 | 采纳 |  |
| 7 | 3 要求 | 将要求中的分类拆分出来，形成单独的分类章条号，原条款标题要求修改为技术要求。 | 标委会 | 采纳 |  |
| 8 | 3要求 | 对要求条款中产品的化学成分、物理性能进行分类、拆分，形成专门的性能指标要求。 | 标委会 | 采纳 |  |
| 9 | 3.3碳化物基热喷涂粉物理性能 | 该章节中的表3中“流速”建议修改为“流动性” | 北矿院 | 采纳 |  |
| 10 | 3.3 碳化物基热喷涂粉物理性能 | 注（2）产品粒度分布：≥20μm的粒度分析，按照GB/T 1480 干筛分法检测；＜20μm的粒度分析，按照GB/T 19077 粒度分布激光衍射法检测。建议修改为≥45μm的粒度分析，按照GB/T 1480 干筛分法检测；＜45μm的粒度分析，按照GB/T 19077 粒度分布激光衍射法检测，GB/T 1480 干筛分法检测作为辅助分析。 | 洛阳金鹭 | 采纳 |  |
| 11 | 3.4 碳化物基热喷涂粉外观质量 | 建议修改为碳化物基热喷涂粉外观为均匀深灰色粉末，目视无可见杂物及结块。 | 洛阳金鹭 | 按照北矿院意见执行 |  |
| 12 | 3.4 碳化物基热喷涂粉外观质量 | 该章节建议修改为：“碳化物基热喷涂粉外观为深灰色，均匀一致，无目视可见杂物及结块现象。” | 北矿院 | 采纳 |  |
| 13 | 表2 | WC-13Co的总碳含量修改为5.1%-5.9% | 章源钨业 | 采纳， 合并总碳范围 |  |
| 14 | 表2 | 化学成分中氧含量指标调整到≤0.3% | 章源钨业 | 未采纳 | 经讨论，未采纳 |
| 15 | 4试验方法 | 4.7产品的流速分析按GB/T 1482 的规定进行。建议修改为产品的流动性分析按GB/T 1482 的规定进行。 | 洛阳金鹭 | 采纳 |  |
| 16 | 5.2 组批 | 该章节内容建议修改为：“碳化物基热喷涂粉应成批提交验收，每批应由同一生产方法制取的、同一化学组成、同一粒度规格的粉末组成。” | 北矿院 | 采纳 |  |
| 17 | 5.3 检验项目 | 该章节中“表面质量”改为“外观质量” | 北矿院 | 采纳 |  |
| 18 | 5.4 取样数量及取样方法 | 在表4 中添加取样数量，更改技术要求、试验方法的章条号 | 洛阳金鹭、标委会 | 采纳 |  |
| 19 | 6.4质量证明书 | 该章节中b）条建议修改为“产品的化学组成、制备方法和粒度规格” | 北矿院 | 采纳 |  |
| 20 | 6.4 质量证明书 | b）产品规格牌号建议修改为产品化学、粒度范围及质量号 | 洛阳金鹭 | 按照北矿院意见执行 |  |
| 21 | - 6 标志、包装、运输、贮存和质量证明书 | 将标题修改为标志、包装、运输、贮存和随行文件；同时根据编制要求，完成涉及内容修改。 | 标委会 | 采纳 |  |
| 22 |  | 无意见 | 西安塞隆金属材料有限公司 |  |  |
| 23 |  | 无意见 | 西北有色金属研究院 |  |  |
| 24 |  | 无意见 | 北京当升材料科技股份有限公司 |  |  |
| 25 |  | 无意见 | 西安欧中材料科技有限公司 |  |  |
| 26 |  | 无意见 | 成都美奢锐新材料有限公司 |  |  |
| 27 |  | 无意见 | 中南大学粉末冶金研究院 |  |  |
| 28 | 封面 | 封面英文名称非首字母调整为小写 | 标委会 | 采纳 |  |
| 29 | 前言 | 更改的内容应同时添加两个版本对应的章节号 | 标委会 | 采纳 |  |
| 30 | 4 分类 | 建议删除WC-20Cr7Ni产品种类 | 章源钨业 | 采纳 |  |
| 31 | 5.1化学成分 表3 | 建议删除表3制备工艺对应的Fe含量要求，并将要求合并到表2化学成分中 | 标委会 | 采纳 |  |
| 32 | 5.2粒度 表4 | 修改粉末规格表示方式为106 ~ 45μm | 标委会 | 采纳 |  |
| 33 | 5.2.2 | 删除5.2.2条款 | 北矿院 | 采纳 |  |
| 34 | 5.2.4 | 将5.2.4条款调整到6.2条款 | 洛阳金鹭 | 采纳 |  |
| 35 | 5.3松装密度 表5 | 化学组成修改为产品种类 | 广东省检测院 | 采纳 |  |
| 36 | 5.4.2条款 | “产品粒度≤25μm时，无流速要求”修改为“产品粒度≤30μm时，流动性不做要求”。 | 洛阳金鹭+标委会 | 采纳 |  |
| 37 | 7.1检查和验收 | “标准”修改为“文件”，“质量证书”修改为“随行文件” | 标委会 | 采纳 |  |
| 38 | 7.5检验结果的判定 | “试验”修改为“检验”，“该批”修改为“该桶” | 标委会 | 采纳 |  |
| 39 | 8.2包装 | “每桶净重不超过50kg”修改为“包装净重分2.5kg，5kg，10kg，20kg四种” | 章源钨业 | 采纳 |  |

说明：(1)发出《征求意见稿》的单位数：XX个；

(2)收到《征求意见稿》后，回函的单位数：XX个；

(3)发出《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：XX个；

(4)没有回函的单位的单位数：0个