ICS 77.160

CCS H 71

中华人民共和国国家标准

GB/T 26725-20XX

代替GB/T 26725－2011

超 细 碳 化 钨 粉

Ultrafine tungsten carbide powder

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会   发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 26725-2011《超细碳化钨粉》。本文件与GB/T 26725-2011相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了标题英译（见封面）；

- 更改了分类（见第4章，2011年版的3.1）；

- 删除了各牌号产品的平均粒度要求（2011年版的3.3）；

- 更改了各牌号产品的比表面积的要求（见5.1，2011年版的3.3）；

- 增加了As、Bi、Cd、Co、Cu、Mn、Ni、P、Pb、Sb、Sn、Ti含量的要求（见5.2，2011年版的3.2）；

- 更改了各牌号产品的总碳量、游离碳量和化合碳量的要求（见5.3，2011年版的3.3）；

- 更改了各牌号产品氧含量要求（见5.4，2011年版的3.3）；

- 界定了化学成分的试验方法（见6.2，2011年版的4.1）；

- 增加了外包装桶的材质（见8.2，2011年版的6.2）；

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：厦门金鹭特种合金有限公司、

本文件主要起草人：

本文件于2011年首次发布，本次为第一次修订。

超细碳化钨粉

- 1  范围

本文件规定了超细碳化钨粉的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

本文件适用于生产硬质合金等粉末冶金产品用的超细碳化钨粉。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4324  （所有部分）钨化学分析方法

GB/T 5124.2  硬质合金化学分析方法  不溶(游离)碳量的测定  重量法

GB/T 5314  粉末冶金用粉末 取样方法

GB/T 19587 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

JB/T 6647 碳化物中总碳含量的测定 气体容量法测定

YS/T 559  钨的发射光谱分析方法

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 4  分类

超细碳化钨粉产品按其比表面积分为FWC001、FWC002、FWC003、FWC004和FWC005五个牌号。

5  技术要求

- 5.1  比表面积

超细碳化钨粉的比表面积应符合表1的规定。

表1  超细碳化钨粉的比表面积

单位为m2/g

| 牌 号 | FWC001 | FWC002 | FWC003 | FWC004 | FWC005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比表面积 | 3.20～3.80 | 2.90～3.20 | 2.60～2.90 | 2.30～2.60 | 2.00～2.30 |

- 5.2  化学成分

超细碳化钨粉的化学成分含量应符合表2规定。

表2  超细碳化钨粉的化学成分

质量分数/%

| 化学成分 | 含量 | 化学成分 | 含量 | 化学成分 | 含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | ≤0.0010 | K | ≤0.0010 | S | ≤0.0008 |
| As | ≤0.0008 | Mg | ≤0.0010 | Sb | ≤0.0010 |
| Bi | ≤0.0008 | Mn | ≤0.0010 | Si | ≤0.0010 |
| Ca | ≤0.0010 | Mo | ≤0.0040 | Sn | ≤0.0010 |
| Cd | ≤0.0008 | Na | ≤0.0010 | Ti | ≤0.0010 |
| Co | ≤0.0080 | Ni | ≤0.0050 | WC | 余量a |
| Cu | ≤0.0008 | P | ≤0.0008 |  |  |
| Fe | ≤0.0080 | Pb | ≤0.0008 |  |  |
| aWC含量按100%减去表中所列杂质成分含量的总和计算得到。 |  |  |  |  |  |

- 5.3  总碳量、游离碳量和化合碳量

超细碳化钨粉的总碳量、游离碳量和化合碳量应符合表3的规定。

表3  超细碳化钨粉的总碳量、游离碳量和化合碳量

质量分数/%

| 牌 号 | 总碳量 | 游离碳量 | 化合碳量 |
| --- | --- | --- | --- |
| FWC001 | 6.180.05 | ≤0.10 | ≥6.07 |
| FWC002 | 6.180.05 | ≤0.10 | ≥6.07 |
| FWC003 | 6.180.05 | ≤0.10 | ≥6.07 |
| FWC004 | 6.180.05 | ≤0.10 | ≥6.07 |
| FWC005 | 6.180.05 | ≤0.10 | ≥6.07 |

- 5.4  氧含量

超细碳化钨粉的氧含量应符合表4规定。

表4  超细碳化钨粉的氧含量

质量分数/%

| 牌 号 | FWC001 | FWC002 | FWC003 | FWC004 | FWC005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧含量 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 |

5.5  外观质量

超细碳化钨粉的外观呈深灰色，颜色应均匀一致，无目视可见的夹杂物。

- 5.6  其他

当需方有特殊要求时，可以由供需双方协商确定。

- 6  试验方法

- 6.1  超细碳化钨粉的比表面积按GB/T 19587的规定进行。

- 6.2  超细碳化钨粉的化学成分，S、P、K、Na含量按GB/T 4324的规定进行，其他元素含量按YS/T 559的规定进行。

- 6.3  超细碳化钨粉的总碳量按JB/T 6647的规定进行、游离碳量按GB/T 5124.2的规定进行。化合碳按总碳量减去游离碳量之差计算得到。

- 6.4  超细碳化钨粉的氧含量按GB/T 4324的规定进行。

- 6.5  超细碳化钨粉的外观质量用目视检查。

- 7  检验规则

- 7.1  检验和验收

7.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品符合本文件及订货单规定，并填写产品质量证明书。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件规定及订货单不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方进行。

- 7.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的超细碳化钨粉组成，每批重量由供需双方协商确定。

- 7.3  检验项目及取样方法

产品的检验项目及取样方法应符合表5的规定。

表5  检验项目及取样方法

| 检验项目 | 取样方法 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比表面积 | 按GB/T 5314的规定进行 | 5.1 | 6.1 |
| 化学成分 |  | 5.2 | 6.2 |
| 总碳量、游离碳量和化合碳量 |  | 5.3 | 6.3 |
| 氧含量 |  | 5.4 | 6.4 |
| 外观质量 |  | 5.5 | 6.5 |

- 7.4  检验结果判定

7.4.1 产品的比表面积检验结果不合格时，应在该批产品中加倍取样重复检验，若重复检验结果仍有一个不合格，判该批产品不合格。

7.4.2 产品的化学成分检验结果不合格时，应在该批产品中加倍取样重复检验，若重复检验结果仍有一个不合格，判该批产品不合格。

7.4.3  产品的总碳量、游离碳量和化合碳量检验结果不合格时，应在该批产品中加倍取样重复检验，若重复检验结果仍有一个不合格，判该批产品不合格。

7.4.4  产品的氧含量检验结果不合格时，应在该批产品中加倍取样重复检验，若重复检验结果仍有一个不合格，判该批产品不合格。

7.4.5  产品的外观质量不合格时，判该批产品不合格。

- 8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

- 8.1  标志

产品外包装上应标明下列内容：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 批号；

- 净重；

- “防潮”、“向上”等字样或标志。

- 8.2  包装

内包装用双层聚乙烯塑料袋，先抽真空再充氮气或氩气保护，严密封口，外包装用铁桶或塑料桶，或采用供需双方确定的方法包装。每桶重量宜50kg，或由供需双方协商确定。

- 8.3  运输

产品运输时，应防止产品受潮，在运输过程中应轻拿、轻放，不得滚动、倒置及剧烈碰撞。

- 8.4  贮存

产品应该贮存于干燥、通风、无酸碱气氛的仓库内；仓库应通风、阴凉。产品不得与易燃易爆产品混贮。存放期不超过6个月。

- 8.5 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

产品质量证明书，其中注明：

- 供方名称、地址、邮编、电话；

- 产品名称；

- 批号；

- 净重；

- 本文件编号；

- 各项分析检验结果和质量监督部门印记；

- 包装日期（或出厂日期）。

- 9  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单应包括下列内容:

- 产品名称；

- 牌号；

- 技术要求；

- 净重；

- 本文件编号；

- 其他。