ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T 15677—202X

代替GB/T 15677—2010

金属镧及镧粉

Lanthanum metal and Lanthanum powder

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 15677—2010《金属镧》，与GB/T 15677—2010相比，除结构调整和编辑性改动外， 主要技术变化如下：

a) 增加了金属镧粉的产品牌号、技术要求（见表2）；

b) 增加了金属镧粉的化学及物理性能检测方法（见6.1、6.2）；

c) 增加了金属镧粉的包装方法（见7.4.2）；

d) 增加了金属镧牌号La4N及其相应考核指标（见表1）；

e) 增加了范围中热还原法制得的金属镧；

f) 增加了金属镧牌号La4N、La3N、La2N5中W、Mo、Ti的考核指标（见表1）；

g) 更改了金属镧牌号La2N5中非稀土杂质S的考核指标由0.02调整为0.01；

h) 删除了金属镧牌号La2N及其相应考核指标。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件主要起草单位：包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、有研稀土新材料股份有限公司、内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司。

本文件主要起草人：刘玉宝

本文件所代替文件的历次（版本发布）情况为：

―1995年首次发布为GB/T 15677—1995，2010年第一次修订；

―本次为第二次修订。

金属镧及镧粉

1   范围

本文件规定了金属镧及金属镧粉的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存及随行文件。

本文件适用于以熔盐电解法、热还原法制得的金属镧，主要用作特种钢、有色金属合金、贮氢材料的重要添加剂或合金化元素，也可作为制取其他稀土金属的还原剂。

同时，也适用于以金属镧为原料，经氢化-脱氢法制得的金属镧粉，用于特种钢材、特种合金和有色金属的添加剂、电子等工业领域的功能材料、合金置换剂以及其它金属还原剂、3D打印、也可用于科学研究。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223.82  钢铁 氢含量的测定 惰性气体熔融-热导或红外法

GB/T 1479.2  金属粉末 松装密度的测定  第2部分：斯柯特容量计法

GB/T 1480   金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 17803   稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.1 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB 39176  稀土产品的包装、标志、运输和贮存

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

粒度 granularity

颗粒的大小称之为粒度，一般指等效球体的直径。

3.2

松装密度 apparent density

在规定条件下自由充满标准容器后所测得的堆积密度，即粉末松散填装时单位体积的质量，单位以g/cm3表示，是粉末的一种工艺性能。

4  分类

4.1金属镧产品按化学成分分为La-4N、La-3N、La-2N5三个牌号; 金属镧粉按粒度分为P-La-270、P-La-150、P-La-75、P-La-48四个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

4.2金属镧粉末产品牌号由英文字母、元素符号、和阿拉伯数字表示，共分三个层次，具体表示方法如下：

P ----  La-----ΧΧ

第三层次 表示产品镧粉筛分选择的筛网最大孔径

第二层次 表示产品的元素符号-镧

第一层次 表示金属镧粉的标识代号，英文Powder首字母“P”代表粉末

5 技术要求

5.1化学成分

金属镧的化学成分应符合表1的规定，金属镧粉的化学成分应符合表2的规定，金属镧粉的物理性能应符合表3的规定，如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行议定。

| 产品 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE， 不小于 | La/RE， 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稀 土 杂 质/RE | 非 稀 土 杂 质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fe | Si | Ca | Mg | Al | C | S | P | Zn | Cl- | W | Mo | Ti |
| La-4N | 99.5 | 99.99 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| La-3N | 99.5 | 99.9 | 0.1 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| La-2N5 | 99.0 | 99.5 | 0.5 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

表1  金属镧产品牌号及化学成分

| 产品 牌号 | 化学成分(质量分数)/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE， 不小于 | La/RE， 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 稀 土 杂 质/RE | 非 稀 土 杂 质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fe | Si | Ca | Mg | Al | C | H | O |
| P-La-270 P-La-150 P-La-75 P-La-48 | 99 | 99.9 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.30 | 0.50 |

表2  金属镧粉产品牌号及化学成分

表3金属镧粉产品牌号及物理性能

| 产品 牌号 | La/RE（%）， 不小于 | 粒度（μm）， 不大于 | 松装密度（g/cm3）， |
| --- | --- | --- | --- |
| P-La-270 | 99.9 | 270 | 2～2.5 |
| P-La-150 | 99.9 | 150 | 2～2.5 |
| P-La-75 | 99.9 | 75 | 2～2.5 |
| P-La-48 | 99.9 | 48 | 2～2.5 |

5.2 外观质量

5.2.1金属镧为铸态银灰色金属；金属镧表面应洁净，无明显机械夹杂物或电解质。

5.2.2金属镧粉为灰褐色或黑色粉末；金属镧粉表观上应纯净，无肉眼可见的夹杂物。

6 试验方法

6.1 化学成分

6.1.1稀土总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

6.1.2 稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.1的规定进行。

6.1.3 非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

6.1.4 氢量的分析方法参照GB/T 223.82的规定进行。

6.2物理性能

6.2.1粒度的分析方法按GB/T 1480的规定进行。

6.2.2松装密度的分析方法按GB/T 1479.2的规定进行。

6.3数值修约

数值修约按GB/T 8170的规定进行。

6.4 外观

用目视检测。

7 检验规则

7.1 检查与验收

7.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

7.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

7.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

7.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

7.4 取样与制样

7.4.1化学成分分析的仲裁取样件数按表4的规定进行。

表4化学成分的取样件数

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块（袋） | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

7.4.2 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

金属镧取样时，首先将试样打磨干净。用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，放入PE塑料袋，并立即进行真空包装。

金属镧粉取样过程需要在惰性气氛下进行，通常是在手套箱中称取样品搅拌均匀后并密封包装，取样量不少于10g。

7.5 检验结果判定

化学成分仲裁分析结果与本文件规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复检验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检验不合格，应直接判定该批产品为不合格品。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

按照GB 39176-2020《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》的规定进行。金属镧粉采用双层厚度不小于22丝铝箔袋的真空或充氩气包装，再用防冲击破损的缓冲袋防护，外包装采取防潮措施，建议单包装重量不超过5kg。