ICS 77.150.99

CCS H68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 203-20XX

代替YS/T 203-2009

i

贵金属及其合金丝、线、棒材

Threads、Wires 、Rods of  precious metals and their alloys

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020的规定起草，本文件是对YS/T 203-2009《贵金属及其合金丝、线、棒材》的修订。

本文件与YS/T 203-2009相比，主要有如下变动：

a）删除了加工率变形量的描述，增加了半硬态（Y2）的分类（见3.1,2009版3.2）；

b）增加了Au73CuPtAg、Au28CuAgPd、Au25CuAgPd、Au37PdAg、、Au72AgNi的主要成分及杂质元素含量的要求（见表2）；增加了Pt93IrNi、Pt73IrNi、Pt90Ni的主要成分及杂质元素含量的要求（见表4）；增加了AgNi10、AgNi15的主要成分及杂质元素含量的要求（见表1、表2）；

c）删除了Pd35AgCuAuPtZn、Pd70AgAu、Pd47AgCuAu、Pd40AuPtAgCu几种材料杂质元素Au的含量值（见2009版表3）；更改了合金材料丝、线、棒材杂质Fe含量的范围（见表1、表2、表3、表4，2009版表1、表2、表3、表4）；

d）增加了Ir99.99、Ir99.90、Rh99.90、Ir60Rh几种材料杂质元素含量要求（见表5）；

e）更改了丝、线、棒材直径允许偏差、圆度和表面粗糙度的数值（见表6,2009版表6）；

f）增加了材料螺旋圈及平直度的要求（见5.5）；

g）更改了文件对材料力学性能、电学性能的数据及规定要求，变更为资料性附件附录A、附录B（见5.4、附录A、附录B，2009版3.6、附录A、附录B）。

本文件自实施之日起，同时代替YS/T 203-2009。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：贵研铂业股份有限公司等。

本文件主要起草人：张晓波、吴霏、杨崇俊、谢宏潮、赵浩鸿、朱武勋、申丽琴、张力颖、丁志云、周东等

本文件由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——1979年首次发布为GBn 67-1979，GBn 68-1979，GBn 69-1979，1994年第一次修订，2009年第二次修订；

——2009年第二次修订时将YS/T 203-1994，YS/T 204-1994，YS/T 205-1994合并修订为YS/T 203-2009；

——本次为第三次修订。

- 贵金属及其合金丝、线、棒材

- 1  范围

本文件规定了贵金属及其合金丝、线、棒材的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于制造精密电位器、传感器、电阻器、电刷、触头等贵金属及其合金丝、线、棒材。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15072   贵金属合金化学分析方法

GB/T 15077 贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GJB 950  贵金属及其合金微量元素分析方法

YS/T 561  贵金属合金化学分析方法  铂铑合金中铑量的测定 硝酸六氨合钴重量法

YS/T 562 贵金属合金化学分析方法  铂钌合金中钌量的测定 硫脲分光光度法

YS/T 372 贵金属合金元素分析方法

- 3  术语定义及符号

本文件没有需要界定的术语定义。

- 3.1 符号

供货状态表示符号：软态（M），硬态（Y），半硬态（Y2），时效态（C）。

材料用途表示符号：触头（C）、电刷（D）、绕组裸线材（R）。

- 4  分类和标记

- 4.1 分类

4.1.1  材料按规格分为丝材、线材、棒材。

4.1.2  材料按用途分为：触头（C）、电刷（D）、绕组裸线材（R）。

- 4.1.3  材料按基体金属元素分为：银及银合金、 金及金金合金、 钯及钯合金、铂及铂合金、铱、铑及其合金。

- 4.2 标记

加工产品的牌号及名称命名标记示例

- 用途

- 加工状态

- 牌号

示例1:Ag70PdY2C表示牌号为Ag70Pd ,状态为半硬态,用作触头材料；

示例2:Au91NiYD表示牌号为Au91Ni ,状态为硬态,用作电刷材料

- 5  技术要求

- 5.1 供货状态

丝、线、棒材材料的供货状态默认一般为硬态供货，有性能要求的（如电刷、绕组丝、线材）以满足性能的状态供货。根据需方需求，可供应其它要求的状态。

- 5.2 材料的化学成分

材料的化学成分应符合表1、表2、表3、表4、表5的规定。供需双方协商，可提供其他化学成分的材料。

表1      银及银合金化学成分                                                       质量分数 %

| 序号 | 材料牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Au | Pt | Pd | Cu | Ni | Mg | Ce | Zr | 其它 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 1 | Ag99.99 | ≥99.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| 2 | Ag99.90 | ≥99.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.1 |
| 3 | Ag88Pt | 余量 | - | 12±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 4 | Ag99Pd | 余量 | - | - | 1±0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 5 | Ag95Pd | 余量 | - | - | 5±0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 6 | Ag90Pd | 余量 | - | - | 10±0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 7 | Ag80Pd | 余量 | - | - | 20±0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 8 | Ag70Pd | 余量 | - | - | 30±0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 9 | Ag60Pd | 余量 | - | - | 40±0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 10 | Ag52PdCu | 余量 | - | - | 20±0.5 | 28±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 11 | Ag95Au | 余量 | 5±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 12 | Ag90Au | 余量 | 10±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 13 | Ag69Au | 余量 | 31±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 14 | Ag60Au | 余量 | 40±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 15 | Ag99.5Ce | 余量 | - | - | - | - | - | - | 0.5±0.25 | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 16 | Ag98.5ZrCe | 余量 | - | - | - | - | - | - | 0.5±0.25 | 1±0.5 | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 17 | Ag98.2Mg | 余量 | - | - | - | - | - | 1.8±0.2 | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 18 | Ag97Mg | 余量 | - | - | - | - | - | 3±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 19 | Ag95.3Mg | 余量 | - | - | - | - | - | 4.7±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 20 | Ag99.55MgNi | 余量 | - | - | - | - | 0.18±0.02 | 0.27±0.02 | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |

表1（续）      银及银合金化学成分                                                   质量分数 %

| 序号 | 材料牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Au | Pt | Pd | Cu | Ni | Mg | Ce | Zr | 其它 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 21 | Ag99.47MgNi | 余量 | - | - | - | - | 0.24±0.02 | 0.29±0.03 | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 22 | Ag99.4Cu | 余量 | - | - | - | 0.5±0.1 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 23 | Ag98Cu | 余量 | - | - | - | 2±0.4 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 24 | Ag96Cu | 余量 | - | - | - | 4±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 25 | Ag92.5Cu | 余量 | - | - | - | 7.5±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 26 | Ag91.6Cu | 余量 | - | - | - | 8.4±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 27 | Ag90Cu | 余量 | - | - | - | 10±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 28 | Ag87.5Cu | 余量 | - | - | - | 12.5±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 29 | Ag85Cu | 余量 | - | - | - | 15±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 30 | Ag80Cu | 余量 | - | - | - | 20±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 31 | Ag77Cu | 余量 | - | - | - | 23±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 32 | Ag70Cu | 余量 | - | - | - | 30±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 33 | Ag65Cu | 余量 | - | - | - | 35±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 34 | Ag55Cu | 余量 | - | - | - | 45±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 35 | Ag50Cu | 余量 | - | - | - | 50±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 36 | Ag45Cu | 余量 | - | - | - | 55±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 37 | Ag30Cu | 余量 | - | - | - | 70±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 38 | Ag25Cu | 余量 | - | - | - | 75±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 39 | Ag89.8CuV | 余量 | - | - | - | 10±0.5 | - | - | - | - | V:0.16±0.04 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 40 | Ag88.8CuVZr | 余量 | - | - | - | 10±1 | - | - | - | 1±0.5 | V:0.16±0.04 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |

表1（续）      银及银合金化学成分                                                           质量分数 %

| 序号 | 材料牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Au | Pt | Pd | Cu | Ni | Mg | Ce | Zr | 其它 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 41 | Ag75CuNi | 余量 | - | - | - | 24.5±0.5 | 0.5±0.15 | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 42 | Ag78CuNi | 余量 | - | - | - | 20.4±0.4 | 1.6±0.4 | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 43 | Ag80CuNi | 余量 | - | - | - | 18.4±0.4 | 1.6±0.4 | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 44 | Ag98SnCeLa | 余量 | - | - | - | - | - | - | 0.5±0.25 | - | Sn:0.8±0.35 La:0.5±0.25 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 45 | Ag85Mn | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | Mn:15±0.5 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 46 | Ag85Ni | 余量 | - | - | - | - | 15±0.5 | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 47 | Ag90Ni | 余量 | - | - | - | - | 10±0.5 | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 注：⑴杂质元素总质量分数不直接测定，杂质元素总质量分数包括但不限于表中所列杂质元素质量分数之和。⑵成品中杂质元素含量不作出厂分析，用户如有需求，在订货合同中注明，可做成品出厂分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2      金及金合金化学成分                                                           质量分数 %

| 序号 | 材料牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au | Ag | Pt | Pd | Cu | Ni | Zn | Mn | 其它 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 1 | Au99.999 | ≥99.999 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0.001 |
| 2 | Au99.99 | ≥99.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| 3 | Au99.90 | ≥99.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.1 |
| 4 | Au90Ag | 余量 | 10±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 5 | Au80Ag | 余量 | 20±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 6 | Au75Ag | 余量 | 25±0.52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 7 | Au70Ag | 余量 | 30±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |

表2（续）      金及金合金化学成分                                                       质量分数 %

| 序号 | 材料牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au | Ag | Pt | Pd | Cu | Ni | Zn | Mn |  | 其它 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 8 | Au65Ag | 余量 | 35±0.5 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 9 | Au60Ag | 余量 | 40±0.5 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 10 | Au96AgCu | 余量 | 3±0.5 | - | - | 1±0.3 | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 11 | Au75AgCu-1 | 余量 | 13±0.5 | - | - | 12±0.5 | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 12 | Au75AgCu-2 | 余量 | 20±0.5 | - | - | 5±0.5 | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 13 | Au50AgCu | 余量 | 20±0.5 | - | - | 30±0.5 | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 14 | Au60AgCu-1 | 余量 | 25±0.5 | - | - | 15±0.5 | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 15 | Au58.3AgCu | 余量 | 33.7±0.5 | - | - | 8±0.5 | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 16 | Au60AgCu-2 | 余量 | 35±0.5 | - | - | 5±0.5 | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 17 | Au59.6AgCuGd | 余量 | 35±0.5 | - | - | 5±0.5 | - | - | - | Gd:0.4±0.15 |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 18 | Au59.6AgCuGd-1 | 余量 | 30±0.5 | - | - | 10±0.5 | - | - | - | Gd:0.4±0.15 |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 19 | Au73CuPtAg | 余量 | 4±0.5 | 9±0.5 | - | 14±0.5 | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 20 | Au60.5AgCuMn-2 | 余量 | 33.5±0.5 | - | - | 3±0.5 | - | - | 3±0.5 | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 21 | Au60.5AgCuMnGd | 余量 | 33±0.5 | - | - | 3±0.5 | - | - | 2.5±0.5 | Gd:0.5±0.15 |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 22 | Au60AgCuNi | 余量 | 30±0.5 | - | - | 7±0.5 | 3±0.5 | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 23 | Au73.5AgPt | 余量 | 23.5±0.5 | 3±0.5 | - | - | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 24 | Au69AgPt | 余量 | 25±0.5 | 6±0.5 | - | - | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 25 | Au75CuAgZn | 余量 | 7±0.5 | - | - | 17±0.5 |  | 1±0.25 |  |  |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 26 | Au60CuNiZn | 余量 | - | - | - | 30±0.5 | 9±0.5 | 0.75±0.25 |  |  |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 27 | Au75.3CuNiZnMn | 余量 | - | - | - | 22±1 | 2.5±0.5 | - | 0.2±0.05 | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 28 | Au80.5CuNiZnMn | 余量 | - | - | - | 17.5±0.5 | 1.8±0.4 | - | 0.2±0.05 | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 29 | Au69CuPtNi | 余量 | - | 7±0.5 | - | 21±0.5 | 3±0.5 | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |

表2 （续）      金及金合金化学成分                                                       质量分数 %

| 序号 | 材料牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au | Ag | Pt | Pd | Cu | Ni | Zn | Mn | 其它 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 30 | Au71.5CuPtAgZn | 余量 | 45±0.5 | 8.5±0.5 | - | 14.5±0.5 | - | 0.85±0.35 | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 31 | Au62CuPdNiRh | 余量 | - | - | 12±0.5 | 21±0.5 | 3±0.5 | - | - | Rh:2±0.5 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 32 | Au95Ni | 余量 | - | - | - | - | 5±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 33 | Au91Ni | 余量 | - | - | - | - | 9±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 34 | Au88Ni | 余量 | - | - | - | - | 12±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 35 | Au94NiCr | 余量 | - | - | - | - | 5±0.5 | - | - | Cr:0.7±0.15 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 36 | Au93NiCr | 余量 | - | - | - | - | 5±0.5 | - | - | Cr:2±0.25 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 37 | Au28CuAgPd | 余量 | 30±0.5 | - | 2±0.5 | 40±0.5 | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 38 | Au25CuAgPd | 余量 | 30±0.5 | - | 5±0.5 | 40±0.5 | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 39 | Au37PdAg | 余量 | 25±1 | - | 38±1 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 40 | Au72AgNi | 余量 | 26±1 | - | - | - | 2±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 41 | Au91NiCu | 余量 | - | - | - | 1.5±0.5 | 7.5±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 42 | Au73.5NiCuZn | 余量 | - | - | - | 2±0.5 | 18.5±0.5 | 6±0.5 | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 43 | Au72.5NiCuZn | 余量 | - | - | - | 2±0.5 | 20±0.5 | 5.5±0.5 | - | - | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 44 | Au93.2NiFeZr | 余量 | - | - | - | - | 5±0.5 | - | - | Zr:0.3±0.15 Fe:1.5±0.15 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |

表2 （续）      金及金合金化学成分                                                       质量分数 %

| 序号 | 材料牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au | Ag | Pt | Pd | Cu | Ni | Zn | Mn |  | 其它 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 45 | Au88.7NiFeZr | 余量 | - | - | - | - | 9±0.5 | - | - | Zr:0.3±0.15 Fe:2±0.15 |  | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 46 | Au90.5NiGd | 余量 | - | - | - | - | 9±0.5 | - | - | Gd:0.45±0.15 |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 47 | Au83NiIn | 余量 | - | - | - | - | 9±0.5 | - | - | In:8±0.5 |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 48 | Au90.5NiY | 余量 | - | - | - | - | 9±0.5 | - | - | Y:0.45±0.15 |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 49 | Au75Pd | 余量 | - | - | 25±0.5 | - | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 50 | Au70Pd | 余量 | - | - | 30±0.5 | - | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 51 | Au65Pd | 余量 | - | - | 35±0.5 | - | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 52 | Au60Pd | 余量 | - | - | 40±0.5 | - | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 53 | Au50Pd | 余量 | - | - | 50±0.5 | - | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 54 | Au65PdPt | 余量 | - | 5±0.5 | 30±0.5 | - | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 55 | Au95Pt | 余量 | - | 5±0.5 | - | - | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 56 | Au93Pt | 余量 | - | 7±0.5 | - | - | - | - | - | - |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 57 | Au97Zr | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | Zr:3±0.15 |  | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 注：⑴杂质元素总质量分数不直接测定，杂质元素总质量分数包括但不限于表中所列杂质元素质量分数之和。⑵成品中杂质元素含量不作出厂分析，用户如有需求，在订货合同中注明，可做成品出厂分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3       钯及钯合金化学成分                                                       质量分数 %

| 序号 | 材料牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pd | Ir | Pt | Ag | Au | Cu | Ni | 其它 | Au | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 8 | Pd99.99 | ≥99.99 | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 | 0.002 | - | - | - | 0.01 |
| 9 | Pd99.95 | ≥99.95 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.05 |
| 1 | Pd90Ir | 余量 | 10±0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 2 | Pd82Ir | 余量 | 18±0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 3 | Pd60Cu | 余量 | - | - | - | - | 40±0.5 | - | - | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 4 | Pd90Ag | 余量 | - | - | 10±0.5 | - | - | - | - | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 5 | Pd80Ag | 余量 | - | - | 20±0.5 | - | - | - | - | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 6 | Pd70Ag | 余量 | - | - | 30±0.5 | - | - | - | - | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 7 | Pd60Ag | 余量 | - | - | 40±0.5 | - | - | - | - | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 8 | Pd50Ag | 余量 | - | - | 50±0.5 | - | - | - | - | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 9 | Pd60AgCo | 余量 | - | - | 35±0.5 | - | - | - | Co:7±0.5 | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 10 | Pd60AgCu | 余量 | - | - | 36±0.5 | - | 4±0.5 | - | - | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 11 | Pd60AgCuNi | 余量 | - | - | 40±0.5 | - | 18±0.5 | 2±0.5 | - | 0.04 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 12 | Pd35AgCuAuPtZn | 余量 | - | 10±0.5 | 30±0.5 | 10±0.5 | 14±0.5 | - | Zn:0.85±0.35 | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 13 | Pd70AgAu | 余量 | - | - | 25±0.5 | 5±0.5 |  | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 14 | Pd47AgCuAu | 余量 | - | - | 30±0.5 | 10±0.5 | 13±0.5 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 15 | Pd40AuPtAgCu | 余量 | - | 15±0.5 | 13±0.5 | 20±0.5 | 12±0.5 | - | - | - | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 | 0.4 |
| 注：⑴杂质元素总质量分数不直接测定，杂质元素总质量分数包括但不限于表中所列杂质元素质量分数之和。⑵成品中杂质元素含量不作出厂分析，用户如有需求，在订货合同中注明，可做成品出厂分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4       铂及铂合金化学成分                                                       质量分数 %

| 序号 | 材料牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pt | Pd | Ir | Rh | Ru | Cu | Ni | Au | Fe | 总量 |
| 1 | Pt99.99 | ≥99.99 | - | - | - | - | - | - | 0.008 | 0.002 | 0.01 |
| 2 | Pt99.95 | ≥99.95 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 3 | Pt95Ir | 余量 | - | 5±0.5 | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 4 | Pt90Ir | 余量 | - | 10±0.5 | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 5 | Pt85Ir | 余量 | - | 15±0.5 | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 6 | Pt82.5Ir | 余量 | - | 17.5±0.5 | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 7 | Pt80Ir | 余量 | - | 20±0.5 | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 8 | Pt75Ir | 余量 | - | 25±0.5 | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 9 | Pt70Ir | 余量 | - | 30±0.5 | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 10 | Pt74.25IrRu | 余量 | - | 25±0.5 | - | 0.75±0.3 | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 11 | Pt93IrNi | 余量 | - | 6±0.5 | - | - | - | 1±0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 12 | Pt73IrNi | 余量 | - | 22±0.5 | - | - | - | 5.0±0.5 | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 13 | Pt90Ni | 余量 | - | - | - | - | - | 10±0.5 | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 14 | Pt90Ru | 余量 | - | - | - | 10±0.5 | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 15 | Pt95Rh | 余量 | - | - | 5±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 16 | Pt93Rh | 余量 | - | - | 7±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 17 | Pt90Rh | 余量 | - | - | 10±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 18 | Pt80Rh | 余量 | - | - | 20±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 19 | Pt70Rh | 余量 | - | - | 30±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 20 | Pt60Rh | 余量 | - | - | 40±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 21 | Pt95.5Ni | 余量 | - | - | - | - | - | 4.5±0.5 | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 22 | Pt97.5Cu | 余量 | - | - | - | - | 2.5±0.5 | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |

表4（续）       铂及铂合金化学成分                                                       质量分数 %

| 序号 | 材料牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pt | Pd | Ir | Rh | Ru | Cu | Ni | Au | Fe | 总量 |
| 23 | Pt91.5Cu | 余量 | - | - | - | - | 8.5±0.5 | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 24 | Pt60Cu | 余量 | - | - | - | - | 40±0.5 | - | 0.05 | 0.04 | 0.3 |
| 注：⑴杂质元素总质量分数不直接测定，杂质元素总质量分数包括但不限于表中所列杂质元素质量分数之和。⑵成品中杂质元素含量不作出厂分析，用户如有需求，在订货合同中注明，可做成品出厂分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5       铱、铑及合金化学成分                                                   质量分数 %

| 序号 | 材料牌号 | 主 要 成 分 |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ir | Rh | Pt | Au | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 1 | Ir99.99 | ≥99.99 | - | - | 0.005 | 0.005 | - | - | - | 0.01 |
| 2 | Ir99.90 | ≥99.90 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | 0.1 |
| 3 | Rh99.90 | ≥99.90 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | 0.1 |
| 4 | Ir60Rh | 60±1 | 40±1 | - | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.3 |
| 注：⑴杂质元素总质量分数不直接测定，杂质元素总质量分数包括但不限于表中所列杂质元素质量分数之和。⑵成品中杂质元素含量不作出厂分析，用户如有需求，在订货合同中注明，可做成品出厂分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3 直径及允许偏差、圆度、表面粗糙度

材料的直径及允许偏差、圆度、表面粗糙度应符合表6的规定。

表6       丝、线、棒材的直径及其允许偏差、圆度、表面粗糙度

| 直径及允许偏差 mm |  | 圆度，不大于 mm | 表面粗糙度（Rz），不大于 μm |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径 | 允许偏差 |  |  |
| ＞0.020～0.030 | ±0.001 | 0.002 | 0.5 |
| ＞0.030～0.050 | ±0.0015 | 0.003 | 0.5 |
| ＞0.050～0.080 | ±0.0025 | 0.005 | 0.8 |
| ＞0.080～0.120 | ±0.004 | 0.008 | 0.8 |
| ＞0.120～0.250 | ±0.005 | 0.01 | 1.6 |
| ＞0.250～0.50 | ±0.01 | 0.02 | 1.6 |
| ＞0.50～1.00 | ±0.02 | 0.04 | 1.6 |
| ＞1.00～2.00 | ±0.025 | 0.05 | 3.2 |
| ＞2.0～3.00 | ±0.035 | 0.07 | 3.2 |
| ＞3.0～4.00 | ±0.040 | 0.08 | 3.2 |
| ＞4.0～5.00 | ±0.045 | 0.09 | 3.2 |
| ＞5.0～6.00 | ±0.05 | 0.10 | 3.2 |
| ＞6.0 | ±0.06 | 0.12 | 3.2 |

- 5.4 各类材料性能要求

- 5.4.1  电刷丝、线材的要求

电刷丝、线材直径及允许偏差、圆度、表面粗糙度应符合表6规定，客户如有需求，可提供其他的测试数据。

- 5.4.2  绕组裸丝、线材的要求

- 绕组裸线丝材每根丝重应符合表7的规定，直径及允许偏差、圆度、表面粗糙度应符合表6规定，客户如有需求，可提供其他的测试数据。

表7      绕组裸线丝材的每根丝重

| 直径范围 mm | 每根丝重 g |
| --- | --- |
| 0.02～0.05 | 1～5 |
| 0.05～0.08 | 5～15 |
| ＞0.08 | ＞15 |

- 5.4.3  触头用贵金属线、棒材的要求

触头用贵金属线、棒材直径及允许偏差、圆度、表面粗糙度应符合表6规定，客户如有需求，可提供其他的测试数据。

- 5.5 材料螺旋圈及平直度

材料供货形态默认为呈自然螺旋圈的常规连续丝、线材，其中材料的螺旋圈应符合表8规定，需要直态丝、线材应在合同中注明，材料的平直度应符合表9规定。

表8      材料直径对应螺旋圈直径         单位为毫米

| 直径范围 | 螺旋圈直径 |
| --- | --- |
| 0.02～0.08 | 20～40 |
| 0.08～0.5 | 40～60 |
| ＞0.5 | ＞150 |

表9      直态丝、线材平直度公差范围         单位为毫米

| 直态丝、线长度 | 平直度偏差范围 |
| --- | --- |
| 10～50 | ±2.5 |
| 50～100 | ±5 |
| 100～300 | ±15 |
| 300～500 | ±25 |
| ＞500 | ±50 |

- 5.6 外观质量

丝、线、棒材的表面应光滑、清洁，直径粗细均匀，不应有毛刺、裂纹、凹坑、扭折、竹节、夹杂等缺陷，允许有经轻微抛光可清除的的局部麻点、划伤、凹坑等缺陷。

- 6  试验方法

- 6.1 合金化学成分分析按GB/T15072、YS/T 372 、YS/T 561 、YS/T 562 及GJB950规定进行。

6.2 几何尺寸的测量按GB/T 15077的规定进行。

6.3 螺旋圈直径的测量：使丝线材一端自由下垂半米，落在平面上，测量平面上丝线材自然形成的螺旋圈直径；直态电刷材料材料平直度偏差测量方法：将直态电刷材料放置于水平桌面，将之与水平标尺对标，测量直态电刷材料最远端与标尺之间的间距，所得数据即为平直度偏差。

6.4 材料表面粗糙度用干涉显微镜测定。

6.5 外观质量检查：直径小于0.12mm的丝材用15倍放大镜检查；直径不小于0.12mm 的线材用10倍放大镜检查。

- 7  检验规则

- 7.1 检查和验收

- 7.1.1 材料应由供方技术监督部门按本文件的规定进行检验，保证材料质量符合本文件的规定，并填写材料质量证明书。

- 7.1.2 需方应对收到的材料按本文件的规定进行复验。复验结果与本文件及订货合同的规定不符时，应在收到材料之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可在双方认可的单位进行，并由供需双方在需方收到的材料中共同取样。

- 7.2 组批

材料应成批提交检验，每批应由同一牌号、同一状态和同一规格的丝、线、棒材组成。

- 7.3 检验项目、取样位置及数量

- 检验项目、取样位置及数量应符合表10的规定。

- 表10      检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样数量 | 取样位置 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每炉一个 | 距铸锭缩孔三分之一处 | 5.2 | 6.1 |
| 直径、圆度和表面粗糙度 | 总轴数或总捆数的10%,至少一个样. | 轴（捆）头或尾 | 5.3 | 6.2，6.3 |
| 螺旋圈及平直度 | 每批一个 | 轴（捆）头或尾 | 5.5 | 6.3 |
| 外观质量 | 总轴数或总捆数的10%,至少一个样 | 轴（捆）外层 | 5.6 | 6.8 |

- 7.4 合格材料及检验结果的判定

- 7.4.1化学成分检验结果不合格，判该批材料不合格。

- 7.4.2材料的直径及其允许偏差、圆度、表面粗糙度、平直度、螺旋圈检验结果不合格，允许取双倍试样进行复验，仍有不合格，则判该批材料不合格。

7.4.3绕组裸线丝材的每根丝重的检验结果不合格，则判该批材料不合格。

- 8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

- 8.1 标志

每轴（卷）材料应附标签，注明:

- 供方名称；

- 材料名称；

- 牌号；

- 炉号；

- 规格；

- 状态；

- 净重；

- 轴重；

- 生产日期。

- 8.2 包装、运输、贮存及随行文件

- 8.2.1  包装

- 直径不大于0.4 mm的丝材绕在轴上，每轴只绕一根，外层用软纸包裹并装入盒内；直径大于0.4mm的线材卷成直径大于120mm的圆圈，每卷只绕一根，用软质材料包裹并装入本箱内。

- 8.2.2  运输、贮存

- 材料运输过程中，应防包装箱破裂造成的材料碰伤、擦伤、受潮及化学侵蚀等。

- 材料应保存在干燥、无腐蚀性气氛的场所。

- 8.2.3  随行文件

每批产品应有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

- 9  订货单内容

订购本文件所列材料的订货单内应包括下列内容：

a） 材料名称；

b） 牌号；

c） 状态；

d） 尺寸规格；

e） 重量；

f） 本文件编号；

g)  供货时间；

h）其他。

附录A       电刷材料的力学性能表

（资料性附录，仅供设计和选材时参考）

| 材料牌号 | 抗拉强度 MPa | 维氏硬度 Hv | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Au95Ni | 520～610 | 160～200 | 硬态 |
| Au91Ni | 700～960 | 230～270 | 硬态 |
| Au90.5NiY | 720～970 | 240～270 | 硬态 |
| Au90.5NiGd | 700～960 | 230～270 | 硬态 |
| Au91NiCu | 680～900 | 220～250 | 硬态 |
| Au83NiIn | 920～1080 | 260～310 | 硬态 |
| Au50AgCu | 960～1100 | 270～320 | 硬态 |
| Au79.5CuNiZn | 840～980 | 250～280 | 硬态 |
| Au74.5CuNiZn | 840～1020 | 250～295 | 硬态 |
| Au72.5NiZnCu | 1050～1180 | 310～340 | 时效态 |
| Au69CuPtNi | 680～920 1130～1220 | 220～260 330～340 | 软态 时效态 |
| Au60AgCuNi | 610～680 | 200～225 | 硬态 |
| Au74AgNiCu | 530～580 | 165～190 | 硬态 |
| Au75CuAgZn | 700～980 | 230～280 | 硬态 |
| Au61CuPdNiRh | 580～700 1050～1280 | 190～230 310～350 | 软态 时效态 |
| Pt95Ni | 680～720 | 200～235 | 硬态 |
| Pt90Ir | 540～690 | 180～215 | 硬态 |
| Pt82.5Ir | 680～720 | 200～235 | 硬态 |
| Pd82Ir | 640～780 | 210～240 | 硬态 |
| Pd35AgCuAuPtZn | 840～1100 1180～1450 | 250～320 340～400 | 硬态 时效态 |
| Pd40AgCo | 920～1100 | 260～320 | 硬态 |

附录B      绕组裸线丝材的抗拉强度和电阻率（20℃测量）

（资料性附录，仅供设计和选材时参考）

| 材料牌号 | 抗拉强度（单位：MPa） | 电阻率（10-8Ω·m） |
| --- | --- | --- |
| Au94NiCr | 693～962 | 22.47～25.65 |
| Au93NiCr | 693～969 | 38.86～45.57 |
| Au91NiCu | 906～1110 | 17.17～19.50 |
| Au93.2NiFeZr | 764～1160 | 39.56～48.04 |
| Au88.7NiFeZr | 991～1557 | 46.63～53.48 |
| Au60AgCu | 763～1012 | 11.23～12.86 |
| Au59.6AgCuGd | 679～962 | 11.66～13.42 |
| Au59.6AgCuGd | 971～1248 | 12.15～13.92 |
| Au60.5AgCuMn | 554～955 | 22.11～28.13 |
| Au60.5AgCuMnGd | 702～1014 | 21.60～25.12 |
| Pt97.5Cu | 488～683 | 29.14～39.19 |
| Pt91.5Cu | 936～1131 | 46.72～52.75 |
| Pd40AuPtAgCu | 1194～1393 | 45.22～52.75 |
| Pt90Ir | 488～683 | 22.11～25.62 |
| Pd60Ag | 663～868 | 38.18～43.71 |
| Pd60AgCu | 780～878 | 37.68～43.71 |