ICS 77.150.99

H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 202—××××

代替YS/T202-2009

贵金属及其合金箔材

Foils of precious metals and their alloys

（ 送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

- 前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 202-2009《贵金属及其合金箔材》，本文件与YS/T 202-2009相比主要变化如下：

- 增加了术语和定义（见3）；

- 增加了分类和标记（见4）；

- 增加了新增加银基合金牌号：Ag70Pd，Ag50Cu、Ag68CuPd、Ag58CuPd、Ag72CuTi、Ag64CuTi；金基合金牌号：Au17Cu，Au80Cu；钯基合金牌号：Pd75Ag，铂基合金牌号：Pt80Rh，Pt70Rh；（见5.1，见2009版本3.2） ；

- 更改了外形尺寸及允许偏差： 主要对宽度允许偏差和长度允许偏差进行修订，宽度允许偏差根据宽度范围由原标准的允许偏差±1.0mm修订为±0.5～±1.0mm（见5.2.2，见2009版本3.4）；

新增加长度允许偏差：长度300～500mm，公差范围：＋3.0mm, -0mm, 长度≥500mm，公差范围：＋5.0mm, -0mm（见5.2.3，见2009版本3.4）。

----本文件的附录A是资料性附录；

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出和归口。

本文件起草单位：贵研铂业股份有限公司等

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——GBn 66-79、GBn 66-89

——YS/T 202-1994

——YS/T 202-2009

贵金属及其合金箔材

  - 范围

本文件规定了贵金属及其合金箔材的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本文件适用于航空和电器仪表、燃料电池用贵金属及其合金箔材。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15072（所有部分）  贵金属合金化学分析方法

GB/T 15077   贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GJB  950     贵金属及其合金微量元素分析方法

YS/T 372     贵金属合金元素分析方法

YS/T 561     贵金属合金化学分析方法 铂铑合金中铑量的测定 硝酸六氨合钴重量法

YS/T 1501   含铜贵金属材料氧化亚铜金相检验方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

箔材  foil material

一种金属压延成薄片的材料，通常将厚度小于0.1mm的薄片材料统称为箔材。

- 分类和标记

4.1  分类

4.1.1  产品按贵金属种类分为银及银合金、金及金合金、铂及铂合金、钯及钯合金4个系列共117种牌号。

4.1.2  产品状态分为硬态（Y）、半硬态（Y2）和软态（M）三种。

一般以硬态供货，若需半硬态或软态产品，必须在订货合同中注明。

4.1  标记

本文件合金牌号采用GB/T 18035—2000表示方法表示。

Ag   88    Pt       □

添加元素

其添加元素

主要元素占比

主要元素

示例1：

Ag88Pt表示含88%的银合金。

- 技术要求

5.1  化学成分

化学成份应符合表1、表2、表3、表4的规定。杂质元素总量含表中所列金属杂质元素及未列的其它金属杂质元素。杂质元素总量不做出厂分析，需方如有需求，供需双方协商解决，并在订货合同中注明。

表1  银及银合金的化学成分                                          ％（质量百分数）

| 序号 | 合金牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Au | Pt | Pd | Cu | Ni | Mg | Ce | 其他 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 1 | Ag99.99 | ≥99.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| 2 | Ag99.95 | ≥99.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.05 |
| 3 | Ag88Pt | 余量 | - | 12±0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 4 | Ag80Pt | 余量 | - | 20±0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 5 | Ag90Pd | 余量 | - | - | 10±0.5 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 6 | Ag80Pd | 余量 | - | - | 20±0.5 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 7 | Ag52PdCu | 余量 | - | - | 20±0.5 | 28±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 8 | Ag95Au | 余量 | 5±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 9 | Ag90Au | 余量 | 10±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 10 | Ag69Au | 余量 | 31±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 11 | Ag60Au | 余量 | 40±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 12 | Ag99.5Ce | 余量 | - | - | - | - | - | - | 0.5−0.2+0.3 | - | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 13 | Ag98.5ZrCe | 余量 | - | - | - | - | - | - | 0.5−0.2+0.3 | Zr1±0.5 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 14 | Ag98.2Mg | 余量 | - | - | - | - | - | 1.8−0.3+0.2 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 |

表1 （续）                                                    ％（质量百分数）

| 序号 | 合金牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Au | Pt | Pd | Cu | Ni | Mg | Ce | 其他 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 15 | Ag97Mg | 余量 | - | - | - | - | - | 3±0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 |
| 16 | Ag95.3Mg | 余量 | - | - | - | - | - | 4.7±0.5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 |
| 17 | Ag99.55MgNi-1 | 余量 | - | - | - | - | 0.18±0.02 | 0.27±0.02 | - | - | 0.2 | - |  |  | 0.3 |
| 18 | Ag99.55MgNi-2 | 余量 | - | - | - | - | 0.2±0.02 | 0.25±0.02 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 |
| 19 | Ag99.47MgNi | 余量 | - | - | - | - | 0.24±0.02 | 0.29±0.03 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 |
| 20 | Ag99.4Cu | 余量 | - | - | - | 0.6±0.2 | - | - | - | - | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.2 |
| 21 | Ag98Cu | 余量 | - | - | - | 2−0.5+0.3 | - | - | - |  | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.2 |
| 22 | Ag96Cu | 余量 | - | - | - | 4−0.5+0.3 | - | - | - | - | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.2 |
| 23 | Ag92.5Cu | 余量 | - | - | - | 7.5±0.5 | - | - | - | - | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.2 |
| 24 | Ag91.6Cu | 余量 | - | - | - | 8.4±0.5 | - | - | - | - | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.2 |
| 25 | Ag90Cu | 余量 | - | - | - | 10±0.5 | - | - | - | - | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.2 |
| 26 | Ag87.5Cu | 余量 | - | - | - | 12.5±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 27 | Ag85Cu | 余量 | - | - | - | 15±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 28 | Ag80Cu | 余量 | - | - | - | 20±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |

表1（续）                                                     ％（质量百分数）

| 序号 | 合金牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Au | Pt | Pd | Cu | Ni | Mg | Ce | 其他 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 29 | Ag77Cu | 余量 | - | - | - | 23±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 30 | Ag70Cu | 余量 | - | - | - | 30±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 31 | Ag65Cu | 余量 | - | - | - | 35±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.4 |
| 32 | Ag55Cu | 余量 | - | - | - | 45±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.4 |
| 33 | Ag46Cu | 余量 | - | - | - | 54±1.0 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 |
| 34 | Ag30Cu | 余量 | - | - | - | 70±1.0 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 |
| 35 | Ag25Cu | 余量 | - | - | - | 75±1.0 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.5 |
| 36 | Ag89.8CuV | 余量 | - | - | - | 10±1.0 | - | - | - | V 0.2~0.7 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.4 |
| 37 | Ag89.9CuV | 余量 | - | - | - | 10±1.0 | - | - | - | V 0.1~0.7 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.4 |
| 38 | Ag88.8CuVZr | 余量 | - | - | - | 10±1.0 | - | - | - | V 0.2~0.7 Zr 1±0.5 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.4 |
| 39 | Ag78CuNi | 余量 | - | - | - | 20±0.8 | 2±0.5 | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 40 | Ag80CuNi | 余量 | - | - | - | 18±0.8 | 2±0.5 | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 41 | A58gCuPd | 余量 | - | - | 10±0.5 | 32±1.0 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 注：⑴严格控制合金原料中铁、铅、锑、铋等杂质元素含量。铁、铅、锑、铋等杂质元素含量不做出厂分析。需方如有需求，供需双方协商，并在订货合同中注明，可做产品中铁、铅、锑、铋等杂质元素含量分析； ⑵合金杂质元素总量不做出厂分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1（续）                                                     ％（质量百分数）

| 序号 | 合金牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Au | Pt | Pd | Cu | Ni | Mg | Ce | 其他 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 42 | Ag72CuTi | 余量 | - | - | - | 26±0.5 | - | - | - | Ti 2±0.5 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 43 | Ag68CuPd | 余量 | - | - | 5±0.5 | 27±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 44 | Ag64CuTi | 余量 | - | - | - | 34.5±0.5 | - | - | - | Ti 1.5±0.5 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.35 |
| 45 | Ag70Pd | 余量 |  |  | 30±0.5 |  |  |  | - |  | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 46 | Ag50Cu | 余量 |  |  |  | 50±0.5 |  |  | - |  | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
|  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 注：⑴严格控制合金原料中铁、铅、锑、铋等杂质元素含量。铁、铅、锑、铋等杂质元素含量不做出厂分析。需方如有需求，供需双方协商，并在订货合同中注明，可做产品中铁、铅、锑、铋等杂质元素含量分析； ⑵合金杂质元素总量不做出厂分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 金及金合金的化学成分                                            ％（质量百分数）

| 序号 | 合金牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au | Ag | Pt | Pd | Cu | Ni | Zn | Mn | 其他 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 1 | Au99.999 | ≥99.999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 |
| 2 | Au99.99 | ≥99.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| 3 | Au99.95 | ≥99.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.05 |
| 4 | Au90Ag | 余量 | 10±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 5 | Au80Ag | 余量 | 20±0.5 | - | - | -- | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 6 | Au75Ag | 余量 | 25±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 7 | Au70Ag | 余量 | 30±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 8 | Au65Ag | 余量 | 35±0.5 | - | - |  | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 9 | Au60Ag | 余量 | 40±0.5 | - | - | -- | - | - | - | - | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 10 | Au96AgCu | 余量 | 3±0.5 | - | - | 1±0.3 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 11 | Au75AgCu-1 | 余量 | 13±0.5 | - | - | 12±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 12 | Au75AgCu-2 | 余量 | 20±0.5 | - | - | 5±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 13 | Au50AgCu | 余量 | 20±0.5 | - | - | 30±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 14 | Au60AgCu-1 | 余量 | 25±0.5 | - | - | 15±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 15 | Au58.3AgCu | 余量 | 33.7±0.5 | - | - | 8±0.5 | - | - |  | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 16 | Au60AgCu-2 | 余量 | 35±0.5 | - | - | 5±0.5 | - | - | - | -- | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |

表2（续）                                                       ％（质量百分数）

| 序号 | 合金牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au | Ag | Pt | Pd | Cu | Ni | Zn | Mn | 其他 | Fe | Pb | Sb |  | Bi | 总量 |
| 17 | Au60AgCuNi | 余量 | 30±1.0 | - | - | 7±0.5 | 3±0.3 | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.3 |
| 18 | Au73.5AgPt | 余量 | 23.5±0.5 | 3±0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.3 |
| 19 | Au69AgPt | 余量 | 25±0.5 | 6±0.5 |  | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.3 |
| 20 | Au95Ni | 余量 | - | - | - | - | 5±0.5 | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.3 |
| 21 | Au92.5Ni | 余量 | - | - | - | - | 7.5±0.5 | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.3 |
| 22 | Au91Ni | 余量 | - | - | - | - | 9±0.5 | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.3 |
| 23 | Au88Ni | 余量 | - | - | - | - | 12±0.5 | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.3 |
| 24 | Au90.5NiY | 余量 | - | - | - | - | 9±0.5 | - | - | Y0.5−0.2+0.1 | 0.2 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.3 |
| 25 | Au91NiCu | 余量 | - | - | - | 1.5±0.5 | 7.5±0.5 | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.3 |
| 26 | Au73.5 NiCuZn | 余量 | - | - | - | 2±0.5 | 18.5±0.5 | 6±0.5 |  | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.3 |
| 27 | Au 72.5NiCuZn | 余量 | - | - | - | 2±0.5 | 20±0.5 | 5.5±0.5 | -- | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 | 0.3 |
| 28 | Au60CuNiZn | 余量 | -- | - | - | 30±0.5 | 3±0.5 | 7±0.5 | - | - | 0.2 | 0.005 |  | 0.005 | - | - |
| 29 | Au74.48CuNiZnMn | 余量 | - | - | - | 22±1.0 | 2.5±0.5 | 1−0.5+0.2 | 0.02±0.01 | - | 0.2 | 0.005 |  | 0.005 | - | - |
| 30 | Au79.48CuNiZnMn | 余量 | - | - | - | 18±1.0 | 1.8±0.4 | 0.7−0.4+0.2 | 0.02±0.01 | - | 0.2 | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 31 | Au69CuPtNi | 余量 | - | 7±0.5 | - | 21±1.0 | 3±0.5 | - | - | - | 0.2 | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 32 | Au71.5CuPtAgZn | 余量 | 4.5±0.5 | 8.5±0.5 | - | 14.5±0.5 | - | 1−0.5+0.2 | - | - | 0.2 | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0.3 |

表2（续）                                                      ％（质量百分数）

| 序号 | 合金牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Au | Ag | Pt | Pd | Cu | Ni | Zn | Mn | 其他 | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 33 | Au62CuPdNiRh | 余量 | - | - | 12±0.5 | 21±0.5 | 3±0.5 | - | - | Rh2±0.5 | 0.2 | 0.005 |  |  | 0.3 |
| 34 | Au95Pt | 余量 | - | 5±0.5 | - | - | - | - | - |  | 0.2 | 0.005 |  |  | 0.3 |
| 35 | Au93Pt | 余量 | - | 7±0.5 | - | - | - | - | - |  | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 36 | Au97Zr | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | Zr3±0.5 | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 37 | Au91Pd | 余量 | - | - | 9±0.5 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 38 | Au88Pd | 余量 | - | - | 12±0.5 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 39 | Au75Pd | 余量 | - | - | 25±0.5 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 |
| 40 | Au70Pd | 余量 | - | - | 30±0.5 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 |
| 41 | Au65Pd | 余量 | - | - | 35±0.5 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 |
| 42 | Au60Pd | 余量 | - | - | 40±0.5 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 |
| 43 | Au50Pd | 余量 | - | - | 50±0.5 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 |
| 44 | Au65PdPt | 余量 | - | 5±0.5 | 30±0.5 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 |
| 45 | Au17Cu | 余量 | - | - | - | 83±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 46 | Au80Cu | 余量 | - | - | - | 20±0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 注：⑴严格控制合金原料中铁、铅、锑、铋等杂质元素含量。铁、铅、锑、铋等杂质元素含量不做出厂分析。需方如有需求，供需双方协商，并在订货合同中注明，可做产品中铁、铅、锑、铋等杂质元素含量分析； ⑵合金杂质元素总量不做出厂分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3 铂及铂合金的化学成分                                         ％（质量百分数）

| 序号 | 合金牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pt | Pd | Ir | Rh | Ru | Cu | Ni | - | - | Fe | Au | - | - | 总量 |
| 1 | Pt99.99 | ≥99.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.002 | 0.008 | - | - | 0.01 |
| 2 | Pt99.95 | ≥99.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.05 |
| 3 | Pt95Rh | 余量 | - | - | 5±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.3 |
| 4 | Pt93Rh | 余量 | - | - | 7±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.3 |
| 5 | Pt90Rh | 余量 | - | - | 10±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.3 |
| 6 | Pt95.5Ni | 余量 | - | - | - | - | - | 4.5±0.5 | - | - | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.3 |
| 7 | Pt60Cu | 余量 | - | - | - | - | 40±0.5 | - | - | - | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.3 |
| 8 | Pt95Ir | 余量 | - | 5±0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.3 |
| 9 | Pt90Ir | 余量 | - | 10±0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | -- | - | 0.3 |
| 10 | Pt80Rh | 余量 | - | - | 20±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.3 |
| 11 | Pt70Rh | 余量 | - | - | 30±0.5 | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.04 | - | - | 0.3 |
| 注：⑴严格控制合金原料中铁、金杂质元素含量。铁、金杂质元素含量不做出厂分析。需方如有需求，供需双方协商，并在订货合同中注明，可做产品中铁、金杂质元素含量分析； ⑵合金杂质元素总量不做出厂分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4 钯及钯合金的化学成分                                                  ％（质量百分数）

| 序号 | 合金牌号 | 主 要 成 分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杂质元素含量,不大于 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pd | Ir | Pt | Ag | Cu | Au | Zn | Co | Ni | Au | Fe | Pb | Sb | Bi | 总量 |
| 1 | Pd99.99 | ≥99.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.008 | 0.002 | - | - | - | 0.01 |
| 2 | Pd99.95 | ≥99.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.05 |
| 3 | Pd90Ir | 余量 | 10±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.05 | - | - | - | 0.3 |
| 4 | Pd82Ir | 余量 | 18±0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.05 | - | - | - | 0.3 |
| 5 | Pd60Cu | 余量 | - | - | - | 40±0.5 | - | - | - | - |  | 0.15 | - | - | - | 0.3 |
| 6 | Pd90Ag | 余量 | - | - | 10±0.5 | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 7 | Pd80Ag | 余量 | - | - | 20±0.5 | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 8 | Pd75Ag | 余量 | - | - | 25±0.5 | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 9 | Pd60Ag | 余量 | - | - | 40±0.5 | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 10 | Pd50Ag | 余量 | - | - | 50±0.5 | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 11 | Pd60AgCu | 余量 | - | - | 36±0.5 | 4±0.5 | - | - | - |  | 0.04 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.4 |
| 12 | Pd40AgCuNi | 余量 | - | - | 40±0.5 | 18±0.5 | - | - | - | 2±0.5 | 0.04 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.4 |
| 13 | Pd35AgCuAuPtZn | 余量 | - | 10±0.5 | 30±1.0 | 14±0.5 | 10±0.5 | - | - | - | - | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.4 |
| 14 | Pd70AgAu | 余量 | - | - | 25±0.5 | 5±0.5 | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.3 |
| 注：⑴严格控制合金原料中金、铁、铅、锑、铋等杂质元素含量。金、铁、铅、锑、铋等杂质元素含量不做出厂分析。需方如有需求，供需双方协商，并在订货合同中注明，可做产品中金、铁、铅、锑、铋等杂质元素含量分析； ⑵合金杂质元素总量不做出厂分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  外形尺寸及其允许偏差

- 5.2.1 箔材厚度允许偏差

- 箔材产品的几何尺寸及其允许偏差应符合表2的规定。

产品的厚度及允许偏差符合表5的规定。

表5厚度及其允许偏差                   单位为毫米

| 厚 度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
| ≥0.005~0.008 | ±0.001 |
| 0.008~0.02 | ±0.0015 |
| 0.02~0.03 | ＋0.001 －0.002 |
| 0.03~0.05 | ±0.002 |
| 0.05~0.08 | ±0.0025 |

5.2.2 箔材宽度及其允许偏差

产品的宽度及允许偏差符合表6的规定。

表6宽度及其允许偏差                   单位为毫米

| 厚 度 | 宽度及其允许偏差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20~40 | 40~100 | 100~120 |
| ≥0.005~0.008 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.8 |
| 0.008~0.02 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.8 |
| 0.02~0.03 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 |
| 0.03~0.05 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 |
| 0.05~0.08 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.0 |

5.2.3 箔材长度及其允许偏差

产品的宽度及允许偏差符合表7的规定。

表7长度及其允许偏差                   单位为毫米

| 长 度 | 长度及其允许偏差 |
| --- | --- |
| 300~500 | ＋3 －0 |
| ≥500 | ＋5 －0 |

- 5.3  外观质量

5.3.1 产品表面应光洁、平整,不允许有裂纹、起皮、气泡、分层、夹杂物等缺陷，但允许有轻微的、局部的、其尺寸不超过厚度允许偏差的表面划伤、凹坑、压痕、斑点和辊印。厚度小于0.03mm的箔材，对光检查，肉眼可见的针孔每平方厘米不应超过3个。

5.3.2  产品边部应整齐、无毛刺、裂边和卷边。

5.3.3  产品表面轻微的局部波纹、氧化色和油迹不作判废依据。

5.4  表面粗糙度

产品表面粗糙度要求，应符合Rz不大于0.2μm。

5.5  侧边弯曲度

订购方对侧弯有要求时,需在订货合同中注明。

5.5  氧化亚铜

含铜合金的产品，金相组织中氧化亚铜含量应符合YS/T 1501-2021的规定，但不作为出厂依据。订购方对氧化亚铜含量有要求时，需在订货合同中注明。

- 6  试验方法

- 6.1  化学成分

6.1.1  产品主要成分的分析方法按照GB/T 15072的规定进行。

6.1.2  杂质元素测定按照GJB 950A的规定进行。没有标准分析方法的合金牌号成份和杂质元素含量的测定，由供需双方通过协商，以技术协议的形式确定。

- 6.2  外形尺寸及其允许偏差

- 外形尺寸的测量方法按照GB/T 15077的规定进行。

- 6.3  外观质量

- 外观质量采用目视检查，若发现异常，用10倍放大镜检查。

- 6.4  表面粗糙度

- 产品表的面粗糙度，采用粗糙度测试仪进行检测。

6.5  侧边弯曲度

用尺寸测量工具进行测量，如图1所示：

L表示箔材长度，H表示侧弯距离

图 1 侧弯示意图

表8  侧弯尺寸                                单位为毫米

| 序号 | L | H |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | ≤3 |
| 2 | 1000 | ≤6 |
| 3 | 15000 | ≤9 |

- 6.6  氧化亚铜

含铜合金产品的氧化亚铜检验按YS/T 1501-2021的规定进行。

- 7  检验规则

- 7.1 检查和验收

- 7.1.1 产品应由供方技术监督部门进行检验或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件的规定。

7.1.2 需方应对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件（或订货合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及外形尺寸的异议，在收到产品之日起一个月内向供方提出，其他方面的异议，在收到产品之日起三个月内向供方提出。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

7.2 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一合金牌号、同一炉号、状态和规格的产品组成。

7.3 检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、外形尺寸、氧化亚铜、表面粗糙度、外观质量的检验。

7.4  取样和制样

7.4.1  产品取样和制样应符合表9的规定。

- 表9   取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 距铸锭缩孔1/3处 | 每批一个 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸及允许偏差 | 任意部位 | 逐卷检验 | 5.2 | 6.2 |
| 外观质量 | 任意部位 | 逐卷检验 | 5.3 | 6.3 |
| 表面粗糙度 | 任意部位 | 每批一个 | 5.4 | 6.4 |
| 显微组织 | 任意部位 | 每批一个 | 5.5 | 6.5 |

7.4.2 化学成分仲裁取样

仲裁取样数量：取样量不少于6克。

7.5  检验结果判定

7.5.1   检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定，化学成分分析结果不符合本文件规定时，允许重新取样进行复检，如检验结果仍不符合本文件规定，则判该批产品不合格。

- 7.5.2  外形尺寸及允许偏差结果不符合本文件规定时，判该件产品不合格。

- 7.5.3  外观质量不符合本文件规定时，判该件产品不合格。

- 7.5.4  表面粗糙度结果不符合本文件规定时，判该件产品不合格。

- 7.5.5  侧边弯曲度结果不符合本文件规定时，判该件产品不合格。

- 7.5.6  氧化亚铜结果不符合本文件规定时，判该件产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志

在检验合格的每件产品标签上应注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号、批号；

- 产品净重；

- 生产日期。

8.2  包装

8.2.1 厚度大于或等于0.04mm箔材产品应成卷包装，需要时卷层间用软纸隔开，依次用软纸、聚乙

烯薄膜小卷缠绕包裹，带卷内孔直径不应小于40mm，放入箱中进行外包装。长度小于500mm

的产品可以片状夹板包装，每片之间用软纸隔开。

8.2.2 厚度小于0.04mm箔材产品加内衬卷成卷，用软纸包裹，放入盒中进行包装，一盒一卷，再放

入箱或盒中进行外包装。

8.2.3 每片(卷)箔材产品应附标签，注明：产品名称、牌号、炉号(批号)、规格、状态、净重、生产日期。

8.2.4 产品可以用铁路、公路、水运、航空等方式运输。

8.2.5 产品运输过程中应防止碰伤、擦伤。

8.2.6 产品应保存于干燥、无腐蚀气氛的场所，避免日光直接照射。

8.3  运输

产品可以采用铁路、公路、水运、航空等方式运输，运输途中不能接触有腐蚀性和有污染的物质。产品在运输过程中应轻装轻卸，勿挤压，防止碰伤、擦伤。

8.4  贮存

产品贮存条件应符合以下规定：

a）无腐蚀性物质；

b）不污染产品，保持干燥。

- 8.5  随行文件

每批产品应有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

a）产品合格证，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

- 批号；

- 检验日期；

- 检验员签名或盖章。

b）产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c）其他。

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格尺寸；

- 数量；

- 本文件编号；

- 其他。

附录A

（资料性附录）

新旧合金牌号对照表

| 序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 序号 | 新牌号 | 旧牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ag99.99 | Ag1 | 28 | Ag80Cu | AgCu20 |
| 2 | Ag99.95 | Ag2 | 29 | Ag77Cu | AgCu23 |
| 3 | Ag88Pt | AgPt12 | 30 | Ag70Cu | AgCu30 |
| 4 | Ag80Pt | AgPt20 | 31 | Ag65Cu | AgCu35 |
| 5 | Ag90Pd | AgPd10 | 32 | Ag55Cu | AgCu45 |
| 6 | Ag80Pd | AgPd20 | 33 | Ag46Cu | AgCu54 |
| 7 | Ag52PdCu | AgPdCu20-28 | 34 | Ag30Cu | AgCu70 |
| 8 | Ag95Au | AgAu5 | 35 | Ag25Cu | AgCu75 |
| 9 | Ag90Au | AgAu10 | 36 | Ag89.8CuV | AgCuV10-0.2 |
| 10 | Ag69Au | AgAu31 | 37 | Ag89.9CuV | AgCuV10-0.1 |
| 11 | Ag60Au | AgAu40 | 38 | Ag88.8CuVZr | AgCuVZr10-0.2-1 |
| 12 | Ag99.5Ce | AgCe0.5 | 39 | Ag78CuNi | AgCuNi20-2 |
| 13 | Ag98.5ZrCe | AgZrCe1-0.5 | 40 | Ag80CuNi | AgCuNi18-2 |
| 14 | Ag98.2Mg | AgMg1.8 | 41 | Au99.999 | Au01 |
| 15 | Ag97Mg | AgMg3 | 42 | Au99.99 | Au1 |
| 16 | Ag95.3Mg | AgMg4.7 | 43 | Au99.95 | Au2 |
| 17 | Ag99.55MgNi-1 | AgMgNi0.27-0.18 | 44 | Au90Ag | AuAg10 |
| 18 | Ag99.55MgNi-2 | AgMgNi0.25-0.2 | 45 | Au80Ag | AuAg20 |
| 19 | Ag99.47MgNi | AgMgNi0.29-0.24 | 46 | Au75Ag | AuAg25 |
| 20 | Ag99.4Cu | AgCu0.6 | 47 | Au70Ag | AuAg30 |
| 21 | Ag98Cu | AgCu2 | 48 | Au65Ag | AuAg35 |
| 22 | Ag96Cu | AgCu4 | 49 | Au60Ag | AuAg40 |
| 23 | Ag92.5Cu | AgCu7.5 | 50 | Au96AgCu | AuAgCu3-1 |
| 24 | Ag91.6Cu | AgCu8.4 | 51 | Au75AgCu-1 | AuAgCu13-12 |
| 25 | Ag90Cu | AgCu10 | 52 | Au75AgCu-2 | AuAgCu20-5 |
| 26 | Ag87.5Cu | AgCu12.5 | 53 | Au50AgCu | AuAgCu20-30 |
| 27 | Ag85Cu | AgCu15 | 54 | Au60AgCu-1 | AuAgCu25-15 |

表7（续）

| 序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 序号 | 新牌号 | 旧牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Au58.3AgCu | AuAgCu33.7-8 | 83 | Au65Pd | AuPd35 |
| 56 | Au60AgCu-2 | AuAgCu35-5 | 84 | Au60Pd | AuPd40 |
| 57 | Au60AgCuNi | AuAgCuNi30-7-3 | 85 | Au50Pd | AuPd50 |
| 58 | Au73.5AgPt | AuAgPt23.5-3 | 86 | Au65PdPt | AuPdPt30-5 |
| 59 | Au69AgPt | AuAgPt25-6 | 87 | Pt99.99 | Pt1 |
| 60 | Au95Ni | AuNi5 | 88 | Pt99.95 | Pt2 |
| 61 | Au92.5Ni | AuNi7.5 | 89 | Pt95Ir | PtIr5 |
| 62 | Au91Ni | AuNi9 | 90 | Pt90Ir | PtIr10 |
| 63 | Au88Ni | AuNi12 | 91 | Pt95Rh | PtRh5 |
| 64 | Au90.5NiY | AuNiY9-0.5 | 92 | Pt93Rh | PtRh7 |
| 65 | Au91NiCu | AuNiCu7.5-1.5 | 93 | Pt90Rh | PtRh10 |
| 66 | Au73.5NiCuZn | AuNiCuZn18.5-2-6 | 94 | Pt95.5Ni | PtNi4.5 |
| 67 | Au72.5NiCuZn | AuNiCuZn20-2-5.5 | 95 | Pt60Cu | PtCu40 |
| 68 | Au60CuNiZn | AuCuNiZn30-3-7 | 96 | Pd99.99 | Pd1 |
| 69 | Au74.48CuNiZnMn | AuCuNiZnMn 22-2.5-1-0.02 | 97 | Pd99.95 | Pd2 |
| 70 | Au79.48CuNiZnMn | AuCuNiZnMn 18-1.8-0.7-0.02 | 98 | Pd90Ir | PdIr10 |
| 71 | Au69CuPtNi | AuCuPtNi21-7-3 | 99 | Pd82Ir | PdIr18 |
| 72 | Au71.5CuPtAgZn | AuCuPtAgZn 14.5-8.5-4.5-1 | 100 | Pd60Cu | PdCu40 |
| 73 | Au62CuPdNiRh | AuCuPdNiRh 21-12-3-2 | 101 | Pd90Ag | PdAg10 |
| 74 | Au95Pt | AuPt5 | 102 | Pd80Ag | PdAg20 |
| 75 | Au93Pt | AuPt7 | 103 | Pd60Ag | PdAg40 |
| 76 | Au97Zr | AuZr3 | 104 | Pd50Ag | PdAg50 |
| 77 | Au91Pd | AuPd9 | 105 | Pd60AgCu | PdAgCu36-4 |
| 78 | Au88Pd | AuPd12 | 106 | Pd40AgCuNi | PdAgCuNi40-18-2 |
| 79 | Au75Pd | AuPd25 | 105 | Pd35AgCuAuPtZn | PdAgCuAuPtZn 30-14-10-10-1 |
| 80 | Au70Pd | AuPd30 | 106 | Pd70AgAu | PdAgAu25-5 |
| 81 | Ag68CuPd | AgCu27Pd5 | 107 | Ag58CuPd | AgCu32Pd10 |
| 82 | Ag72CuTi | AgCu26Ti2 | 108 | Ag64CuTi | AgCu34.5Ti1.5 |