行业标准《铜精矿》

编制说明（送审稿）

铜陵有色金属集团控股有限公司

2022年6月22日

目录

1  任务来源	3

2  立项依据与必要性	3

3  项目编制组单位简况	4

3.1  编制组成员单位	4

3.2  主编单位简介	4

3.3  标准编制过程及主要内容	5

4  标准编制原则	6

5  确定标准主要技术内容（如技术指标、参数等）的依据	7

5.1  铜冶炼原料铜精矿的生产过程	7

5.1.1  铜精矿产品来源	7

5.1.2  工艺流程	7

5.2  确定标准主要技术内容	8

5.2.1  范围的确定	8

5.2.2  规范性引用文件	8

5.2.3  技术指标确定过程及要求	9

5.2.5  检验规则	29

5.2.6  标志、包装、运输、贮存和质量预报单	30

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	30

7  标准中涉及的专利或知识产权说明	30

8  重大分歧意见的处理经过和依据	30

9  标准性质的建议说明	30

10  贯彻标准的要求和措施建议	30

11  废止现行有关标准的建议	31

12  其他说明	31

# 1  任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2020年第二批有色金属国家、行业、准制（修）订项目计划的通知》（有色标委[2020]69号）文件，行业标准YS/T 318-2007《铜精矿》的修订工作由铜陵有色金属集团控股有限公司主持修订，项目完成时间为 2021年12月。

# 2  立项依据与必要性

铜的应用十分广泛，是国民经济不可缺少的金属材料之一。中国是世界上铜储量较为丰富的国家，同时也是全球最大的精铜生产国和消费国，面对国际国内铜精矿原料市场的日趋紧张和日益复杂来料的新形势，国内铜冶炼行业仍然会处于冶炼能力远大于开采能力的局面，原料的缺口会进一步加大。

随着我国铜产业采、选、冶的飞速发展，对铜原料的市场需求也急剧增长。与此同时，国内铜精矿矿山资源日益匮乏，矿石品位呈现贫、杂、难等复杂趋势，在一定程度上，导致了铜精矿品质和杂质（有害）元素波动较大，来料日益复杂；随着冶炼技术的不断提高，现行国家大力倡导的节能减排、绿色生产的环保政策，对铜冶炼主原料铜精矿的品质提出了更高要求。

原标准中规定：按化学成分进行了产品分类，分为了一级品、二级品、三级品、四极品和五级品，并规定铜精矿中Hg、F、Cd杂质限量应符合GB/T20424-2006的要求，其余化学成分的规定（见表1）：

表1    铜精矿化学成分（YS/T318-2007）

| 品级 | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |
|  |  | As | Pb+Zn | MgO | Bi+Sb |
| 一级品 | 32 | 0.10 | 2 | 1 | 0.10 |
| 二级品 | 25 | 0.20 | 5 | 2 | 0.30 |
| 三级品 | 20 | 0.20 | 8 | 3 | 0.40 |
| 四极品 | 16 | 0.30 | 10 | 4 | 0.50 |
| 五级品 | 13 | 0.40 | 12 | 5 | 0.60 |

目前，该标准已经实施十余年未做修订，随着铜冶炼工艺的更新和新技术的不断应用，尤其是环保的要求日趋严格，原标准中产品成分、检验规则、包装运输等已不适应实际生产或操作的需要。因此，从保护环境安全、保障人体健康和安全、维护国家利益及保证产品质量角度出发，同时为规范供需双方经贸行为，减少贸易中异议的产生为目的，有必要制定相应的标准作为市场共同遵守的准则。对规范铜精矿生产、贸易、加工、贮存和运输具有重要的指导意义。同时，对保护生态环境和人身健康，提升我国阴极铜产品在国外市场上的竞争力，具有极大的政治意义、社会效益和经济效益。

# 3  项目编制组单位简况

## 3.1  编制组成员单位

本标准负责起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司，大冶有色金属集团有限公司、江西铜业集团公司、南京海关工业产品检测中心、云南铜业(集团)有限公司、中条山有色金属集团公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、紫金铜业有限公司。

## 3.2  主编单位简介

铜陵有色金属集团控股有限公司于1992年6月经安徽省体改委批准成立，公司为国家发改委首批列入符合《铜冶炼行业准入条件》的七家企业之一，是目前国内产业链最为完整的综合性铜业生产企业之一，主要从事铜矿勘探、采选、冶炼和深加工等业务，拥有完整的上下游一体化产业链。

铜陵有色是一个国际化的开放型的现代企业集团。公司是最早与国际市场融通接轨的有色金属企业之一，与世界30多个国家和地区建立了经济技术和贸易合作关系，年铜精矿自产量约70万吨，进口铜精矿量约 300万吨。进出口贸易总额连续多年保持全国铜行业和安徽省首位。

铜陵有色金属集团控股有限公司拥有长期从事检验、检测工作的专业技术人员，具有多年从事各种矿产资源检验、检测的工作经验。主持和参与100多项国家、行业标准的起草工作。具有丰富的理论水平和实践经验。

3.3  标准编制过程及主要内容

## 3.3.1  编制过程

文件编制过程的进度和主要工作内容见表2。

表2 编制进度和主要工作内容

| 时间进度 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 2020年8月 | 接到标准制定任务后，组成了标准修制定小组；明确了起草人和任务。 |
| 2020年9月 | 初步调研与讨论会相结合形成了《铜精矿》修订初步意见。 |
| 2020年10月 | 参加标委会讨论，形成《铜精矿》修订数据调查表下发至各单位，征集近三年铜精矿相关数据和修订意见。 |
| 2020年1月～ 2021年1月 | 统计分析调研数据，整理调研意见，形成标准讨论稿。 |
| 2021年3月～ 2021年5月 | 参加标准讨论会。 |
| 2021年5月～ 2021年9月 | 依据专家意见，组织现场调研，进一步征求同行业意见，反复修改，最终形成《铜精矿》标准预审稿； |
| 2021年10月 | 在常州市组织开展标准第一次预审会。 |
| 2021年1月～ 2022年4月 | 根据与会专家意见进行修改，进一步完善标准文本和编制说明。 |
| 2022年5月 | 组织开展标准第二次线上预审会。 |
| 2022年5月～ 2022年8月 | 根据与会专家意见，再次进行调研并补充相关数据，进一步完善标准内容。 |
| 2022年9月 | 参加审定。 |

## 3.3.2主要工作内容

标准工作正式立项后，为圆满完成标准修定任务，我公司进行了大量的相关工作。本文件编制过程的主要工作内容是收集和整理有关的技术资料、组织调研、开展试验、广泛征求各单位、各方面专家的意见，使标准具备合理性、可行性、可操作性。

## 4  标准编制原则

4.1 规范性原则。

按照GB/T 20001.10—2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》、GB/T 20000《标准化工作指南》、GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》标准给出的规则进行本标准的整体构思。

4.2立足实际原则。

充分了解行业内冶炼企业对铜精矿的技术质量要求及生产应用情况，同时也考虑到国内外铜精矿生产企业的生产实际，制订切实可行的产品标准。

4.3科学性与实用性相结合原则。

收集了国内有代表性的企业近三年来（2017--2021年）自产及采购的国内和国外铜精矿的相关数据，并对数据进行统计、对比和分析，在此基础上制定铜精矿相关技术指标，确保标准具有较强的科学性、指导性和可操作性。

4.4编制依据。

在编制的过程中，始终遵循满足市场需求、技术内容合理、分析方法可行的原则，以铜精矿数据统计分析结果和各相关方需求为主要制定依据。

5  确定标准主要技术内容（如技术指标、参数等）的依据

## 5.1  铜冶炼原料铜精矿的生产过程

## 5.1.1  铜精矿产品来源

我国铜冶炼企业的原料铜精矿主要来源于各单位矿山自产、国内采购和国外采购，目前，由于国内矿山面临资源枯竭，矿石品位呈现贫、杂、难等复杂现象，致使国内、外铜精矿原料市场日趋紧张。

## 5.1.2  工艺流程

由于国内矿山资源日益匮乏，对选矿工艺也提出了更高要求，矿山企业对矿山采场的矿石，经过选矿过程的各种作业：破碎、筛分    磨矿、分级    选别作业（浮选等）     浓缩    过滤    干燥    精矿产品，即通过以上选矿作业，除去矿石中所含有的大量脉石和有害成分，使有用铜矿物得到富集，或使共生的各种有用矿物彼此分离，最后得到符合冶炼要求的一种铜矿物或几种有用矿物的精矿产品。

破碎筛分

精矿脱水

尾砂库

尾矿输送

选  别

磨矿分级

精矿产品

图1   铜精矿选矿工艺流程

## 5.2  确定标准主要技术内容

## 5.2.1  范围的确定

本文件规定了浮选铜精矿的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单（或合同）等内容。

本文件适用于含铜矿石经浮选方法得到的含铜量（质量分数）不小于13%的供冶炼铜用的铜精矿产品。

## 5.2.2  规范性引用文件

本文件的规范性引用文件均为我国现行有效国家和行业标准。主要如下：

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2007.1   散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法

GB/T 3884  铜精矿化学分析方法（所有部分）

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14263   散装浮选铜精矿取样、制样方法

GB/T 14260   散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则

GB/T 20424   重金属精矿产品中有害元素的限量规范

GB/T 20664   有色金属矿产品的天然放射性限值

YS/T 96  散装浮选铜精矿、铅精矿中金银分析取制样方法

YS/T 418 有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存

## 5.2.3  技术指标确定过程及要求

5.2.3.1 铜精矿产品分类及确认

从现状看，国内随着资源的枯竭，“难、贫、杂”原矿越来越多，为充分回收资源，铜精矿品位呈现一定趋势的下降；国外采购的铜精矿品位亦呈下降趋势。为了对铜精矿的产品等级进行准确定位，标准编制组通过调研，收集整理了来自铜陵有色金属集团控股有限公司、大冶有色金属集团有限公司、江西铜业集团公司、云南铜业(集团)有限公司、中条山有色金属集团公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、紫金铜业有限公司等七家有代表性企业在2017年-2021年之间自产、外购（含进口）铜精矿的主品位Cu含量数据，具体见表3-1、表3-2、表3-3。

表3-1  2017-2019年铜精矿含铜≧32%占比统计表

| 单位 | 含 铜 | 全年总量占比（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 不小于32% | 0 | 0 | 0 |
|  | 不小于30% | 0 | 0 | 0 |
|  | 不小于28% | 0 | 0 | 0 |
|  | 不小于26% | 4 | 5 | 3 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 不小于32% | 1.30 | 1.20 | 1.09 |
|  | 不小于30% | 14.25 | 12.56 | 12.31 |
|  | 不小于28% | 18.74 | 16.80 | 16.01 |
|  | 不小于26% | 31.04 | 29.11 | 19.89 |
| 江西铜业集团公司 | 不小于32% | 0 | 0 | 0 |
|  | 不小于30% | 12.17 | 2.39 | 1.71 |
|  | 不小于28% | 20.81 | 10.10 | 9.83 |
|  | 不小于26% | 36.52 | 40.34 | 40.43 |
| 大冶有色金属有限责任公司 | 不小于32% | 0 | 0 | 0 |
|  | 不小于30% | 8.33 | 5.5 | 2.43 |
|  | 不小于28% | 7.9 | 6.6 | 5.63 |
|  | 不小于26% | 46.27 | 42.98 | 24.41 |
| 中条山有色金属集团公司 | 不小于32% | 0 | 0 | 0 |
|  | 不小于30% | 20.73 | 10.40 | 7.53 |
|  | 不小于28% | 29.36 | 38.45 | 34.05 |
|  | 不小于26% | 58.15 | 69.66 | 56.82 |
| 云南铜业(集团)有限公司 | 不小于32% | 0 | 0 | 0 |
|  | 不小于30% | 9.3 | 0 | 1.4 |
|  | 不小于28% | 15.8 | 7.6 | 5 |
|  | 不小于26% | 29.3 | 20.5 | 15 |
| 紫金铜业有限公司 | 不小于32% | 20.22% | 18.75% | 12.92% |
|  | 不小于30% | 23.81% | 21.82% | 19.28% |
|  | 不小于28% | 38.77% | 29.99% | 26.44% |
|  | 不小于26% | 45.55% | 59.27% | 52.62% |

表3-2、高品位铜矿石未经浮选工艺处理直接当精矿销售的量及含铜品位范围调查表

| 单位名称 | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售量（t） | 含铜品位范围（Cu%） | 销售量（t） | 含铜品位范围（Cu%） | 销售量（t） | 含铜品位范围（Cu%） |
| 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 大冶有色金属有限责任公司 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 江西铜业集团公司 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 中条山有色金属集团公司 | 317 | 27.40 | 48 | 24.06 | 0 |  |
| 紫金铜业有限公司 |  |  |  |  | 208214 | 10.00-12.00 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 云南铜业(集团)有限公司 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

表3-3、浮选铜精矿含铜品位范围调查表

| 单位名称 | 本单位矿山名称 | 浮选铜精矿含铜品位范围（Cu%） |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019年 | 2020年 | 2021年 |  |
| 山东恒邦冶炼股份有限公司 | / | 15.00-28.00 | 15.00-28.00 | 15.00-28.00 |  |
| 大冶有色金属有限责任公司 | 铜绿山矿 | 20.54 | 20.07 | 20.24 | ±3% |
|  | 铜山口矿 | 20.39 | 21.01 | 20.71 | ±3% |
|  | 丰山铜矿 | 21.78 | 21.73 | 21.49 | ±3% |
| 江西铜业集团公司 | 4个矿山铜精矿铜品位范围 | 17.55~24.65 | 17.55~24.65 | 17.55~24.65 |  |
| 中条山有色金属集团公司 | 胡家峪矿 | 23.50~25.36 | 23.53~25.12 | 23.54~24.87 |  |
|  | 篦子沟矿 | 21.02~24.68 | 22.55~25.01 | 23.52~24.66 |  |
|  | 铜矿峪矿 | 25.00~26.28 | 25.49~26.35 | 25.38~26.83 |  |
| 紫金铜业有限公司 | / | 19.00~26.00 | 16.00~26.00 | 16.00~30.00 |  |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 冬瓜山 | 16.60 | 16.35 | 16.27 | ±2% |
|  | 铜山 | 15.51 | 16.39 | 16.54 | ±2% |
|  | 铜冠庐江 | 20.04 | 2046 | 20.02 | ±1% |
|  | 安铜 | 18.00 | 19.09 | 19.35 | ±3% |
|  | 月山 | 24.19 | 22.46 | 23.53 | ±2% |
| 云南铜业(集团)有限公司 | / | 21.96~26.21 | 21.85~26.03 | 21.35~23.62 |  |

综合分析表3-1、表3-2、表3-3数据:

- 由表3-1可知：2017--2019年各单位含Cu≥32%最高占比为紫金铜业有限公司的20.22%，且呈逐年递减趋势。比较各单位2017--2019年含Cu≥30%、含Cu≥28%、含Cu≥28、含Cu≥26%的占比发现，含Cu≥32%的占比最低，均值为3%；含Cu≥26%的占比最高，均值达到36%。

- 2）综合分析表3-2、表3-3数据，2019至2021年，铜陵有色金属集团控股有限公司等七家单位中，只有中条山有色金属集团公司和紫金铜业有限公司等2家单位将未经浮选工艺处理的高品位铜矿石直接当精矿销售，且3年总量仅为20.9万吨；2019至2021年，铜陵有色金属集团控股有限公司等七家单位中，经浮选工艺处理后得到的铜精矿含铜品位范围为15.20--26.83%。考虑到铜精矿含铜品位过低，一是会增加能耗，因为为了提高准入条件，淘汰落后产能，2014年修订了《铜冶炼厂行业规范条件》，要求每吨粗铜综合能耗小于180Kg标煤，各冶炼厂从技术革新、装备提升、提高产能等方面来降低综合能耗，但铜精矿中铜品位的降低需要采购相应量的高铜精矿来弥补，这样势必会导致冶炼能耗的增加。二是会破坏环境，为了控制大气环境质量，严格的环境污染物排放总量审批和考核制，成为地方政府及各冶炼厂不能突破的红线。《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）修改单，对包括京津冀、长三角、珠三角在内的“三区十群”中47个城市提出了特别排放限值，SO2浓度小于100mg/m3，颗粒物浓度小于10 mg/m3，此外，包括铜陵有色在内的各冶炼厂都有严格的污染物排放总量指标，随着铜品位的降低，其它杂质不变化的情况下，铜精矿中硫含量必然上升，而各冶炼厂原料中硫回收率，硫捕集率还未达到100%，特别是硫含量的提升，会导致各冶炼厂二氧化硫排放总量提升，对区域排放总量限值和顺时排放限值都会产生影响。三是会增加成本，因铜精矿对外依存度87%以上，铜冶炼成本为企业生存发展的生命线。而铜冶炼厂吨铜成本随着铜精矿铜品位的下降而升高，而吨矿加工成本随着铜精矿铜品位的降低而降低。而铜品位的下降，其它杂质不变化的情况下，铜精矿中铁、硫或者脉石含量增加，铜精矿中铁、硫或者脉石含量增加会导致能耗、氧耗、渣选及运输费用的增加，进而进一步增加吨铜成本。

综上分析，参考行标YS/T318-2007铜精矿产品分类（五个品级），对铜精矿中铜品位的范围重新作出规定，铜精矿的主要成分铜的含量应不小于13%，将产品等级划分为四个等级，将原二等品25%，调整为26%作为一等品，删除原标准中32%的一等品品级。产品品级如下表所示：

表4   铜精矿产品品级分类

| 品级 | 铜品位，不小于（质量分数/%） |
| --- | --- |
| 四级品 | 13 |
| 三级品 | 16 |
| 二级品 | 20 |
| 一级品 | 26 |

5.2.3.2 铜精矿化学成分中杂质元素种类及限量

行业标准《铜精矿》（YS/T318-2007）中规定，除主元素Cu外，包括Au、Ag等有价金属（不对其含量进行限定，应报出分析数据），对不同品级铜精矿的As、Pb+Zn 、MgO、Bi+Sb等元素给出了限量规定，同时对Hg、F、Cd等杂质限量做出了应符合GB20424-2006的要求。

我国是铜精矿使用大国，铜精矿中含有的元素在不同程度上对人身健康和生态环境都有一定的破坏作用；并且直接影响最终产品阴极铜质量的优劣。如何准确确定铜精矿中的有害元素种类及准确定位其限量范围，是关乎保障人身健康、促进生态环境良性发展和保证产品质量的重要社会责任问题。因此，标准制定小组进行了大量的试验，同时对铜精矿相关生产和使用企业、海关部门进行了广泛的调研，收集整理、统计分析数据近几十万个。

本次《铜精矿》行业标准的修定，依据铜冶炼现行环保政策需求，为推动我国铜冶炼的绿色生产，提高冶炼工业废水零排放率、电收尘收尘效率；防止冶炼尾气排放中重金属排放超国家限值，有效降低硫酸净化工序负担，减少冶炼中危废量的增加。坚持以质量第一为价值导向。牢固树立质量第一的强烈意识，坚持优质发展、以质取胜。更加注重以质量提升减轻经济下行和安全监管压力，形成企业追求质量、人人关心质量的氛围。一是在大量数据分析的基础上对原标准规定的As、Pb+Zn 、MgO、Bi+Sb等六项杂质元素限量进行修订，二是考虑到部分重金属的对冶炼的危害，依据调研意见，增加了对Cl元素的限量。

铜精矿中Cl含量高时，在冶炼过程中随着烟气进入净化系统，再随废酸处理和中和回用系统处理后的水进入回用水系统，不仅加剧制酸设备的腐蚀，而且造成冶炼企业诸如圆盘浇筑机等关键设备的腐蚀，高盐分的回用水造成管道堵塞，严重影响系统的连续稳定运行，同时高温状态下铜会以氯化物形式挥发进入烟气，造成铜的直收率下降。

综上所述，为推动铜冶炼中间产品和固体废料的减量化、无害化处理，实现我国铜冶炼向绿色、节能、环保和高效的方向发展；同时考虑到铜精矿的产地、来源等各异，在上述As、Pb+Zn 、MgO、Bi+Sb、Hg、F、Cd等杂质的限量基础上增加了Cl元素限量，并对其限量进行了规定。具体限量元素及对应限量范围如下：

- 铜精矿杂质元素As含量确认见表5-1和5-2。

- 表5-1 各单位对铜精矿中As限量意见

| 被调研单位 | 品级 | 建议限量范围（不大于%） |
| --- | --- | --- |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | Cu不小于26% | 0.18 |
|  | Cu不小于20% | 0.22 |
|  | Cu不小于16% | 0.30 |
|  | Cu不小于13% | 0.38 |
| 江西铜业集团公司 | Cu不小于26% | 0.20 |
|  | Cu不小于20% | 0.50 |
|  | Cu不小于16% | 1.00 |
|  | Cu不小于13% | 5.00 |
| 大冶有色金属集团有限公司 | Cu不小于26% | 0.20 |
|  | Cu不小于20% | 0.20 |
|  | Cu不小于16% | 0.30 |
|  | Cu不小于13% | / |
| 中条山有色金属集团公司 | Cu不小于26% | 0.10 |
|  | Cu不小于20% | 0.20 |
|  | Cu不小于16% | 0.20 |
|  | Cu不小于13% | 0.30 |
| 云南铜业(集团)有限公司 | Cu不小于26% | 0.20 |
|  | Cu不小于20% | 0.25 |
|  | Cu不小于16% | 0.30 |
|  | Cu不小于13% | 0.35 |
| 各单位对As限量范围建议的均值统计 | Cu不小于26% | 0.18 |
|  | Cu不小于20% | 0.28 |
|  | Cu不小于16% | 0.42 |
|  | Cu不小于13% | 1.51 |

表5-2  本文件确定铜精矿中As限量范围

| 品级 | 数据类型 （2017-2019） | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 江西铜业集团公司 | 大冶有色金属集团有限公司 | 中条山有色金属集团公司 | 云南铜业(集团)有限公司 | 本文件确定限量范围（不大于%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu不小于26% | 极大值（%） | 0.5 | 0.34 | 0.25 | 0.55 | 8.19 | 0.18 |
|  | 极小值（%） | 0.0001 | 0.04 | 0.0081 | 0.0001 | 0.001 |  |
|  | 均 值（%） | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.18 |  |
| Cu不小于20% | 极大值（%） | 0.48 | 0.29 | 0.59 | 0.41 | 8.19 | 0.20 |
|  | 极小值（%） | 0.00003 | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
|  | 均 值（%） | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.17 |  |
| Cu不小于16% | 极大值（%） | 0.94 | / | / | / | 5.12 | 0.28 |
|  | 极小值（%） | 0.003 | / | / | / | 0.001 |  |
|  | 均 值（%） | 0.14 | / | / | / | 0.26 |  |
| Cu不小于13% | 极大值（%） | 0.21 | / | / | / | 6.84 | 0.38 |
|  | 极小值（%） | 0.0001 | / | / | / | 0.003 |  |
|  | 均 值（%） | 0.03 | / | / | / | 0.55 |  |

由上表统计数据可得：

- Cu不小于26%品级，各单位铜精矿As最大值为0.55%（舍弃云南铜业异常值），As最小值为0.0001 %，平均值为0.16 %，同时本文件依据各单位对As的限量建议。确定该品级As不大于0.18 %。据此，对Cu不小于26%品级铜精矿中As含量的限定范围作出规定，铜精矿中As含量应不大于0.18%。

- Cu不小于20%品级，各单位铜精矿As最大值为0.59 %（舍弃云南铜业异常值），As最小值为0.00003%，平均值为0.15 %，同时本文件依据各单位对As的限量建议（不包含江西铜业集团公司建议）。确定该品级As不大于0.20%。据此，对Cu不小于20%品级铜精矿中As含量的限定范围作出规定，铜精矿中As含量应不大于0.20%.

- Cu不小于16%品级，各单位铜精矿As最大值为0.94%（舍弃云南铜业异常值），As最小值为0.001%，平均值为0.20 %，同时本文件依据各单位对As的限量建议（不包含江西铜业集团公司建议）。确定该品级As不大于0.28%。据此，对Cu不小于16%品级铜精矿中As含量的限定范围作出规定，铜精矿中As含量应不大于0.28%.

- Cu不小于13%品级，各单位铜精矿As最大值为0.21%（舍弃云南铜业异常值），As最小值为0.001%，平均值为0.29%，因Cu不小于13%品级铜精矿市场占比较少，本文件结合数据分析和原标准规定，同时依据各单位对As的限量建议（不包含江西铜业集团公司建议）。确定该品级As不大于0.38%。据此，对Cu不小于13%品级铜精矿中As含量的限定范围作出规定，铜精矿中As含量应不大于0.38%

- 铜精矿杂质元素Pb+Zn含量确认见表6-1和6-2。

表6-1  各单位对铜精矿中Pb+Zn限量意见

| 被调研单位 | 品级 | 建议限量范围（不大于%） |
| --- | --- | --- |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | Cu不小于26% | 2.00 |
|  | Cu不小于20% | 4.00 |
|  | Cu不小于16% | 5.50 |
|  | Cu不小于13% | 8.00 |
| 江西铜业集团公司 | Cu不小于26% | 1.00 |
|  | Cu不小于20% | 2.00 |
|  | Cu不小于16% | 5.00 |
|  | Cu不小于13% | 10.00 |
| 大冶有色金属集团有限公司 | Cu不小于26% | 2.00 |
|  | Cu不小于20% | 5.00 |
|  | Cu不小于16% | 8.00 |
|  | Cu不小于13% | / |
| 中条山有色金属集团公司 | Cu不小于26% | 2.00 |
|  | Cu不小于20% | 5.00 |
|  | Cu不小于16% | 8.00 |
|  | Cu不小于13% | 10.00 |
| 云南铜业(集团)有限公司 | Cu不小于26% | 1.50 |
|  | Cu不小于20% | 2.00 |
|  | Cu不小于16% | 3.00 |
|  | Cu不小于13% | 3.50 |
| 各单位对Pb+ZnAs限量范围建议的均值统计 | Cu不小于26% | 1.70 |
|  | Cu不小于20% | 3.60 |
|  | Cu不小于16% | 5.90 |
|  | Cu不小于13% | 7.88 |

表6-2  本文件确定铜精矿中Pb+Zn限量范围

| 品级 | 数据类型 （2017-2019） | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 江西铜业集团公司 | 大冶有色金属集团有限公司 | 中条山有色金属集团公司 | 云南铜业(集团)有限公司 | 本文件确定限量范围（不大于%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu不小于26% | 极大值（%） | 6.28 | 0.402 | 1.78 | 3.85 | 23.23 | 2.00 |
|  | 极小值（%） | 0.0002 | 0.0002 | 0.14 | 0.014 | 0.002 |  |
|  | 均 值（%） | 0.72 | 0.131 | 1.35 | 0.61 | 1.531 |  |
| Cu不小于20% | 极大值（%） | 8.28 | 0.701 | 4.74 | 8.01 | 23.71 | 4.50 |
|  | 极小值（%） | 0.0002 | 0.058 | 0.09 | 0.032 | 0.002 |  |
|  | 均 值（%） | 2.17 | 0.22 | 1.53 | 1.123 | 1.20 |  |
| Cu不小于16% | 极大值（%） | 11.46 | / | / | / | 23.93 | 6.50 |
|  | 极小值（%） | 0.0025 | / | / | / | 0.002 |  |
|  | 均 值（%） | 2.74 | / | / | / | 2.423 |  |
| Cu不小于13% | 极大值（%） | 10.96 | / | / | / | 18.88 | 8.00 |
|  | 极小值（%） | 0.0126 | / | / | / | 0.002 |  |
|  | 均 值（%） | 1.26 | / | / | / | 2.58 |  |

由上表统计数据可得：

- 1） Cu不小于26%品级，各单位铜精矿Pb+Zn最大值为6.28%（舍弃云南铜业异常值），Pb+Zn最小值为0.0002%，平均值为0.87%，同时本文件依据各单位对Pb+Zn的限量建议。确定该品级Pb+Zn不大于2.00%。据此，对Cu不小于26%品级铜精矿中Pb+Zn含量的限定范围作出规定，铜精矿中Pb+Zn含量应不大于2.00%。

- 2） Cu不小于20%品级，各单位铜精矿Pb+Zn最大值为8.28%（舍弃云南铜业异常值），Pb+Zn最小值为0.0002%，平均值为1.25%，同时本文件依据各单位对Pb+Zn的限量建议。确定该品级Pb+Zn不大于4.50%。据此，对Cu不小于20%品级铜精矿中Pb+Zn含量的限定范围作出规定，铜精矿Pb+Zn中含量应不大于4.50%.

- 3） Cu不小于16%品级，各单位铜精矿Pb+Zn最大值为11.46%（舍弃云南铜业异常值），Pb+Zn最小值为0.002%，平均值为2.58%，同时本文件依据各单位对Pb+Zn的限量建议。确定该品级Pb+Zn不大于6.50%。据此，对Cu不小于16%品级铜精矿中Pb+Zn含量的限定范围作出规定，铜精矿Pb+Zn中含量应不大于6.50%.

- 4） Cu不小于13%品级，各单位铜精矿Pb+Zn最大值为10.96%（舍弃云南铜业异常值），Pb+Zn最小值为0.0126%，平均值为1.92%。因Cu不小于13%品级铜精矿市场占比较少，本文件结合数据分析和原标准规定，同时依据各单位对Pb+Zn的限量建议。确定该品级Pb+Zn不大于8.00%。据此，对Cu不小于13%品级铜精矿中Pb+Zn含量的限定范围作出规定，铜精矿中Pb+Zn含量应不大于8.00%。

- 铜精矿杂质元素MgO含量确认见表7-1和7-2。

表7-1  各单位对铜精矿中MgO限量意见

| 被调研单位 | 品级 | 建议限量范围（不大于%） |
| --- | --- | --- |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | Cu不小于26% | 1.00 |
|  | Cu不小于20% | 2.00 |
|  | Cu不小于16% | 3.00 |
|  | Cu不小于13% | 4.00 |
| 江西铜业集团公司 | Cu不小于26% | 0.30 |
|  | Cu不小于20% | 0.80 |
|  | Cu不小于16% | 2.00 |
|  | Cu不小于13% | 5.00 |
| 大冶有色金属集团有限公司 | Cu不小于26% | 1.00 |
|  | Cu不小于20% | 2.00 |
|  | Cu不小于16% | 3.00 |
|  | Cu不小于13% | / |
| 中条山有色金属集团公司 | Cu不小于26% | 1.00 |
|  | Cu不小于20% | 2.00 |
|  | Cu不小于16% | 3.00 |
|  | Cu不小于13% | 4.00 |
| 云南铜业(集团)有限公司 | Cu不小于26% | 0.50 |
|  | Cu不小于20% | 0.80 |
|  | Cu不小于16% | 1.00 |
|  | Cu不小于13% | 1.50 |
| 各单位对Pb+ZnAs限量范围建议的均值统计 | Cu不小于26% | 0.80 |
|  | Cu不小于20% | 1.52 |
|  | Cu不小于16% | 2.40 |
|  | Cu不小于13% | 3.63 |

表7-2  本文件确定铜精矿中MgO限量范围

| 品级 | 数据类型 （2017-2019） | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 江西铜业集团公司 | 大冶有色金属集团有限公司 | 中条山有色金属集团公司 | 云南铜业(集团)有限公司 | 限量范围 （不大于%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu不小于26% | 极大值（%） | 3.98 | 0.711 | 0.32 | 0.977 | 13.99 | 1.00 |
|  | 极小值（%） | 0.018 | 0.167 | 0.14 | 0.087 | 0.001 |  |
|  | 均 值（%） | 0.58 | 0.401 | 0.25 | 0.317 | 0.614 |  |
| Cu不小于20% | 极大值（%） | 9.65 | 0.692 | 3.77 | 3.24 | 22.861 | 2.00 |
|  | 极小值（%） | 0.088 | 0.33 | 0.18 | 0.09 | 0.001 |  |
|  | 均 值（%） | 2.00 | 0.47 | 1.07 | 0.71 | 1.08 |  |
| Cu不小于16% | 极大值（%） | 9.9 | / | / | / | 22.861 | 3.00 |
|  | 极小值（%） | 0.1 | / | / | / | 0.001 |  |
|  | 均 值（%） | 3.13 | / | / | / | 1.10 |  |
| Cu不小于13% | 极大值（%） | 9.9 | / | / | / | 13.99 | 4.00 |
|  | 极小值（%） | 0.18 | / | / | / | 0.001 |  |
|  | 均 值（%） | 5.22 | / | / | / | 1.10 |  |

由上表统计数据可得：

- 1） Cu不小于26%品级，各单位铜精矿MgO最大值为3.98%（舍弃云南铜业异常值），MgO最小值为0.001%，平均值为0.43%，同时本文件依据各单位对MgO的限量建议。确定该品级MgO不大于1.00%。据此，对Cu不小于26%品级铜精矿中MgO含量的限定范围作出规定，铜精矿中MgO含量应不大于1.00%。

- 2） Cu不小于20%品级，各单位铜精矿MgO最大值为9.65%（舍弃云南铜业异常值），MgO最小值为0.001%，平均值为1.07%，同时本文件依据各单位对MgO的限量建议。确定该品级MgO不大于2.00%。据此，对Cu不小于20%品级铜精矿中MgO含量的限定范围作出规定，铜精矿中MgO含量应不大于2.00%.

- 3） Cu不小于16%品级，各单位铜精矿MgO最大值为9.90%（舍弃云南铜业异常值），MgO最小值为0.001%，平均值为2.12%，同时本文件依据各单位对MgO的限量建议。确定该品级MgO不大于3.00%。据此，对Cu不小于16%品级铜精矿中MgO含量的限定范围作出规定，铜精矿中MgO含量应不大于3.00%.

- 4） Cu不小于13%品级，各单位铜精矿MgO最大值为9.0%（舍弃云南铜业异常值），MgO最小值为0.001%，平均值为3.16%，因Cu不小于13%品级铜精矿市场占比较少，本文件结合数据分析和原标准规定，同时依据各单位对MgO的限量建议。确定该品级MgO不大于4.00%。据此，对Cu不小于13%品级铜精矿中MgO含量的限定范围作出规定，铜精矿中MgO含量应不大于4.00%。

- （4）铜精矿杂质元素Bi含量确认见表8-1和8-2

表8-1  各单位对铜精矿中Bi限量意见

| 被调研单位 | 品级 | 建议限量范围（不大于%） |
| --- | --- | --- |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | Cu不小于26% | 0.05 |
|  | Cu不小于20% | 0.11 |
|  | Cu不小于16% | 0.16 |
|  | Cu不小于13% | 0.21 |
| 江西铜业集团公司 | Cu不小于26% | 0.03 |
|  | Cu不小于20% | 0.30 |
|  | Cu不小于16% | 1.00 |
|  | Cu不小于13% | 5.00 |
| 大冶有色金属集团有限公司 | Cu不小于26% | 0.10 |
|  | Cu不小于20% | 0.10 |
|  | Cu不小于16% | 0.10 |
|  | Cu不小于13% | / |
| 中条山有色金属集团公司 | Cu不小于26% | 0.05 |
|  | Cu不小于20% | 0.15 |
|  | Cu不小于16% | 0.20 |
|  | Cu不小于13% | 0.25 |
| 云南铜业(集团)有限公司 | Cu不小于26% | 0.03 |
|  | Cu不小于20% | 0.05 |
|  | Cu不小于16% | 0.08 |
|  | Cu不小于13% | 0.10 |
| 各单位对Pb+ZnAs限量范围建议的均值统计 | Cu不小于26% | 0.05 |
|  | Cu不小于20% | 0.14 |
|  | Cu不小于16% | 0.31 |
|  | Cu不小于13% | 1.39 |

表8-2  本文件确定铜精矿中Bi限量范围

| 品级 | 数据类型 （2017-2019） | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 江西铜业集团公司 | 大冶有色金属集团有限公司 | 中条山有色金属集团公司 | 云南铜业(集团)有限公司 | 限量范围 （不大于%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu不小于26% | 极大值（%） | 0.15 | 0.076 | 0.02 | 0.113 | 0.89 | 0.06 |
|  | 极小值（%） | 0.0001 | 0.014 | 0.001 | 0.0 | 0.001 |  |
|  | 均 值（%） | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  |
| Cu不小于20% | 极大值（%） | 0.18 | 0.031 | 0.06 | 0.095 | 1.53 | 0.11 |
|  | 极小值（%） | 0.0001 | 0.011 | 0.001 | 0.0 | 0.001 |  |
|  | 均 值（%） | 0.06 | 0.019 | 0.01 | 0.01 | 0.021 |  |
| Cu不小于16% | 极大值（%） | 0.25 | / | / | / | 2.12 | 0.21 |
|  | 极小值（%） | 0.0001 | / | / | / | 0.001 |  |
|  | 均 值（%） | 0.06 | / | / | / | 0.13 |  |
| Cu不小于13% | 极大值（%） | 0.32 | / | / | / | 2.66 |  |
|  | 极小值（%） | 0.0028 | / | / | / | 0.001 |  |
|  | 均 值（%） | 0.03 | / | / | / | 0.13 |  |

由上表统计数据可得：

- 1） Cu不小于26%品级，各单位铜精矿Bi最大值为0.15%（舍弃云南铜业异常值），Bi最小值为0.0001%，平均值为0.03%，同时本文件依据各单位对Bi的限量建议。确定该品级Bi不大于0.06%。据此，对Cu不小于26%品级铜精矿中Bi含量的限定范围作出规定，铜精矿中Bi含量应不大于0.06%。

- 2） Cu不小于20%品级，各单位铜精矿Bi最大值为0.18%（舍弃云南铜业异常值），Bi最小值为0.0001%，平均值为0.024%，同时本文件依据各单位对Bi的限量建议。确定该品级Bi不大于0.11%。据此，对Cu不小于20%品级铜精矿中Bi含量的限定范围作出规定，铜精矿中Bi含量应不大于0.11%.

- 3） Cu不小于16%品级，各单位铜精矿Bi最大值为0.25%（舍弃云南铜业异常值），Bi最小值为0.0001%，平均值为0.10%，同时本文件依据各单位对Bi的限量建议（不包含江西铜业集团公司建议）。确定该品级Bi不大于0.16%。据此，对Cu不小于16%品级铜精矿中Bi含量的限定范围作出规定，铜精矿中Bi含量应不大于0.16%.

- 4） Cu不小于13%品级，各单位铜精矿Bi最大值为0.32%（舍弃云南铜业异常值），Bi最小值为0.001%，平均值为0.08%，因Cu不小于13%品级铜精矿市场占比较少，本文件结合数据分析和原标准规定，同时依据各单位对Bi的限量建议（不包含江西铜业集团公司建议）。确定该品级Bi不大于0.21%。据此，对Cu不小于13%品级铜精矿中Bi含量的限定范围作出规定，铜精矿中Bi含量应不大于0.21%。

- （5）铜精矿杂质元素Sb含量确认见表9-1和9-2

表9-1  各单位对铜精矿中Sb限量意见

| 被调研单位 | 品级 | 建议限量范围（不大于%） |
| --- | --- | --- |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | Cu不小于26% | 0.07 |
|  | Cu不小于20% | 0.12 |
|  | Cu不小于16% | 0.17 |
|  | Cu不小于13% | 0.22 |
| 江西铜业集团公司 | Cu不小于26% | 0.20 |
|  | Cu不小于20% | 0.50 |
|  | Cu不小于16% | 1.00 |
|  | Cu不小于13% | 5.00 |
| 大冶有色金属集团有限公司 | Cu不小于26% | 0.10 |
|  | Cu不小于20% | 0.10 |
|  | Cu不小于16% | 0.10 |
|  | Cu不小于13% | / |
| 中条山有色金属集团公司 | Cu不小于26% | 0.05 |
|  | Cu不小于20% | 0.15 |
|  | Cu不小于16% | 0.20 |
|  | Cu不小于13% | 0.25 |
| 云南铜业(集团)有限公司 | Cu不小于26% | 0.03 |
|  | Cu不小于20% | 0.04 |
|  | Cu不小于16% | 0.05 |
|  | Cu不小于13% | 0.06 |
| 各单位对Pb+ZnAs限量范围建议的均值统计 | Cu不小于26% | 0.09 |
|  | Cu不小于20% | 0.18 |
|  | Cu不小于16% | 0.30 |
|  | Cu不小于13% | 1.38 |

表9-2  本文件确定铜精矿中Sb限量范围

| 品级 | 数据类型 （2017-2019） | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 江西铜业集团公司 | 大冶有色金属集团有限公司 | 中条山有色金属集团公司 | 云南铜业(集团)有限公司 | 限量范围 （不大于%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu不小于26% | 极大值（%） | 0.12 | 0.20 | 0.04 | 0.086 | 0.42 | 0.08 |
|  | 极小值（%） | 0.0001 | 0.053 | 0.003 | 0.0 | 0.014 |  |
|  | 均 值（%） | 0.012 | 0.114 | 0.03 | 0.015 | 0.04 |  |
| Cu不小于20% | 极大值（%） | 0.39 | 0.163 | 0.18 | 0.118 | 6.43 | 0.12 |
|  | 极小值（%） | 0.0001 | 0.024 | 0.002 | 0.0001 | 0.01 |  |
|  | 均 值（%） | 0.05 | 0.086 | 0.04 | 0.028 | 0.03 |  |
| Cu不小于16% | 极大值（%） | 0.36 | / | / | / | 6.43 | 0.16 |
|  | 极小值（%） | 0.0001 | / | / | / | 0.001 |  |
|  | 均 值（%） | 0.08 | / | / | / | 0.038 |  |
| Cu不小于13% | 极大值（%） | 0.17 | / | / | / | 4.00 | 0.20 |
|  | 极小值（%） | 0.0001 | / | / | / | 0.013 |  |
|  | 均 值（%） | 0.01 | / | / | / | 0.098 |  |

由上表统计数据可得：

- 1） Cu不小于26%品级，各单位铜精矿Sb最大值为0.42%，Sb最小值为0.0001%，平均值为0.04%，同时本文件依据各单位对Sb的限量建议。确定该品级Sb不大于0.08%。据此，对Cu不小于26%品级铜精矿中Sb含量的限定范围作出规定，铜精矿中Sb含量应不大于0.08%。

- 2） Cu不小于20%品级，各单位铜精矿Sb最大值为0.39%（舍弃云南铜业异常值），Sb最小值为0.0001%，平均值为0.018%，同时本文件依据各单位对Sb的限量建议（不包含江西铜业集团公司、云南铜业(集团)有限公司建议）。确定该品级Sb不大于0.12%。据此，对Cu不小于20%品级铜精矿中Sb含量的限定范围作出规定，铜精矿中Sb含量应不大于0.12%。

- 3） Cu不小于16%品级，各单位铜精矿Sb最大值为0.36%（舍弃云南铜业异常值），Sb最小值为0.0001%，平均值为0.06%，同时本文件依据各单位对Sb的限量建议（不包含江西铜业集团公司、云南铜业(集团)有限公司建议）。确定该品级Sb不大于0.16%。据此，对Cu不小于16%品级铜精矿中Sb含量的限定范围作出规定，铜精矿中Sb含量应不大于0.16%。

- 4） Cu不小于13%品级，各单位铜精矿Sb最大值为0.17%（舍弃云南铜业异常值），Sb最小值为0.0001%，平均值为0.05%，因Cu不小于13%品级铜精矿市场占比较少，本文件结合数据分析和原标准规定，同时依据各单位对Sb的限量建议（不包含江西铜业集团公司、云南铜业(集团)有限公司建议）。确定该品级Sb不大于0.20%。据此，对Cu不小于13%品级铜精矿中Sb含量的限定范围作出规定，铜精矿中Sb含量应不大于0.20%。

- （6）铜精矿杂质元素Cl含量确认见表10-1和10-2

表10-1  各单位对铜精矿中Cl限量意见

| 被调研单位 | 品级 | 建议限量范围（不大于%） |
| --- | --- | --- |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | Cu不小于26% | 0.12 |
|  | Cu不小于20% | 0.18 |
|  | Cu不小于16% | 0.26 |
|  | Cu不小于13% | 0.35 |
| 江西铜业集团公司 | Cu不小于26% | 0.02 |
|  | Cu不小于20% | 0.06 |
|  | Cu不小于16% | 0.50 |
|  | Cu不小于13% | 1.00 |
| 大冶有色金属集团有限公司 | Cu不小于26% | 0.20 |
|  | Cu不小于20% | 0.20 |
|  | Cu不小于16% | 0.20 |
|  | Cu不小于13% | / |
| 中条山有色金属集团公司 | Cu不小于26% | 0.10 |
|  | Cu不小于20% | 0.10 |
|  | Cu不小于16% | 0.20 |
|  | Cu不小于13% | 0.20 |
| 云南铜业(集团)有限公司 | Cu不小于26% | 0.02 |
|  | Cu不小于20% | 0.03 |
|  | Cu不小于16% | 0.04 |
|  | Cu不小于13% | 0.05 |
| 各单位对Pb+ZnAs限量范围建议的均值统计 | Cu不小于26% | 0.09 |
|  | Cu不小于20% | 0.12 |
|  | Cu不小于16% | 0.24 |
|  | Cu不小于13% | 0.40 |

表10-2  本文件确定铜精矿中Cl限量范围

| 品级 | 数据类型 （2017-2019） | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 江西铜业集团公司 | 大冶有色金属集团有限公司 | 中条山有色金属集团公司 | 云南铜业(集团)有限公司 | 限量范围 （不大于%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu不小于26% | 极大值（%） | 0.11 | / | / | / | / | 0.10 |
|  | 极小值（%） | 0.002 | / | / | / | / |  |
|  | 均 值（%） | 0.02 | / | / | / | / |  |
| Cu不小于20% | 极大值（%） | 2.70 | / | / | / | / | 0.16 |
|  | 极小值（%） | 0.10 | / | / | / | / |  |
|  | 均 值（%） | 0.06 | / | / | / | / |  |
| Cu不小于16% | 极大值（%） | 2.71 | / | / | / | / | 0.24 |
|  | 极小值（%） | 0.002 | / | / | / | / |  |
|  | 均 值（%） | 0.17 | / | / | / | / |  |
| Cu不小于13% | 极大值（%） | 0.18 | / | / | / | / | 0.35 |
|  | 极小值（%） | 0.001 | / | / | / | / |  |
|  | 均 值（%） | 0.025 | / | / | / | / |  |

由上表统计数据可得：

- 1） Cu不小于26%品级，铜精矿Cl最大值为0.11%，Cl最小值为0.002%，平均值为0.02%，同时本文件依据各单位对Cl的限量建议。确定该品级Cl不大于0.10%。据此，对Cu不小于26%品级铜精矿中Cl含量的限定范围作出规定，铜精矿中Cl含量应不大于0.10%。

- 2） Cu不小于20%品级，各单位铜精矿Cl最大值为2.70%，Cl最小值为0.10%，平均值为0.06%，同时本文件依据各单位对Cl的限量建议。确定该品级Cl不大于0.16%。据此，对Cu不小于20%品级铜精矿中Cl含量的限定范围作出规定，铜精矿中Cl含量应不大于0.16%.

- 3） Cu不小于16%品级，各单位铜精矿Cl最大值为2.71%，Cl最小值为0.002%，平均值为0.17%，同时本文件依据各单位对Cl的限量建议。确定该品级Cl不大于0.24%。据此，对Cu不小于16%品级铜精矿中Cl含量的限定范围作出规定，铜精矿中Cl含量应不大于0.24%.

- 4） Cu不小于13%品级，各单位铜精矿Cl最大值为0.18%，Cl最小值为0.001%，平均值为0.025%，因Cu不小于13%品级铜精矿市场占比较少，本文件结合数据分析和原标准规定，同时依据各单位对Cl的限量建议。确定该品级Cl不大于0.35%。据此，对Cu不小于13%品级铜精矿中Cl含量的限定范围作出规定，铜精矿中Cl含量应不大于0.35%。

5.2.3.3  铜精矿物理指标（水分）的确认

铜精矿技术指标除固有的化学成分外，水分也是其重要的物理指标之一。考虑到铜精矿的产地、气候等各异，尤其是矿石性质不同，所采取的选矿工艺不同，铜精矿物理指标也各不相同。水分偏大导致包装、运输上的困难，对公司铜冶炼的煤耗增加，不利于电收尘送电，增加硫酸净化工序负担；水分过小，一是易产生扬尘，污染环境，影响作业人员职业健康。二是倒运和运输过程损耗大，造成金属量损失。通过调研，结合云南铜业(集团)有限公司、江西铜业集团公司等多家铜精矿生产和使用单位意见，本标准对铜精矿中H2O含量的限定范围作出规定，铜精矿中水分不应大于12%，冬季应不大于8%，最小不低于4%。

5.2.3.4  外观质量

同一批次的产品应混匀，颜色无明显不一致，不应混入外来夹杂物，不得掺杂含铜物料及其他含铜固废、危废等。

5.2.3.5 综合分析

本标准通过长期生产实践所积累的数据分析，对于本标准的主要技术指标，草案给出如下技术指标。

1  产品分类

本标准拟将产品等级划分为四个等级，将原二等品25%，调整为26%作为一等品，删除原标准中32%的一等品品级。具体见表11和表12。

2  化学成分

根据铜冶炼企业实际需求和生产实际情况，结合各单位2017--2019年数据分析结果，在原标准对As、Pb+Zn 、MgO、Bi、Sb等6项杂质限量的基础上再增加Cl元素限量，同时对原标准部分限量值进行修订，具体见表11和表12。

表11 修订后的铜精矿的主要化学成分技术要求

| 品级 | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |
|  |  | As | Pb+Zn | MgO | Bi+Sb | Cl |
| 一级品 | 26 | 0.18 | 2.00 | 1.00 | 0.14 | 0.10 |
| 二级品 | 20 | 0.20 | 4.50 | 2.00 | 0.23 | 0.16 |
| 三级品 | 16 | 0.28 | 6.50 | 3.00 | 0.32 | 0.24 |
| 四极品 | 13 | 0.38 | 8.00 | 4.00 | 0.41 | 0.35 |

表12    铜精矿化学成分（YS/T318-2007）

| 品级 | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |
|  |  | As | Pb+Zn | MgO | Bi+Sb |
| 一级品 | 32 | 0.10 | 2 | 1 | 0.10 |
| 二级品 | 25 | 0.20 | 5 | 2 | 0.30 |
| 三级品 | 20 | 0.20 | 8 | 3 | 0.40 |
| 四极品 | 16 | 0.30 | 10 | 4 | 0.50 |
| 五级品 | 13 | 0.40 | 12 | 5 | 0.60 |

3  主要物理指标

根据铜冶炼企业实际需求和环保政策要求，同时为了有效降低金属量流失，本标准规定，将原标准中“铜精矿中水分不得大于12%；冬季应不大于8%。”修改为“铜精矿中水分不应大于12%，冬季应不大于8%，最小不低于4%”。

## 5.2.5  检验规则

5.2.5.1 对组批内容进行修订，原标准规定不大于65吨为一检验批。考虑到，一是取样精密度主要取决于品质波动类型及应取的最少份样数；二是在实际操作中，尤其对于进口铜精矿及部分矿山生产的船运铜精矿，品质波动小，在份样数满足的情况下，已经对检验批实行了不同的规定。因此，本标准将原标准规定的“铜精矿应成批提交检验，每批应由同一品级且所含金、银有价元素品位基本一致情况下组成。检验批应不大于65t”修订为“铜精矿应成批提交检验，每批应由同一品级且所含金、银有价元素品位基本一致情况下组成。检验批应不大于500吨，火车以每车厢为一检验批，其他运输方式，由需方根据需要确定。”

5.2.5.2 对取样和制样进行了修订，本标准删除了原标准中袋装精矿的取样方法，完全按照GB/T14263执行。

5.2.5.3 对制备样品的份数进行了修订。原标准规定，将所制备样品分为3份，一份为分析试样，一份交供方，一份为仲裁样，考虑到质量抽查和异议处理复检的需要。在原标准规定的基础上增加一份备查样，由需方保存。同时，考虑到仲裁样的重要性，本文件新增规定“7.4.4 根据买卖双方约定，仲裁样可以制备两份。”。

5.2.5.4 增加了“国际贸易样品保存180 d”内容。

5.2.5.5 经大量试验表明，用塑料样品袋或纸袋储存的铜精矿样品，一段时间后铜的含量会有一定程度变化。因此增加了“制备后的样品应采取防氧化措施储存，防止样品变质。”内容。

5.2.5.6 对检验结果判定进行了修订，将原标准中“同一车内，发现精矿颜色明显不一致或掺杂等不符合本标准规定则该车判废”，修订为“判不合格”，使标准更具有实用性、操作性。

## 5.2.6  标志、包装、运输、贮存和质量预报单

5.2.6.1  铜精矿因包装、运输不规范，一是会造成金属量流失；二是会对环境造成污染，因此本标准增加了“铜精矿的包装材料、包装方式、装载要求及运输、贮存应符合YS/T 418中规定。”

# 6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行有关产品质量安全法律、法规和强制性标准没有冲突。

# 7  标准中涉及的专利或知识产权说明

无。

# 8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 9  标准性质的建议说明

建议该标准作为推荐性行业标准推广使用。

# 10  贯彻标准的要求和措施建议

可以向国外铜精矿生产厂家推荐采用本标准。

# 11  废止现行有关标准的建议

无。

# 12  其他说明

无。