标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镍锰酸锂电化学性能测试 首次放电比容量及首次充放电效率测试方法

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司                   共2页  第1页

承办人：戴海桃                电话：0757-85615818              2022年9月12日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 修改适用范围表述 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 采纳 | — |
| 2 | 4.3 | 将电解液的选用情况在编制说明中解释清楚 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 采纳 | — |
| 3 | 4.10 | 将铜箔的厚度放大到50 µm | 北矿新材料科技有限公司 | 采纳 | — |
| 4 | 4.12 | 锂离子电子隔膜中增加“玻璃纤维膜” | 衢州华友钴新材料有限公司 | 采纳 | — |
| 5 | 4.13 | 将型号放在冒号后面描述 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 采纳 | — |
| 6 | 4.5 | 旋转粘度降低到500 mPa.s | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 采纳 | — |
| 7 | 6.1.1 | 去掉“试剂或材料”，保留“预处理” | 北矿新材料科技有限公司 | 采纳 | — |
| 8 | 6.1.1.1 | 描述改成“在85 ℃～120 ℃条件下烘烤4 h～20 h”，全文同 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 采纳 | — |
| 9 | 6.1.1.3 | 将冒号之前改为“电池标准结构件” | 西北有色金属研究院 | 采纳 | — |
| 10 | 6.1.3.2 | 核对量纲，mg和g统一写法 | 宁波众远新材料科技有限公司 | 采纳 | — |
| 11 | 6.1.3.3 | 镍锰酸锂的净重和下文活性物质的量叫法统一，可加入计算公式 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 采纳 | — |
| 12 | 6.2.4.1 | 加上CB值计算公式 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 采纳 | — |
| 13 | 6.2.5.1 | 负极片直径放大到14 mm~15 mm | 屏南时代新材料技术有限公司 | 采纳 | — |
| 14 | 6.2.7 | 调研电池化成与测试的参数并在编制说明中说明各参数的选定理由 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 采纳 | — |
| 15 | 8 | 根据试验结果考虑增加“允许差”一章 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 采纳 | — |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镍锰酸锂电化学性能测试 首次放电比容量及首次充放电效率测试方法

标准项目负责起草单位：广东邦普循环科技有限公司                   共2页  第2页

承办人：戴海桃                电话：0757-85615818              2022年9月12日填写

| 序号 | 章节号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | — | 无意见 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | — | — |
| 17 | — | 无意见 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | — | — |
| 18 | — | 无意见 | 江苏威拉里斯材料科技有限公司 | — | — |
| 19 | — | 无意见 | 天津市捷威动力工业有限公司 | — | — |
| 20 | — | 无意见 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | — | — |
| 21 | — | 无意见 | 自贡硬质合金有限责任公司 | — | — |
| 22 | — | 无意见 | 金驰能源材料有限公司 | — | — |
| 23 | — | 无意见 | 国标（北京）检验认证有限公司 | — | — |
| 24 | — | 无意见 | 南通金通动力储能新材料有限公司 | — | — |
| 25 | — | 无意见 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | — | — |

说明：① 发送“征求意见稿”的单位数：20个。

② 收到“征求意见稿”后，回函的单位数：20个。

③ 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：10个。

④ 没有回函的单位数：0个。