- 国家标准《二硫化钼》编制说明（送审稿）

一、工作简况

（一）任务来源

1.1根据2021年7月21日，国家标准化管理委员会《关于下达2021年推荐性国家标准修订计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2021〕19号）的要求，国家标准《二硫化钼》编制项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：20211915-T-610，项目周期为18个月，完成年限为2023年01月，由金堆城钼业股份有限公司、洛阳嵩县开拓者钼业有限公司、洛阳申雨钼业有限责任公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司等负责起草。

1.2 项目编制组单位变化情况

技术审查会前，依据标准编制工作任务量，重新调整了编制组构成，具体为金堆城钼业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、洛阳嵩县开拓者钼业有限公司、洛阳申雨钼业有限责任公司等。

- （二）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

- 2.1 主要参加单位情况

标准主编单位金堆城钼业股份有限公司在标准的编制过程中，能积极主动收集国内外相关标准，负责项目的总体实施和策划，编制实测数据统计表，能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，并带领编制组完成标准的编制工作。

有色金属技术经济研究院有限责任公司为本标准提供理论研究基础，并为国内外二硫化钼标准研究工作提供有力支持。

洛阳申雨钼业有限责任公司为本标准提供二硫化钼的具体要求、客户使用反馈等基础资料，为二硫化钼标准研究工作提供有力支持，积极配合编制组开展现场取样及试验验证工作，承担了标准中第三方的试验验证工作，完成了二硫化钼验证数据的对比，为标准技术要求部分提供有力保障。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司、洛阳嵩县开拓者钼业有限公司积极参加标准调研工作，配合主编单位开展大量的现场调研、开展各种试验工作，为标准编写提供了真实有效的实测数据，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见。

- 2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

- 主要起草人及工作职责

| - 起草人 | - 工作职责 |
| --- | --- |
| - xxx | - 负责标准的工作指导、标准的编写、试验方案确定及组织协调 |
| - xxx | - 负责标准中相关技术要求内容的编写及把关 |
| - xxx | - 负责提供企业的现场调研及配合标准编写开展现场试验验证及数据积累 |
| - xxx | - 提供理论支撑，并对国内外二硫化钼标准对比提供支持 |
| - xxx | - 提供第三方的检测服务，指导企业现场检验的规范化并编写标准试验验证数据的对比分析 |
| - xxx | - 标准编写材料的收集及标准部分内容的编写与把关 |
| - xxx | - 提供技术指导 |

- （三)工作过程

- 1.预研阶段

2019年3月至2019年9月，由金堆城钼业股份有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司对国内二硫化钼进行了现场调研，具体内容为:了解国内二硫化钼的技术水平及应用情况，与企业技术人员深入讨论技术标准的具体技术要求，参观企业现场生产情况，根据调研情况，由主编单位整理并编制形成了《二硫化钼》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。

- 2. 立项阶段

2019年10月，金堆城钼业股份有限公司向全体委员提交了《二硫化钼》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会议论证结论为同意国家标准立项。由秘书处组织委员网上投票，投票通过后转报国家标准化管理委员会，并挂网向社会公开征求意见。

- 2021年7月21日，国标委下达了修订国家标准《二硫化钼》的任务，计划编号为：20211915-T-610，项目周期为18个月，完成年限为2023年01月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

- 3. 起草阶段

本标准为修订标准，在起草阶段进行了大量的数据收集，同时兼顾全国二硫化钼生产厂家的现状。

1）2021年08月成立标准编制组，并明确了工作的职能和任务。

2）2021年08月～2021年12月对二硫化钼使用状况进行了相关资料的收集和总结，并对相关的技术资料进行了对比分析。

- 3）2021年12月～2022年03月根据对二硫化钼的相关资料进行分析和总结，并对相关牌号的国外标准进行调研，对产品牌号、化学成分等一系列相关问题逐一进行了重新核实，经修改，形成了《二硫化钼》的讨论稿，并进行了广泛的征求意见工作。

- 4）第一次标准工作会：2022年4月7日～8日，全国有色金属标准化技术委员会组织召开了国家标准《二硫化钼》网络审定会议，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆城钼业股份有限公司、洛阳嵩县开拓者钼业有限公司、洛阳申雨钼业有限责任公司、宝钛集团有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、国核宝钛锆业股份公司、柿竹园有色金属有限责任公司、安泰天龙钨钼科技有限公司等16家单位的20名专家对国家标准《二硫化钼》（讨论稿）进行了认真讨论。

- 5)网络会议结束之后，标准编制组根据讨论结果，对讨论稿进行修改完善，形成了国家标准《二硫化钼》（征求意见稿）。

- 4 征求意见阶段

第二次标准工作会：2022年7月19日～22日在江西省赣州市召开了标准工作会议，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆城钼业股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、洛阳开拓者钼业有限公司、洛阳申雨钼业有限公司、安泰天龙钨钼科技有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、洛阳高科钼钨材料有限公司、 常州苏晶电子材料有限公司、洛阳高新四丰电子材料有限公司、株洲硬质合金有限公司、洛阳科威钨钼有限公司、厦门虹鹭钨钼科技有限公司、柿竹园有色金属有限责任公司、国核宝钛锆业股份有限公司、宝钛集团有限公司、有研科技集团有限公司、西部超导材料股份有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、西安汉唐分析检测有限公司等20多家单位的39余名专家对国家标准《二硫化钼》预审稿进行了讨论，形成了征求意见稿意见汇总表，依据此次会议精神，编制组及时修改了标准文本，形成了国家标准《二硫化钼》征求意见稿及编制说明。

征求意见阶段，共发送国家标准《二硫化钼》（征求意见稿）的单位16个，收到回函的单位16个，回函并有建议或意见的单位13个，回函无意见的单位3个，无回函的单位0个，详见征求意见稿意见汇总处理表。征求意见范围广泛且具代表性，编制组根据意见对征求意见稿进行修改完善，于2022年8月底形成了国家标准《二硫化钼》的送审稿。

5 审查阶段

5.1标准技术专家审查会议

2022年9月20日～22日，全国有色金属标准化技术委员会在山西省太原市组织召开了国家标准《二硫化钼》审定会议，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆城钼业股份有限公司、宝钛集团有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、国核宝钛锆业股份公司、郴州钻石钨制品有限责任公司、柿竹园有色金属有限责任公司、安泰天龙钨钼科技有限公司等16家单位的20名专家对国家标准《二硫化钼》（送审稿）进行了认真讨论。根据与会专家及企业代表的意见和建议，形成审定会议纪要，并在会议上经过专家审议通过，根据审定会议纪要，修订了标准送审稿，编制国家标准《二硫化钼》的报批稿。审定会专家意见如下：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5.2 委员审查会议

2022年XX月XX日～XX月XX日在，全国有色金属标准化技术委员会在XX省XX市召开全体委员大会，全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会（SAC/TC243/SC3）全体委员大会应到委员共计   名，实际到会委员   名。

会议经过认真热烈的讨论，对标准制修订程序、征求意见的过程、以及技术内容的确定等多方面进行了仔细审查和表决投票，形成委员审查会议纪要，审查结论为通过。

6 报批阶段

二、标准编制原则

- 1.1原则性：

- 本着与时俱进、切合实际、合理利用资源、促进科技进步、促进产业升级与产品结构调整、满足市场需要和供需双方公平受益、获取最大社会综合效益的基本原则。标准的制定格式严格按照GB/T 1.1《标准化工作导则第一部分：标准的结构与编写规则》的规定进行。

1.2适应性

随着产品生产技术的发展，原标准GB/T 23271-2009的相关要求对产品使用性能判定已失去指导意义，目前市场新增加的产品技术指标未在原标准中体现，已不能引导产品的持续改进。因此本项目通过相关试验验证及大量的生产实际情况，对原标准进行修订，提升标准对产品用途的适应性；统一影响产品质量的关键指标，能有效提高产品整体的质量水平，促进产品在国内外市场的推广。因此，在对生产厂家和适用领域的充分调研的基础上，修订的标准充分反映了当前国内钼行业各生产企业的技术水平，便于生产、贸易，宜以应用。

1.3先进性

通过本标准的制定，促使国内生产企业和相关行业的技术进步，对钼资源的充分利用和可持续发展起到积极作用。

三、标准主要内容的确定依据及情况分析

- 确定标准主要内容的论据

本标准是对GB/T 23271－2009 《二硫化钼》的修订,与GB/T 23271－2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要有如下变动：

1范围

- 通过多方资料查询和市场调研分析，采用合成法生产二硫化钼主要为试验研究，没有形成规模化工业生产，而天然法主要是通过除杂生产高纯度二硫化钼，该生产方法主要特点是不改变产品晶型，始终保持产品天然特性。目前，实现工业化规模生产的厂家都是采用天然法生产二硫化钼产品。为此，经讨论分析后建议去掉合成法生产二硫化钼方法。

2 规范性引用文件

- 根据产品包装标志要求及新增产品费氏粒度指标测定要求本标准增加了GB/T 191 和GB/T 3249规范性引用文件。

3 分类

- 随着二硫化钼产品应用领域的不断扩大和细化，根据实际应用情况，扩展了二硫化钼产品新用途，如润滑油、膏、分散液、耐磨减摩涂层等。

- 4 化学成分

- 按照产品用途的不同，本标准将表1化学成分内容进行调整和更改，具体更改情况见表1规定。

表1  化学成分

| 牌号 | 主含量 不小于（%） | 杂质含量 不大于（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MoS2 | 总不 溶物 | Fe | Pb | MoO3 | SiO2 |
| FMoS2 -1 | 99.50 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 |
| FMoS2 -2 | 99.00 | 0.50 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 0.10 |
| FMoS2 -3 | 98.50 | 0.50 | 0.15 | 0.02 | 0.20 | 0.10 |
| FMoS2 -4 | 98.00 | 0.65 | 0.30 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |
| FMoS2 -5 | 96.00 | 2.50 | 0.70 | 0.02 | 0.20 | - |

- 为了表述更清楚，将原表中水分、含油量、酸值单独列出进行描述，具体情况如下： 水分含量FMoS2 -1牌号水分含量不大于0.10%，FMoS2 -2、FMoS2 -3、FMoS2 -4、FMoS2 -5牌号水分含量不大于0.20%；含油量（丙酮萃取）FMoS2 -2、FMoS2 -3、FMoS2 -4、FMoS2 -5牌号含油量不大于0.50%；酸值（以KOH mg/g计） FMoS2 -1、  FMoS2 -2、FMoS2 -3、FMoS2 -4牌号酸值不大于0.50，FMoS2 -5牌号酸值不大于1.00。

- 5 粒度

- 为了更好满足客户对超细粒度二硫化钼产品特定要求，本标准更改并增加了超细粒度二硫化钼技术规范；同时，随着二硫化钼产品用途范围的不断扩大，部分客户对二硫化钼产品费氏粒度也提出了特定要求，为此，本标准增加了二硫化钼产品费氏粒度技术指标。具体更改及增加情况见表2规定。

表 2  物理性能

| 粒度 | 规格1 | 规格2 | 规格3 | 规格4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒度D50（μm） | 0.50～1.00 | 1.00～2.00 | 2.00～10.00 | >10.00 |
| 费氏粒度（μm） | 0.45～0.55 | 0.55～0.85 | 注：对激光粒度大于2μm的二硫化钼产品一般不要求检测费氏粒度。 |  |

- 6 产品取样项目及取样规定

- 通过资料查询及生产调研，对产品取样项目及取样规定采用随机性、代表性、可行性、先进性等原则进行取样，具体取样情况见表3规定。

表3  检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节 | 方法的章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批件数大于5件以上，取5件产品，少于5件产品，则逐件检验。 | 5.1，5.2,5.3,5.4 | 6.1 |
| 粒度 |  | 5.5 | 6.2 |
| 外观质量 | 逐件 | 5.6 | 6.3 |

- 主要试验情况分析

- 1、针对《二硫化钼》产品，按本标准规定的方法，随机抽取10批次产品对主要化学成分进行验证，同时再各随机抽取6批次产品对激光粒度和费氏粒度物理指标进行验证，验证数据结果见表4及表5。

表4  二硫化钼化学成分

| 编号 | MoS2主含量 （%） | 总不 溶物 （%） | Fe (%) | Pb (%) | MoO3 (%) | SiO2 (%) | H2O (%) | 含油量（丙酮萃取）（%） | 酸值（KOH mg/g）计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 99.34 | 0.44 | 0.11 | 0.018 | 0.085 | 0.036 | 0.15 | 0.24 | 0.44 |
| S-2 | 98.70 | 0.30 | 0.13 | 0.018 | 0.08 | 0.042 | 0.09 | 0.29 | 0.24 |
| S-3 | 99.28 | 0.44 | 0.11 | 0.016 | 0.083 | 0.037 | 0.18 | 0.25 | 0.44 |
| S-4 | 98.03 | 0.35 | 0.15 | 0.018 | 0.30 | 0.040 | 0.20 | 0.29 | 3.5 |
| S-5 | 99.10 | 0.33 | 0.088 | 0.015 | 0.082 | 0.039 | 0.14 | 0.27 | 0.36 |
| S-6 | 98.64 | 0.38 | 0.17 | 0.019 | 0.082 | 0.036 | 0.17 | 0.23 | 0.35 |
| S-7 | 99.20 | 0.32 | 0.070 | 0.017 | 0.13 | 0.039 | 0.14 | 0.26 | 0.36 |
| S-8 | 98.88 | 0.35 | 0.12 | 0.016 | 0.092 | 0.040 | 0.14 | 0.27 | 0.41 |
| S-9 | 99.19 | 0.29 | 0.063 | 0.019 | 0.13 | 0.038 | 0.11 | 0.25 | 0.29 |
| S-10 | 98.51 | 0.33 | 0.15 | 0.018 | 0.081 | 0.041 | 0.16 | 0.25 | 0.36 |

表5    二硫化钼粒度

| 激光粒度D50（μm） | 规格1 | 规格2 | 规格3 | 规格4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L-1 | 0.60 | 1.50 | 8.50 | 25.00 |
| L-2 | 0.70 | 1.20 | 9.00 | 30.50 |
| L-3 | 0.80 | 1.10 | 8.30 | 22.40 |
| L-4 | 0.60 | 1.30 | 9.20 | 35.60 |
| L-5 | 0.80 | 1.20 | 10.00 | 40.20 |
| L-6 | 0.70 | 1.40 | 8.70 | 19.80 |

| 费氏粒度（μm） | 规格1 | 规格2 |
| --- | --- | --- |
| F-1 | 0.46 | 0.68 |
| F-2 | 0.52 | 0.70 |
| F-3 | 0.48 | 0.62 |
| F-4 | 0.51 | 0.60 |
| F-5 | 0.44 | 0.67 |
| F-6 | 0.54 | 0.76 |

2、分析结论

由表4、表5的数据分析，标准中规定的技术指标、粒度等规定是合理可行的，规定的技术要求科学合理，同时便于生产厂家调整。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

（一）项目的必要性简介

随着产品生产技术的发展，原标准GB/T 23271-2009的相关要求对产品使用性能判定已失去指导意义，并且目前市场新增加的产品规格未在原标准中体现，已不能引导产品的持续改进。因此本项目通过相关试验验证及大量的生产实际情况，对原标准进行修订，提升标准对产品用途的适应性；统一影响产品质量的关键指标，能有效提高产品整体的质量水平，促进产品在国内外市场的推广。

（二）项目的可行性简介

随着二硫化钼需求量的不断扩大及客户对二硫化钼产品的特定要求，《二硫化钼》标准修订时机已成熟，标准的实施将会进一步提高和稳定二硫化钼产品的质量。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益。

本标准的修订，可以及时解决标准中产品牌号表述不一致、最新研制产品无标准可依等存在的各项问题，以便充分发挥国家标准之间的相互协调性和一致性。

通过本标准的修订，可使我国二硫化钼产品的技术要求更加先进、合理，使我国二硫化钼产品的整体质量水平达到国际先进水平，这也将对我国二硫化钼生产应用的有序化和规范化产生积极的作用。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

现未查询到国外相关标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况

- 该标准的制定符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。新修订的《二硫化钼》从技术上保证了产品使用的安全性和可靠性，条文精炼，表述清楚，技术要求全面、准确、科学、合理；标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1-2020的有关要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

鉴于本标准规定的二硫化钼产品，不涉及人身及设备安全的内容，其属产品标准，不属于安全性标准。依据标准化法和有关规定，建议本标准作为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 1、首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个制造厂及检测机构等都能及时获取本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

- 2、本项目制定的《二硫化钼》，不仅与生产企业有关，而且与使用单位、检测机构等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

- 3、可以针对标准使用的不同对象，如制造厂、质量监管等相关部门，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

- 4、建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行有关标准的建议

- 在本标准发布实施之日起，代替GB/T 23271-2009《二硫化钼》。

十二、其他应予说明的事项

- 经对本标准GB/T 23271-2009进行修订后，规定的产品品种更具普遍性、广泛性和适用性，修订后的本标准更加先进、合理。

- 本标准的实施，将为二硫化钼的生产和采购提供指导，在满足国内需求的同时提高在国际市场上的竞争实力；同时可促进该行业的健康、可持续发展，对我国二硫化钼行业的发展产生重要积极的影响。

《二硫化钼》标准编制组