ICS 77.150.50

CCS H 64

中华人民共和国国家标准

GB/T 3620.2—XXXX

代替GB/T 3620.2-2007

钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

Titanium and titanium alloy permissible variations of chemical

composition for wrought product analysis

（送审稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX- XX实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 3620.2-2007《钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差》。与GB/T 3620.2-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了范围的内容（见1，2007年版的1）；

- 更改了取样部位的要求（见4.2，2007年版的4.2）；

- 将“化学成分仲裁分析方法”更改为“化学成分分析方法”（见4.3，2007年版的4.3）；

- 增加了化学成分的分析方法YS/T 1262（见4.3，2007年版的4.3）；

- 将“加工产品化学成分允许偏差”更改为“化学成分允许偏差”；（见4.4，2007年版的4.4）；

- 增加了化学成分允许偏差的适用说明（见4.4.2中的注）；

- 增加了W元素的允许偏差（见表1，2007年版的表1）；

- 更改了0、Al、Cr、Mo、Mn、Cu、B、Zr、Y元素的允许偏差（见表1，2007年版的表1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本文件起草单位：宝鸡钛业股份有限公司、XXX。

本文件主要起草人：XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——本文件于1983年首次发布，1994年第一次修订，2007年第二次修订，本次为第三次修订。

钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

- 范围

本文件规定了钛及钛合金压力加工产品(板材、带材、箔材、管材、棒材、丝材、锻件、型材)化学成分的允许偏差。

本文件适用于需方对产品化学成分的复验分析和仲裁分析，不适用于供方对产品化学成分的分析。

本文件不适用于因需方对产品进行再加工造成其杂质元素(如氢、氮、氧)含量改变的复验分析。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4698（所有部分）　海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

YS/T 1262　海绵钛、钛及钛合金化学分析方法  多元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

复验分析  check analysis

需方在加工产品上取样进行的化学成分分析。

化学成分允许偏差  permissible variation of chemical composition

化学成分复验分析实测值与标准中规定的极限值之间的允许差值。

- 技术要求

  - 取样总则

    - 用于取样的产品，应除去氧化物及污染层，其表面不应有水、油污、鳞皮、脏物及其他外来物。

    - 取样工具应预先清洗干净。

    - 试样切取时，不得使用油脂类及其他减摩剂，切取速度要适当，以防止由于发热而使试样氧化，并不得注水冷却。

    - 所取的全部试样，应进行磁选和清洗。需要长期保存的试样，必须充氩保存。

  - 取样部位

试样的具体取样部位应符合产品标准的规定，或由供需双方商定。

  - 化学成分分析方法

    - 钛及钛合金加工产品的化学成分分析方法应按GB/T 4698（所有部分）或YS/T 1262进行，GB/T 4698（所有部分）或YS/T 1262未包括元素的分析方法由供需双方协商确定。

    - 化学成分冲裁分析应按产品标准规定的分析方法进行。当产品标准未规定仲裁分析方法时，应按GB/T 4698（所有部分）进行，或由供需双方协商确定。

  - 化学成分允许偏差

    - 钛及钛合金化学成分允许偏差除在产品标准或订货单中另有规定外，均应符合表1的规定。

    - 复验分析或仲裁分析所得的值，不能超过产品标准规定化学成分界限值的上限加正偏差，或不能超过产品标准规定化学成分界限值的下限加负偏差；同一元素只允许单向偏差，不能同时出现正偏差和负偏差。

- 注：产品标准规定TC4钛合金化学成分的铝含量为5.50%～6.75%，其产品标准规定的化学成分界限值为：上限6.75%，下限5.50%。在进行化学成分的复验分析时，若铝含量的分析值为7.15%，其含量超出产品标准规定上限值0.40%，按本文件化学成分允许偏差，TC4钛合金中铝含量未超过上限（6.75%）+正偏差(+0.40%)，则TC4钛合金的铝含量合格；若铝含量的分析值为5.10%，其含量超出产品标准规定下限值0.40%，按本文件化学成分允许偏差，TC4钛合金中铝含量未超过下限（5.50%）+负偏差(-0.40%)，则TC4钛合金的铝含量合格。

    - 对于没有列在表1中的元素，其成分允许偏差由供需双方商定，并在订货单中注明。

- 化学成分允许偏差

%(质量分数)

| 元素 | 化学成分范围 | 化学成分允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| C | ≤0.20 | +0.02 |
|  | ＞0.20～0.50 | +0.04 |
|  | ＞0.50 | +0.06 |
| N | ≤0.10 | +0.02 |
| H | ≤0.030 | +0.002 |
| O | ≤0.20 | ±0.02 |
|  | ＞0.20 | ±0.03 |
| Fe | ≤0.25 | ±0.10 |
|  | ＞0.25～0.50 | ±0.15 |
|  | ＞0.50～5.00 | ±0.20 |
|  | ＞5.00 | ±0.25 |
| Si | ≤0.10 | ±0.02 |
|  | ＞0.10～0.50 | ±0.05 |
|  | ＞0.50～0.70 | ±0.07 |
| Al | ≤1.00 | ±0.12 |
|  | ＞1.00～10.00 | ±0.40 |
|  | ＞10.00～35.00 | ±0.50 |
| Cr | ≤1.00 | ±0.05 |
|  | ＞1.00～4.00 | ±0.20 |
|  | ＞4.00 | ±0.25 |
| Mo | ≤0.50 | ±0.04 |
|  | ＞0.50～1.00 | ±0.08 |
|  | ＞1.00～10.00 | ±0.20 |
|  | ＞10.00～35.00 | ±0.25 |
| Sn | ≤3.00 | ±0.15 |
|  | ＞3.00～6.00 | ±0.25 |
|  | ＞6.00～12.00 | ±0.40 |

表1 化学成分允许偏差（续）

%(质量分数)

| 元素 | 化学成分范围 | 化学成分允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| Mn | ≤0.30 | ±0.10 |
|  | ＞0.30～6.00 | ±0.20 |
|  | ＞6.00～9.00 | ±0.25 |
|  | ＞9.00～20.00 | ±0.50 |
| Cu | ≤1.00 | ±0.05 |
|  | ＞1.00～3.00 | ±0.10 |
|  | ＞3.00～5.00 | ±0.20 |
| V | ≤0.50 | ±0.05 |
|  | ＞0.50～5.00 | ±0.15 |
|  | ＞5.00～6.00 | ±0.20 |
|  | ＞6.00～10.00 | ±0.30 |
|  | ＞10.00～20.00 | ±0.40 |
| B | ≤0.005 | ±0.0006 |
| Zr | ≤4.00 | ±0.10 |
|  | ＞4.00～6.00 | ±0.20 |
|  | ＞6.00～10.00 | ±0.30 |
|  | ＞10.00～20.00 | ±0.40 |
| Ni | ≤1.00 | ±0.03 |
| Pd | ≤0.10 | ±0.005 |
|  | ＞0.10～0.250 | ±0.02 |
| Nb | ≤1.00 | ±0.10 |
|  | ＞1.00～5.00 | ±0.15 |
|  | ＞5.00～7.00 | ±0.20 |
|  | ＞7.00～10.00 | ±0.25 |
|  | ＞10.00～15.00 | ±0.30 |
|  | ＞15.00～20.00 | ±0.35 |
|  | ＞20.00～30.00 | ±0.40 |
| Nd | ≤1.00 | ±0.10 |
|  | ＞1.00～2.00 | ±0.20 |
| Ta | ≤0.50 | ±0.05 |
| Ru | ≤0.07 | ±0.005 |
|  | ＞0.07 | ±0.01 |
| Y | ≤0.005 | ±0.0006 |
| W | ≤1.00 | ±0.04 |
|  | ＞1.00 | ±0.10 |
| 其他元素 | ≤0.10 | +0.02 |
| 注：当Fe元素和Si元素为杂质元素时，其允许偏差取正偏差。 |  |  |