ICS

77.120.99

TB

中华人民共和国/团体标准

HG/T XXXXX—XXXX

氧氯化锆生产副产品 碱液

Zirconium oxychloride by-product  Alkaline solution

(预审稿)

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：英格瓷（浙江）锆业有限公司、山东广通新材料有限公司、江西晶安高科技股份有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司。

本文件主要起草人：

氧氯化锆生产副产品 碱液

范围

本文件规定了碱液的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本文件适用于“一酸一碱法”生产氧氯化锆过程中产生的碱液。该产品主要用作生产制备PH调节剂、泡花碱（水玻璃）、偏硅酸钠、减水剂及其它污水处理调节剂等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 209   工业氢氧化钠

HG/T 2568  工业偏硅酸钠

HG/T 3696.1  无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第1部分：标准滴定溶液的制备

HG/T 3696.2  无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分：杂质标准溶液的制备

HG/T 3696.3  无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第3部分：制剂及制品的制备

3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 技术要求

4.1　化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如对化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

表1  产品的化学成分  %（质量分数）

| 化学成分 | 含量 |
| --- | --- |
| 氧化钠(Na2O) | 3.0~23.0 |
| 二氧化硅(SiO2) | 1.5-12 |
| 锆(Zr) | ≤0.1 |
| 钛(Ti) | ≤0.01 |
| 铁(Fe) | ≤0.01 |
| 铝(Al) | ≤0.05 |

4.2　外观

无色或淡黄色液体。

- 试验方法

5.1　氧化钠和二氧化硅的测定

产品中氧化钠和二氧化硅成分的测定按HG/T 2568的相关规定进行。

5.2　锆、钛、铁、铝含量的测定——电感耦合等离子体发射光谱法

5.2.1　原理

试料用5%硝酸溶解，在酸性介质中使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定试料中铁、钛、铝、锆含量。

5.2.1　试剂或材料

除另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T6682规定的二级水。

5.2.1.1　硝酸溶液5%：1+12（优级纯）。

5.2.1.2　铁标准溶液：移取10mL铁标准溶液，置于100ml容量瓶中，加入5%硝酸稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含有铁（Fe）100ug。

5.2.1.3　钛标准溶液：移取10mL钛标准溶液，置于100ml容量瓶中，加入5%硝酸稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含有钛（Ti）100ug。

5.2.1.4　锆标准溶液：移取10mL锆标准溶液，置于100ml容量瓶中，加入5%硝酸稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含有锆（Zr）100ug。

5.2.1.5　铝标准溶液：移取10mL铝标准溶液，置于100ml容量瓶中，加入5%硝酸稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有铝（Al）100ug。

5.2.3　仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

推荐分析谱线见表2。

表2     元素分析谱线

| 元素 | 分析谱线/nm |
| --- | --- |
| Zr | 257.1 |
| Ti | 334.9 |
| Fe | 259.9 |
| Al | 167.0 |

5.2.4　试验步骤

5.2.4.1试料

移取约1g（精确至0.0002g）试料于100mL容量瓶中，加入5%优级纯硝酸溶液稀释至刻度，混匀。

5.2.4.2　平行试验

平行做两份试验，取算术平均值。

5.2.4.3　空白试验

随同试料进行空白试验。

5.2.4.4　工作曲线的绘制

按表3的要求分别移取相应待测元素的标准溶液，置于四个100mL容量瓶中，加入5%优级纯硝酸溶液稀释至刻度，混匀。

表3     待测元素标准溶液移取量

| 元素 | 加入标准溶液的体积/mL |
| --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 铁 | 0 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| 钛 | 0 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| 铝 | 0 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |
| 锆 | 0 | 1.00 | 2.00 | 5.00 |

在仪器最佳的测定条件下，按表2给出的元素测定波长，利用标准曲线法测定各待测元素的光谱强度。以系列标准溶液中元素的质量浓度为横坐标，强度值为纵坐标，绘制工作曲线，工作曲线的线性相关系数应不小于0.999。

5.2.4.5　试验数据处理

待测元素含量以质量分数WMe计，按公式（1）计算

WMe=(ρ×10-6×100÷m)×100%                                     (1)

式中：

WMe——试料中元素含量；

ρ ——试料中被测元素浓度的数值，单位为毫克每升（mg/L）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果保留小数点后两位有效数字，按GB/T8170的规定修约。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.0002％。

- 检验规则

6.1　本文件要求中规定的所有指标项目为出厂检验项目，应逐批检验。

6.2　生产企业用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一级别的碱液为一批。

6.3　按GB/T 6678的规定确定采样单元数。采样时，将采样器自容器口插入至液面的10cm以上处采样。分装入两个干燥、清洁的塑料瓶中，密封，瓶（或袋）上粘贴标签，注明：生产厂名称、产品名称、等级、批号、采样日期和采样者姓名。一份用于检验，另一份保存备查，保存时间由生产厂根据实际情况确定。

6.4　检验结果中如有一项指标不符合本标准要求时，应重新自两倍量的包装袋中采样进行复验，复验结果即使只有一项指标不符合本标准要求时，则整批产品为不合格。

6.5　采用GB/T 8170规定的修约值比较法判定检验结果是否符合标准。

- 标志、标签

7.1　储存容器上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期、本标准编号及GB/T 191—2008规定的“怕雨”标志及“怕晒”标志。

7.2　每批出厂的碱液都应附有质量证明书，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期、产品质量符合本标准的证明和本标准编号。

- 包装、运输、贮存

8.1　碱液采用储罐或桶储存包装。

8.2  碱液在运输中应防护，防止储罐或桶破损，防止泄露。

8.3  碱液应贮存于阴凉、通风、干燥处，防止泄露。

- 环境保护

碱液回收处置过程产生的废渣、废液，可利用自有条件进行无害化处理处置，或运至具有资质的专业废物处理机构进行处理。