- YS

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 1075《钒铝、钼铝中间合金化学分析方法》的第14部分。YS/T 1075已经发布了以下部分：

——第1部分：铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法；

——第2部分：钼量的测定 钼酸铅重量法；

——第3部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第4部分：钒量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和硫酸亚铁铵滴定法；

——第5部分：铝量的测定 EDTA滴定法；

——第6部分：碳量的测定 高频燃烧-红外吸收法；

——第7部分：氧量的测定 惰性气体熔融-红外法；

——第8部分：钼、铝量的测定 X-荧光光谱法；

——第9部分：氯含量的测定 氯化银分光光度法；

——第10部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第11部分：氮含量的测定 惰性气体熔融热导法；

——第12部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第13部分：铁、硅、钼、铬含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第14部分：痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、西部超导材料科技股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、昆明冶金研究院、广西分析测试研究中心、立中四通轻合金集团股份有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司。

本文件主要起草人：马晓敏、禄妮、王小静、墨淑敏、庄艾春、赵燕茹、孙晓飞、谢明明、黄殿贵、娄月、薛婷婷。

# 引    言

钒铝、钼铝中间合金是生产高性能钛合金的重要中间合金，其作用包括改善合金化条件、提高合金成分均匀度、克服偏析和不熔（难熔）金属夹杂以及减少金属烧损率。随着航空航天用等高端钛合金的发展，对钒铝、钼铝中间合金的主元素波动范围和杂质元素上限含量都提出了更为严苛的要求。YS/T 1075旨在通过实验研究建立一套完整且切实可行的钒铝、钼铝中间合金化学分析方法标准，拟由十四部分组成。

——第1部分：铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法；

——第2部分：钼量的测定 钼酸铅重量法；

——第3部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法；

——第4部分：钒量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和硫酸亚铁铵滴定法；

——第5部分：铝量的测定 EDTA滴定法；

——第6部分：碳量的测定 高频燃烧-红外吸收法；

——第7部分：氧量的测定 惰性气体熔融-红外法；

——第8部分：钼、铝量的测定 X-荧光光谱法；

——第9部分：氯含量的测定 氯化银分光光度法；

——第10部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第11部分：氮含量的测定 惰性气体熔融热导法；

——第12部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第13部分：铁、硅、钼、铬含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第14部分：痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法。

本文件完善了钒铝、钼铝中间合金的生产产业链，对提升钒铝、钼铝中间合金在钛合金生产过程中的应用水平提供了有力支撑。

钒铝、钼铝中间合金化学分析方法

第14部分：痕量杂质元素含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

## 1  范围

本文件规定了钒铝、钼铝中间合金中痕量杂质元素含量的测定方法。

本文件适用于钒铝中间合金中砷、硼、镉、铬、铜、汞、镁、锰、钼、铌、镍、磷、铅、锡、钽、钨、钇和锆含量的测定。测定范围：0.0001%～0.010%。

本文件适用于钼铝中间合金中砷、硼、铬、铜、汞、镁、锰、铌、镍、磷、铅、锡、钽、钨、钇和锆含量的测定。测定范围：0.0001%～0.010%。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17433  冶金产品化学分析基础术语

## 3  术语和定义

GB/T 17433界定的术语和定义适用于本文件。

## 4  原理

试料用硝酸-盐酸混合酸溶解，以钪和铥为内标进行校正，用电感耦合等离子体质谱仪直接测定，按工作曲线法计算各元素的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

## 5  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂。

5.1  水，GB/T 6682，一级。

5.2  硝酸（(=1.42 g/mL）。

5.3  盐酸（(=1.19 g/mL）。

5.4  氢氟酸（ρ=1.13 g/mL）。

5.5  硝酸（1+1）

5.6  盐酸（1+1）。

5.7  砷标准贮存溶液：称取1.0000 g金属砷（wAs≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入50 mL硝酸（5.5），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg砷。

5.8  硼标准贮存溶液：预先将硼酸（优级纯）于105 ℃烘干1 h，冷却至室温后，称取5.7110 g置于250 mL烧杯中，加入50 mL水，加热溶解，冷却，移入1000 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg硼。

5.9  镉标准贮存溶液：称取1.0000 g金属镉（wCd≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（5.6），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镉。

5.10  铬标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铬（wCr≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（5.3），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铬。

5.11  铜标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铜（wCu≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入50 mL硝酸（5.5），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

5.12  汞标准贮存溶液：称取1.6631 g硝酸汞于250 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（5.5），用水稀释到约50 mL，待完全溶解后，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg汞。

5.13  镁标准贮存溶液：称取1.0000 g金属镁（wMg≥99.99%）于500 mL烧杯中，加入200 mL水，分次加入50 mL盐酸（5.5），待完全溶解后，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镁。

5.14  锰标准贮存溶液：称取1.0000 g金属锰（wMn≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入50 mL硝酸（5.5），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锰。

5.15  钼标准贮存溶液：称取1.8398 g钼酸铵[w[(NH4)2MoO4]≥99.90%]于250 mL烧杯中，加入50 mL水溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钼。

5.16  铌标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铌（wNb≥99.99%）于250 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入50 mL硝酸（5.5），分次加入10 mL氢氟酸（5.4），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铌。

5.17  镍标准贮存溶液：称取1.0000 g金属镍（wNi≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入50 mL硝酸（5.5），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg镍。

5.18  磷标准贮存溶液：称取0.4394 g预先在105 ℃烘干2 h的磷酸二氢钾，置于250 mL烧杯中，用水溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg磷。

5.19  铅标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铅（wPb≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入50 mL硝酸（5.5），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铅。

5.20  锡标准贮存溶液：称取1.0000 g金属锡（wSn≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（5.3），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，补加20 mL盐酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锡。

5.21  钽标准贮存溶液：称取1.0000 g金属钽（wTa≥99.99%）于250 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入50 mL硝酸（5.5），分次加入10 mL氢氟酸（5.4），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钽。

5.22  钨标准贮存溶液：称取1.7942 g钨酸钠[w(Na2WO4·2H2O)≥99.90%]于250 mL烧杯中，加入50 mL水，低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钨。

5.23  钇标准贮存溶液：称取1.2702 g氧化钇[w(Y2O3)≥99.90%]于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（5.6），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钇。

5.24  锆标准贮存溶液：称取3.54 g氧氯化锆[w(ZrOCl2•8H2O)≥99.90%]于500 mL烧杯中，加入100 mL水和150 mL盐酸（5.6）溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锆。

5.25  钪标准贮存溶液：称取1.5340 g氧化钪[w(Sc2O3)≥99.99%，预先在800 ℃灼烧1 h，置于干燥器中冷却]于250 mL烧杯中，加入50 mL硝酸（5.5），滴加过氧化氢至完全溶解。煮沸数分钟，移入1000 mL容量瓶，加入50 mL硝酸（5.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钪。

5.26  铥标准贮存溶液：称取1.1421 g氧化铥[w(Tm2O3)≥99.99%，预先在900 ℃灼烧1 h，置于干燥器中冷却]于250 mL烧杯中，加入50 mL盐酸（5.6），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铥。

注：上述5.7~5.26标准贮存溶液也可采用能够量值溯源的市售标准溶液。

5.27  混合标准溶液A：分别移取1.00 mL砷、硼、镉、铬、铜、汞、镁、锰、钼、铌、镍、磷、铅、锡、钽、钨、钇和锆标准贮存溶液（5.7～5.24）于100 mL塑料容量瓶中，补加2 mL硝酸（5.2）和2 mL氢氟酸（5.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含砷、硼、镉、铬、铜、汞、镁、锰、钼、铌、镍、磷、铅、锡、钽、钨、钇和锆各10 μg。

5.28  混合标准溶液B：移取10.00 mL混合标准溶液A（5.27）于100 mL塑料容量瓶中，补加2 mL硝酸（5.2）和2 mL氢氟酸（5.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含砷、硼、镉、铬、铜、汞、镁、锰、钼、铌、镍、磷、铅、锡、钽、钨、钇和锆各1 μg。

5.29  钪和铥内标溶液：分别移取1.00 mL钪标准贮存溶液（5.25）和铥标准贮存溶液（5.26）于1000 mL塑料容量瓶内，补加2 mL硝酸（5.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含钪和铥各1 μg。

5.30  高纯氩气（体积分数不低于99.99%）。

5.31  高纯氦气（体积分数不低于99.99%）。

## 6  仪器设备

6.1  电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率优于0.8 amu±0.1 amu；配备耐氢氟酸进样系统。

6.2  待测元素和对应内标元素推荐测定质量数见表1。

表1  待测元素和对应内标元素推荐测定质量数

| 待测元素 | 内标元素 | 待测元素 | 内标元素 | 待测元素 | 内标元素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75Asa | 45Sc | 24Mg | 45Sc | 208Pb | 169Tm |
| 11B | 45Sc | 55Mn | 45Sc | 118Sn | 169Tm |
| 111Cd | 169Tm | 98Mo | 45Sc | 181Ta | 169Tm |
| 52Cr | 45Sc | 93Nb | 45Sc | 184W | 169Tm |
| 63Cu | 45Sc | 60Ni | 45Sc | 89Y | 45Sc |
| 202Hg | 169Tm | 31P | 45Sc | 90Zr | 45Sc |
| a 砷元素采用碰撞模式消除干扰。 |

## 7  样品

样品粒度应小于100 µm。

## 8  试验步骤

8.1  试料

称取0.10 g样品（7），精确至0.0001 g。

## 8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

8.4  测定

8.4.1  将试料（8.1）置于100 mL烧杯中，加入1 mL硝酸（5.2），3 mL盐酸（5.3），低温加热至试料溶解完全，冷却。移入100 mL塑料容量瓶中，加入1.00 mL钪和铥内标溶液（5.29），用水稀释至刻度，混匀。

注：钪和铥内标溶液（5.29）也可采用在线方式加入。

8.4.2  在选定的仪器工作条件下，按表1推荐的同位素质量数，测量试液（8.4.1）中各待测元素的计数，减去随同试料空白试验溶液（8.3）的计数，从工作曲线上计算出各待测元素的质量浓度。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  分别移取0 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL混合标准溶液B（5.28）于一系列100 mL塑料容量瓶中，加入1.00 mL钪和铥内标溶液（5.29），补加1 mL硝酸（5.2），3 mL盐酸（5.3），用水稀释至刻度，混匀。

注：钪和铥内标溶液（5.29）可采用在线方式加入。其加入方式应于8.4.1章节保持一致。

8.5.2  在选定的仪器工作条件下，按表1推荐的同位素质量数，测定系列标准溶液（8.5.1）。以待测元素的计数为纵坐标，质量浓度为横坐标，绘制工作曲线。

## 9  试验数据处理

各待测元素含量以质量分数wx计，按公式（1）计算：

%………………………………（1）

式中：

ρx——试液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——空白试验溶液中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V——分析试液的体积，单位毫升（mL）；

m——试料质量，单位为克（g）。

计算结果保留到小数点后四位，按GB/T 8170的规定修约。

## 10  精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录A。

表2  重复性限

| 元素质量分数 w/% | 重复性限 r/% |
| --- | --- |
| 0.0002 | 0.0001 |
| 0.0010 | 0.0003 |
| 0.0050 | 0.0005 |
| 0.0070 | 0.0008 |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据见附录A。

表3  再现性限

| 元素质量分数 w/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- |
| 0.0002 | 0.0001 |
| 0.0010 | 0.0004 |
| 0.0050 | 0.0008 |
| 0.0070 | 0.0010 |

## 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（资料性）

从实验室间试验结果得到的统计数据

8家试验室对4个不同水平钒铝中间合金和4个不同水平钼铝中间合金样品进行共同试验，每个实验室对每个水平在重复性条件下独立测定7次。数据统计结果见表A.1～A.8。

表A.1  钒铝中间合金水平1统计结果表

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 5 | 35 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
| B | 6 | 42 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0006 |
| Cd | 7 | 49 | ＜0.0001 | / | / |
| Cr | 7 | 49 | 0.0049 | 0.0004 | 0.0005 |
| Cu | 8 | 56 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
| Hg | 7 | 49 | ＜0.0001 | / | / |
| Mg | 7 | 49 | ＜0.0001 | / | / |
| Mn | 8 | 56 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0004 |
| Mo | 7 | 49 | 0.0076 | 0.0004 | 0.0010 |
| Nb | 6 | 42 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0004 |
| Ni | 6 | 42 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0004 |
| P | 4 | 28 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0002 |
| Pb | 7 | 49 | ＜0.0001 | / | / |
| Sn | 7 | 49 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Ta | 7 | 49 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| W | 7 | 49 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0005 |
| Y | 7 | 49 | ＜0.0001 | / | / |
| Zr | 8 | 56 | ＜0.0001 | / | / |

表A.2  钒铝中间合金水平2统计结果表

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 6 | 42 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0003 |
| B | 6 | 42 | 0.0029 | 0.0005 | 0.0006 |
| Cd | 8 | 56 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002 |

表A.2  钒铝中间合金水平2统计结果表(续)

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cr | 8 | 56 | 0.0059 | 0.0003 | 0.0007 |
| Cu | 8 | 56 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0004 |
| Hg | 7 | 49 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0003 |
| Mg | 7 | 49 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002 |
| Mn | 7 | 49 | 0.0023 | 0.0003 | 0.0006 |
| Mo | 7 | 49 | 0.0086 | 0.0005 | 0.0010 |
| Nb | 6 | 42 | 0.0023 | 0.0003 | 0.0007 |
| Ni | 7 | 49 | 0.0035 | 0.0003 | 0.0004 |
| P | 4 | 28 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0003 |
| Pb | 7 | 49 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002 |
| Sn | 7 | 49 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0004 |
| Ta | 7 | 49 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0003 |
| W | 7 | 49 | 0.0022 | 0.0002 | 0.0005 |
| Y | 7 | 49 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002 |
| Zr | 7 | 49 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002 |

表A.3  钒铝中间合金水平3统计结果表

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 7 | 49 | 0.0052 | 0.0003 | 0.0008 |
| B | 6 | 42 | 0.0069 | 0.0005 | 0.0008 |
| Cd | 8 | 56 | 0.0051 | 0.0003 | 0.0006 |
| Cr | 8 | 56 | 0.0098 | 0.0004 | 0.0005 |
| Cu | 7 | 49 | 0.0052 | 0.0003 | 0.0003 |
| Hg | 7 | 49 | 0.0050 | 0.0003 | 0.0004 |
| Mg | 7 | 49 | 0.0050 | 0.0004 | 0.0004 |
| Mn | 7 | 49 | 0.0064 | 0.0003 | 0.0005 |
| Mo | - | - | - | - | - |
| Nb | 6 | 42 | 0.0063 | 0.0003 | 0.0008 |
| Ni | 7 | 49 | 0.0076 | 0.0004 | 0.0007 |
| P | 4 | 28 | 0.0062 | 0.0004 | 0.0004 |

表A.3  钒铝中间合金水平3统计结果表（续）

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 7 | 49 | 0.0050 | 0.0004 | 0.0005 |
| Sn | 7 | 49 | 0.0051 | 0.0003 | 0.0003 |
| Ta | 7 | 49 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0004 |
| W | 7 | 49 | 0.0063 | 0.0004 | 0.0006 |
| Y | 7 | 49 | 0.0050 | 0.0004 | 0.0005 |
| Zr | 7 | 49 | 0.0050 | 0.0004 | 0.0004 |

表A.4  钒铝中间合金水平4统计结果表

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 7 | 49 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0011 |
| B | 5 | 35 | 0.0089 | 0.0003 | 0.0013 |
| Cd | 8 | 56 | 0.0072 | 0.0006 | 0.0011 |
| Cr | - | - | - | - | - |
| Cu | 7 | 49 | 0.0073 | 0.0004 | 0.0005 |
| Hg | 6 | 42 | 0.0071 | 0.0007 | 0.0009 |
| Mg | 7 | 49 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0009 |
| Mn | 7 | 49 | 0.0082 | 0.0007 | 0.0013 |
| Mo | - | - | - | - | - |
| Nb | 6 | 42 | 0.0082 | 0.0007 | 0.0013 |
| Ni | 5 | 35 | 0.0094 | 0.0004 | 0.0005 |
| P | 4 | 28 | 0.0082 | 0.0004 | 0.0008 |
| Pb | 7 | 49 | 0.0071 | 0.0005 | 0.0007 |
| Sn | 7 | 49 | 0.0073 | 0.0006 | 0.0007 |
| Ta | 5 | 42 | 0.0070 | 0.0007 | 0.0009 |
| W | 5 | 35 | 0.0082 | 0.0004 | 0.0008 |
| Y | 7 | 49 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0008 |
| Zr | 7 | 49 | 0.0072 | 0.0006 | 0.0008 |

表A.5  钼铝中间合金水平1统计结果表

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 8 | 56 | ＜0.0001 | / | / |
| B | 6 | 42 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
| Cr | 7 | 49 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0004 |
| Cu | 6 | 42 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
| Hg | 7 | 49 | ＜0.0001 | / | / |
| Mg | 4 | 28 | 0.0017 | 0.0002 | 0.0002 |
| Mn | 7 | 49 | 0.0026 | 0.0003 | 0.0007 |
| Nb | 4 | 28 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
| Ni | 7 | 49 | 0.0027 | 0.0002 | 0.0004 |
| P | 5 | 35 | ＜0.0001 | / | / |
| Pb | 8 | 56 | ＜0.0001 | / | / |
| Sn | 7 | 49 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 |
| Ta | 7 | 49 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| W | 7 | 49 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0003 |
| Y | 7 | 49 | ＜0.0001 | / | / |
| Zr | 6 | 42 | ＜0.0001 | / | / |

表A.6  钼铝中间合金水平2统计结果表

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 6 | 42 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 |
| B | 6 | 42 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0004 |
| Cr | 6 | 42 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0004 |
| Cu | 7 | 49 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0002 |
| Hg | 7 | 49 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0003 |
| Mg | 5 | 35 | 0.0026 | 0.0003 | 0.0007 |
| Mn | 6 | 42 | 0.0036 | 0.0004 | 0.0006 |
| Nb | 6 | 42 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0004 |
| Ni | 7 | 49 | 0.0038 | 0.0003 | 0.0006 |
| P | 5 | 35 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0002 |
| Pb | 7 | 49 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002 |

表A.6  钼铝中间合金水平2统计结果表（续）

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn | 7 | 49 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0004 |
| Ta | 8 | 56 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0002 |
| W | 7 | 49 | 0.0023 | 0.0003 | 0.0005 |
| Y | 7 | 49 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002 |
| Zr | 7 | 49 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0003 |

表A.7  钼铝中间合金水平3统计结果表

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 6 | 42 | 0.0051 | 0.0004 | 0.0005 |
| B | 6 | 42 | 0.0052 | 0.0004 | 0.0008 |
| Cr | 7 | 49 | 0.0061 | 0.0004 | 0.0005 |
| Cu | 7 | 49 | 0.0052 | 0.0002 | 0.0004 |
| Hg | 7 | 49 | 0.0051 | 0.0002 | 0.0004 |
| Mg | 4 | 28 | 0.0067 | 0.0008 | 0.0008 |
| Mn | 6 | 42 | 0.0075 | 0.0004 | 0.0008 |
| Nb | 7 | 49 | 0.0053 | 0.0003 | 0.0005 |
| Ni | 7 | 49 | 0.0077 | 0.0004 | 0.0007 |
| P | 5 | 35 | 0.0052 | 0.0004 | 0.0004 |
| Pb | 7 | 49 | 0.0050 | 0.0004 | 0.0007 |
| Sn | 7 | 49 | 0.0052 | 0.0004 | 0.0005 |
| Ta | 7 | 49 | 0.0052 | 0.0004 | 0.0004 |
| W | 7 | 49 | 0.0062 | 0.0004 | 0.0007 |
| Y | 7 | 49 | 0.0051 | 0.0005 | 0.0005 |
| Zr | 7 | 49 | 0.0051 | 0.0005 | 0.0006 |

表A.8  钼铝中间合金水平4统计结果表

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 6 | 42 | 0.0073 | 0.0006 | 0.0007 |
| B | 6 | 42 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0009 |
| Cr | 6 | 42 | 0.0082 | 0.0004 | 0.0006 |

表A.8  钼铝中间合金水平4统计结果表（续）

| 元素 | 结果可接受的 实验室个数 | 可接受的数据个数 | 平均值 w/% | 重复性限 r/% | 再现性限 R/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 7 | 49 | 0.0073 | 0.0005 | 0.0006 |
| Hg | 7 | 49 | 0.0072 | 0.0006 | 0.0008 |
| Mg | 5 | 35 | 0.0086 | 0.0009 | 0.0009 |
| Mn | 5 | 35 | 0.0095 | 0.0005 | 0.0007 |
| Nb | 6 | 42 | 0.0073 | 0.0004 | 0.0006 |
| Ni | 5 | 35 | 0.0096 | 0.0004 | 0.0007 |
| P | 6 | 42 | 0.0072 | 0.0006 | 0.0008 |
| Pb | 7 | 49 | 0.0069 | 0.0007 | 0.0010 |
| Sn | 6 | 42 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0008 |
| Ta | 7 | 49 | 0.0073 | 0.0005 | 0.0001 |
| W | 8 | 56 | 0.0080 | 0.0005 | 0.0012 |
| Y | 7 | 49 | 0.0072 | 0.0005 | 0.0007 |
| Zr | 7 | 49 | 0.0072 | 0.0005 | 0.0006 |

# Text boxes

ICS 77.120.99

CCS H 14

20××-××-××实施

20××-××-××发布

钒铝、钼铝中间合金化学分析方法

第14部分：痕量杂质元素含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Methods for chemical analysis of vanadium-aluminium and

molybdenum-aluminium master alloys—

Part 14：Determination of trace impurities content—

Inductively coupled plasma mass spectrometry

（征求意见稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

YS/T 1075.14—20XX

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布