中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—20××

锂硅合金化学分析方法

第1部分：锂含量的测定

重量法

Methods for chemical analysis of lithium- silicon alloys—

Part 1:Determination of lithium content—

Gravimetric method

（审定稿）

Chemical analysis for alloys——Determination of  content

第 部分：电感耦合等离子体发射光谱法

Part ：Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.99

CCS H 14

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件是YS/T XXXX《锂硅合金化学分析方法》的第1部分。YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：锂含量的测定 重量法；

——第2部分：铁、镍、铬含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利和责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、宜春赣锋锂业有限公司、宜春银锂新能源有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、北矿检测技术有限公司、金川集团股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、天齐锂业股份有限公司。

本文件主要起草人：赵霞、孙海峰、栗生辰、田佳、张林娜、王兴君、顾续盛、周雄军、彭良平、邓红云、黄艳军、林韶阳、廖桂平、刘振阳、郭晶、谢辉、庄艾春、何兰。

- 引  言

锂硅合金是一种以锂、硅元素为主要组成成分的热电池阳极材料。研究表明，锂硅合金的理化性质与其化学成分之间有着密切联系。目前没有针对锂硅合金的检测标准，因此，建立一套针对锂硅合金符合其含量范围的标准，对于研究其材料的理化性能、改进制备工艺、把控产品质量，以及热电池性能提高具有十分重要的意义。

本文件拟由两部分组成。

——第1部分：锂含量的测定 重量法；

——第2部分：铁、镍、铬含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法。

本文件的制定为行业内形成对锂硅合金中锂含量的科学、统一的测试评价提供了重要依据，填补了国内外空白，对于提高检测结果的可靠性和可比性、把控锂硅合金的产品质量、完善其研发和生产工艺具有积极的指导意义。

- 锂硅合金化学分析方法

- 第1部分：锂含量的测定

- 重量法

警示——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件规定了锂硅合金中锂含量的测定方法。

本文件适用于锂硅合金中锂含量的测定。测定范围：40%～48%。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

试料用硝酸氢氟酸溶解，加入硫酸，加热使生成的氟化硅逸出而除硅。硫酸烟冒尽后灼烧至恒量。从沉淀质量中减去氧化铁、氧化铬和氧化镍的质量，计算锂的质量分数。

5 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯及以上的试剂。

5.1 水，GB/T 6682，三级水。

5.2 氢氟酸(ρ=1.16 g/mL)。

5.3 硝酸(ρ=1.42 g/mL)。

5.4 硫酸(ρ=1.84 g/mL)。

6仪器设备

6.1 铂坩埚，30 mL。

6.2 马弗炉，工作温度不低于800℃。

7 样品

7.1 样品粒度应不大于0.150 mm。

7.2 样品分析前应在惰性气体气氛或真空条件下保存，防止接触空气被氧化。

8 试验步骤

8.1 试料

于干燥环境下快速称取0.10g样品（7），精确至0.0001g。

8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

8.4 测定

8.4.1 将铂坩埚（6.1）置于马弗炉中，800℃下灼烧1 h，取出，置于干燥器中。冷却至室温，称量，并反复灼烧至恒重。

8.4.2 将试料（8.1）置于干燥的已恒重铂坩埚（6.1）中，将其置于盛有少量水的干燥器中。氧化24小时后，取出铂坩埚，沿坩埚壁吹少量水润湿样品，加入10 mL氢氟酸（5.2），滴加1 mL硝酸（5.3），置于电热板上，加热溶解试料，加热过程中小心倾斜转动坩埚，使粘附在坩埚壁上的黑色粉末溶解。若黑色粉末溶解不完全，则补加1 mL～2 mL硝酸（5.3），若试料溶解不完全则补加2 mL～5 mL氢氟酸（5.2）。加热至试料溶解完全，取下冷却至室温。

8.4.3 加入1 mL浓硫酸（5.4），低温加热至冒硫酸烟，升高温度蒸发至硫酸烟冒尽。将坩埚置于马弗炉（6.2）中，800℃下灼烧1 h，取出，置于干燥器中。冷却至室温，称量，并反复灼烧至恒重。

9 试验数据处理

锂含量以锂质量分数w计，按公式（1）计算：

…（1）

式中：

m0—试料的质量，单位为克（g）；

m1—恒重后空坩埚的质量，单位为克（g）；

m2—恒重后坩埚和沉淀的质量，单位为克（g）；

m3—恒重后随同试样空白的空坩埚的质量，单位为克（g）；

m4—恒重后随同试样空白的坩埚和沉淀的质量，单位为克（g）；

wFe—试料中铁的质量分数；

wNi—试料中镍的质量分数；

wCr—试料中铬的质量分数；

k1—铁换算为氧化铁的换算因数，为1.430；

k2—镍换算为氧化镍的换算因数，为1.273；

k3—铬换算为氧化铬的换算因数，为1.462；

k4—硫酸锂换算为锂的换算因数，为0.1263。

计算结果表示到小数点后两位，数值修约执行GB/T 8170-2008。

注：wFe、wCr、wNi依据YS/T XXXX.2-20XX《锂硅合金化学分析方法 第2部分：铁、镍、铬含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》测得。

10  精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 重复性限

| w / % | 43.78 | 45.04 |
| --- | --- | --- |
| r / % | 0.29 | 0.37 |

10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3 再现性限

| w / % | 43.78 | 45.04 |
| --- | --- | --- |
| R / % | 0.37 | 0.38 |

11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——本文件编号；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是由9家实验室对锂含量的2个不同样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的锂含量在重复性条件下独立测定7次。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平数 | 测定次数n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1# | 44.82 | 45.04 | 45.04 | 45.06 | 45.08 | 45.15 | 45.23 |
|  | 2# | 43.89 | 43.79 | 43.75 | 43.69 | 43.71 | 43.74 | 43.98 |
| 2 | 1# | 45.05 | 44.98 | 45.24 | 45.17 | 45.23 | 44.87 | 45.13 |
|  | 2# | 43.68 | 43.88 | 43.79 | 43.97 | 43.85 | 43.87 | 43.89 |
| 3 | 1# | 45.51 | 45.22 | 45.72 | 45.36 | 45.72 | 45.46 | 45.12 |
|  | 2# | 44.03 | 43.68 | 43.79 | 43.94 | 43.84 | 43.92 | 43.77 |
| 4 | 1# | 44.89 | 44.92 | 44.92 | 44.98 | 44.95 | 44.98 | 44.89 |
|  | 2# | 43.51 | 43.55 | 43.42 | 43.48 | 43.50 | 43.48 | 43.53 |
| 5 | 1# | 44.92 | 45.25 | 45.06 | 45.01 | 45.17 | 44.97 | 44.95 |
|  | 2# | 43.77 | 43.74 | 44.01 | 43.89 | 43.70 | 43.80 | 43.74 |
| 6 | 1# | 45.03 | 45.11 | 45.31 | 44.79 | 44.94 | 45.29 | 45.04 |
|  | 2# | 43.41 | 43.58 | 43.63 | 43.69 | 43.57 | 43.53 | 43.62 |
| 7 | 1# | 44.94 | 45.05 | 45.26 | 44.86 | 44.90 | 45.10 | 45.06 |
|  | 2# | 43.25 | 43.50 | 43.45 | 43.00 | 42.95 | 43.05 | 43.10 |
| 8 | 1# | 44.85 | 45.18 | 45.00 | 45.03 | 44.72 | 45.20 | 44.91 |
|  | 2# | 43.71 | 43.81 | 43.62 | 44.03 | 43.82 | 43.84 | 43.79 |
| 9 | 1# | 45.18 | 45.21 | 45.07 | 45.05 | 44.94 | 45.19 | 45.12 |
|  | 2# | 43.71 | 43.84 | 43.69 | 43.86 | 43.76 | 43.91 | 43.68 |