ICS 77.150.99

CCS H62

GB/T  20424－XXXX

代替GB/T 20424-2006

重金属精矿产品中有害元素的限量规范

The specification for limit on harmful element content of the heavy metal concentrates products

草案

200X-XX-XX 发布

200X-XX-XX 实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 20424-2006《重金属精矿产品中有害元素的限量规范》，与 GB/T 20424-2006相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了规范性引用文件GB/T 3884.12、GB/T 8151.9、GB/T 8151.21、GB/T 8152.13、YS/T 240.8、YS/T 321、YS/T 385、YS/T 556.2、YS/T 556.7、YS/T 556.11、YS/T 556.16（见第2章）；

- 增加了有害元素Tl、F、Cl（见3.2）；

- 增加了锑精矿与铋精矿两个品种（见第3章）；

- 更改了铜精矿中As元素的限量，由不大于0.50%更改为不大于0.40%；增加了Cl元素的限量，为不大于0.40%（见4.1,2006年版的4.1）；

- 更改了铅精矿中As元素的限量，由不大于0.70%更改为不大于0.60%；增加Cd、Tl元素的限量，分别不大于0.40%与0.001%（见4.2,2006年版的4.2）；

- 更改了锌精矿中As、Hg元素的限量，分别更改为不大于0.4%、0.02%； 增加Tl、F、Cl元素的限量，分别不大于0.002%、0.02%、0.02%（见4.3,2006年版的4.3）；

- 增加了混合铅锌精矿中Tl元素的限量，为不大于0.002%（见4.4）；

- 增加了锑精矿中As、Cd、Hg元素的限量，分别为不大于0.60%、0.0050%、0.0050%（见4.8）；

- 增加了铋精矿中As元素的限量，为不大于1.0%（见4.9）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：中国有色金属工业标准计量质量研究所、铜陵有色金属集团股份有限公司、河南豫光集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、云南锡业股份有限公司、金川集团有限公司、湖南锡矿山闪星锑业有限责任公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2006年首次发布为GB 20424-2006；

——本次为第一次修订。

重金属精矿产品中有害元素的限量规范

- 范围

本标准规定了重金属精矿产品中所含有害元素的限量及检测方法。

本标准适用于重金属精矿产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1819.4    锡精矿化学分析方法 铅量的测定  火焰原子吸收分光光谱法和EDTA滴定法

GB/T 1819.5    锡精矿化学分析方法 砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离-碘滴定法

GB/T 1819.17    锡精矿化学分析方法第17 部分:汞量的测定原子荧光光谱法

GB/T 3884.5     铜精矿化学分析方法 第5部分：氟量的测定 离子选择电极法

GB/T 3884.6     铜精矿化学分析方法 第6部分：铅、锌、镉和镍量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 3884.7     铜精矿化学分析方法 第7部分：铅量的测定 Na2EDTA滴定法

GB/T 3884.9     铜精矿化学分析方法 第9部分：砷和铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T 3884.11    铜精矿化学分析方法  汞量的测定  冷原子吸收光谱法

GB/T 3884.12    铜精矿化学分析方法 第12部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法

GB/T 8151.7     锌精矿化学分析方法 第7部分：砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

GB/T 8151.8     锌精矿化学分析方法 第8部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 8151.9     锌精矿化学分析方法 第9部分：氟量的测定 离子选择电极法

GB/T 8151.15    锌精矿化学分析方法  汞量的测定

GB/T 8151.21    锌精矿化学分析方法第21 部分:铊量的测定电感耦合等离子体质谱

法和电感耦合等离子体-原子发射光谱法

GB/T 8152.5     铅精矿化学分析方法  砷量的测定  原子荧光光谱法

GB/T 8152.11    铅精矿化学分析方法  汞量的测定  原子荧光光谱法

GB/T 8152.13    铅精矿化学分析方法第13 部分:铊量的测定电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体-原子发射光谱法

YS/T 240.8      铋精矿化学分析方法 砷量的测定 DDTC－Ag分光光度法和萃取－碘滴定法

YS/T 301        钴精矿

YS/T 318        铜精矿

YS/T 319        铅精矿

YS/T 320        锌精矿

YS/T 321        铋精矿

YS/T 339        锡精矿

YS/T 340`       镍精矿

YS/T 385        锑精矿

YS/T 452        混合铅锌精矿

YS/T 556.2      锑精矿化学分析方法第2 部分:砷量的测定溴酸钾滴定法

YS/T 556.7      锑精矿化学分析方法第7 部分:汞量的测定原子荧光光谱法

YS/T 556.11      锑精矿化学分析方法 第11部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法

YS/T 556.16     锑精矿化学分析方法 第16部分：铅、锌、铜、镉、镍量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T 461.4 	    混合铅锌精矿化学分析方法 第４部分：砷量的测定 碘滴定法

YS/T 461.6 	混合铅锌精矿化学分析方法 第6部分：汞量的测定 原子荧光光谱法

YS/T 461.7 	混合铅锌精矿化学分析方法 第7部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法

YS/T 472.1      镍精矿、钴硫精矿化学分析方法  镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 472.3      镍精矿、钴硫精矿化学分析方法 汞量的测定  氢化物发生—原子荧光光谱法

YS/T 472.4      镍精矿、钴硫精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 472.5      镍精矿、钴硫精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物发生—原子荧光光谱法

- 术语

下列术语和定义适用于本文件。

- 重金属精矿产品Heavy metal concentrates

是有色金属中重金属精矿的总称，一般包括铜精矿、铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、锡精矿、镍精矿、钴硫精矿等。

3.2

有害元素Harmful element

指对人体有明显毒性，对环境有明显污染的元素，如Pb、Hg、Cd、As、Tl、F、Cl等。

3.3

铜精矿Copper concentrate

含铜矿石经浮选或其它方法选矿得到的含铜量不小于13％的供冶炼铜用的精矿产品。

3.4

铅精矿Lead concentrate

含铅矿石经浮选或其它方法选矿得到的含铅量不小于45％，粒度不大于150μm（高品位的方铅矿无粒度要求），供冶炼铅用的精矿产品。

3.5

锌精矿Zinc concentrate

含锌矿石经浮选或其它方法选矿得到的含锌量不小于40％，粒度不大于150μm，供冶炼锌用的精矿产品。

3.6

混合铅锌精矿Lead and zinc bulk concentrate

含铅锌矿石经浮选或其它方法选矿得到的含铅量不小于14％，含锌量不小于28％或含铅和锌量总计不小于45％，粒度不大于150μm，供同时冶炼铅和锌用的精矿产品。

3.7

锡精矿Tin concentrate

含锡矿石经浮选或其它方法选矿得到的含锡量不小于40％，粒度不大于150μm，供冶炼锡用的精矿产品。

3.8

镍精矿Nickel concentrate

含镍矿石经浮选或其它方法选矿得到的含镍量不小于3％，供冶炼镍用的精矿产品。

3.9

钴硫精矿Cobalt-sulphur concentrate

含钴矿石经浮选或其它方法选矿得到的含钴量不小于0.20％，硫含量不小于27％，供冶炼钴及氧化钴用的精矿产品。

3.10

锑精矿 Antimony concentrate

含锑矿石经浮选得到的硫化矿、混合矿和氧化矿。

3.11

铋精矿 Bismuth concentrate

含铋矿石经选矿得到的含铋量不小于20%，粒度不大于5mm，供提取铋及制造铋合金和铋化合物的精矿产品。

- 要求

  - 铜精矿

铜精矿中所含有害元素应符合表1的规定。

表1 铜精矿中有害元素限量

| 有害元素 | Pb | As | F | Cd | Hg | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量，不大于，％ | 6.0 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.40 |

  - 铅精矿

铅精矿中所含有害元素应符合表2的规定。

表2铅精矿中有害元素限量

| 有害元素 | As | Hg | Cd | Tl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量，不大于，％ | 0.60 | 0.05 | 0.40 | 0.0001 |

  - 锌精矿

锌精矿中所含有害元素应符合表3的规定。

表3锌精矿中有害元素限量

| 有害元素 | As | Cd | Hg | Tl | F | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量，不大于，％ | 0.60 | 0.80 | 0.06 | 0.002 | 0.02 | 0.02 |

  - 混合铅锌精矿

混合铅锌精矿中所含有害元素应符合表4的规定。

表4混合铅锌精矿中有害元素限量

| 有害元素 | As | Cd | Hg | Tl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量，不大于，％ | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 0.002 |

  - 锡精矿

锡精矿中所含有害元素应符合表5的规定。

表5锡精矿中有害元素限量

| 有害元素 | Pb | As | Hg |
| --- | --- | --- | --- |
| 含量，不大于，％ | 0.50 | 2.50 | 0.05 |

  - 镍精矿

镍精矿中所含有害元素应符合表6的规定。

表6镍精矿中有害元素限量

| 有害元素 | Pb | As | Cd | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量，不大于，％ | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.001 |

  - 钴硫精矿

钴硫精矿中所含有害元素应符合表7的规定。

表7钴硫精矿中有害元素限量

| 有害元素 | Pb | As | Cd | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量，不大于，％ | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.001 |

4.8 锑精矿

锑精矿中所含有害元素应符合表8的规定。

表8锑精矿中有害元素限量

| 有害元素 | Pb | As | Cd | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量，不大于，％ | 0.20 | 0.60 | 0.05 | 0.001 |

4.9 铋精矿

铋精矿中所含有害元素应符合表9的规定。

表9铋精矿中有害元素限量

| 有害元素 | As | ... | ... | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量，不大于，％ | 1.0 | ... | ... | ... |

- 试验方法

  - 铜精矿

    - 铜精矿中Pb、As、F、Cd、Hg、Cl元素的化学成分仲裁分析方法按GB/T 3884.5、GB/T 3884.6、GB/T 3884.7、GB/T 3884.9、GB/T 3884.11、GB/T 3884.12的规定进行。

  - 铅精矿

5.2.1  铅精矿中As、Hg、Cd、Tl元素的化学成分仲裁分析方法按GB/T 8152.5、GB/T 8152.6、（）、GB/T 8152.13的规定进行。

  - 锌精矿

    - 锌精矿中Cd、As、Hg、Tl、F、Cl元素的化学成分仲裁分析方法按GB/T 8151.7、GB/T 8151.8、GB/T 8151.15、GB/T 8151.21、GB/T 8151.9、（）的规定进行。

  - 混合铅锌精矿

混合铅锌精矿中As、Cd、Hg元素的化学成分仲裁分析方法按YS/T 461.4、YS/T 461.6、YS/T 461.7的规定进行。

  - 锡精矿

锡精矿中Pb、As、Hg元素的化学成分仲裁分析方法按GB/T 1819.4、GB/T 1819.5、GB/T 1819.17的规定进行。

  - 镍精矿

镍精矿中Pb、As、Cd、Hg元素的化学成分仲裁分析方法按YS/T 472.1、YS/T 472.3、YS/T 472.4、YS/T 472.5的规定进行。

  - 钴硫精矿

钴硫精矿中Pb、As、Cd、Hg元素的化学成分仲裁分析方法分别按YS/T 472.1、YS/T 472.3、YS/T 472.4、YS/T 472.5的规定进行。

  - 锑精矿

锑精矿中Pb、As、Cd、Hg元素的化学成分仲裁分析方法分别按YS/T 556.16、YS/T 556.2、YS/T 556.11、YS/T 556.7的规定进行。

  - 铋精矿

铋精矿中As元素的化学成分仲裁分析方法按YS/T 240.8的规定进行。

- 检验规则

本标准规定的铜精矿、铅精矿、锌精矿、混合铅锌精矿、锡精矿、镍精矿、钴硫精矿、锑精矿和铋精矿中所含有害元素的检验规则按YS/T 318、YS/T 319、YS/T 320、YS/T 452、YS/T 339、YS/T 340、YS/T 301、YS/T 385和YS/T 321标准中的相应规定进行。

——————————————————