标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：硫化钴精矿化学分析方法 第2部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法      承办人：谢柏华 、喻生洁    共2页  第1页

标准项目负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司

电  话：0573-88588331                                                                                                       2021年12月26日填写

| 序号 | 标准 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《碘量法》编制说明中表7 | 表格中的测得铜量单位由“%”修改为“mg”。 | 广西分析测试研究中心 | 采纳 |  |
| 2 | 1 | 调整测定范围：方法1为0.10 %～3.00 %；方法2为3.00%~35.00%。 | 大冶有色设计研究院有限公司 | 不采纳 | 两个方法的水平都包括了该范围 |
| 3 | 方法1：4.1和方法2：5.1 | 增加“氟化氢铵”作为试样溶解试剂。 | 江西铜业股份有限公司 | 部分采纳 | 4.1中增加；5.1中不增加，经补充实验，对于高含量的铜，加入氟化氢铵溶解样品，会导致铜结果偏低，具体见碘量法实验报告2.1。 |
| 4 | 4.7.1、4.7.2、 | 分别将“精密度试验原始数据参见附录A”移至该段末。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 5 | 5.2.14 | 标定硫代硫酸钠标准滴定溶液时建议使用十万分之一天平称取金属铜质量。 | 昆明冶金研究院 | 部分 采纳 | 改用配制铜标准贮存溶液，分取铜标准溶液标定硫代硫酸钠标准滴定溶液。 |
| 6 | 5.5.4 | 将“锥形烧杯”修改为“三角烧杯”。 | 江西铜业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 5.5.4 | 将“加入10ml硝酸（5.2.6），加热蒸发至湿盐状。取下，冷却。加入5ml高氯酸（5.2.7），继续加热冒白烟至湿盐状。取下，冷却，”修改为“加入10ml硝酸（5.2.6），加热溶解至体积3ml~5ml，取下，冷却。加入5ml高氯酸（5.2.7），盖上表面皿，加热至冒浓白烟至碳除尽，继续加热至湿盐状，取下，冷却。”。 | 华南理工大学 | 采纳 |  |
| 8 | 5.5.4 | 参照原子吸收光谱法的方法补充氟化氢铵处理样品内容，并用实际样品补充实验。 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 5.7.1、5.7.2 | 分别将“精密度试验原始数据参见附录B”移至该段末。 | 全国有色金属标准化技术委员会 | 采纳 |  |
| 10 |  | 无意见 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  |  |
| 11 |  | 无意见 | 深圳清华大学研究院 |  |  |
| 12 |  | 无意见 | 湖南邦普循环科技有限公司 |  |  |
| 13 |  | 无意见 | 瑞士万通中国有限公司 |  |  |
| 14 |  | 无意见 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 |  |  |
| 15 |  | 无意见 | 中国检验认证集团广东有限公司黄埔分公司 |  |  |
| 16 |  | 无意见 | 郴州市产商品质量监督检验所 |  |  |
| 17 |  | 无意见 | 金隆铜业有限公司 |  |  |
| 18 |  | 无意见 | 中条山有色金属集团有限公司 |  |  |
| 19 |  | 无意见 | 中金岭南科学技术开发院 |  |  |
| 20 |  | 无意见 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |  |  |
| 21 |  | 无意见 | 国合通用（青岛）测试评价有限公司 |  |  |
| 22 |  | 无意见 | 黑龙江紫金铜业有限公司 |  |  |
| 23 |  | 无意见 | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司 |  |  |
| 24 |  | 无意见 | 格林美（江西）资源循环再生有限公司 |  |  |
| 25 |  | 无意见 | 国合通用（北京）测试评价有限公司 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：25个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：25个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个

④没有回函的单位数：0个。