附件二：

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《铜精矿化学分析法 第12部分：氯含量的测定 离子色谱法和电位滴定法》

标准项目负责起草单位：大冶有色设计研究院有限公司

承办人：                                                                     联系电话：

| 序号 | 标准章节编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 文件编号及代替文件编号字号不是用加粗字体，应为黑体4号、黑体5号， | 株冶集团 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 文件的变更应说明结构的调整，增加规范性引用文件和术语和定义二章；第7、8、17部分Na2EDTA二钠的下标问题 | 株冶集团 | 采纳 |  |
| 3 | 引言 | 第7、8、17部分Na2EDTA二钠的下标问题。方法意义的表述“因此，氯含量的测定方法2有必要新增。本文件的制定为科学的、准确的测定铜精矿的氯含量提供了依据，对于减少供需双方之间因检测误差造成的商业纠纷及促进产品的贸易发展具有重要的作用。”和方法中氟含量不作为仲裁方法存在不一致的地方，建议修改，强调填补高氯铜精矿中氯测定的空白。 | 株冶集团 | 采纳 |  |
| 4 | 范围 | 注：本标准中测定的氯是指酸浸出氯。已新增碱熔滴定法，此注的位置宜调整至方法1，或限定方法1 | 株冶集团 | 采纳 |  |
| 5 | 4.2.6&4.2.7 | 氟化钠和氯化钠无纯度要求，建议补充。 | 株冶集团 | 采纳 |  |
| 6 | 4.4&5.4 | 试样粒度要求不一致，建议统一 | 株冶集团 | 采纳 |  |
| 7 | 4.5.2 | 测定次数建议修改为 平行试验 | 株冶集团 | 采纳 |  |
| 8 | 4.8 | 建议删除 | 株冶集团 | 采纳 |  |
| 9 | 4.6 | 分析结果的表述建议改为试验数据处理 | 株冶集团 | 采纳 |  |
| 10 | 5.2.9 | 平行标定三份，所消耗的银标准滴定溶液体积的极差值不应超过0.05 mL，极差值是否合适？按自动滴定仪滴定管的精度此指标偏大？ | 株冶集团 | 采纳 |  |
| 11 | 引言 | “基中氟、氯随水蒸气逸出与样品分离，经吸收液吸收，离子色谱法测定。”“基中”应为“其中”。 | 张家港联合铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 1范围 | “本文件规定了铜精矿中氟和氯含量的测定方法1：离子色谱法 氯的测定方法2:电位滴定法。”由于氟的测定方法里没有电位滴定法，建议分开描述氟和氯含量的测定方法为：“本文件规定了铜精矿中氟的测定方法1：离子色谱法，和氯含量的测定方法1：离子色谱法 2:电位滴定法。” | 张家港联合铜业有限公司 | 不采纳 | 本次修订是在原方法1基础上增加了方法2，方法1不与修订 |
| 13 | 5.6试验数据处理 | “氯的含量以氯的质量分数Cl计，按式（3）计算：”里面少了“以%表示”的描述。建议改为：“氯的含量以氯的质量分数Cl计，以%表示，按式（3）计算：” | 张家港联合铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 5.2.9 | “平行标定三份，所消耗的银标准滴定溶液体积的极差值不应超过0.05 mL”建议修改为以摩尔浓度表示极差 | 湖北师范大学 | 采纳 |  |
| 15 | 5.5.4 | “用自动电位滴定仪进行等当点滴定，在磁力搅拌器均匀搅拌下用银标准滴定溶液滴定”描述建议加仪器参数规定 | 南通出入境检验检疫局 | 采纳 |  |
| 16 | 前言 | 氯含量测定有两个方法，含量范围重叠部分应指明用哪种方法仲裁。 | 湖北鄂东矿投德鑫矿业贸易有限公司 | 采纳 |  |
| 17 |  | 无意见 | 广东测试中心 |  |  |
| 18 |  | 无意见 | 国标检验 |  |  |
| 19 |  | 无意见 | 金隆铜业有限公司 |  |  |
| 20 |  | 无意见 | 锡矿山闪星锑业有限公司 |  |  |
| 21 |  | 无意见 | 西南铜业有限公司 |  |  |
| 22 |  | 无意见 | 云南铜业股份有限公司 |  |  |
| 23 |  | 无意见 | 长沙矿冶研究院 |  |  |
| 24 |  | 无意见 | 江西华赣瑞林稀贵金属科技有限公司 |  |  |
| 25 |  | 无意见 | 北方铜业有限公司 |  |  |
| 26 |  | 无意见 | 南国铜业有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 15  个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；

(4）没有回函的单位数： 0  个。