稀土行业标准《氟化镧铈》编制说明

一、工作简况

1.1立项的目的和意义

氟化镧铈主要应用于制备金属镧铈及镧铈铁合金。与其他卤化物相比，氟化镧铈具有吸湿性小、不易水解，在空气中稳定性好的优点。氟化镧铈作为制取稀土金属镧铈和镧铈铁合金的直接原料，其杂质含量的多少，对金属质量有重要的影响。氟化物中的氧是金属中氧的主要来源之一。在制取高纯稀土金属时，要求用高纯无水氟化物。

有关氟化镧铈制备工艺报道很多，其中在科研与生产中通用的方法主要有三种：1、氢氟酸沉淀，然后真空脱水，俗称湿法；2、氟化氢铵氟化法；3、用无水氟化氢气体通过与稀土氧化物作用来制取，俗称干法氟化法。这三种方法各有利弊，第一种方法成本低，但是工艺复杂；第二种方法工艺简单，但是试剂昂贵，且易被氮沾污；第三种方法能获得高质量氟化物。目前氟化镧铈的制备方法主要采用湿法氟化法。随着科学技术的发展，氟化镧铈应用领域不断扩大、原料来源和制备方法的区别，使得氟化镧铈产品的质量有很大差异，直接影响了它的使用，影响到后续产品的质量。

随着各类稀土新材料如稀土储氢材料、储电材料、稀土磁性材料、稀土合金等新材料的出现，为镧铈类产品的广泛应用打开了提高其价值的通道。在新材料应用中，镧铈都是以金属镧铈的形式使用。金属镧铈的制取一般由稀土氯化物电解、稀土氧化物电解和金属热还原制得，其中氯化物电解工艺因对环境污染较大，已被淘汰。

作为制备镧铈/镧铈铁合金的原料之一氟化镧铈的需求量也不断增加。但是，到目前为止国内没有一个统一的产品标准，不利于解决市场交易的纠纷，标准制定有利于规范氟化镧铈的生产，扩大应用范围，提升应用水平；因此制定氟化镧铈产品标准成了必然发展的趋势。制定氟化镧铈的行业标准，明确产品中各项指标及检测方法，有利于减少贸易纠纷，提高金属铈产品质量的稳定性、统一性。本标准的提出，完全符合完善稀土产品标准体系、夯实标准化基础的总体要求。该标准可为氟化镧铈产品贸易提供仲裁的依据；为氟化镧铈产品的指标控制提供指导意义。

1.2任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达 2021 年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2021〕28 号）和《工业和信息化部办公厅关于印发 2021 年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2021〕159 号）的要求，全国稀土标准化技术委员会于 2021年12月8日至10日在浙江省湖州市召开了2021 年全国稀土标准化技术委员会年会（稀土标委〔2021〕36号），会议落实 了8项稀土国家、行业标准及外文版计划，《氟化镧铈》行业标准制制定计划正式下达，项目编号为2021-0538T-XB，完成年限为2023年。任务承担单位：包头稀土研究院，报名参加起草单位有：包头市三隆稀土金属材料有限责任公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、中稀天马新材料科技股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、天津包钢稀土研究院。

1.3起草单位

项目承担单位包头稀土研究院于1960年按照聂荣臻副总理指示筹建，目前是全国最大的综合性稀土科技研发机构。研究院是以稀土资源的综合开发、利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及在高新技术领域的应用、稀土提升传统产业的技术水平、稀土分析检测、稀土情报信息为研究重点的，多专业、多学科的综合性研发机构，下设金属材料研究所、湿法冶金研究所、稀土功能材料研究所、资源与环境研究所4个专业研究所和国内最大的稀土新材料中试基地。全院形成规范的母子公司体系，拥有以科技开发和行业服务及生产经营为主的全资、控股、参股公司13家。研究院建有国家级的“白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室”、“稀土冶金及功能材料国家工程研究中心”和“北方稀土行业生产力促进中心”等多个研究平台；建有内蒙古自治区和包头市两级“稀土新材料院士工作站”、“稀土永磁材料院士工作站”；在天津设立分院“天津包钢稀土研究院有限责任公司”。本院建有“世界稀土专利检索系统”；承办的“中国稀土网”是稀土行业门户网站；负责《稀土》、英文版《 China Rare Earth Information 》、《稀土信息》等杂志的出版发行。依托本院建有国家级的“国家稀土产品质量监督检验中心”，并拥有“全国分析检测人员能力培训中心”的资质。 研究院现有在册职工700余人，工程技术人员占总人数的一半以上，有多位国家级和自治区级有突出贡献的技术专家，形成了一支行业一流的高水平研发队伍。建院50多年来，共承担“863计划”、“973计划”等国家级科技项目、省部、地市级研发项目和为企业服务的各类项目1900多项，取得各类科研成果850多项，获得国家发明奖和省部级以上各类科技成果奖240多项，获得国家授权专利100多项。研究院通过了质量体系认证、环境与职业健康安全管理体系认证，为诸多国家重点工程，研制生产了大量的关键材料和器件，为我国稀土产业的发展和现代化建设做出了重大贡献。

近几年以来，我院对氟化物制备及利用氟化物制备稀土金属相关技术进行了大量研究，已经制备出能满足行业需求的氟化镧铈和金属镧铈产品。并进行了的规模化生产，产品质量获得用户单位的认可。

1.4工作进度安排

本标准编制计划如下：

1）2022年01月—2022年4月：调研、查阅资料，了解国内外氟化镧铈的生产动态及应用领域的变化，完成资料的消化吸收，编写标准初稿、编制说明。

2）2022年05月—2022年06月：组织相关人员对标准初稿及编制说明进行讨论，并对标准初稿进行完善。

3）2022年07月—2022年08月：完成并发出标准的征求意见稿，根据反馈回来的意见和建议完善标准的征求意见稿，形成预审稿。

4）2022年09月—2022年10月：对《氟化镧铈》预审会中提出的意见进行整理并与参加单位做充分交流，修改并完成送审稿。

5）2022年11月召开标准审定会，报出报批稿。

接到任务后，与国内巴彦淖尔市亿鑫新材料有限责任公司、包头市明芯科技有限公司、包头市金为达稀土材料有限公司等主要生产企业进行了交流，根据各企业所生产的氟化镧铈产品的实际情况，对氟化镧铈产品进行标准制定前广泛调研、了解市场生产情况和用户应用情况及相应的论证；然后形成标准的征求意见稿发至参与单位包头市三隆稀土金属材料有限责任公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、中稀天马新材料科技股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、天津包钢稀土研究院等单位广泛征求相关意见风意见汇总表，课题组根据反馈意见将征求意见稿进行了修改，形成了标准预。

二、编制原则和依据及标准主要内容

2.1 产品分类及论据

按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则》的规定编写，本标准的制定主要依据近年来生产原料质量的变化、金属镧铈、镧铈铁合金生产对氟化镧铈的要求、生产成本考虑及各生产厂家和主要用户的意见，是在大量的重复性工作、生产企业数据的收集等基础上制定出来的，在牌号划分和主要技术指标方面已兼顾到多数企业的一般要求和部分特殊要求，若企业还有更多的特殊要求，应在合同中规定，本标准不一定包含全部特殊使用要求。依据国家相关的法律、法规；查询相关标准和收集国内外客户的相关技术要求，积极向相关国际标准、世界领头企业的技术标准要求靠拢，做到标准的先进性，力求做到标的合理性、实用性，与时俱进。

本标准产品分类主要以氟化镧铈品位（REO含量）、F、非稀土杂质的含量等级依据划分为四个牌号，分别适用于不同的使用范围。本标准的分类旨在为生产、使用方提出最佳建议，使标准具有可操作性和适应性。

2.2 技术指标的确定与论据

任务下达后，根据任务落实会议精神，我院组建了《氟化镧铈》行业标准编制小组。在标准编制的过程中，按照标准的编制程序，标准编制小组成员对国内外相关标准及研究进行了调研，对生产氟化镧铈的相关企业及其用户进行了调研，收集了大量资料，对调研结果与我院生产数据进行充分分析之后，编制了《氟化镧铈》行业标准草案，经过多次讨论及征求意见，形成了《氟化镧铈》预审稿。

三、主要技术内容说明

全国稀土标准化技术委员会于2021年12月在浙江省湖州市召开了2021 年全国稀土标准化技术委员会年会，落实了《氟化镧铈》行业标准的任务。与会代表对氟化镧铈标准制订的方案进行了认真的讨论，确定了制定的进度。

主要技术内容：产品按化学成分分为(LaCe)xFy-75La、(LaCe)xFy-65La、(LaCe)xFy-55La、(LaCe)xFy-45La、(LaCe)xFy-35La五个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。技术内容为确定该产品标准的五个牌号、调研市场收集数据、研究产品的化学成份的指标及检测各指标的试验方法。技术数据来源：巴彦淖尔市亿鑫新材料有限责任公司、包头市明芯科技有限公司、包头市金为达稀土材料有限公司等生产厂家。

（1）调研阶段

通过查阅资料，与生产厂家进行沟通，了解国内外的生产动态。调研了巴彦淖尔市亿鑫新材料有限责任公司、包头市明芯科技有限公司、包头市金为达稀土材料有限公司，对产品的制备工艺与应用领域进行了了解。目前氟化镧铈产品的制备工艺为：用化学法制得。在市场用途方面，通过E-mail、电话、微信、走访等形式与下游客户进行了交流，了解该产品供制备金属镧铈及镧铈铁合金等。

（2）指标收集阶段

在确定化学指标时，以E-mail、电话、微信、走访等形式征询了巴彦淖尔市亿鑫新材料有限责任公司、包头市明芯科技有限公司、包头市金为达稀土材料有限公司、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、赣州湛海新材料科技有限公司、包头市三隆稀土金属材料有限责任公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、中稀天马新材料科技股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、天津包钢稀土研究院、甘肃稀土新材料股份有限公司、内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司。

单位的意见与建议，对其产品指标进行了征集，征集的产品指标汇总如下

1、成份表中水分建议由0.7%调整为0.5%；

2、表1 中，REO、La2O3/REO、CeO2/REO、F给定的是范围，删除“不小于”的表述；

3、表1 中氯含量建议改为“0.05”未采纳，多数厂家氯含量为0.03%。

四、标准水平分析

制定后的标准不但为氟化镧铈产品的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为氟化镧铈产品贸易提供仲裁的依据；为氟化镧铈产品的指标控制提供指导意义。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

随着铁合金行业高质量发展，氟化镧铈的应用前景将越来越广泛。制定后的氟化镧铈标准将充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。制定后的标准可为氟化镧铈产品贸易提供仲裁的依据；为氟化镧铈产品的指标控制提供指导意义。制定的氟化镧铈标准符合现有国家产业政策，对于解决稀土产品贸易纠纷发挥一定的作用。

六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

截至目前，尚未发现与本标准内容相关的知识产权的问题。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程无重大分歧意见。

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准是根据我国实际生产使用情况制定的，其整体内容达到国际先进水平，建议作为推荐性行业标准来制定。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议，包括：

——组织措施

标准颁布实施后，需要国家有关部门组织大力宣传和贯彻，使相关企业及相关贸易单位能够主动地解读标准内容，充分认识和理解制订的标准条款，进而加以应用。

——技术措施

该标准综合产品用途及工艺方式，确定了各技术指标。相关企业参照使用本标准时，应对氟化镧铈的特性有充分的了解，应认真解读该产品标准。

- 十、废止现行有关标准的建议

本标准为国内首次制定。

- 十一、其他应予说明的事项

无。

- 十二、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

随着下游产业的快速发展，氟化镧铈市场需求也与日俱增。查阅相关文献资料，国内外没有相关标准。为了规范氟化镧铈产品市场，提升氟化镧铈产品质量，有必要建立相应的氟化镧铈产品行业标准，为生产方、用户、贸易方提供有效指导。

包头稀土研究院

二〇二二年八月二十六日