XB

XB/T XXX X—202X

氟 化 镧 铈

Lanthanum-cerium  Fluoride

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本文件起草单位：包头稀土研究院、包头市三隆稀土金属材料有限责任公司、包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、中稀天马新材料科技股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、天津包钢稀土研究院。

本文件主要起草人：刘玉宝

氟化镧铈

1   范围

本文件规定了氟化镧铈产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于化学法制得的氟化镧铈，应用于冶金化工、特种合金、制作镧铈金属及其合金、添加剂等。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T  12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T  14635  稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T  17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T  40795.1 镧铈金属及其化合物化学分析方法 第1部分 铈量的测定 硫酸亚铁铵滴定法

GB/T  40795.2 镧铈金属及其化合物化学分析方法 第2部分 稀土量的测定

XB/T  615    氟化稀土化学分析方法 氟量的测定 水蒸气蒸馏-EDTA滴定法

3  要求

- 3.1产品分类

- 产品按化学成分分为(LaCe)xFy-75La、(LaCe)xFy-65La、(LaCe)xFy-55La、(LaCe)xFy-45La、(LaCe)xFy-35La五个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.2化学成分

氟化镧铈产品化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，由供需双方协商解决。

表1

| 产品牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REO | La2O3/ REO | CeO2/ REO | F | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 稀土杂质 |  |  |  | 非稀土杂质 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | 其他稀土杂质 合量 | Fe2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | Cl- | H2O |
| (LaCe)xFy-75La | 84±2 | 75±2 | 余量 | 28±1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.5 |
| (LaCe)xFy-65La | 84±2 | 65±2 | 余量 | 28±1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  |
| (LaCe)xFy-55La | 84±2 | 55±2 | 余量 | 28±1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  |
| (LaCe)xFy-45La | 84±2 | 45±2 | 余量 | 28±1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  |
| (LaCe)xFy-35La | 84±2 | 35±2 | 余量 | 28±1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |  |
| 注：其他稀土元素包括Eu、Y、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 外观质量

3.3.1产品为白色粉末。

3.3.2产品应洁净，无可见的夹杂物。

- 试验方法

4.1化学成分

4.1.1稀土总量的测定按GB/T 14635的规定进行。

4.1.2氟含量的测定按XB/T 615的规定进行。

4.1.3稀土杂质含量的测定按GB/T40795.1、GB/T40795.2的规定进行。

4.1.4铁（Fe2O3）、铝（Al2O3）含量的测定样品的前处理部分见附录A，其他部分按GB/T 12690.5的规定进行。”

4.1.5硅（SiO2）含量的测定按GB/T 12690.7的规定进行。

4.1.6钙（CaO）含量的测定样品的前处理部分见附录B，其他部分按GB/T 12690.15的规定进行。

4.1.7镁（MgO）含量的测定按GB/T 12690.11的规定进行。

4.1.8 氯（Cl-）含量的测定按GB/T 12690.9的规定进行。

4.1.9 水分量（H2O）的测定按GB/T12690.3的规定进行，水份烘干温度按250℃-255℃。

4.2数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3 外观

自然散射光下，目视检查

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分和外观质量检测的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 产品件（袋）数量 | 1~5 | 6~49 | 50~100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10%, 取整数 | 件（袋）数的平方根取正整数 |

5.4.2 化学成分的仲裁取样方法按下述规定进行：

用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于10g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料袋（瓶）中并封口。

5.5 检验结果的判定

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

产品外观质量检结果与本标准规定不符时，则直接判定该批产品为不合格。

6标志、包装、运输、贮存及随行文件

6.1  标志

每桶（袋）外应标明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重、毛重；

- 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.2  包装

产品抽真空包装于双层塑料袋或塑料瓶中，每袋（瓶）净重5kg、10kg、25kg、50kg。再将袋（瓶）置于铁桶（木箱、纸箱或塑料箱）内，每桶（箱）净重为10kg、20kg、50kg。如需方对包装有特殊要求，供需双方另行协商。

6.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨受潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.4  随行文件

每批产品应附上质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重、件数；

e）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

附  录  A

（规范性附录）

氟化镧铈中铁（Fe2O3）、铝（Al2O3）含量测定样品的前处理及分析试液的制备

A.1 电感耦合等离子体光谱法

A.1.1  试剂

A.1.1.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

A.1.1.2 硝酸（1+1）。

A.1.2  试样

氟化镧铈于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

A.1.3  试料

称取试样（A.1.2），使试料中稀土氧化物的量为0.500g，精确至0.0001g。

A.1.4  分析试液的制备

将试料（A.1.3）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（A.1.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（A.1.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加5mL硝酸（A.1.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待测。

A.2 电感耦合等离子体质谱法

A.2.1  试剂和材料

A.2.1.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

A.2.1.2 硝酸（1+1）。

A.2.1.3 铟内标溶液：1mL含1μg的铟。

A.2.1.4 铯内标溶液：1mL含1μg的铯。

A.2.2 试样

氟化镧铈于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

A．2.3 试料

A.2.4 分析试液的制备

将试料（A.2.3）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加5mL高氯酸（A.2.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（A.2.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却至室温。加5mL硝酸（A.2.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入100mL容量瓶，定容。按照表B1进行分取、内标（A.2.1.3或A.2.1.4）加入及定容操作。

表 A1 试液的分取定容

| 元素质量分数/% | 分取试液体积/mL | 第二次定容体积/mL | 加内标溶液体积/mL | 补加硝酸体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0001～0.010 | 10.00 | 50.00 | 0.50 | 2 |
| ＞0.010～0.050 | 5.00 | 50.00 | 0.50 | 2 |

附  录  B

（规范性附录）

氟化镧铈中钙（CaO）含量测定样品的前处理及分析试液的制备

B.1 电感耦合等离子体发射光谱法

B.1.1  试剂

B.1.1.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

B.1.1.2 硝酸（1+1）。

B.1.2  试样

氟化镧铈于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

B.1.3 试料

按表B1称取试料，精确至0.0001g。

表 B1 称取试料的量及分取定容

| 氧化钙含量（质量分数）/ % | 试料稀土氧化物的量/g | 试液总体积/mL | 分取试液体积/mL | 被测试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0020～0.050 | 0.5000 | 50.00 | 10.00 | 25.00 |
| ＞0.050～0.30 | 0.5000 | 50.00 | 10.00 | 50.00 |

B.1.4  分析试液的制备

将试料（B.1.3）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（B.1.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（B.1.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至1mL左右，冷却，加10mL硝酸（B.1.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，移入50mL容量瓶，定容。按表B1进行分取、定容操作，混匀后待测。

B.2 火焰原子吸收光谱法

B.2.1  试剂和材料

B.2.1.1 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

B.2.1.2 硝酸（1+1）。

B.2.2  试样

氟化镧铈于105℃烘1.5h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

B.2.3  试料

按表C2称取试料（氟化镧铈于105℃烘1.5h），精确至0.0001g。

表 B2 称取试料的量

| 氧化钙含量（质量分数）/ % | 试样量/g |
| --- | --- |
| 0.01～0.03 | 2.0000 |
| ＞0.03～0.10 | 0.5000 |
| ＞0.10～0.30 | 0.1000 |

B.2.4  分析试液的制备

将试料（B.2.3）置于铂金皿或聚四氟乙烯烧杯中，加10mL高氯酸（B.2.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟。稍冷，加2mL高氯酸（B.2.1.1），低温加热溶解至冒高氯酸白烟，待试料溶解完全，蒸至近干，加入5mL硝酸（B.2.1.2），用水洗器壁，低温溶解盐类，冷却至室温，将溶液移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。