06

中华人民共和国国家标准

金及金合金靶材

Gold and gold alloy targets

（草案）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

GB/T ××××—××××

发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T23611-2009《金靶材》

本标准与GB/T23611-2009相比，主要技术内容变化如下：

—旧标准GB/T23611-2009中，4N金靶化学成分在标准中没有具体附表说明，规定执行GB/T4134，新标准中将4N金靶化学成分附表说明。

—增加金锗及金锗镍合金靶材技术要求，包括化学成分，金锗靶化学成分为87~89%，Ge为余量；金锗镍靶化学成分为Au:82~86%，Ni:2~6%，Ge余量 。

—增加金锗及金锗镍合金靶材杂质元素要求Pd≤0.0002%，Fe≤0.0003%，Si≤0.0003%；

—增加金锗及金锗镍合金靶材晶粒度要求，金及金合金靶平均晶粒度尺寸不大于100μm，最大晶粒尺寸不大于150μm，并且晶粒分布均匀；

—旧标准GB/T23611-2009《金靶材》规范靶材尺寸直径100mm，允许偏差±0.1mm，直径125mm, 允许偏差±0.1mm, 直径150mm, 允许偏差±0.1mm, 直径200mm, 允许偏差±0.15mm, 直径250mm, 允许偏差±0.15mm, 直径300mm, 允许偏差±0.15mm；修订标准《金及金合金靶材》中，靶材尺寸直径＜100mm, 允许偏差±0.05mm，直径100mm～150mm，允许偏差±0.1mm，直径150mm～300mm，允许偏差±0.15mm，直径300mm～400mm，允许偏差±0.2mm

—增加矩形靶尺寸及公差要求长度＜100mm时，允许偏差±0.05mm，长度为100mm~300mm时，允许偏差±0.1mm，长度≥300mm时，允许偏差±0.15mm；

—增加靶材焊接质量要求：常规金及金合金靶材绑定方法为钎焊，钎焊质量应满足焊接结合率≥95%。需方如有特殊要求时，应由供需双方协商确定，并在订货单（合同）中具体注明。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：有研亿金新材料有限公司、北京有色金属与稀土应用研究所有限公司、贵研铂业股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、深圳市众城达应用材料科技有限公司。

本标准主要起草人：xxxx

金及金合金靶材

1范围

本标准规定了金及金合金靶材的化学成分、规格、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存及订货单（或合同）等内容。

本标准适用于半导体电子器件用金及金合金靶材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T4134         金锭

GB/T 23611-2009   金靶材

GB/T 11066.1      金化学分析方法 金量的测定 火试金法

GB/T 11066.8      金化学分析方法 银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、镍、锰和铬量的测定乙酸乙酯萃取-电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 11066.10     金化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法

GB/T 15077       贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GB/T 6394        金属平均晶粒度测定方法

GJB/T 1580A      变形金属超声检验方法

YS/T 837         溅射靶材-背板结合质量超声波检验方法

3  术语和定义

GB/T15077界定的术语和定义适用于本文件。

4 产品分类

纯金靶材的类型按金的纯度分为IC-Au99.99、IC-Au99.999二种。

金合金靶根据合金材料不同，分为金锗靶、金锗镍靶两种。

按外形分，主要有圆形和矩形两种。

按结构形式分为单体和焊接两种。

靶材背板为铜及铜合金等冷却性较好的材料。

- 5技术要求

5.1化学成分

金靶材IC-Au99.999的化学成分应符合GB/T25933、IC-Au99.99的化学成分应符合GB/T4134的规定，具体如表1所示。

金合金靶材的化学成分应符合表2的规定。

表1 金靶材的化学成分            质量分数不大于/%

| 牌号 | Ag | Cu | Fe | Pb | Bi | Sb | Si | Pd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Au99.99 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.005 |
| Au99.999 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 |
|  | Mg | As | Sn | Cr | Ni | Mn | 杂质总量 |  |
| Au99.99 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.01 |  |
| Au99.999 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |  |
| 需方对某种特定杂质元素含量有要求的，由双方协商解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2 金合金靶化学成分

| 牌号 | 主要成分（质量分数，%） |  |  | 杂质（不大于，质量分数，%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ge | Ni | Au | Pb | Fe | Si | 其它合计 |
| AuGe | 余量 | —— | 87.0~89.0 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 |
| AuGeNi | 余量 | 2.0~6.0 | 82.0~86.0 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 |
| 需方对某种特定杂质元素含量有要求的，由双方协商解决。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2供货状态注：

金及金合金靶材以加工态供货。

- 5.3几何尺寸

- 圆形金及金合金靶材的直径主要有100mm、125mm、150mm，200mm～300mm、300mm～400mm厚度通常为2mm～10mm；

矩形金及金合金靶材长度为：100mm～500mm，宽度为：10mm～150mm，厚度通常为2mm～10mm。

- 金及金合金靶材的几何尺寸及其允许偏差应符合表3、表4的规定。经双方协商，可提供其他规格及允许偏差的金及金合金靶材。

- 表3金及金合金靶材的几何尺寸及其允许偏差             单位为毫米

| 几何尺寸 |  |  | 厚 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形状 | 直径 | 允许偏差 | 尺寸 | 允许偏差 |
| 圆形 | ＜100 | ±0.05 | 2～10 | -0.08 |
|  | 100～150 | ±0.1 |  |  |
|  | 150～300 | ±0.15 |  |  |
|  | 300～400 | ±0.2 |  |  |
| 形状 | 长、宽 | 允许偏差 | 尺寸 | 允许偏差 |
| 矩形 | ＜100 | ±0.05 | 2～10 | -0.08 |
|  | 100～300 | ±0.1 |  |  |
|  | ≥300 | ±0.2 |  |  |

- 5.4晶粒尺寸

金及金合金靶平均晶粒度尺寸不大于100μm，最大晶粒尺寸不大于150μm，并且晶粒分布均匀。

注：需方有特殊要求时，由供需双方协定。

- 5.5表面粗糙度

金及金合金靶材表面粗糙度Ra值应不大于1.6。

- 5.6外观质量

金及金合金靶材表面应无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

金及金合金靶材表面应无拉伸润滑痕迹，颗粒附加物和其他沾污。

金及合金靶材表面应清洁光滑，无指痕，无油污和锈蚀。

- 5.7内部质量

金及金合金靶材的内部质量不应有分层、疏松、夹杂和气孔等缺陷，由供方的生产工艺保证。注：需方有特殊要求时，由供需双方协定。

- 5.8焊接质量

常规金及金合金靶材的绑定方法为钎焊，钎焊质量应满足焊接结合率大于等于95%,单个缺陷面积占比不大于总面积1%。需方如有特殊要求时，应由供需双方协商确定，并在订货单（合同）中具体注明。

6试验方法

6.1金靶材IC-Au99.99的化学成分的分析方法按照GB/T11066.5规定进行。

金靶材IC-Au99.999的化学成分的分析方法按照GB/T25934规定进行。

金合金靶材的化学成分的分析方法按GB/T 11066.1、GB/T 11066.8、GB/T 11066.10执行。

6.2金及金合金靶材几何尺寸的测量按GB/T 15077规定进行。客户特别要求，可按技术协议或按需方图纸、来样检查。

6.3 金及金合金靶材晶粒尺寸的测量按照GB/T 6394 规定进行。

6.4 表面粗糙度由表面粗糙度仪检测。

6.5 外观质量用目视检查，如发现异常现象，用10倍放大镜鉴别。

6.6 内部质量的检验按GB/T8651规定进行。

6.7 焊接质量测量按YS/T 837规定进行。

7检验规则

- 7.1 检查和验收

- 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

- 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

- 7.2 组批

- 产品应成批提交验收。每批应由同一炉号、状态和规格的产品组成。

- 7.3 检验项目

- 每批产品均应进行化学成分、几何尺寸、晶粒尺寸、表面粗糙度、外观质量、内部质量及焊接质量检验。

- 7.4 取样

检验项目、取样位置及数量应符合表4的规定。

表4 检验项目及取样

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 缩孔下 | 逐锭 | 5.1 | 6.1 |
| 几何尺寸 | 任意部位 | 逐件 | 5.3 | 6.2 |
| 晶粒尺寸 | 边缘 | 逐件 | 5.4 | 6.3 |
| 表面粗糙度 | 任意部位 | 逐件 | 5.5 | 6.4 |
| 外观质量 | 任意部位 | 逐件 | 5.6 | 6.5 |
| 内部质量 | 焊接前 | 逐件 | 5.7 | 6.6 |
| 焊接质量 | 焊接后 | 逐件 | 5.8 | 6.7 |

- 7.5 检验结果的判定

- 7.5.1 化学成分不合格时，则判该锭生产的靶材产品不合格。

- 7.5.2 几何尺寸不合格时，判该件产品不合格。

- 7.5.3 表面粗糙度不合格时，判该件产品不合格。

7.5.4 晶粒尺寸不合格时，再从同批产品中加倍抽样复检，若复检全部合格，判该批产品合格；若复检不合格，则判该批不合格。

- 7.5.5 外观质量、内部质量、焊接质量任何一项不合格时，判该件产品不合格。

8 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 8.1 产品标志

在已检验合格的每批产品上应附有如下标记：

  - 产品名称

  - 化学成分；

  - 类型、规格；

  - 数量；

  - 净重；

  - 炉号/批号；

  - 生产日期；

  - 供方名称；

  - 供方技术监督部门的检印（或质检人员的签名或印章）。

- 8.2 包装、运输、贮存

8.2.1 产品用二层防静电塑料袋真空封装，并放在防止碰撞的包装盒内。

8.2.2每批产品应附标签，注明：产品名称、靶材成分、批号、规格、状态、净重、毛重、生产日期。

8.2.3产品运输过程中应防止碰伤、擦伤，不得损坏和沾污产品，并保证运输过程中靶材完整。

8.2.4产品应保存于清洁的环境中。

- 8.3 产品质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a)客户名称；

b)供方名称；

c)产品名称；

d)化学成分；

e)类型、规格；

f)数量；

g)净重；

h)批号；

i)检测报告和质量检验部门印记；

j)生产日期；

k)执行标准号。