ICS 77.120.99

CCS H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

烧结型银导体浆料

Sintering Silver Conductive Paste

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人共和国工业和信息化部 发布

YS

YS/T 603-202X

代替YS/T 603-2006

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 603-2006《烧结型银导体浆料》，与YS/T 603-2006相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 更改了烧结型银导体浆料烧结峰值温度范围（见第1章，2006版的第1章）；

- 更改了烧结定义（见3.1，2006版的3.1）；

- 更改了区分因素，将原标准按照使用领域区分修改为按照烧结峰值温度区分（见4.1.1，2006版的4.1.1）；

- 更改了烧结型银导体浆料牌号表示方法（见4.1.2，2006版的4.1.2）；

- 更改了不同烧结峰值温度区间的浆料的保温时间及烧结周期时间（见表1，2006版的表1）；

- 更改了烧结型银导体浆料在不同烧结峰值温度区间的浆料性能范围（见表2，2006版的表2）；

- 更改了烧结型银导体浆料在不同烧结峰值温度区间烧成膜后的主要性能范围（见表3，2006版的表3）；

- 更改了包装、运输和贮存（见8.2，2006版的7.2）；

- 删除了附录A（见2006年版的附录A）；

- 更改了附录A中粘度测试温度（见附录A，2006版的附录B）

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：贵研铂业股份有限公司。

本文件主要起草人：姚远、左川、李俊鹏、胡邦伟、黄少文、向磊、朱武勋、李世鸿、李玮、樊明娜、贺子娟、辛七四、李江辉、朱幢、刘继松、李文琳。

本文件及所代替或废止的文件的历次版本发布情况为：

——2006年首次发布为YS/T 603-2006《烧结型银导体浆料》；

——本次为第一次修订。

烧结型银导体浆料

- 范围

本文件规定了烧结型银导体浆料的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于烧结峰值温度在400℃～930℃银浆（以下简称银浆）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17472    微电子技术用贵金属浆料规范

GB/T 17473.1  微电子技术用贵金属浆料测试方法  固体含量测定

GB/T 17473.2  微电子技术用贵金属浆料测试方法  细度测定

GB/T 17473.3  微电子技术用贵金属浆料测试方法  方阻测定

GB/T 17473.4  微电子技术用贵金属浆料测试方法  附着力测定

GB/T 17473.5  微电子技术用贵金属浆料测试方法  粘度测定

GB/T 17473.7  微电子技术用贵金属浆料测试方法  可焊性、耐焊性试验

GB/T 2424.17  电子电工产品环境试验  锡焊试验导则

- 术语和定义

下列定义适用于本文件。

3.1

烧结  sintering

粉料和粒状物料经加热至一定温度范围而烧结形成功能相。烧结时，物料发生物理化学变化，同时改变其性质。

3.2

银导体浆料  silver conductive paste

由银粉、无机添加物和有机载体组成的一种满足于印刷特性或涂敷的膏状物。

- 分类和标记

4.1  产品分类

4.1.1  烧结型银导体浆料按烧结峰值温度共分为：400℃～600℃烧结银浆、600℃～700℃（不含600℃）烧结银浆、700℃～800℃（不含700℃）烧结银浆、800℃～930℃（不含800℃）烧结银浆等。

4.1.2  烧结型浆料的标记方法如下：

P  S—Ag—YS/T603—□

烧结峰值温度。

标准编号。

金属相成分。用化学元素符号表示金属名称。

工艺类型。烧结型浆料用S表示。

贵金属浆料。用大写的英文字母P表示贵金属浆料。

示例：

PS-Ag-YS/T603-500表示烧结峰值温度为400℃～600℃的烧结型银导体浆料。

5	技术要求

5.1  银浆的组成

由银粉、无机添加物和有机载体三部分组成。

5.2  烧成条件

银浆的烧成条件应符合表1的规定。

表1

| 银浆型号 | 峰值温度/oC | 保温时间/min | 周期/min |
| --- | --- | --- | --- |
| PS-Ag-500 | 400～600 | 10～15 | 40～90 |
| PS-Ag-650 | 600～700 | 3～15 | 40～90 |
| PS-Ag-750 | 700～800 | 10～15 | 40～90 |
| PS-Ag-850 | 800～930 | 10～60 | 40～90 |

5.3  性能

5.3.1  银浆的固体含量、细度、粘度应符合表2的规定。

表2

| 银浆型号 | 固体含量/% | 细度/μm | 粘度/Pa·s |
| --- | --- | --- | --- |
| PS-Ag-500 | 50-90 | ≤15 | 50-120 |
| PS-Ag-650 | 80-95 | ≤15 | 50-450 |
| PS-Ag-750 | 35-85 | ≤15 | 50-450 |
| PS-Ag-850 | 70-90 | ≤15 | 1-500 |

5.3.2  银浆烧成膜的主要性能应符合表3的规定。

表3

| 银浆型号 | 方阻mΩ/□ | 可焊性 | 附着力/N |
| --- | --- | --- | --- |
| PS-Ag-500 | ≤5 | 好 | ＞20 |
| PS-Ag-650 | ≤5 | -- | ＞30 |
| PS-Ag-750 | ≤5 | 好 | ＞30 |
| PS-Ag-850 | ≤5 | -- | ＞30 |

5.4  外观

银浆为色泽均匀的膏状物。

6	试验方法

6.1  银浆固体含量的测定按GB/T17473.1的规定进行。

6.2  银浆细度的测定按GB/T17473.2的规定进行。

6.3  银浆烧成膜方阻的测定按GB/T17473.3的规定进行。

6.4  银浆烧成膜附着力的测定按GB/T17473.4的规定进行。

6.5  银浆粘度的测定按GB/T17473.5的规定进行，粘度测试条件参见附录A。

6.6  银浆烧成膜可焊性试验方法按GB/T17473.7的规定进行。

  - 银浆的外观采用目视检查。

7	检验规则

7.1  检查与验收

7.1.1  银浆应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2  需方应对收到的产品按本文件的规定进行复验。若复验结果与本文件（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

7.2  组批

银浆应成批提交验收，每批应由同一批投料生产出的同一类型的浆料组成，批重不限。

7.3  检验项目

每批银浆应进行固体含量、细度、粘度、方阻、可焊性、附着力及外观的检验。需方提出的特殊检验项目，由供需双方协商确定。

7.4  取样

每批在100瓶以下时，随机抽取一瓶未开封的产品作为检验样品，每批产品在100瓶以上时，每增加100瓶（不足100瓶时以100瓶计）检验样品增加1瓶。

7.5  检验结果的判定

7.5.1  当试验结果中有不合格项目时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行不合格项目的重复试验。重复试验结果全部合格时，则判该批产品合格。若重复试验结果仍有不合格项目，则判该批产品不合格。

    - 外观检验逐瓶进行，检验结果不合格时，判该瓶产品不合格。

8	标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  产品标志

在检验合格的产品上应贴上标签，并注明：

a）供方名称；

b）产品类型；

c）产品牌号；

d）批号；

e）产品净质量、瓶重；

f）保质期；

g）生产日期；

8.2  包装、运输和贮存

8.2.1  包装瓶应耐浆料腐蚀，不易破损。瓶口应用胶带缠绕密封，然后装入包装箱中，包装瓶四周应充填安全物质。外包装参照GB/T 19445的规定进行。

8.2.2  运输应防污染、防火、防潮、防热。有特殊需求时，在订货合同中注明。

8.2.3  浆料一般应在5 ℃~25 ℃下贮存，保质期限为6个月，对于特殊要求浆料的运输及贮存条件需双方协商，并在订货合同中注明。

8.3  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

8.3.1 产品检验报告单，内容如下：

- 检验项目及其结果或检验结论；

b）批量或批号；

c）检验日期；

d）检验员签名或签章；

e）公司或机构盖章；

8.3.2 产品使用说明书，内容如下：

- 银浆的烘干温度；

- 烧成条件；

- 使用工艺；

- 注意事项

8.3.3 其他

9	订货单内容

本文件所列银浆的订货单内应包括下列内容：

a）产品类型；

b）产品标记；

c）产品净质量；

d）本文件编号；

- 其他。

- 附 录 A
（资料性附录）
粘度的测试方法

- A.1测试条件

银浆粘度的测试条件为剪切速率1s-1，温度25℃±0.5℃。