ICS 77.150.99

H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T xxxx-xxxx

i

水合三氯化铱

Iridium（Ⅲ）chloride hydrate

（草案）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：有研亿金新材料有限公司。

本标准主要起草人：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本次修订标准YS/T643-2007，主要增加了以下内容：

（1）增加杂质元素含量要求：Pt≤0.01%、Pd≤0.01%、Rh≤0.01%、Ru≤0.01%、Au	≤0.005%、Ag≤0.01%、Ba≤0.005%、Bi≤0.01%、As≤0.01%、K≤0.01%、Mo≤0.005%、Ni≤0.005%；

（2）修订水合三氯化铱颜色为墨绿色；

（3）附录A中增加了所有需要测定杂质元素的标准液配制及测定方法。

水合三氯化铱

  - 范围

本标准规定了水合三氯化铱的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）等内容。

本标准适用于化工催化、OLED及其他电子行业用固体水合三氯化铱。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均布适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T34499.1-2017 铱化合物化学分析方法 第1部分：铱量的测定硫酸亚铁电流滴定法

GB/T34499.2-2017 铱化合物化学分析方法 第2部分：银、金、铂、钯、铑、钌、铝、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、钙、钠、钾、硅的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 3  术语和定义

水合三氯化铱指三氯化铱带三个结晶水，分子式是IrCl3·3H2O。

- 4   分类

4.1产品分类

水合三氯化铱为墨绿色结晶体。

- 技术要求

5.1 化学成分

5.1.1水合三氯化铱中的铱质量分数应为54.0% ~ 57.0%。

5.1.2水合三氯化铱中的杂质元素质量分数应不大于表1的规定。

表1                                   %

| 元素名称 | Pt | Pd | Rh | Ru | Au | Ag | Ca | Fe | Na | Cu | Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量分数 不大于 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| 元素名称 | Pb | Mn | Al | Si | Ba | Bi | As | K | Mo | Ni | 杂质元素总量 |
| 质量分数 不大于 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.1 |

5.2 溶解试验

水合三氯化铱应溶于水、盐酸、乙醇。

5.3 外观

水合三氯化铱为墨绿色结晶体。

- 6  试验方法

6.1 铱含量的测定

- 6.1.1 铱总含量的测定  称取0.10g（精确至0.000 1g）试样置于聚四氟乙烯消化罐中，参考GB/T34499.1-2017进行。

6.2 杂质元素含量的测定

- 按照附录A规定进行。

6.3 溶解试验

- 6.3.1 称取1.00g样品，精确到0.01g，用10mL水溶解，溶液应澄清。

- 6.3.2称取1.00g样品，精确到0.01g，用10mL乙醇溶解，溶液应澄清。

- 6.3.2称取1.00g样品，精确到0.01g，用10mL盐酸溶解，溶液应澄清。

6.4 外观

- 外观采用目视进行检查。

- 7  检验规则

- 7.1 检查和验收

7.1.1 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方共同进行。

- 7.2 组批

- 产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

- 7.3 检验项目

每批产品出厂前应进行铱含量、杂质元素含量、溶解试验及外观的检验。

- 7.4 取样

7.4.1 产品化学成分分析、溶解试验的取样：同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%~5%，但最少不小于10g，再用四分法缩分至检验所需数量。

7.4.2 产品外观逐批检验。

- 7.5 检验结果的判定

- 7.5.1 铱含量检验结果不合格时，判该批不合格。

7.5.2 杂质含量检验结果不合格时，判该批不合格。

7.5.3 溶解试验检验结果不合格时，判该批不合格。

7.5.4 外观检验结果不合格时，判该批不合格。（逐瓶）

- 8  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 8.1 标志

在检验合格的产品上应有如下标志：

a）　供方名称；

b）　产品名称；

c）  铱含量；

- d） 生产批次 ；

- e） 产品净重 ；

f）  生产日期。

8.2 包装、运输、贮存

8.2.1 包装

产品应装入带有内盖的聚氯乙烯或聚丙烯塑料瓶中，严密封口，整齐放入箱内，用纸屑、泡沫塑料等进行填充，不得有松动现象。包装单位（g/瓶）：1，5，10，25，50，100，250，500，1 000。

8.2.2 运输

产品可以由供需双方协商采用铁路、公路、水路、航空等方式运输。

8.2.3 贮存

产品应存放于清洁干燥处，不得露天放置，严防淋雨受潮。

8.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a)　供方名称、地址、电话、传真；

b)　产品名称；

c)　批次；

d)　净重和件数；

e)　各项分析检验结果和技术监督部门印记；

f)　本标准编号；

g)　出厂日期（或包装日期）。

- 9  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)　产品名称；

b)　铱含量；

c)  净重；

d)  本标准编号；

e)  其他。

附 录 A

（规范性附录）

水合三氯化铱中微量杂质含量的测定   ICP-AES法

A.1 范围

本附录规定了水合三氯化铱中微量杂质含量的测定方法。

本方法适用于水合三氯化铱中微量杂质铂、钌、铑、钯、金、银、钡、铋、铝、砷、钙、铜、铁、钾、镁、钼、钠、镍、铅、锰、硅含量的测定。测定范围：0.0010%~0.050%。

A.2 方法提要

试料用稀盐酸于聚四氟乙烯烧杯中溶解。在稀盐酸介质中，使用电感耦合等离子体发射光谱仪测定各元素的含量。

A.3 试剂

除非另有说明，仅使用确认为优级纯的试剂和一级水或电阻≥18MΩ·cm-1的水。

A.3.1 氢氧化钾。

A.3.2 硝酸（ρ1.42g/mL）。

A.3.3 盐酸（ρ1.19g/mL）。

A.3.4 过氧化氢（30%，体积分数）。

A.3.5 盐酸（1+1）。

A.3.6 铂标准贮备溶液：称取0.1000g金属铂（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入6mL盐酸（A.3.3），2mL硝酸（A.3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铂。

A.3.7 钌标准贮存溶液：称取0.1000g钌粉（质量分数≥99.99%），置于硬质玻璃封管中，加入已用冰水冷却的8mL盐酸（A.3.3），2mL过氧化氢（A.3.4），立即用汽油喷灯火焰熔化硬质玻璃封管的管口并密封，置于钢管（两头开口）中，再置于烘箱中升温至150℃±5℃，恒温溶解72h。取出，冷却，置于冰箱中冷冻2h。取出，立即用石英砂划开硬质玻璃封管的管口，将管内试液用盐酸（A.3.5）洗入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg钌。

A.3.8 铑标准贮存溶液：称取0.1000g铑粉（质量分数≥99.99%），置于50mL玻璃管中，加入8mL盐酸（A.3.3），2mL过氧化氢（A.3.4），封管。在150℃下溶解48h。冷却、开管。将管内试液用盐酸（A.3.5）洗入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铑。

A.3.9 钯标准贮存溶液：称取0.1000g金属钯（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入6 mL盐酸（A.3.3），2mL硝酸（A.3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钯。

A.3.10 锰标准贮存溶液：称取0.1000g 金属锰（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（A.3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg锰。

A.3.11 金标准贮存溶液：称取0.1000g 金属金（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入6mL盐酸（A.3.3），2mL硝酸（A.3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg金。

A.3.12 银标准贮存溶液：称取0.1000g 金属银（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入4mL硝酸（A.3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入70mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg银。

A.3.13 称取0.1779g氯化钡（优级纯），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加水溶解，移入100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（A.3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg钡。

A.3.14 称取0.2321g硝酸铋（优级纯），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加5mL硝酸（A.3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铋。

A.3.15 铝标准贮存溶液：称取0.1000g 金属铝（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（A.3.3），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铝。

A.3.16 钙标准贮存溶液：称取0.2812g 碳酸钙（质量分数≥99.95%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL盐酸（A.3.3），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg钙。

A.3.17 铜标准贮存溶液：称取0.1000g 金属铜（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（A.3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铜。

A.3.18 铁标准贮存溶液：称取0.1000g 金属铁粉（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（A.3.3），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铁。

A.3.19 钾标准贮存溶液：称取0.1909g 氯化钾（优级纯），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL水，盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg钾。

A.3.20 镁标准贮存溶液：称取0.1000g 金属镁（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（A.3.3），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg镁。

A.3.21 称取0.1840g钼酸铵（优级纯），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加少量水溶解，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg钼。

A.3.22 钠标准贮存溶液：称取0.2541g 氯化钠（优级纯），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL水，盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg钠。

A.3.23 镍标准贮存溶液：称取0.1000g 金属镍（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（A.3.3），1mL硝酸（A.3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg镍。

A.3.24 铅标准贮存溶液：称取0.1000g 金属铅（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（A.3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，用盐酸（A.3.5）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铅。

A.3.25 称取0.1320g三氧化二砷（优级纯），置于置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（A.3.3），盖上表面皿，待溶解完全，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg砷。

A.3.26 硅标准贮存溶液：称取0.1000g单质硅，置于30mL聚四氟乙烯消化罐中，加入2g氢氧化钾（A.3.1），放入烘箱中，于150℃下溶解16h，取出，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg硅。

A.3.27 混合标准溶液A：分别移取5.00mL标准贮存溶液（A.3.6- A.3.10），置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50.0μg铂、钯、铑、钌、锰。

A.3.28 混合标准溶液B：分别移取5.00mL标准贮存溶液（A.3.11- A.3.24），置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50.0μg金、银、钡、铋、铝、钙、铜、铁、钾、镁、钼、钠、镍、铅。

A.3.29 砷标准溶液：移取5.00mL标准贮存溶液（A.3.25），置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50.0μg砷。

A.3.30 硅标准溶液：移取10.00mL标准贮存溶液（A.3.26），置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（A.3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100.0μg硅。

A.3.31 氩气（质量分数≥99.99%）。

A.4 仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标均可使用：

a)光源：氩气等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.3kW。

b)分辨率：200nm左右时的光学分辨率优于0.010nm；400nm左右时的光学分辨率优于0.020nm。

c）仪器稳定性：仪器1h内稳定性（RSD）不大于2.0%。

d）推荐的元素分析谱线参见表A.1。

表 A.1

| 元素 | Pt | Ru | Rh | Pd | Mn | Au | Ag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 299.797 | 240.272 | 346.204 | 340.458 | 257.610 | 267.595 | 338..289 |
| 元素 | Ba | Bi | Al | Ca | Cu | Fe | K |
| 波长/nm | 455.403 | 223.061 | 396.153 | 396.847 | 324.752 | 259.939 | 766.490 |
| 元素 | Mg | Mo | Na | Ni | Pb | As | Si |
| 波长/nm | 280.271 | 202.030 | 589.592 | 231.604 | 405.781 | 189.042 | 251.611 |

A.5 分析步骤

A.5.1 试料

称取0.2g试样，精确至0.000 1g。

A.5.2 测定次数

独立进行2次测定。取其平均值。

A.5.3 空白实验

随同试料做空白试验。

A.5.4 测定

A.5.4.1 将试料（A.5.1）置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入2mL水、2mL盐酸（3.3）低温加热溶解完全，冷却至室温。转入10mL容量瓶中，用水洗涤表面皿及烧杯壁，倾入同一容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待测。

A.5.4.2 标准极差溶液的配制

分别移取一定体积的混合标准溶液（A.3.27，A.3.28，A.3.29，A.3.30）于4组100mL容量瓶中，加入15mL盐酸（3.3），配制成表A.2所示的混合标准极差溶液。

表A.2

| 元素 | Std-0# | Std-1# | Std-2# | Std-3# | Std-4# | Std-5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt、Ru、Rh、Pd、Mn | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| Au、Ag、Ba、Bi、Al、Ca、Cu、Fe、K、Mg、Mo、Na、Ni、Pb | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| As | 0 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| Si | 0 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |

A.5.4. 3 工作曲线的绘制

于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在与工作曲线测定相同条件下，当工作曲线线性r≥0.999 5时，测定试液及随同试料空白中被测元素的谱线强度，从工作曲线上查出被测元素的质量浓度。

A.5.4.4 空白试液及分析试液的测定

测试空白试液（A.5.3）及分析试液（A.5.4.1）。仪器根据标准工作曲线，进行扣背景消除干扰，自动进行数据处理，计算并输出铂、钌、铑、钯、金、银、钡、铋、铝、砷、钙、铜、铁、钾、镁、钼、钠、镍、铅、锰、硅的质量分数。

A.6分析结果的计算

按式（A.1）计算铂、钌、铑、钯、金、银、钡、铋、铝、砷、钙、铜、铁、钾、镁、钼、钠、镍、铅、锰、硅的质量分数：

………………..（A.1）

式中：

wx--------被测元素的质量分数，单位为百分比（%）；

x----------待测元素铂、钌、铑、钯、金、银、钡、铋、铝、砷、钙、铜、铁、钾、镁、钼、钠、镍、铅、锰、硅；

ρ2---------试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ1---------空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V----------测定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m--------- 试料质量，单位为克（g）。

分析结果保留至小数点后两位有效数字。

A.7允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表A.3所列允许差。

表A.3

| 元素 | 质量分数/% | 相对允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Pt、Ru、Rh、Pd、Au、Ag、Ba、Bi、Al、As、Ca、Cu、Fe、K、Mg、Mo、Na、Ni、Pb、Mn、Si | 0.0010~0.0050 | 25 |
|  | ＞0.0050-0.010 | 15 |
|  | ＞0.010-0.050 | 10 |