ICS 70.150.99

CCS H68

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—202X

硫酸银

Silver Sulfate

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：中国船舶集团有限公司第七一二研究所、中船重工黄冈贵金属有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、桐柏泓鑫新材料有限公司、有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、广东工业分析中心、国合通用测试评价认证股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司检测研究中心、哈尔滨工程大学、中国合格评定国家认可中心。

本文件主要起草人：张圣欢、袁帅、王小林、丁刚强、向磊、黄兴、张书召、罗远辉、张胜、李娜、陈小兰、杨飘萍、苏志明、张京京、贺飞、冉龙国、张宏亮、郭蓉晖、李玉龙、余明行。

硫酸银

- 范围

本文件规定了硫酸银的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

本文件适用于工业及化学试剂用硫酸银。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9738  化学试剂 水不溶物测定通用方法

GB/T 35496 化学试剂 硝酸盐测定通用方法

HG/T 3484  化学试剂 标准玻璃乳浊液和澄清度标准

YS/T 958   银化学分析方法 铜、铋、铁、铅、锑、钯、硒和碲量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类和标记

  - 分类

产品按技术指标划分为一级和二级。

  - 分子式

    - 产品分子式：Ag2SO4。

    - 产品相对分子质量：311.80（根据2021年国际相对原子质量计）。

- 技术要求

- 产品的技术要求应符合表1的规定。

- 硫酸银技术要求

| 序号 | 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |
| 1 | 外观 | 无色结晶或白色结晶性粉末，不得有暗色 |  |
| 2 | 澄清度 | ≤2 | ≤4 |
| 3 | 含量（Ag2SO4）,ω /% | ≥99.7 | ≥99.0 |
| 4 | 铁（Fe），ω /% | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 5 | 铜（Cu），ω /% | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 6 | 铋（Bi）, ω /% | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 7 | 铅（Pb），ω /% | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 8 | 硝酸不溶物，ω /% | ≤0.02 | ≤0.04 |
| 9 | 硝酸盐（(以NO3-计），ω /% | ≤0.001 | ≤0.002 |

- 需方如果对其它杂质元素含量有特殊要求时，可由供需双方商定。

- 试验方法

  - 外观

在日光或日光灯下目测。

  - 澄清度

称取1.5 g样品，溶于100 mL水及1.5 mL硝酸的混合溶液中，缓缓加热溶解，冷却。溶液浊度不得大于HG/T 3484规定的澄清度标准：

  - 含量（Ag2SO4）

称取0.6 g左右样品，精确到0.0001 g, 用4-5 mL硝酸(1+1)溶解后，转移至滴定杯中，用水稀释至70 mL。以复合镀银铂金环电极，用配置的标准NaCl溶液（0.5 mol/L）滴定至电位滴定仪发生明显电位突跃为终点，记录氯化钠滴定溶液消耗的体积，硫酸银的质量分数数值用计，以“%”表示，按下式计算：

ω（Ag2SO4）=C⋅V⋅M×10−3m×2

式中：

V——氯化钠标准滴定溶液体积的数值，单位为毫升（mL）;

C——氯化钠标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）;

M——硫酸银摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）;

m——样品质量的数值们单位为克（g）。

亦可将公式写入电位滴定仪软件，直接读取质量分数结果。

  - 铜、铁、铅、铋含量

铜、铁、铋、铅含量的检验参照YS/T 958规定的方法进行，取样量为2.0 g。

  - 硝酸不溶物

称取5 g样品，加入305mL硝酸 (1+60)，缓缓加热溶解，冷却。用4号已恒量砂芯漏斗过滤，滤渣用水洗涤3-4次，于（105±2）℃干燥2小时。结果按GB/T 9738中第7章的规定计算。

  - 硝酸盐(以NO3-计)

按GB/T 35496中4.3的规定测定，称取2 g研细的样品，加16 mL水，加热搅拌，滴加2 mL盐酸溶液（20 %）及2 mL氯化钠（100 g/L），搅拌至溶液澄清，过滤，取10 mL，加1 mL靛蓝二磺酸钠[C（C16H8N2Na2O8S2）]=0.001 mol/L]，在摇动下于10 s-15 s内加10 mL硫酸，摇匀，放置10 min。溶液所呈蓝色不得浅于标准比色溶液。

标准比色溶液的制备是取含下列数量的硝酸盐的标准溶液：

一级····················································································0.01 mg NO3-；

二级····················································································0.02 mg NO3-。

标准比色溶液的制备是取含规定的硝酸盐（NO3-）标准溶液，1 mL氯化钠溶液（100 g/L），稀释至10 mL，与同体积样品溶液同时同样处理。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品由供方或第三方进行检测，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

    - 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起3日内提出；其它性能的异议，应在收到产品之日起15日内提出，如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

  - 组批

产品应按批提交检验。每批应由同一原料在同一条件下生产出的产品组成。

  - 检验项目

每批产品均应进行澄清度，Ag2SO4、铜、铁、铋、铅含量，硝酸不溶物，硝酸盐(以NO3-计)及外观质量的检验。

  - 取样

产品的取样应符合表2的规定。

- 检验项目及取样

| 1 | 检验项目 | 取样规定 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 澄清度 | 每批任取1份，每份不少于30 g | 6.2 |
| 3 | 含量（Ag2SO4）,ω /% |  | 6.3 |
| 4 | 铁（Fe），ω /% |  | 6.4 |
| 5 | 铜（Cu），ω /% |  | 6.4 |
| 6 | 铋（Bi）, ω /% |  | 6.4 |
| 7 | 铅（Pb），ω /% |  | 6.4 |
| 8 | 硝酸不溶物，ω /% |  | 6.5 |
| 9 | 硝酸盐（(以NO3-计），ω /% |  | 6.6 |
|  | 外观质量 | 逐袋/瓶 | 6.1 |

  - 检验结果的判定

    - 产品的澄清度，Ag2SO4、铜、铁、铋、铅含量，硝酸不溶物，硝酸盐(以NO3-计)中有任意一项检验结果不符合本规定时，判该批产品不合格。

    - 产品的外观质量检验不合格时，判该袋/瓶产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

产品应包装成箱或桶，每箱或桶应注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 产品批号；

- 批次重量；

- 包装上应有明显的“避光”标志或字样。

  - 包装、运输、贮存

    - 黑色塑料瓶或黑色塑料袋包装，外包装以硬纸箱或铁桶包装。若对方对包装形式另有要求时，由供需双方协商进行。

    - 产品可以用铁路、公路、水运、空运方式运输，运输应避免机械破损及污染。

    - 硫酸银储存在避光、阴凉干燥的库房，以免光解和潮解；不得与腐蚀性化学品及潮湿性材料共储存，开封后应立即使用。

  - 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中，除应包括的供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书：

- 产品名称、规格和状态；

- 产品批号、批重和数量；

- 产品的技术参数；

- 各项分析检验结果及质量检验部门印记；

- 其他。

- 化学品安全技术说明书（MSDS）

- 其他。

- 订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列的产品的订货单内，列出如下内容：：

- 产品名称；

- 规格；

- 数量；

- 本文件编号；

- 协商内容；

- 其他。

_________________________________