行  业  标  准  编  制  说  明

《铅膏》

（送审稿）

铅膏标准起草小组

二○二二年十月

目   录

1  任务来源及必要性	1

1.1 任务来源	1

1.2 标准编制的必要性	1

1.3 标准编制的意义和目的	2

2  标准的编制原则和依据	3

2.1  编制原则	3

2.2  编制依据	3

2.3  技术路线和工作步骤	4

2.3.1 技术路线	4

2.3.2 工作步骤	4

3  标准编制的过程及主要工作内容	5

4  废旧铅酸蓄电池铅膏产品简介	6

4.1 废旧铅酸蓄电池铅膏性质	6

4.2 废旧铅酸蓄电池铅膏成分	7

5  标准主要内容的确定	8

5.1化学成分	8

5.2水分要求	11

5.3 物理外观	11

5.4 化验方法的确定	11

5.5关于产品包装、贮存的情况说明	12

6  关于采标情况	12

7  下步工作	12

行  业  标  准

YS/T 1091－XXXX《铅膏》（审定稿）

编  制  说  明

# 1  任务来源及必要性

1.1 任务来源

行业标准YS/T 1091－XXXX《铅膏》的制订项目由中国有色金属工业协会提出，于工信厅科函[2020]263号文件列入2020年度第三批标准项目计划表，项目编号：2020-1541T-YS。该标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，河南豫光金铅股份有限公司负责起草，参与起草单位有江苏春兴合金（集团）有限公司、湖北金洋冶金股份有限公司，任务计划于2022年完成。

## 1.2 标准编制的必要性

中国是目前世界上最大的铅产品生产国和消费市场，产业规模居于世界第一。最近两年，中国铅消费量占到世界总消费量的40%以上，85%以上的精铅用于铅酸电池的生产。

铅膏是铅酸电池拆解的主要产物，也是生产再生铅的主要原料。2020年中国再生精铅产量为250万吨，2021年再生精铅产量为280万吨，预计2022年将会突破300万吨水平。
    未来再生铅将成为中国铅产业发展的最重要力量，再生铅替代原生铅将成为必然趋势，预计2022年，再生铅替代比有望达到60%以上，再生铅产能达520万吨。

由于国内外铅精矿日趋减少，为响应国家固废资源减量化、无害化、资源化的号召，回收再生铅是铅工业可持续发展战略的重要组成部分。铅膏含铅高、利用价值高。随着国内铅冶炼工艺富氧熔池熔炼的普及和铅矿资源的贫化，目前铅冶炼企业开始大量投用再生铅资源，铅冶炼企业生产过程中对铅膏需求增大，为规范行业发展，促进企业规范经营，使行业规范有序经营。

原来的标准已不能很好的满足行业的发展和企业的需求，为规铅膏的生产和贸易，合理利用有限资源，急需修订铅膏的行业标准。本标准的修订实施，有利于推动我国再生铅行业发展进一步规范。

## 1.3 标准编制的意义和目的

我国将发展循环经济、实现可持续发展作为国民经济发展规划的重要内容，而铅膏的生产、加工和贸易是涉及有色冶炼的一个重要组成。

随着目前国内外铅产能的逐步增加，铅膏的产量也随之增长。随着铅膏冶炼技术的不断进步和日趋成熟，铅膏的销售交易量不断增加。因此铅膏的行业标准的修订是目前铅冶炼行业发展的需要，同时可以规范铅膏市场，为铅膏的要求、检验规则、标志、计量、包装、贮存和质量预报单等内容等提出了标准，具有重大意义。

本标准的制订实施，有利于推动我国有色金属冶炼行为的进一步规范，有利于贸易公平，实现经济效益与社会效益的同步提高，有着现实的意义。

2  标准的编制原则和依据

## 2.1  编制原则

考虑到铅膏的成分、检验、加工和贸易特点，然后针对铅膏的成分、检验及贸易为主线进行编写，以突出不同步骤中的一般性原则，便于理解和使用。

## 2.2  编制依据

本标准为有色金属行业推荐性标准，在GB/T13588—2006《铅及铅合金废料》标准中提及“铅灰”，即铅泥或铅膏，作了概念性的描述，没有做出具体的要求，也很容易与铅熔炼过程产出的烟灰概念混淆，因此需要修订本标准，对名称进行规范。

本标准编制根据生产要求，以铅冶炼企业多年的生产知识、技能、经验积累为基础，结合当前国内外有色金属行业的先进管理和技术，借鉴了相关产品的检验、检测规范，根据下列与生产、检验、检测相关的法律、法规、技术标准等制订。

GB/T 1250  极限数值的表示方法和判定方法

GB/T8152   铅精矿化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T14262  散装浮选铅精矿取样、制样方法

## 2.3  技术路线和工作步骤

## 2.3.1 技术路线

标准立项后，首先进行了编制策划，由豫光金铅股份有限公司牵头组织，设立由生产单位、质检化验、生产管理和技术人员等组成的编制小组，明确人员职责，对项目组织、编写、工作进度等具体事项逐一安排、落实，制订了标准编制计划，确立了实施方案。

本标准的制订采用查阅技术文献、公司内部征集反馈意见等方式进行了标准资料的收集与整理工作。

## 2.3.2 工作步骤

本标准编制的具体工作步骤如下：

（1）进行标准编制工作的策划，制订工作计划，拟订标准框架；

（2）在豫光金铅股份有限公司及行业内企业进行现场调研，收集整理相关技术资料、法律法规、技术规范；

（3）编制标准草稿；

（4）内部意见征询；

（5）召开公司标准编制专题会议对草稿进行讨论；

# 3  标准编制的过程及主要工作内容

3.1  2021年2月成立《铅膏》行业标准起草小组，确定起草人名单并明确起草任务。

3.2  2021年3月组织技术人员进行资料收集、检验数据归纳和文献查阅工作，形成标准草案。

3.3 2021年3月中旬公司内部召开标准编制专题会议对草稿进行讨论。

3.4 根据2021年3月宁波讨论会要求对标准内容再次进行了修订，形成了标准预审稿。

3.5  2022年7月，全国有色金属标准化技术委员会在河南济源组织召开了《铅膏》标准预审会。

3.6  2022年9月，起草小组根据预审会的意见和建议，对《铅锭》预审稿进行了修改，形成《铅锭》（审定稿）。

# 4  标准主要内容的确定

4.1、品级划分及化学成分

修订后的《铅膏》标准中铅膏分为两个品级，考虑到既要有利于资源的综合回收利用，又要满足冶炼厂的使用要求，同时也要适应环境保护的要求，本次修订主要对化学成分作了适当修订，具体如下：

# 铅膏中Pb含量的确定

| 序号 | Pb/% | 序号 | Pb/% | 序号 | Pb/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75.36 | 41 | 74.51 | 81 | 74.32 |
| 2 | 72.69 | 42 | 74.50 | 82 | 74.32 |
| 3 | 72.59 | 43 | 74.50 | 83 | 74.32 |
| 4 | 73.5 | 44 | 74.49 | 84 | 74.32 |
| 5 | 73.06 | 45 | 74.48 | 85 | 74.31 |
| 6 | 72.85 | 46 | 74.48 | 86 | 74.30 |
| 7 | 74.48 | 47 | 74.48 | 87 | 74.30 |
| 8 | 73.22 | 48 | 74.48 | 88 | 74.29 |
| 9 | 73.96 | 49 | 74.47 | 89 | 74.29 |
| 10 | 74.84 | 50 | 74.46 | 90 | 74.29 |
| 11 | 70.65 | 51 | 74.46 | 91 | 74.29 |
| 12 | 74.64 | 52 | 74.46 | 92 | 74.28 |
| 13 | 74.64 | 53 | 74.45 | 93 | 74.28 |
| 14 | 74.63 | 54 | 74.45 | 94 | 74.25 |
| 15 | 74.62 | 55 | 74.45 | 95 | 74.25 |
| 16 | 74.61 | 56 | 74.44 | 96 | 74.25 |
| 17 | 74.61 | 57 | 74.44 | 97 | 74.25 |
| 18 | 74.60 | 58 | 74.43 | 98 | 74.25 |
| 19 | 74.60 | 59 | 74.43 | 99 | 74.24 |
| 20 | 74.59 | 60 | 74.43 | 100 | 74.24 |
| 21 | 74.59 | 61 | 74.42 | 101 | 74.23 |
| 22 | 74.59 | 62 | 74.42 | 102 | 74.21 |
| 23 | 74.58 | 63 | 74.42 | 103 | 74.21 |
| 24 | 74.57 | 64 | 74.42 | 104 | 74.20 |
| 25 | 74.56 | 65 | 74.41 | 105 | 74.19 |
| 26 | 74.56 | 66 | 74.41 | 106 | 74.17 |
| 27 | 74.56 | 67 | 74.41 | 107 | 74.17 |
| 28 | 74.56 | 68 | 74.39 | 108 | 74.16 |
| 29 | 74.56 | 69 | 74.39 | 109 | 74.16 |
| 30 | 74.55 | 70 | 74.39 | 110 | 74.16 |
| 31 | 74.54 | 71 | 74.39 | 111 | 74.15 |
| 32 | 74.54 | 72 | 74.39 | 112 | 74.15 |
| 33 | 74.54 | 73 | 74.38 | 113 | 74.14 |
| 34 | 74.53 | 74 | 74.38 | 114 | 74.13 |
| 35 | 74.53 | 75 | 74.38 | 115 | 74.13 |
| 36 | 74.53 | 76 | 74.36 | 116 | 74.13 |
| 37 | 74.52 | 77 | 74.35 | 117 | 74.12 |
| 38 | 74.52 | 78 | 74.35 | … | … |
| 39 | 74.51 | 79 | 74.34 | 1094 | 74.12 |
| 40 | 74.51 | 80 | 74.33 | 1095 | 74.11 |

- 对近两年国内铅膏含Pb品位进行了统计，共1095批次，其中含铅不小于72%共856批次合格率为78%，其中含铅不小于70%共1014批次合格率为93%。

# 铅膏As含量的确定

| 序号 | As/% | 序号 | As/% | 序号 | As/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.008 | 41 | 0.007 | 81 | 0.028 |
| 2 | 0.009 | 42 | 0.010 | 82 | 0.034 |
| 3 | 0.014 | 43 | 0.009 | 83 | 0.035 |
| 4 | 0.014 | 44 | 0.009 | 84 | 0.032 |
| 5 | 0.015 | 45 | 0.003 | 85 | 0.031 |
| 6 | 0.017 | 46 | 0.004 | 86 | 0.034 |
| 7 | 0.017 | 47 | 0.004 | 87 | 0.035 |
| 9 | 0.023 | 49 | 0.005 | 89 | 0.034 |
| 10 | 0.038 | 50 | 0.005 | 90 | 0.035 |
| 12 | 0.028 | 52 | 0.004 | 92 | 0.059 |
| 13 | 0.028 | 53 | 0.005 | 93 | 0.067 |
| 14 | 0.036 | 54 | 0.052 | 94 | 0.070 |
| 15 | 0.035 | 55 | 0.053 | 95 | 0.065 |
| 16 | 0.068 | 56 | 0.045 | 96 | 0.052 |
| 17 | 0.027 | 57 | 0.040 | 97 | 0.066 |
| 18 | 0.014 | 58 | 0.060 | 98 | 0.080 |
| 19 | 0.016 | 59 | 0.053 | 99 | 0.070 |
| 20 | 0.038 | 60 | 0.054 | 100 | 0.086 |
| 21 | 0.017 | 61 | 0.005 | 101 | 0.110 |
| 22 | 0.039 | 62 | 0.009 | 102 | 0.094 |
| 23 | 0.021 | 63 | 0.008 | 103 | 0.110 |
| 24 | 0.008 | 64 | 0.005 | 104 | 0.005 |
| 25 | 0.009 | 65 | 0.005 | 105 | 0.008 |
| 26 | 0.007 | 66 | 0.056 | 106 | 0.008 |
| 27 | 0.005 | 67 | 0.054 | 107 | 0.004 |
| 28 | 0.008 | 68 | 0.065 | 108 | 0.005 |
| 29 | 0.010 | 69 | 0.058 | 109 | 0.009 |
| 30 | 0.007 | 70 | 0.006 | 110 | 0.010 |
| 31 | 0.019 | 71 | 0.006 | 111 | 0.008 |
| 32 | 0.018 | 72 | 0.007 | 112 | 0.009 |
| 33 | 0.047 | 73 | 0.066 | 113 | 0.010 |
| 34 | 0.006 | 74 | 0.065 | 114 | 0.011 |
| 35 | 0.006 | 75 | 0.066 | 115 | 0.023 |
| 36 | 0.005 | 76 | 0.170 | 116 | 0.009 |
| 37 | 0.005 | 77 | 0.074 | 117 | 0.008 |
| 38 | 0.007 | 78 | 0.093 | 118 | 0.010 |
| 39 | 0.122 | 79 | 0.090 | 119 | 0.018 |
| 40 | 0.027 | 80 | 0.090 | 120 | 0.009 |

- 对近两年国内铅膏含As成分进行了统计，共1095批次，其中含As不大于0.05%共802批次合格率为73%，其中含As不大于0.15%共1009批次合格率为92%。

# 4.2 铅膏含水分确定

因铅膏水份对取样检测以及内部生产的控制均有影响。同时，水份高的情况下影响生产的成本。故铅膏含水仍控制在10%以内。

# 4.3 物理外观

根据实际生产情况，铅膏经板框压滤后直接放料装运，没必要对粒度进行要求。故不做粒度要求，只要求铅膏中不得有外来杂物，颜色一致。

# 4.4 化验方法的确定

4.4.1  铅膏的化学成分测定方法按照GB/T8152的规定进行。

4.4.2  铅膏的水分含量测定方法按照GB/T14262的分析方法执行。

4.4.3  铅膏的外观质量由目视检查

# 4.5 关于产品包装、运输、贮存的情况说明

4.5.1铅膏为散装或袋装，每袋重量应基本一致，防止泄露。

4.5.2铅膏装车完毕后进行覆盖，防止抛洒和雨淋。

4.5.3铅膏贮存场地应为防腐蚀、防渗漏硬质地坪，场地四周应设置挡水墙、排水沟和收集沉淀池。

# 5  关于采标情况

本标准查到GB/T13588--2006相对应的产品标准。

# 6  下步工作计划

根据标准审定会意见，修改标准审定稿，形成YS/T 1091－XXXX《铅膏》（报批稿）。

《铅膏》行业标准起草小组

### 二○二二年十月