ICS 73.060

D 42

YS

中华人民共和国行业标准

YS/T 319—XXXX

代替YS/T 319—2013

铅精矿

Lead concentrate

（送审稿）

XXXX-XX-XX 发布                                    XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前　　言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 319-2013《铅精矿》，与YS/T 319-2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

a)增加了Cd、Hg的化学成分含量要求（见4.2化学成分）；

b)增加了可溶性铅的含量要求（见4.8）;

c)更改了五级品Pb含量的限制，将五级品“化学成分”中“含Pb不小于45%”更改为“含Pb不小于40%”（见4.2化学成分，2013年版的3.2化学成分）；

d)更改了铅精矿中有价元素的表述，将铜、锌列入有价元素，有价元素计价方式由买卖双方商定（见4.3，2013年版的3.3）；

e)删除了Zn含量的限制；

f)删除了化学成分中对Cu含量的限制。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本文件负责起草单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂。

本文件参加起草单位:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖南水口山有色金属集团公司、江西铜业集团有限公司、云南弛宏锌锗股份有限公司、广西华锡集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿。

本文件主要起草人:苏飞 、曾平生、刘冬根、杨平、罗付兴、石海兰、赵振波、李泽、浣永刚、高延粉、杨春玉、唐志波、左昌虎、简志超、杨金辉、刘永松、农永萍

本文件所代替标准的历次版本发布情况为:

——1994年首次发布为YS/T 319-1994、1997年第一次修订、2007第二次修订、2013第三次修订；

——本次为第四次修订

铅 精 矿

1范围

本文件规定了铅精矿的技术要求、试验方法、检验规程、包装、运输及质量预报单和订货单内容。

本文件适用于硫化矿经浮选所得的铅精矿，供炼铅用。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8152(所有部分)    铅精矿化学分析方法

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14262   散装浮选铅精矿取样、制样方法

GB 20424    重金属精矿产品中有害元素的限量规范

GB 20664    有色金属矿产品的天然放射性限值

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4技术要求

4.1产品分类

铅精矿按化学成分分为一级品、二级品、三级品、四级品、五级品。

4.2化学成分

铅精矿化学成分应符合表1的规定。

表1铅精矿化学成分

| 品级 | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pb不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |
|  |  | As | Cd | Hg | SiO2 | Al2O3 |
| 一级品 | 65 | 0.30 | 0.20 | 0.05 | 1.5 | 2.0 |
| 二级品 | 60 | 0.40 | 0.30 | 0.05 | 2.0 | 2.5 |
| 三级品 | 55 | 0.50 | 0.40 | 0.05 | 2.5 | 3.0 |
| 四级品 | 50 | 0.55 | 0.40 | 0.05 | 3.0 | 4.0 |
| 五级品 | 40 | 0.60 | 0.40 | 0.05 | 3.0 | 4.0 |

4.3铅精矿中的铜、锌、金、银为有价元素，应报出分析结果，计价方式由买卖双方商定。

4.4铅精矿中有害元素含量应符合GB 20424的规定。

4.5铅精矿中天然放射性的限值应符合GB 20664的规定。

4.6铅精矿中的水分(质量分数)应不大于12％，冬季应不大于8％。

4.7铅精矿中不应混入外来夹杂物，同批铅精矿应混匀。

4.8铅精矿中可溶性铅（硫酸铅+氧化铅+碳酸铅）的含量不应大于3％。

5试验方法

5.1铅精矿化学成分的测定按GB/T 8152的规定进行

5.2铅精矿水分含量的测定按GB/T 14262的规定进行。

5.3铅精矿中天然放射性的测定按GB 20664的规定进行。

6检验规程

6.1检查和验收

铅精矿运到需方或双方认可的地点后，由合同约定方按本标准的规定进行验收，供方应确保产品质量符合本标准(或订货合同》的规定。

6.2组批

铅精矿应成批提交检验，每批由同一品级组成。火车运输以每车皮为检验批次，其他运输方式检验批次由供需双方商定。

6.3取样和制样

6.3.1铅精矿取样、制样按GB/T 14262的规定进行。

6.3.2将所制样品分为四份:一份为验收分析样，一份为供方样，一份为需方样，一份为仲裁样。仲裁样保留三个月(国际贸易为六个月)。供需双方如对检验结果有异议，应在仲裁样保留期内提出。

6.4检验结果的判定

6.4.1检验结果的数值修约及判定按GB/T 8170的规定进行。

6.4.2同一车（或同一批次）内，发现精矿精矿颜色明显不一致、分层、分段装运或掺杂等，则判该车（或该批次）不合格。

6.4.3同一车内(或同一批次)，发现不同品级混装或所含金、银等有价元素品位明显不一致等，则按较低品位作为判定结果。

6.4.4当供需双方对检验结果有争议时由供需双方协商解决。如需仲裁，以仲裁结果为判定依据。

7包装、运输及质量预报单

7.1铅精矿为散装或袋装，每袋重量应基本一致。

7.2铅精矿用火车或汽车运输，装完后，应将精矿表面扒平。

7.3每批铅精矿发运时应附质量预报单，注明:

- 供方名称；

- 产品名称；

- 检验结果；

- 品级；

- 重量；

- 车号；

f) 发货日期和发货地点；

g) 本标准编号。

8订货单内容

本标准所列铅精矿的合同(或订货单)应包括下列内容：

- 产品名称;

- 品级;

- 杂质含量的特殊要求;

- 重量;

- 本标准编号;

- f) 其他。