ICS

77.120.99

TB

中华人民共和国/团体标准

T/CNIA XXXXX—XXXX

氧氯化锆生产副产品 碱液

Zirconium oxychloride by-product  Alkaline solution

(审定稿)

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国有色金属工业协会   发布

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件起草单位：英格瓷（浙江）锆业有限公司、山东广通新材料有限公司、江西晶安高科技股份有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司。

本文件主要起草人：

氧氯化锆生产副产品 碱液

范围

本文件规定了碱液的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本文件适用于“一酸一碱法”生产氧氯化锆过程中产生的碱液。该产品主要用作生产制备PH调节剂、泡花碱（水玻璃）、偏硅酸钠、减水剂及其它污水处理调节剂等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 209   工业氢氧化钠

HG/T 2568  工业偏硅酸钠

3　术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 技术要求

4.1　化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如对化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

表1  产品的化学成分  %（质量分数）

| 化学成分 | 含量 |
| --- | --- |
| 氧化钠(Na2O) | 3.0~23.0 |
| 二氧化硅(SiO2) | 1.5-12 |

4.2　外观

无色或淡黄色液体。

- 试验方法

5.1  安全提示

本试验方法中使用的部分试剂具有腐蚀性，操作时必须正确穿戴PPE。如溅到皮肤上应立即用水冲洗，严重者应立即就医治疗。

5.2　氧化钠和二氧化硅的测定

产品中氧化钠和二氧化硅成分的测定按HG/T 2568的相关规定进行。

- 检验规则

6.1　本文件要求中规定的所有指标项目为出厂检验项目，应逐批检验。

6.2　生产企业用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一级别的碱液为一批。

6.3　按GB/T 6678的规定确定采样单元数。采样时，将采样器自容器口插入至液面的10cm以上处采样。分装入两个干燥、清洁的塑料瓶中，密封，瓶（或袋）上粘贴标签，注明：生产厂名称、产品名称、等级、批号、采样日期和采样者姓名。一份用于检验，另一份保存备查，保存时间由生产厂根据实际情况确定。

6.4　检验结果中如有一项指标不符合本标准要求时，应重新自两倍量的包装袋中采样进行复验，复验结果即使只有一项指标不符合本标准要求时，则整批产品为不合格。

6.5　采用GB/T 8170规定的修约值比较法判定检验结果是否符合标准。

- 标志、标签

7.1　储存容器上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期、本标准编号及GB/T 191—2008规定的“怕雨”标志及“怕晒”标志。

7.2　每批出厂的碱液都应附有质量证明书，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期、产品质量符合本标准的证明和本标准编号。

- 包装、运输、贮存

8.1　碱液采用储罐或桶储存包装。

8.2  碱液在运输中应防护，防止储罐或桶破损，防止泄露。

8.3  碱液应贮存于阴凉、通风、干燥处，防止泄露。

——————————