团体标准《氧氯化锆生产副产品 碱液》

编制说明（预审稿）

一、工作简况

（一）任务来源

根据2021年2月5日，全国有色金属标准化技术委员会《关于征集2021年有色金属国家标准、行业标准、协会标准项目计划的通知》（有色标委[2021] 13号）的要求，团体标准《氧氯化锆生产副产品 碱液》制订项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：中色协科字〔2021〕88号2021-016-T/CNIA，项目周期为24个月，完成年限为2023年3月，由英格瓷（浙江）锆业有限公司、山东广通新材料有限公司、江西晶安高科技股份有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司负责起草。

（二）主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

2.1 主要参加单位情况

标准主编单位英格瓷（浙江）锆业有限公司在标准的编制过程中，能积极主动收集国内外相关信息，负责项目的总体实施和策划，到一些有代表性企业进行氧氯化锆生产副产品的生产企业进行现场调研并收集实测数据，根据了解到现场实际情况，编写现场试验报告模板，编制实测数据统计表，公司领导多次协调并带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，带领编制组完成标准的编制工作。

山东广通新材料有限公司、江西晶安高科技股份有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司积极参加标准调研工作，配合主编单位开展大量的现场调研、取样、开展各种试验工作，为标准编写提供了真实有效的实测数据，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，并对标准中氧氯化锆生产副产品碱液的技术指标进行严格把关。积极配合编制组开展现场取样及试验验证工作，为标准技术要求部分提供有力保障。

有色金属技术经济研究院有限责任公司为本标准提供理论基础和政策分析，对标准的制定依据、标准的编写、结构及工作方案提供了技术支持。

2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

- 主要起草人及工作职责

| - 起草人 | - 工作职责 |
| --- | --- |
| - 蒋东民、陈伟东、白智辉、陈立江 | - 负责标准的工作指导、标准的编写、试验方案确定 |
| - 王延军、付政伟、陈达足、陈忠锡 | - 负责标准中相关技术参数的把关、标准结构的设置及组织协调 |
| - 戈燕飞、于文军，吴英华、邱才华， | - 标准编写材料的收集及标准部分内容的编写与把关 |
| - 付政伟、王延军、陈达足、于文军 | - 负责企业现场检验的规范化并编写标准试验验证数据的对比分析 |

（三）工作过程

1. 预研阶段

2021年3月，由英格瓷（浙江）锆业有限公司、山东广通新材料有限公司、江西晶安高科技股份有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司对国内氧氯化锆生产副产品碱液的产生来源、处置现状及存在问题等进行了现场调研，具体内容为：了解国内氧氯化锆生产的技术水平、生产过程中碱液的产生来源及处置现状，下游客户对碱液的技术指标要求，参观企业现场生产情况，根据调研情况，整理并编制形成了《氧氯化锆生产副产品 碱液》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。

2. 立项阶段

2021年4月，英格瓷（浙江）锆业有限公司向全体委员会议提交了《氧氯化锆生产副产品 碱液》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会议论证结论为同意申报。

2021年8月2日，中国有色金属工业协会下达了制定团体标准《氧氯化锆生产副产品 碱液》的任务，计划编号：中色协科字〔2021〕88号2021-016-T/CNIA，项目周期为24个月，完成年限为2023年3月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

3. 起草阶段

2021年10月26日，根据全国有色金属标准化技术委员会《关于召开2021年度全国有色金属标准化技术委员会及各分技术委员会年会的通知》的要求，由稀有金属标委秘书长牵头，组织召开了《氧氯化锆生产副产品 碱液》标准任务落实会议，主编单位对标准的主要技术要求以及编制计划进行了汇报，各相关单位对标准的技术指标设置及试验方案等进行了充分讨论，并确定了标准的编制成员。

2022年4月19日～4月20日，由稀有金属分标委会牵头，组织标准编制小组成员召开有色金属标准网络工作会议，对《氧氯化锆生产副产品 碱液》产品核心技术指标、分析检验方法及编制说明要求等进行了讨论。

2022年9月20日～9月22日，根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会下达的有关标准编制修订计划要求，标准编制成员单位在长沙召开标准工作会议，对《氧氯化锆生产副产品 碱液》标准项目进行预审，确定了标准技术内容，并重点围绕编制说明需要阐释的产品杂质来源及要求等问题进行了讨论商定。

二、标准编制原则

（一）原则性

本着与时俱进、切合实际、合理利用资源、促进科技进步、促进产业升级与产品结构调整、满足市场需要和供需双方公平受益、获取最大社会综合效益的基本原则。标准的制定格式严格按照GB/T 1.1《标准化工作导则第一部分：标准的结构与编写规则》的规定进行。

（二）适应性

目前国内氧氯化锆生产企业不同厂家得到的碱液副产品的主要区别在于主成分硅酸钠含量和产品用途不同，但氧氯化锆生产工艺相同，碱液来源相同，碱液内的杂质含量略有区别。在对生产厂家和适用领域的充分调研的基础上，制定的标准充分反映了当前国内锆化工行业各生产企业的技术水平，便于生产、贸易，宜以应用。

（三）先进性

通过本标准的制定，促使国内生产企业和相关行业的技术进步以及碱液资源的充分利用起到积极作用。

三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

（一）确定标准主要内容的论据

氧氯化锆作为锆化工产品的中间基础原料，可直接用于锆铪分离制备原子能级锆铪；经化工合成可以制取碳酸锆、硫酸锆、硝酸锆、氢氧化锆和氧化锆；添加稳定剂后可制取稳定、半稳定和全稳定氧化锆等锆系列化学制品。氧氯化锆工业生产方法普遍采用锆英砂为原料，经高温碱熔、水洗、盐酸浸出、结晶等工序而制得，既锆英砂“一酸一碱法”生产工艺。氧氯化锆的生产过程属于稀有金属冶炼技术领域，工艺较复杂、有一定的环境污染。为了保护本国自身的利益，发达国家在上世纪80年代几乎舍弃了锆产业链中低利、高耗、有污染的前期生产工艺，停止生产氧氯化锆，而是从国外采购氧氯化锆原料，从事锆制品深加工产业，这就促进了中国化学锆工业的发展。

氧氯化锆的生产以锆英砂精矿为主要原料，我国也是世界锆英砂进口和消费第一大国，锆英砂进口量和消费量逐年增长。根据中国有色金属协会钛锆铪分会统计，2020年我国锆英砂消费总量达到73万吨，其中进口67万吨，用于生产氧氯化锆的锆英砂消费量近15万吨，锆英砂消费总量占世界锆英砂消费量的90%以上。目前，全球除南非、印度还有少量的氧氯化锆生产外，几乎全部集中在中国生产。我国氧氯化锆年产量近20万吨，年产能高达30万吨，从事氧氯化锆的生产加工的企业近40家，万吨级规模以上的企业近10家，氧氯化锆产量占世界总产量的90%以上，生产的优质氧氯化锆主要出口美国、日本、欧洲等国家和地区，总计约8万吨/年，是世界最大的氧氯化锆生产国和出口国。

鉴于我国氧氯化锆产能和产量较大，其生产工艺技术水平、环境保护、资源合理利用、三废处置技术和标准等问题值得业内关注。在锆英砂“一酸一碱法”生产氧氯化锆的过程中产出碱性工艺水（碱液），该碱液的主要成分是硅酸钠和氢氧化钠的混合溶液，具有较高的利用价值，可作为生产泡花碱、水处理剂、PH调节剂和偏硅酸钠等产品的基础原料，也可经简单浓缩处理后回用至氧氯化锆碱熔工序自用。锆冶金作业过程中每生产1吨氧氯化锆可产生5.5-6吨的碱液，依据氧氯化锆产量可估算出，锆冶金行业产生的碱液副产品产量在180万吨/年。制定和出台氧氯化锆副产品——碱液的相关标准，规范碱液品质和用途，以妥善合理处置氧氯化锆生产过程中产生的碱液，不仅可以提高锆冶金行业烧碱资源的利用率，而且关乎锆业行业节能减排和产业升级，满足市场需要和供需双方公平受益。为此，本项目提出了《氧氯化锆副产品 碱液》的标准制定工作。

英格瓷（浙江）锆业有限公司、山东广通新材料有限公司、江西晶安高科技股份有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司分别对本企业碱液的产生来源、处置现状及存在问题等进行了现场调研和样品采集，通过样品检测数据，按本标准规定的试验方法检测，并根据下游客户要求，提出碱液的化学成分指标要求，如表1所示。

- 表1  氧氯化锆副产品 碱液 的化学成分（质量百分比w/%）

| 化学成分 | 指 标 |
| --- | --- |
| 氧化钠(Na2O) | 3.0~23.0 |
| 二氧化硅(SiO2) | 1.5-12 |

- 主要试验（或验证）情况分析

- 1、碱液中主成分含量的测定

- （1）方法提要

本标准中碱液的主要成分为氧化钠和二氧化硅。产品中氧化钠和二氧化硅成分的测定参照HG/T 2568的相关规定进行。先用盐酸标准溶液滴定试样溶液中的总碱度，以甲基红乙醇溶液作指示剂，滴定终点颜色黄色变红色，记录标准盐酸溶液所消耗的体积，计算氧化钠含量；在已测完氧化钠含量的溶液中加入过量氟化钠反应，反应生成的氢氧化钠用盐酸标准溶液滴定并过量，然后再用氢氧化钠标准溶液反滴定过量的盐酸，滴定终点为亮黄色.为了消除氟化钠的影响，试验中同时作氟化钠的空白，根据公式计算二氧化硅含量。

- （2）试剂

盐酸标准溶液：C（HCL）=0.3mol/l

盐酸标准溶液：C（HCL）=0.5mol/l

氢氧化钠标准溶液：C（NaOH）=0.5mol/l

固体氟化钠（AR）

甲基红乙醇溶液指示剂:1.0%

- （3）仪器、设备

分析天平；烧杯；锥形瓶。

- （4）分析步骤

用洁净干燥的烧杯，称取试样5.0g(±0.0010 g)；加入热水溶解 ,定溶250ml容量瓶中，冷至室温，稀释至刻度，摇匀备用。移取试液25ml于锥形瓶中，加入1%甲基红指示剂；用0.3mol/l盐酸标准溶液滴定至粉红色为终点（溶液由黄色变粉红色）；记录标准盐酸溶液所消耗的体积（V1）；加入1.5克氟化钠于锥形瓶中,摇匀，用0.5mol/l盐酸标准溶液滴定至粉红色，再过量2～3ml，记录标准盐酸溶液所消耗的体积（V2）；然后用0.5mol/l氢氧化钠标准溶液滴定至亮黄色，记录标准氢氧化钠溶液所消耗的体积（V3）,同时作氟化钠空白。

- （5）结果计算

按下式计算氧化钠、二氧化硅的百分含量。

C1×V1×30.99ｘ10-3

Na2O（%）=  -----------------------×100%

m×25／250

式中：

C1：0.3mol/l标准盐酸溶液的浓度；

V1：0.3mol/l标准盐酸溶液所消耗的体积,ml；

30.99：氧化钠质量换算系数， g/mol；

m：样品重量,g；

〔(C2×V2－C3×V3)－（C2ｘV2空－C3×V3空)〕×15.02×10-3

SiO2（%）=  --------------------------------------------------------×100%

m×25／250

式中：

C2：0.5mol/l标准盐酸溶液的浓度，mol/l；

V2：试样消耗0.5mol/l标准盐酸溶液所的体积，ml；

C3：0.5 mol/l标准氢氧化钠溶液的浓度，mol/l；

V3: 试样消耗0.5 mol/l标准氢氧化钠溶液所的体积，ml；

V2空：空白消耗0.5mol/l标准盐酸溶液所的体积，ml；

V3空: 空白消耗0.5 mol/l标准氢氧化钠溶液所的体积，ml；

15.02：二氧化硅质量换算系数， g/mol

- 2、主要杂质元素锆、钛、铁、铝含量含量的测定

在锆英砂“一酸一碱法”生产氧氯化锆的过程，主要生产工序包括碱熔、水洗、酸浸、浓缩、结晶等。其中碱液产生自水洗工序，为了尽可能提高锆英砂分解率，碱熔过程中所用的烧碱超过理论用量的50%，因此水洗工序产生大量浓度在10%左右，并含硅的碱性溶液。由于该碱性溶液是锆英砂“一酸一碱法”生产氧氯化锆水洗工序产生的工艺水，因此碱液中除了含有氧化钠和二氧化硅外，还包含锆英砂精矿在碱熔后被分解并可溶于水的金属杂质离子。

通过分析测试，锆英砂矿物碱熔分解后，可溶出的金属杂质离子主要为Zr、Ti、Fe、Al。为了确保产品质量稳定，且产品中杂质元素不影响下游客户使用，本项目对碱液中可能含有的金属杂质元素进行了分析，并主要杂质Zr、Ti、Fe、Al金属离子的含量进行了测试。其它重金属杂质离子及锆英砂矿物所含的放射性元素含量较低，且主要以不溶物形式存在，在水洗过程中进入固相滤饼硅渣中，为此，本项目对Zr、Ti、Fe、Al之外的杂质离子不做测定和限定。

氧氯化锆副产品碱液中主要杂质元素锆、钛、铁、铝含量的测定方法采用电感耦合等离子体发射光谱法进行测定。依据锆英砂矿物来源及组成不同，碱液副产品中所含的主要金属杂质离子为锆、钛、铁、铝。为此，标准编制成员单位分批次取样，各企业对碱液中四种主要金属杂质离子的含量检测数据见附表。

- 3、其它杂质元素含量的测定及控制

碱液中其它重金属杂质离子及放射性元素(U、Th）含量较低，不影响下游客户正常使用，本标准中不做限定。

- 4、检验规则

- 本标准要求中规定的所有指标项目为出厂检验项目，应逐批检验。生产企业用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一级别的碱液为一批。按GB/T 6678的规定确定采样单元数。采样时，将采样器自容器口插入至液面的10cm以上处采样。分装入两个干燥、清洁的塑料瓶中，密封，瓶（或袋）上粘贴标签，注明：生产厂名称、产品名称、等级、批号、采样日期和采样者姓名。一份用于检验，另一份保存备查，保存时间由生产厂根据实际情况确定。检验结果中如有一项指标不符合本标准要求时，应重新自两倍量的包装袋中采样进行复验，复验结果即使只有一项指标不符合本标准要求时，则整批产品为不合格。采用GB/T 8170规定的修约值比较法判定检验结果是否符合标准。

- 5、企业验证数据

- 本标准主要起草单位提供了多批次碱液试料进行产品质量跟踪和测试，各生产企业提供的碱液主成分及杂质检测结果如下：

附表1 氧氯化锆副产品碱液主成分及金属杂质检测结果-英格瓷（浙江）锆业有限公司

| 检测项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化纳Na2O(%) | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 6.2 | 6.7 |
| 二氧化硅SiO2(%) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| 锆Zr(%) | 0.0244 | 0.0241 | 0.0246 | 0.0239 | 0.0245 |
| 钛Ti(%) | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 铁Fe(%) | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 |
| 铝Al(%) | 0.0018 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 |

附表2 氧氯化锆副产品碱液中放射性核酸含量检测结果-英格瓷（浙江）锆业有限公司

| 检测项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铀U(ug/L) | 266.00 | 326.00 | 292.00 | 326.00 | 598.00 | 398.00 | 476.00 | 262.00 | 654.00 | 468.00 |
| 钍Th(ug/L) | 93.20 | 187.00 | 97.10 | 81.60 | 60.30 | 78.70 | 224.00 | 52.60 | 388.00 | 490.00 |

附表3 氧氯化锆副产品碱液主成分及金属杂质检测结果-山东广通新材料有限公司

| 样品编号 | 锆Zr(%) | 铁Fe(%) | 钛Ti(%) | 铝Al(%) | 氧化钠Na2O(%) | 二氧化硅SiO2(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.021 | 0.00021 | 0.00028 | 0.0014 | 6.70 | 3.49 |
| 2 | 0.020 | 0.00009 | 0.00009 | 0.0022 | 7.20 | 3.28 |
| 3 | 0.022 | 0.00012 | 0.00021 | 0.0018 | 7.30 | 2.83 |
| 4 | 0.020 | 0.00007 | 0.00014 | 0.0019 | 7.70 | 2.37 |
| 5 | 0.024 | 0.00024 | 0.00038 | 0.0027 | 7.60 | 3.98 |
| 6 | 0.019 | 0.00041 | 0.00067 | 0.0030 | 7.50 | 3.66 |
| 7 | 0.026 | 0.00012 | 0.00019 | 0.0018 | 7.00 | 2.81 |
| 8 | 0.026 | 0.00017 | 0.00026 | 0.0022 | 7.80 | 3.09 |
| 9 | 0.026 | 0.00024 | 0.00046 | 0.0062 | 20.60 | 6.29 |
| 10 | 0.027 | 0.00028 | 0.00054 | 0.0056 | 19.50 | 6.39 |
| 11 | 0.030 | 0.00012 | 0.00014 | 0.0110 | 20.60 | 5.91 |
| 12 | 0.029 | 0.00019 | 0.00029 | 0.0109 | 21.20 | 6.06 |
| 13 | 0.027 | 0.00050 | 0.00064 | 0.0066 | 18.70 | 4.64 |
| 14 | 0.026 | 0.00038 | 0.00055 | 0.0056 | 20.70 | 7.60 |
| 15 | 0.025 | 0.00023 | 0.00046 | 0.0069 | 20.20 | 6.79 |
| 16 | 0.026 | 0.00018 | 0.00032 | 0.0055 | 22.10 | 10.92 |
| 17 | 0.028 | 0.00035 | 0.00058 | 0.0079 | 20.60 | 7.27 |
| 18 | 0.026 | 0.00070 | 0.00101 | 0.0081 | 20.60 | 6.35 |
| 19 | 0.028 | 0.00035 | 0.00054 | 0.0074 | 19.70 | 5.88 |
| 20 | 0.029 | 0.00037 | 0.00055 | 0.0059 | 20.30 | 6.79 |
| 21 | 0.027 | 0.00046 | 0.00065 | 0.0061 | 19.90 | 7.22 |
| 22 | 0.026 | 0.00036 | 0.00050 | 0.0065 | 20.50 | 7.21 |
| 23 | 0.026 | 0.00052 | 0.00064 | 0.0058 | 21.90 | 11.20 |
| 24 | 0.029 | 0.00089 | 0.00107 | 0.00613 | 20.50 | 8.39 |

附表4 氧氯化锆副产品碱液中放射性核酸含量检测结果-山东广通新材料有限公司

| 检测项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UO2(%) | 0.00006 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00004 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00006 |
| ThO2(%) | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |

附表5 氧氯化锆副产品碱液中主成分及杂质含量检测结果-江西晶安高科技股份有限公司

| 编号 | Na2O% | SiO2% | Zr (mg/l) | Ti (mg/l) | Fe (mg/l) | Al (mg/l) | Th (mg/l) | U (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.44 | 4.76 | 535 | 2.7 | 1.2 | 103 | 0.02 | 0.74 |
| 2 | 10.28 | 4.86 | 358 | 3.3 | 1.8 | 132 | 0.03 | 0.73 |
| 3 | 10.18 | 4.71 | 412 | 4.3 | 1.9 | 144 | 0.03 | 0.78 |
| 4 | 10.97 | 4.85 | 421 | 3.8 | 2.2 | 139 | 0.02 | 0.69 |
| 5 | 10.65 | 4.92 | 512 | 2.9 | 3.2 | 155 | 0.03 | 0.76 |
| 6 | 10.76 | 4.85 | 421 | 3.6 | 3.6 | 163 | 0.03 | 0.79 |
| 7 | 10.49 | 4.78 | 353 | 5.6 | 2.9 | 173 | 0.03 | 0.71 |
| 8 | 21.02 | 7.3 | 923 | 9.4 | 5.3 | 314 | 0.09 | 1.56 |
| 9 | 20.88 | 7.88 | 878 | 8.5 | 2.8 | 289 | 0.11 | 1.48 |
| 10 | 20.35 | 8.12 | 876 | 7.9 | 3.2 | 276 | 0.08 | 1.55 |
| 11 | 21.33 | 7.45 | 883 | 11.2 | 2.9 | 335 | 0.09 | 1.54 |
| 12 | 20.93 | 7.39 | 935 | 10.2 | 3.2 | 329 | 0.08 | 1.61 |

备注：Na2O SiO2 采用滴定法  Zr Ti Fe Al Th U元素分析采用ICP-OES法。

附表6 氧氯化锆副产品碱液中主成分及杂质含量检测结果-广东东方锆业科技股份有限公司

| 项目 | Na2O ( % ) | SiO2 ( % ) | ZrO2 ( % ) | TiO2 ( % ) | Fe2O3 ( % ) | Al2O3 ( % ) | ThO2 ( % ) | UO2 ( % ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23.73 | 4.50 | 0.0462 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0347 | 0.00006 | 0.00001 |
| 2 | 23.68 | 4.35 | 0.0465 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0350 | 0.00007 | 0.00001 |
| 3 | 23.67 | 2.80 | 0.0515 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0383 | 0.00006 | 0.00001 |
| 4 | 23.33 | 3.30 | 0.0520 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0388 | 0.00005 | 0.00001 |
| 5 | 23.53 | 4.25 | 0.0466 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0347 | 0.00006 | 0.00001 |
| 6 | 23.66 | 3.88 | 0.0467 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0352 | 0.00005 | 0.00001 |

备注：Na2O SiO2 采用滴定法  Zr Ti Fe Al Th U元素分析采用ICP-OES法。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题

五、预期达到的社会效益等情况

- （一）项目的必要性简述

由于氧氯化锆主要集中在国内生产，因此，未查阅到关于此副产品的相关国外标准。国内氧氯化锆行业产生的碱液副产品也无国家标准、行业标准和地方标准可循，部分企业制定了企业标准作为内控措施。为了确保锆冶金行业的生存与良性发展，降低能源消耗，加强锆冶金行业污染治理，提高资源利用率，亟待制定本标准作为锆冶金行业组织生产和检验的依据。

本标准的制定，可以通过实施行业准入条件规范锆行业内企业的生产经营行为，提高行业整体水平和企业综合竞争力，促进锆冶金行业结构调整和产业升级，利于锆行业持续健康良性发展，对规范我国锆化学品行业绿色发展及技术进步具有十分重要的意义。

- （二）项目的可行性简介

- 随着我国锆化工行业的不断发展，中国已成为世界最大的氧氯化锆生产国和出口国，占世界氧氯化锆产量的95%以上，氧氯化锆产能在30万吨/年，产生的碱液副产品接近180万吨/年。碱液是锆英砂“一酸一碱法”生产氧氯化锆过程中产生的副产品，主要成分是硅酸钠和氢氧化钠的混合溶液。该副产品利用价值较高，可作为生产泡花碱、水处理剂和偏硅酸钠等产品的基础原料使用，作为低浓度氢氧化钠产品的替代品具有很大的价格竞争优势。目前，对氢氧化钠产品浓度和质量要求不高的化工企业，对此副产品碱液的需求旺盛。为了规范锆行业内企业的生产经营行为，确保锆冶金行业的生存与良性发展，提高烧碱资源利用率，亟待制定本标准作为锆冶金行业组织生产和检验的依据。现制定此标准的技术条件已成熟，具备充实的制定条件和恰当的制定时机。

- （三）标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益。

- 本标准制定牵头单位和参与单位为英格瓷（浙江）锆业有限公司、山东广通新材料有限公司、江西晶安高科技股份有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司，上述四家公司均是目前从事氧氯化锆生产加工行业的地方龙头企业，生产技术水平也处于行业领先地位，四家公司氧氯化锆产品和合计产能可占到全行业的75%以上。本氧氯化锆副产品-碱液技术指标为四家公司合议后共同提出，基本可以代表行业整体水平。

- 本标准的制定和实施，可以规范锆化工企业生产经营行为，保证碱液作为副产品生产销售时产品质量符合下游客户要求，利于保障供需双方利益，为副产品碱液的合理处置和综合利用提供了技术规范和处置依据，企业经济效益显著，锆冶金行业社会效益显著。

六、采用国际标准和国外先进标准的情况

- 无

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况

- 本标准《氧氯化锆副产品 碱液》从技术上保证了产品使用的安全性和可靠性，条文精炼表述清楚，技术要求全面、准确、科学、合理；标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1-2020的有关要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

- 暂无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

- 依据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 1、本次制定的《氧氯化锆副产品 碱液》，不仅与生产企业有关，而且与下游用户、检测机构等相关。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

- 2、建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行有关标准的建议

- 无

十二、其他应予说明的事项

- 无。