YS

ICS 77.120.99

CCS H 63

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXX-202X

结晶铪

Crystal hafnium

（审定稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

202X-XX-XX发布                              202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、国核宝钛锆业股份公司、南京佑天金属科技有限公司

本文件主要起草人：

结晶铪

1  范围

本文件规定了结晶铪技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于制备高纯铪、光学或集成电路镀膜材料、化工和有色冶金工业用耐腐蚀设备、耐高温合金、等离子切割材料等的结晶铪。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 1347  高纯铪化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

YS/T 1467.9  铪化学分析方法 第9部分：氢量的测定

YS/T 1467.10  铪化学分析方法 第10部分：氧量和氮量的测定

YS/T 1467.11  铪化学分析方法 第11部分：碳量的测定

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  产品分类

产品按纯度分为两个级别：JHf-1、JHf-2。

5  技术要求

5.1 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

表1  产品的化学成分

%（质量分数）

| 产品品级 |  | JHf-1 | JHf-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| （Hf+Zr）含量，不小于 |  | 99.95 | 99.9 |
| 杂质元素含量，不大于 | Zr | 0.2 | 0.2-0.5 |
|  | Ag | 0.0005 | 0.001 |
|  | Al | 0.001 | 0.002 |
|  | Bi | 0.0005 | 0.001 |
|  | Ca | 0.0005 | 0.001 |
|  | Cd | 0.0005 | 0.001 |
|  | Co | 0.001 | 0.001 |
|  | Cr | 0.001 | 0.003 |
|  | Cu | 0.001 | 0.001 |
|  | Fe | 0.008 | 0.015 |
|  | Mg | 0.001 | 0.002 |
|  | Mn | 0.0005 | 0.001 |
|  | Mo | 0.001 | 0.002 |
|  | Na | 0.0005 | 0.001 |
|  | Nb | 0.001 | 0.001 |
|  | Ni | 0.001 | 0.004 |
|  | P | 0.0005 | 0.001 |
|  | Pb | 0.0005 | 0.001 |
|  | Pt | 0.001 | 0.001 |
|  | S | 0.001 | 0.001 |
|  | Sb | 0.0005 | 0.001 |
|  | Sc | 0.0005 | 0.001 |
|  | Si | 0.001 | 0.003 |
|  | Sn | 0.0005 | 0.001 |
|  | Ta | 0.001 | 0.001 |
|  | Th | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Ti | 0.001 | 0.001 |
|  | U | 0.0005 | 0.001 |
|  | V | 0.0005 | 0.001 |
|  | W | 0.001 | 0.001 |
|  | Zn | 0.0005 | 0.001 |
|  | C | 0.005 | 0.010 |
|  | H | 0.002 | 0.010 |
|  | O | 0.010 | 0.010 |
|  | N | 0.005 | 0.010 |
| 注:产品纯度为100%减去表中所列杂质总和后的余量，不包括锆及C、H、O、N杂质元素。 |  |  |  |

5.2外形尺寸及允许偏差

产品直径为（15-30）±2mm，长度为（100-2000）±5mm，直径、长度等外形尺寸及允许偏差根据需方要求确定，或由供需双方协商确定并在订货单中注明。

5.3 外观质量

产品为平直棒条状，外观为金属光泽，表面应光洁，无目视可见的夹杂物。

6  试验方法

6.1 产品的化学成分分析按YS/T 1347的相关规定进行，氢含量按照YS/T 1467.9规定的方法测定，氧含量和氮含量按照YS/T 1467.10规定的方法测定，碳含量的YS/T 1467.11规定的方法测定，化学成分也可按供需双方协商的方法测定。

6.2 产品的外形尺寸采用相应精度的量具测量。

6.3 产品的外观质量用目视检查。

- 7  检验规则

7.1检查和验收

7.1.1 产品由供方或第三方进行检验，保证产品符合本文件及订货单规定。

7.1.2 需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一品级、采用同一原料、同一工艺、同一生产周期生产的产品组成。每批重量由供需双方协商确定。

7.3 检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、外形尺寸检测和外观质量的检查。产品检验项目列于表2。

7.4 取样方法

7.4.1 产品取样方法列于表2。产品化学成分分析采用随机取样方式，每批产品数量低于10件（棒数）时，随机抽取1件。数量为10件或高于10件时，随机抽取不小于20%进行取样，或由供需双方协商确定。

7.4.2 产品外形尺寸逐件测量。

7.4.3 产品外观质量逐件检查。

表2 产品检验项目及取样方法

| 检验项目 | 取样要求 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 随机 | 从每批交付的产品中抽样，2个样品/件 | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸 | 逐件 | 每批100% | 5.2 | 6.2 |
| 外观质量 | 逐件 | 每批100% | 5.3 | 6.3 |

7.5 检验结果的判定

7.5.1 产品化学成分检验结果不合格时，需从同一批产品中加倍取样，对不合格项目进行复检，如仍有结果不合格，则判定该件为不合格。

7.5.2 产品的外形尺寸检验结果不合格时，则判该件产品不合格。

7.5.3 产品外观质量检查不合格时，则判该件产品不合格。

8  标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1 标志

每批产品外标签上应注明：

- 供方名称、商标；

b） 产品名称；

c） 产品牌号；

d） 产品毛重、净重；

e） 包装日期；

f） 产品批号。

8.2 包装

8.2.1 每件产品应用塑料袋或泡沫塑料膜包装，外用纸箱或木箱包装。

8.2.2 需方对包装有特殊要求时，由供需双方另行协商。

8.3 运输与贮存

8.3.1 产品在运输过程中应防止碰撞、摩擦并注意防潮，不得损坏和沾污产品，包装运输过程中应保持产品及包装完整。

8.3.2 产品应存放于阴凉、干燥、通风的库房。

8.4 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、文件编号、出厂日期外，还应注明：

- 产品合格证

b) 产品成品检验报告

c) 产品使用说明

e）其他

9  订货单内容

订购本文件所列产品的订货单内应包括以下内容：

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 净重；

- 包装要求；

- 交货日期；

- 本文件编号；

- 其他。