国家标准

烧结金属材料和硬质合金

弹性模量的测定

编制说明

（审定稿）

国家标准

《烧结金属材料和硬质合金弹性模量的测定》

编制说明（审定稿）

一、工作简况

1.1 任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2021年推荐性国家标准计划（修订）的通知》（国标委发函〔2021〕19号）精神，由中南大学粉末冶金研究院负责编制国家标准《烧结金属材料和硬质合金弹性模量的测定》，项目计划编号为：2021921-T-610。按计划要求，本标准应在2023年完成。

1.2 项目概况

弹性模量是指材料在外力作用下产生单位弹性变形所需要的应力，是反映材料抵抗弹性变形能力的指标。弹性模量表征固体材料弹性性质的重要力学参数，从宏观角度来说，弹性模量是衡量物体抵抗弹性变形能力大小的尺度，从微观角度则是原子、离子或分子之间键合强度的反映。弹性模量数值的大小与材料的结构、化学成分和加工制造方法等因素有关，其值越大，使材料发生一定弹性变形的应力也越大，即材料的刚度越大，亦即在一定应力作用下，发生弹性变形越小。弹性模量也是进行热应力计算、防热与隔热层计算、选用机械构件材料的主要依据之一。因此，精确测量弹性模量对烧结金属材料和硬质合金的理论研究、生产都具有重要意义。

弹性模量的测量是物理学的基本测量参数之一，属于力学的范畴。测量弹性模量可分为静态法、动态法二类。静态法（包括拉伸法、扭转法和弯曲法）通常适用于在大形变及常温下测量金属试样。静态法是在试样上施加一恒定的拉伸（或压缩）应力，测定其弹性变形量；或在试样上施加一恒定的弯曲应力，测定其弹性弯曲挠度，根据应力和应变计算弹性模量。静态法测量载荷大、加载速度慢并伴有弛豫过程，像耐火一类的脆性材料，应变量很小，弹性模量很大，使用静态法测出准确的应变量比较困难。为了测准应变量，往往需增大施加应力，虽然应力未超过试样的弹性比例极限，但由于它的结构是多相组成，内部的不均一性，容易引起应力集中，导致局部弹性疲劳或超过弹性极限，甚至局部破坏，致使得到的结果有波动。静态法属于对试样具有破坏性质的一种方法，不具有重复测试的机会。动态法（包括连续波法、脉冲波法、弯曲共振法和超声纵向共振法〕是指利用很小的外力使试样振动，通过测试试样的频率求得弹性模量，或者通过测试声波在试样中的传播速度计算得出材料弹性模量。采用动态法，则施加于试样上是作周期性变化的非常小的应力，也无需测量应变量，就消除了静态法存在的问题。此时试样内产生的应力值仅有1*10-3N/mm2（0.001Mpa）左右，在应力-应变曲线上相当于应力接近零时测定的弹性模量。而且测定后试样完整无损，在同一根试样上，不但可以反复进行测定，而且可以进行不同条件下的测定，测定温度范围广，可从液氮温度至3000℃左右。因此动态法测试弹性模量迅速简便，所测试的试样大小和重量范围较宽，且重复性较好。动态法属于不破坏试样结构和性能的一种无损检测方法，试样可重复测试。另外，动态法还可测试材料的杨氏模量、剪切模量和泊松比；对材料抗折强度的间接评价；是材料抗热震性的主要参数之一，快速判断材料的热震性等。由于在测量上的优越性，动态法在实际应用中己经被广泛采用。

本标准规定了烧结金属材料和硬质合金弹性模量的测定方法，运用动态超声波纵向振发的原理测定烧结金属材料和硬质合金弹性模量。为科研、试验、生产、应用、贸易等方面提供弹性模量的技术标准依据。

原标准修订于1998年，近些年内粉末冶金行业技术取得了长足的进步，相关试验设备、附件也有了很大的变化。该标准在规范上不再适应现代化生产测试要求，不能对科研、生产起到指导作用。基于实际需要，本单位提出对该标准进行修订，以更好的满足粉末冶金行业的需要。

1.3 承担单位情况

中南大学粉末冶金研究院是集教学、科研和成果转化为一体的国家级新材料研究和高层次人才培养基地。依托研究院建有“粉末冶金国家重点实验室”、“粉末冶金国家工程研究中心”及“轻质高强结构材料国家级重点实验室”等3个国家级科研平台和中国有色金属工业粉末冶金产品质量监督检验中心。

研究院建设有“材料科学与工程”国家一流建设学科、一级学科博士点和硕士点、博士后科研流动站。设有15个研究所（教学系）和实验中心，现有教职工230余人，其中中国工程院院士1人、外籍院士1人，长江学者特聘教授4人，国家杰出青年基金获得者4人，享受国务院政府特殊津贴专家21人，博士生导师65人，教授（研究员）69人。在读本科生1043人，硕士生512人，博士生393人。

研究院主动对接国家重大需求，为我国材料领域战略新兴产业和自主创新突破了系列核心关键技术。从材料基础理论研究、应用基础研究、工程化研究到材料性能检测评价，建立了系统的材料研究体系，包含集成材料计算、难熔金属与硬质合金、摩擦减磨材料、粉末高温合金、特种陶瓷材料、轻质合金材料、电工电子材料和碳基复合材料等领域，研究的材料和系统广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、电子、核工业等工业部门和相关国民经济建设部门。先后完成国家级科研项目500余项，获省部级以上科技奖励近100项，其中国家技术发明一等奖2项、国家科技进步一等奖3项，国家级教学成果二等奖2项，国家技术发明（科技进步）二等奖10余项，拥有发明专利1000余项。

研究院积极推动产学研协调发展，以粉末冶金国家工程研究中心为“孵化器”进行高新技术产业转化，先后发起组建多家学科性公司，包括2家上市公司—湖南博云新材料、湖南金博科技股份有限公司。

研究院是中国材料研究学会理事长、中国有色金属学会副理事长、中国粉末冶金联合会（筹）主席单位。在国际材料界影响日增，先后与美国、俄罗斯、英国、法国、德国、日本、澳大利亚等国家地区的高等学校和科研机构建立了深入的学术交流与合作关系。

1.4 参编单位及主要起草人工作情况

标准起草过程中各参编单位给予了大力的支持帮助。深圳注成科技股份有限公司、广东省科学院分析检测中心、自贡硬质合金有限责任公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司和苏州中耀科技有限公司参与标准起草、校对及数据验证；

标准主要起草人以及分工见下表。

标准主要起草人及分工

| 姓名 | 单位 | 分工 |
| --- | --- | --- |
|  | 中南大学 | 负责调研、验证、标准起草 |
|  | 中南大学 | 负责调研、验证、标准起草 |
|  | 中南大学 | 负责全过程的标准编制、协调工作 |
|  | 中南大学 | 负责全过程的标准编制、协调工作 |
|  | 深圳注成科技股份有限公司 | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | 深圳注成科技股份有限公司 | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | 自贡硬质合金有限责任公司 | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | 自贡硬质合金有限责任公司 | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | 株洲硬质合金集团有限公司 | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | 株洲硬质合金集团有限公司 | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | 广东省科学院分析检测中心 | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | 广东省科学院分析检测中心 | 参与标准起草，资料收集，提供相关验证 |
|  | 苏州中耀科技有限公司 | 参与标准起草，资料收集 |
|  | 苏州中耀科技有限公司 | 参与标准起草，资料收集 |

1.5主要工作过程

1.5.1 起草阶段

中南大学粉末冶金研究院接到《烧结金属材料和硬质合金弹性模量的测定》的修订任务后，立即组织相关工程技术人员成立了标准编制组，进行相关资料的查询与收集工作，制订工作计划和进度安排。对弹性模量试验国内外相关标准进行了调研。如GB/T22315 金属材料 弹性模量和泊松比试验方法、ASTM E494 Standard Practice for Measuring Ultrasonic Velocity in Materials by Comparative Pulse-Echo Method和ASTM E1875-2020a Standard Test Method for Dynamic Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio by Sonic Resonance等。并开展与标准制定相关的测试工作，于2022年4月形成了标准的征求意见稿和编制说明。

1.5.2 征求意见阶段

2022年5月7日，由全国有色金属标准化技术委员会主持，通过网络会议形式召开了本标准的讨论会。来自全国有色标准化技术委员会、北京矿冶科技集团有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司、成都美奢锐新材料有限公司、广东邦普循环科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、国联汽车动力电池研究院有限责任公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、赫格纳斯（中国）有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、矿冶科技集团有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、西安赛隆金属材料有限责任公司、西北有色金属研究院、成都易西北有色金属研究院、北京康普锡成科技有限公司、中信国安盟固利电源技术有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、元能科技（厦门）有限公司、有研粉末新材料股份有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司、广西分析测试研究中心、莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司、广西冶金产品质量检验站、钢铁研究总院、深圳市注成科技股份有限公司等 40家单位的 45位专家代表参加了会议，与会代表对本标准（讨论稿）进行了认真、细致的讨论。

2022年8月25日-27日，由全国有色金属标准化技术委员会在湖北省宜昌市组织召开有色金属标准工作会。来自全国有色标准化技术委员会、广东邦普循环科技有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、北京当升材料科技股份有限公司、湖南万润新能源科技股份有限公司、湖南长远锂科股份有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、江苏威拉里新材料科技有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司、厦门厦钨新能源材料股份有限公司、苏州中耀科技有限公司、西安欧中材料科技有限公司、西安赛隆增材技术股份有限公司、浙江巴莫科技有限责任公司、中伟新材料股份有限公司等21家单位的30位专家代表参加了会议。与会代表对本标准（预审稿）进行了认真、细致的讨论。

2022年8月20日-10月30日，全国有色金属标准化技术委员会将征求意见资料在国家标准化管理委员会的“公共信息服务平台”上挂网，向社会公开征求意见。同时，全国有色标准化技术委员会通过工作群、邮件向委员单位征求意见，并将征求意见资料在www.cnsmq.com网站上挂网。征求意见的单位包括主要生产、经销、使用、科研、检验等单位及大专院校，征求意见单位广泛且有代表性，征求意见时间大于2个月。

2022年10月，编制组单位对收集到的意见和建议进行整理，共收集到18条意见，形成了标准意见汇总处理表。标准制定工作组对征求意见稿进行了修改，形成了标准预审稿。

1.5.3 审查阶段

2022年11月2日～5日，由全国有色金属标准化技术委员会在福建省厦门市组织召开有色金属标准工作会。来自编制组成员等xx家单位xx名专家代表参加了会议，见《有色金属审定会参加单位及代表签名》。会议对中南大学负责修订的国家标准《烧结金属材料和硬质合金弹性模量的测定》（送审稿）进行了认真细致的审定并提出修改意见，见《有色金属标准审定会会议纪要》。标准编制组采纳了审定会意见，对标准送审稿进行了修改完善。

1.5.4 报批阶段

标准编制组对标准文本和编制说明进行修改完善，形成标准报批稿报送至全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243），现上报至国家标准化管理委员会审批、发布。

委员投票情况：2022年XX月XX日至2022年XX月XX日，由全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分标委会组织，在“全国专业标准化技术委员会工作平台”进行了委员投票，本SC全体委员人数共有XX人，参与投票XX人，投票同意本标准通过审查XX人，其中，起草人员X人。

二、标准的编制原则、主要内容与论据

2.1 标准编制的原则

该标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。保证标准的适用性；提高标准的统一性和协调性；结合我国国情积极借鉴国际标准和国外先进标准，加快和国际接轨的步伐，提高产品的竞争能力。

2.2 修订内容及确定方法

根据前期调研情况提出对以下内容进行修订。

2.2.1 增加规范性引用文件

增加GB/T 10623、GB/T 22315、GB/T 5163、GB/T 6062和GB/T 8170四个规范性引用文件，分别是：

GB/T 10623 金属材料 力学性能试验术语

GB/T 22315 金属材料 弹性模量和泊松比试验方法

GB/T 5163 烧结金属材料(不包括硬质合金) 可渗性烧结金属材料 密度、含油率和开孔率的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

增加了两个引用术语和定义的相关标准；烧结金属材料因制备工艺和需求不同，有致密和非致密材料之分，故增加非致密烧结金属材料的密度测试方法。增加了数值修约规范文件。

2.2.2 增加了术语和定义

根据标准内容增加了三个术语和定义

弹性模量 modulus of elasticity

杨氏模量 Young’s modulus

低于比例极限的应力和相应应变的比值。

注：杨氏模量为正应力和线性应变下的弹性模量特例。

共振频率 resonance frequency

引致试样产生共振的外加强迫力的振动频率。

2.2.3 完善了对标准方法原理的描述。

通过对试样进行声波纵向振动激发，使试样产生机械振动，当试样的共振频率与激发频率相同时产生共振。测定试样共振频率、长度和密度即可计算出弹性模量。

2.2.4 增加了样品尺寸示意图。

单位为毫米

图1  圆形试样尺寸图              图2  矩形试样尺寸图

说明：长度——。

2.2.5 试样的取样与制备

去掉了“表面层应至少除去0.1mm的厚度”的规定 。

将“试样的两端端面磨光，平行度在0.02mm以内”修改为 “试样的两端端面应为平面，圆形试样两端须垂直于轴线和圆柱面，平行度公差应小于0.02mm以内。矩形试样长度、宽度和厚度的平行度公差应小于0.02mm以内”。

2.2.6 实验步骤修改

将7.1修改为“用游标卡尺测量圆形试样的长度和截面尺寸，矩形试样的长度和截面尺寸，精确到0.1mm。记为。”

将7.2 修改为“致密烧结金属材料与硬质合金的试样密度按GB/T 3850进行密度测定，烧结金属材料(不包括硬质合金) 可渗性烧结金属材料的试样密度按GB/T 5163进行密度测定，精确到0.01g/cm3。记为。”

将7.3 增加“直到获得试样纵向振动的共振频率值。共振频率精确到50Hz。记为”的描述。

2.2.7 实验数据处理

将 “E      弹性模量，单位为（MPa）”修改为“E      弹性模量，单位为（GPa）”

将8.2“报告结果修约到5×103Mpa”修改为“报告结果精确0.1 GPa，修约按GB/T 8170的相关规定。”

2.2.8 试验报告修改

将“b)鉴别试样的必要说明”修改为“b)试样的材料”

增加“c）试样的形状和尺寸”。

增加“e) 试验日期”。

2.3 主要试验验证情况

根据讨论会的要求，编制组会后由中南大学制备弹性模量测量样品，分别选取了铝合金、弥散强化铜合金、铁合金和硬质合金四种不同材质按照标准要求的尺寸加工成圆棒或矩形条。试样样品共有4种材料，共12个，其中同一材料、同一规格的样品各制备2个。由中南大学、自贡硬质合金有限责任公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、广东省科学院分析检测中心对试样以传递的方式进行验证测量工作，验证样品测量数据统计见表1～表5。

表1  铝合金试样数据统计表

| 样品名称 |  | 铝合金 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 2根 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测单位 |  | 中南大学 |  |  |  |  | 自贡硬质合金有限责任公司 |  |  |  |  | 广东省科学工业分析检测中心 |  |  |
| 检测设备 |  | DCY-2动态弹性模量测定仪 |  |  |  |  | DTM-Ⅱ动态法弹性模量测定仪 |  |  |  |  | Zwick/Roell Z250微机电子万能试验机 |  |  |
| 样品 编号 | 样品 名称 |  | 试样尺寸 |  |  |  |  | 质量 g | 密度 g/cm3 |  | 测量数据 |  |  |  |
|  |  |  | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 直径 mm |  |  |  |  | 中南大学 |  | 自贡硬质合金有限责任公司 | 广东省科学工业分析检测中心 |
| 1-矩形 | 铝合金 |  | 140.00 | 8.04 | 6.00 | / |  | 20.19 | 2.99 |  | 76.8 |  | 72.5 | 71.0 |
| 2-矩形 |  |  | 140.50 | 8.03 | 6.02 | / |  | 20.29 | 2.99 |  | 75.0 |  | 72.2 | 70.0 |
| 备注 | 1、1号和2号试样为同材质同批号样品； 2、每一个样品测量三次取平均值得到检测结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1号和2号试样为铝合金材料，根据表1数据分析，由中南大学和自贡硬质合金有限责任公司采用超声共振法测试相对误差《3%，说明该测试方法实验室间再现性较好，具有可比性。广东省科学工业分析检测中心采用力学实验机进行拉伸弹性模量测试，三家单位测试数据相对误差《3%,说明该类铝合金制品动态法与静态法弹性模量测试都适合使用，一致性较好，具有可比性。

表2  弥散强化铜合金试样数据统计表

| 样品名称 |  | 弥散强化铜合金 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 2根 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测单位 |  | 中南大学 |  |  |  | 自贡硬质合金有限责任公司 |  |  |  |  | 北京钢研高纳科技股份有限公司 |  |  | 广东省科学工业分析检测中心 |  |
| 检测设备 |  | DCY-2动态弹性模量测定仪 |  |  |  | DTM-Ⅱ动态法弹性模量测定仪 |  |  |  |  | GYDG-001激光模量测量仪 |  |  | Zwick/Roell Z250 微机电子万能试验机 |  |
| 样品 编号 | 样品 名称 |  | 试样尺寸 |  |  |  |  | 质量 g |  | 密度 g/cm3 |  | 测量数据 |  |  |  |
|  |  |  | 长 mm | 宽 mm | 高 mm |  | 直径 mm |  |  |  |  | 中南大学 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 广东省科学工业分析检测中心 |
| 3-圆棒 | 弥散强化铜合金 |  | 119.50 | / | / |  | 5.97 | 29.45 |  | 8.74 |  | 116.1 | 114.7 | 113.1 | 115.0 |
| 4-圆棒 |  |  | 120.00 | / | / |  | 6.05 | 30.35 |  | 8.74 |  | 116.0 | 115.3 | 116.9 | 116.0 |
| 备注 | 1、3号和4号试样为同材质同批号样品； 2、每一个样品测量三次取平均值得到检测结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3号和4号试样均弥散强化铜合金材料，根据表2数据分析，由中南大学和自贡硬质合金有限责任公司采用超声共振法测试相对误差《1%，说明该测试方法实验室间再现性较好，具有可比性。北京钢研高纳科技股份有限公司采用激光法弹性模量测试仪测试，广东省科学工业分析检测中心采用力学实验机进行拉伸弹性模量测试，四家单位的测试相对误差《2%,说明弥散强化铜合金制品动态法与静态法弹性模量测试都适合使用，一致性较好，具有可比性。

表3  铁基合金试样数据统计表

| 样品名称 |  | 铁基合金 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 4根 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测单位 |  | 中南大学 |  |  |  |  | 北京钢研高纳科技股份有限公司 |  |  |  |  | 株洲硬质合金集团有限公司 |  |
| 检测设备 |  | 弹性模量测定仪 |  |  |  |  | GYDG-001激光模量测量仪 |  |  |  |  | RFDA23共振频率和阻尼系统 |  |
| 样品 编号 | 样品 名称 |  | 试样尺寸 |  |  |  |  | 质量 g | 密度 g/cm3 | 测量数据 |  |  |  |
|  |  |  | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 直径 mm |  |  |  | 中南大学 |  | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 株洲硬质合金集团有限公司 |
| 5-矩形 | 铁基合金 |  | 59.85 | 8.02 | 6.04 | / |  | 19.16 | 6.58 | 118.3 |  | 118.0 | 115.0 |
| 6-矩形 |  |  | 60.00 | 8.00 | 6.04 | / |  | 19.20 | 6.58 | 118.2 |  | 119.0 | 116.0 |
| 7-圆棒 | 铁基合金 |  | 60.10 | / | / | 6.00 |  | 11.247 | 6.58 | 117.0 |  | 117.0 | 114.0 |
| 8-圆棒 |  |  | 60.30 | / | / | 5.90 |  | 10.912 | 6.58 | 117.2 |  | 117.0 | 115.0 |
| 备注 | 1、5号-8号试样为同材质同批号样品，分别制备成矩形和圆棒。 2、每一个样品测量三次取平均值得到检测结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5号-8号试样均为铁基合金材料，根据表3数据分析，中南大学使用超声共振法测试，北京钢研高纳科技股份有限公司使用激光模量仪测试，株洲硬质合金集团有限公司使用脉冲振动法测试，三家单位均使不同的动态法进行弹性模量测试，其测试相对误差《2%,说明超声共振法测试数据可靠，与其他动态法弹性模量测试亦具有可比性。

表4  硬质合金矩形试样数据统计表

| 样品名称 |  | 硬质合金 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 4根 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测单位 |  | 中南大学 |  |  |  | 自贡硬质合金有限责任公司 |  |  |  |  | 北京钢研高纳科技股份有限公司 |  |  | 广东省科学工业分析检测中心 |  |  |
| 检测设备 |  | DCY-2动态弹性模量测定仪 |  |  |  | DTM-Ⅱ动态法弹性模量测定仪 |  |  |  |  | GYDG-001激光模量测量仪 |  |  | Zwick/Roell Z250 微机电子万能试验机 |  |  |
| 样品 编号 | 样品 名称 |  | 试样尺寸 |  |  |  |  | 质量 g |  | 密度 g/cm3 |  | 测量数据 |  |  |  |  |
|  |  |  | 长 mm | 宽 mm | 高 mm |  | 直径 mm |  |  |  |  | 中南大学 | 自贡硬质合金有限责任公司 |  | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 广东省科学工业分析检测中心 |
| 9-矩形 | 硬质合金 |  | 199.00 | 8.08 | 6.06 |  | / | 136.83 |  | 14.03 |  | 556.3 | 543.6 |  | / | 665.0 |
| 10-矩形 |  |  | 200.50 | 8.08 | 6.06 |  | / | 139.17 |  | 14.03 |  | 568.6 | 548.6 |  | / | 709.0 |
| 11-圆棒 | 硬质合金 |  | 168.00 | / | / |  | 6.00 | 66.978 |  | 14.03 |  | 540.2 | 547.6 |  | 540.2 | 562.0 |
| 12-圆棒 |  |  | 168.00 | / | / |  | 6.00 | 66.80 |  | 14.03 |  | 551.3 | 539.7 |  | 541.3 | 569.0 |
| 备注 | 1、9号-12号试样为YG8硬质合金同材质样品； 2、每一个样品测量三次取平均值得到检测结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9号-12号试样均为YG8硬质合金材料，根据表4数据分析，由中南大学和自贡硬质合金有限责任公司采用超声共振法测试相对误差均在《2%，说明该测试方法实验室间再现性好；其中9号和10号试样中南大学和自贡硬质合金有限责任公司与广东省科学工业分析检测中心数据相比较，相对误差在19%，且两个样品测试偏差较大。广东省科学工业分析检测中心采用静态拉伸法测量弹性模量，根据数据表明该材质形状试样不适合静态弹性模量测试。11号和12号试样北京钢研高纳科技股份有限公司采用激光模量测定仪测量结果相对误差《1%，说明超声波共振法与激光模量测定法亦具有可比性，该方法适用性强。11号和12号试样四家单位相比较相对误差《3%，说明硬质合金材质圆棒形状动态法与静态法弹性模量测试都适合使用，一致性较好，具有可比性。

| 试样号 | 样品 名称 | 试样尺寸 |  |  |  | 质量 g | 密度 g/cm3 | 测试结果 GPa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度 mm | 宽度 mm | 高度 mm | 直径 mm |  |  | 中南大学 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 广东省科学工业分析检测中心 | 备注 |
| 1-矩形 | 铝合金 | 140.00 | 8.04 | 6.00 | / | 20.19 | 2.99 | 76.8 | 72.5 | / | / | 71.0 |  |
| 2-矩形 |  | 140.50 | 8.03 | 6.02 | / | 20.29 | 2.99 | 75.0 | 72.2 | / | / | 70.0 |  |
| 3-圆棒 | 弥散强化铜合金 | 119.50 | / | / | 5.97 | 29.45 | 8.74 | 116.1 | 114.7 | 113.1 | / | 115.0 |  |
| 4-圆棒 |  | 120.00 | / | / | 6.05 | 30.35 | 8.74 | 116.0 | 115.3 | 116.9 | / | 116.0 |  |
| 5-矩形 | 铁基合金 | 59.85 | 8.02 | 6.04 | / | 19.16 | 6.58 | 118.3 | / | 118.0 | 115.0 | / |  |
| 6-矩形 |  | 60.00 | 8.00 | 6.04 | / | 19.20 | 6.58 | 118.2 | / | 119.0 | 116.0 | / |  |
| 7-圆棒 | 铁基合金 | 60.10 | / | / | 6.00 | 11.247 | 6.58 | 117.0 | / | 117.0 | 114.0 | / |  |
| 8-圆棒 |  | 60.30 | / | / | 5.90 | 10.912 | 6.58 | 117.2 | / | 117.0 | 115.0 | / |  |
| 9-矩形 | 硬质合金 | 199.00 | 8.08 | 6.06 | / | 136.83 | 14.03 | 556.3 | 543.6 | / | / | 665.0 |  |
| 10-矩形 |  | 200.50 | 8.08 | 6.08 | / | 139.17 | 14.03 | 568.6 | 548.6 | / | / | 709.0 |  |
| 11-圆棒 | 硬质合金 | 168.00 | / | / | 6.00 | 66.978 | 14.03 | 540.2 | 547.6 | 540.2 | / | 562.0 |  |
| 12-圆棒 |  | 168.00 | / | / | 6.00 | 66.80 | 14.03 | 551.3 | 539.7 | 541.3 | / | 569.0 |  |

表5     各验证单位弹性模量数据统计表

根据表5统计结果表明，同材质样品，同一单位检测数值相对误差均在1%以内。由于各单位使用的测量仪器生产厂家、型号、测试原理不同等因素存在，不同单位之间测试数据1-12号试样相对误差《3%，（除1号和2号试样广东省科学工业分析检测中心使用静态法测试结果相对误差在19%），其他结果均在可接受范围内。故此方法对测量弹性模量结果的判定具有指导意义，也证明本标准具有广泛的适用性和可操作性。

三、标准水平

3.1 采用国际标准及国外先进标准的程度，与国际标准及国外同类标准水平的对比

本标准是根据国内外标准变化、行业技术发展和各单位产品试验需求而修订，与原标准相比，本标准部分技术指标进行了修改，适用范围更广，因此本标准达到国内先进水平。

3.2  与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准与现有标准及制定中的标准协调配套。

3.3  涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准建议发布后6个月实施。

八、废止现行有关标准的建议

无

九、其他应予以说明的事项

无。

十、预期效果

《烧结金属材料和硬质合金弹性模量的测定》国家标准的修订，使标准更加满足各单位的要求，将为科研、试验、生产、应用、贸易等方面提供最基本的技术标准依据，在该标准的基础之上促使试验、产品与国际接轨，有利于我国粉末冶金行业制造工艺水平的提升。

《烧结金属材料和硬质合金弹性模量的测定》

标准编制组

2022年10月25日

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《烧结金属材料和硬质合金弹性模量的测定》

标准项目负责起草单位：中南大学

承办人：曾洁

| 序号 | 标准章条号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编制说明 | 补充验证单位检测数据，完成验证情况汇总 | 粉末冶金标委会 | 采纳 |  |
|  | 前言 | 按照GB/T 1.2-2020要求修改 | 粉末冶金标委会 | 采纳 |  |
|  | 1 范围 | 描述本文件规定的内容。 | 粉末冶金标委会 | 采纳 |  |
|  | 1 范围 | 增加正文中需引用的标准，并按标准号重新调整排列顺序。 | 粉末冶金标委会 | 采纳 |  |
|  | 3 | 增加术语和定义的引用出处。 | 广州能源检测研究院 | 采纳 |  |
|  | 4 | “得出”改为“计算出” | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2 | “至少”改为“应不小于” | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2 | 图片中数据保留到小数点后一位。 | 西安欧中材料科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.3 | “应至少”改为“应除去不少于” | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.3 | “在”改为“应小于” | 北京当升材料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.5 | “试样没有表面裂纹和其他结构缺陷，试验前必须进行表面清洗”改为“试样表面应清洗干净、无异物，无裂纹和其他结构缺陷” | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
|  | 5.5 | 按照GB/T 1.2-2020修改试样尺寸图。 | 广西分析测试研究中心 | 采纳 |  |
|  | 7.1 | 修改为描述圆形试样和矩形试样的测量方法。 | 国合通用测试评价认证股份公司 | 采纳 |  |
|  | 7.2 | 修为为根据致密试样和非致密试样选择不同的测试方法。 | 湖南万润新能源科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.3 | 增加“使用夹具”和“记为” | 苏州中耀科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.3 | 增加对实验步骤的描述。“直到获得试样纵向振动的共振频率值。” | 广西冶金产品质量检验站 | 采纳 |  |
|  | 8.2 | 修改参照GB/T8179数值修约规定。 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 9 | 增加“e）试验日期” | 钢铁研究总院 | 采纳 |  |
|  |  | 无 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 成都美奢锐新材料有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 合肥国轩高科东西能源有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 西安欧中材料科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 崇义章源钨业股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 中石化江钻石油机械有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 江苏当升材料科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 矿冶科技集团有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 南昌硬质合金有限责任公司 |  |  |
|  |  | 无 | 广东省科学院新材料所 |  |  |
|  |  | 无 | 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 北大泰丰先行新能源科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无 | 深圳市注成科技股份有限公司 |  |  |

说明：

（1）发送“征求意见稿”的单位数：28个。

（2）收到“征求意见稿”后，回函的单位数 28个。

（3）收到“征求意见稿”后，回函并有建立或意见的单位数：18个。

（4）没有回函的单位数：0个。

预审会意见按章条号顺序汇总到意见汇总处理表，