ICS 77.150.30

CCS H62

YS/T xxxx-xxxx

铜合金护套带材

Copper alloy sheath strip

（预审稿）

20xx-xx-xx 发布

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

20xx-xx-xx 实施

前   言

YS/T XXX－XXXX

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件准起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司

本文件主要起草人：

###### YS/T ×××—××××

铜合金护套带材

- 范围

本文件规定了铜合金护套带材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于铁路、城市轨道交通等领域用铜合金护套带材。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 351  金属材料  电阻率测量方法

GB/T 4340.1  金属材料 维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 5121 （所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 26125 电子电器产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26303.3 铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第3部分：板带材

GB/T 32791 铜及铜合金导电率涡流检测方法

GB/T 34505-2017铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 482  铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法

YS/T 483 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法（波长色散型）

YS/T 668  铜及铜合金理化检测取样方法

# 3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 4 分类和标记

4.1  产品分类

带材的牌号、代号、状态、规格应符合表1 的规定。

表1  牌号、代号、状态和规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 规 格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 厚度 mm | 宽度 mm | 长度 m |
| H65 H68 H70 | C27000 T26300 T26100 | 软化退火（O60） | 0.90～1.10 | 20～600 | ≥1000 |

4.2  标记示例

产品标记按产品名称、本标准编号、牌号（或代号）、状态和规格的顺序表示。标记示

例如下：

示例

用H65（代号C27000）制造的、软化退火态（O60）、厚度为1.00mm、宽度为26mm的带材，标记为：

带YS/T XXXX-H65O60-1,0×26

或 带YS/T XXXX-C27000O60-1,0×26

# 5  技术要求

5.1   化学成分

带材的化学成分应符合GB/T 5231的相应牌号规定。

5.2  外形尺寸及其允许偏差

5.2.1 带材的厚度允许偏差应符合表2的规定。带材的宽度允许偏差应符合表3的规定。

表2  厚度允许偏差                        单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| 0.90～1.10 | ±0.02 | ±0.01 |
| a 当要求厚度允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |

表3    宽度允许偏差                      单位为毫米

| 宽度 | 宽度允许偏差a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| 20～50 | ±0.10 | ±0.05 |
| ＞50～350 | ±0.15 | ±0.10 |
| ＞350～600 | ±0.20 | ±0.15 |
| a 当要求厚度允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |

5.2.2 带材的长度应不小于1000m。

5.2.3 带材的侧边弯曲度每米应不大于2mm。

5.3  力学性能

带材的室温力学性能应符合表4的规定。

表4   力学性能

| 合金牌号 | 状态 | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率A11.3 % | 硬度HV |
| H65、H68 | O60 | ≥280 | ≥45 | ≤85 |
| H70 | O60 | ≥280 | ≥45 | ≤90 |

5.4 电性能

带材20℃时电性能符合表5的规定。

表5   电性能

| 合金牌号 | 电阻率 Ω·mm2/m | 导电率 %IACS |
| --- | --- | --- |
| H65、H68、H70 | ≤0.09 | ≥19 |

5.5 晶粒度

带材可进行晶粒度检验，晶粒度指标由供需双方协商确定。

- 5.6 环保要求

带材可进行环保要求检测，带材中的有害元素Hg、Pb、Cd、Cr6+应符合表6的规定。

| 有害元素 | Hg | Pb | Cd | Cr6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 mg/kg | ≤1000 | ≤1000 | ≤100 | ≤1000 |

表6   有害物质含量

5.7  表面质量

带材表面应光滑、清洁，不应有裂纹、起皮、气泡和夹杂等影响使用的缺陷。

6  试验方法

6.1  化学成分

带材的化学成分的分析按GB/T 5121（所有部分）、YS/T 482或YS/T 483的规定进行，仲裁时按GB/T 5121的规定进行。

6.2  外形尺寸

带材的外形尺寸测量按GB/T 26303.3的规定进行。

6.3  力学性能

带材的室温拉伸试验按GB/T 34505-2017的规定进行，试样号为P01。维氏硬度试验按GB/T 4340.1的规定进行。

6.4 电性能

带材的电阻率试验方法按GB/T 351或GB/T 32791的规定进行, 仲裁时按GB/T 351的规定进行。

6.5  晶粒度

带材的晶粒度检验按照YS/T 347规定的进行。

6.6  环保要求

带材的有害杂质元素含量应按 GB/T 26125 的规定进行。

6.7  表面质量

带材的表面质量应用目视进行检验。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  产品应由供方和第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量或外形尺寸的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于力学性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2  组批

带材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材组成。每批重量应不大于5000kg（如该批为同一熔次，则批重可不大于10000kg）。

7.3  检验项目

7.3.1检验项目类别

产品的检验项目分为出厂检验和型式检验，见表7。

表7  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 出厂检验项目 | 型式试验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  | √ | √ |
| 2 | 尺寸及允许偏差 |  | √ | √ |
| 3 | 力学性能 | 拉伸试验 | √（二选一） | √ |
|  |  | 硬度试验 |  | √ |
| 4 | 电性能 |  | × | √ |
| 5 | 晶粒度 |  | × | √ |
| 6 | 环保要求 |  | × | √ |
| 7 | 表面质量 |  | √ | √ |
| 注：表中“√”表示“必须检验项目”；“×” 表示“非必检验项目”。 |  |  |  |  |

7.3.2 出厂检验

每批带材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能（拉伸试验或维氏硬度试验）、表面质量检验，拉伸试验、硬度试验任选其一，未作特别说明时，提供拉伸试验。如需方有要求硬度试验并在订货单中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验结果仅供参考。

如需方有要求，并在合同中注明时，还可进行电性能、晶粒度及环保要求的检验。

7.3.3 型式检验

出现下列任一情况时，应进行型式检验：

  - 新产品或老产品转厂的试制定型鉴定；

  - 产品的原料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

  - 产品停产后，恢复生产时；

  - 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

  - 连续二年未进行型式检验时；

  - 需方要求时（在订货单中注明）；

  - 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.4  取样

带材取样应符合表8的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行。

表8   带材的取样规定

| 检验项目 |  | 取样规定 | 要求的 章条号 | 试验方法的 章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | 1个试样/熔次（供方），1个试样/批（需方） | 5.1 | 6.1 |
| 外形尺寸 |  | 逐卷 | 5.2 | 6.2 |
| 力学 性能 | 拉伸试验 | 每批任取2卷，每卷沿轧制方向任取1个试样 | 5.3 | 6.3 |
|  | 硬度试验 | 每批任取2卷，每卷取1个试样 | 5.3 | 6.3 |
| 电性能 |  | 每批任取2卷，每卷取1个试样 | 5.4 | 6.4 |
| 晶粒度 |  | 每批任取2卷，每卷取1个试样 | 5.5 | 6.5 |
| 环保要求 |  | 每批任取2卷，每卷取1个试样 | 5.6 | 6.6 |
| 表面质量 |  | 逐卷 | 5.7 | 6.6 |

7.5  检验结果的判定

7.5.1检验结果的数值按GB/T 8170 的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2 化学成分不合格时，判该批带材不合格。

7.5.3 带材的外形尺寸和表面质量不合格时，按卷判不合格。

7.5.4 当力学性能、电性能、晶粒度、环保要求的试验结果中有试样不合格时，应从该批带材中另取双倍数量的试样（包括原检验不合格的产品）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批带材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批带材不合格，或由供方逐卷检验，逐卷判定。

8  标志、包装、运输、贮存和随行文件

8.1 标志、包装、运输、贮存

带材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品质量保证书，内容如下：

· 产品的主要性能及技术参数；

·  产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；

·  对产品质量所负的责任；

·  产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。

- 产品合格证，内容如下：

·  检验项目及其结果或检验结论；

·  批量或批号；

·  检验日期；

·  检验员签名或盖章。

- 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

- 产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；

- 其他。

9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量；

- 尺寸允许偏差（高精级或有特殊要求时，未注明时按普通级供货）；

- 力学性能（拉伸试验和硬度试验二选一）；

- 电性能、晶粒度、环保要求（有要求时）；

- 本文件编号；

j) 其他。