中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.30

CCS H62

YS/T XXXX—20XX

铜基精密电阻合金 牌号及化学成分

Copper based precision resistance alloys——Designation and chemical composition

（讨论稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前      言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：厦门火炬特种金属材料有限公司、北京有研特材科技有限公司

、深圳毫欧电子有限公司、国标（北京）检验认证有限公司

本文件主要起草人： 温军国 李晨阳 李祥 马志新 郑志敏 陈松 邹宏辉 史学栋 韩莉 陈雄飞

- 铜基精密电阻合金  牌号及化学成分

  - 范围

本文件规定了铜基精密电阻合金的牌号和化学成分。

本文件适用于铜基精密电阻合金牌号的命名及各牌号化学成分的一般规定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 37797-2019  精密合金 牌号

GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

精密电阻合金 precision resistance alloy

电阻温度系数绝对值和对铜热电动势绝对值均小，并且稳定性好的电阻合金。

3.2

铜基精密电阻合金 copper based precision resistance alloy

铜元素为主要基体元素的精密电阻合金材料。

  - 牌号表示方法

铜基精密合金牌号命名，采用阿拉伯数字与汉语拼音字母“J”（“精”字汉语拼音“jing”的首位字母）相结合的方法表示，其表示方法如下：

6J×××

第三、四位数字：

表示不同牌号序号（见4.4）

第一位数字：表示合金的类别

（见4.2）

第二位数字：

表示合金细分类（见4.3）

字母J：表示精密合金

- 第一位数字6表示精密合金的类别，具体指精密电阻合金。

4.3	 第二位数字6表示按合金基本组成细分类为铜基（铜含量大于50%，如铜锰、铜镍等合金），以区别于其他基体的精密电阻合金。

4.4  第三、四位数字表示不同合金牌号的顺序号（01~99），原则上以参照现有标准进行牌号命名更新，如标准 JB/T 5327-2014中牌号为6J6的铜基精密电阻合金命名为6J606，标准 GB/T 6145-2010中牌号为6J12的铜基精密电阻合金命名为6J612。无标准的铜基精密电阻合金牌号命名，按照主元素（铜除外）百分含量中值（近似值）表示，若主元素（铜除外）百分含量接近。若合金的顺序号重复，其中某合金顺序号则可采用主元素含量与另一合金元素含量之和的中值（近似值）表示，或以主元素百分含量的上（或下）限表示，以示区别。

示例：

6J607表示锰含量为6.50%~7.50%的铜基精密电阻合金。

6J615表示锰含量为11.5%~12.5%、铝含量为3%的铜基精密电阻合金。

  - 牌号的命名规则及使用

在科研、试制阶段的铜基精密合金，应依据本文件的牌号表示方法命名。

  - 牌号及其化学成分

    - 本文件规定的各合金牌号的化学成分只作为代表该合金牌号的一般化学成分范围，允许在产品标准或合同、协议中规定较严的化学成分范围，或对残余元素、有害杂质元素含量作特殊限制规定。

    - 铜基精密电阻合金牌号及其化学成分见表1。各牌号的主要特性及用途、使用标准及产品形状参见表2。

- 表 1 铜基精密电阻合金牌号及化学成分

| 表 2 铜基精密电阻合金的主要特性及用途、适用标准 序号 | 新牌号 | 旧牌号 | 化学成分（质量分数） % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cu | Mn | Ni | Si | Ge | Al | Fe | Sn | 其他元素 |
| 1 | 6J606 | 6J6 | 余 | 6.0~7.0 | - | - | 5.0~6.0 | - | - | - | - |
| 2 | 6J607 | - | 余 | 6.5~7.5 | - | - | - | - | - | 2.0-3.0 | - |
| 3 | 6J608 | 6J8 | 余 | 8.0~10.0 | - | 1.0~2.0 | - | - | - | - | - |
| 4 | 6J611 | 6J11 | 余 | 11.5~12.5 | - | - | - | 2.5~4.5 | 1.0~1.6 | - | - |
| 5 | 6J612 | 6J12 | 余 | 11.0~13.0 | 2.0~3.0 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6J613 | 6J13 | 余 | 11.0~13.0 | 2.0~5.0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 6J615 | - | 余 | 11.5~12.5 | - | - | - | 2.0-4.0 | - | - | - |
| 8 | 6J625 | - | 余 | 24.0-26.0 | 9.0-11.0 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 6J640 | 6J40 | 余 | 1.0~2.0 | 39.0~41.0 | - | - | - | - | - | - |
| 注1：所列成分除表明范围或最小值外，其余均为最大值。 注2：根据合金使用用途，化学成分允许稍有变动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表1 中的序号 | 新牌号 | 特性 | 用途 | 适用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6J606 | 具有较低的电阻率，较低的电阻温度系数 | 制作各种测量仪器、仪表等电阻元件 | JB/T 5327-2014 |
| 2 | 6J607 | 在较大温度范围内有低的电阻温度系数，稳定且低的电阻率，低的对铜热电动势 | 精密电阻器 | - |
| 3 | 6J608 | 电阻率、电阻温度系数与对铜热电动势均较低，电阻温度系数对热处理工艺参数较敏感、加工性能较差、组织稳定性不高。 | 可用作准确度较高的分流器 | GB/T 6145-2010 |
| 4 | 6J611 | 电阻温度系数较低，电阻系 数较高，抗氧化性能和机械加工性能良好，耐腐蚀，易钎焊 | 制造各种电器变阻器和电阻元件 | GB/T 6149-2010 |
| 5 | 6J612 | 电阻温度系数很低，对铜热电动势低，良好的电阻长期稳定性 | 电工仪器电阻元件 | GB/T 6145-2010 |
| 6 | 6J613 | 电阻峰值温度在30℃~50℃范围内 | 可用作精密电阻器、分流器和一般电阻器 | GB/T 6145-2010 |
| 7 | 6J615 | 较高的电阻率，较低的电阻温度系数，在20~60℃内电阻温度系数呈抛物线状 | 标准电阻器 | - |
| 8 | 6J625 | 电阻值长期稳定，极低的对铜热电动势，低的电阻温度系数 | 精密电阻元器件 | - |
| 9 | 6J640 | 电阻温度系数较高，电阻率适中，对铜热电动势较高，一般应用于交变电流信号的检测 | 制作各种测量仪器、仪表等电阻元件 | GB/T 6145-2010 |

参考文献

[1]	GB/T 37797-2019	精密合金牌号

[2]	GB/T 6145-2010	锰铜、康铜精密电阻合金线、片及带

[3]	GB/T 6149-2010	新康铜电阻合金

[4]	JB/T 5327-2014	锗锰铜电阻合金裸线及聚酯漆包线

[5]	JB/T 12513-2015	高精度锰铜电阻精密合金窄扁带

[6]	JB/T 9502-1999	锰铜精密电阻合金