ICS 77.150.30

CCS H62

GB/T34497－xxxx

代替GB/T 34497-2017

端子连接器用铜及铜合金带箔材

Copper and copper alloy strip and foil for terminals and connectors

(讨论稿)

20xx-xx-xx 发布

国家市场监督管理总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

20xx-xx-xx 实施

发布

前   言

GB/T 34497-xxxx

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 34497—2017《端子连接器用铜及铜合金带箔材》。与GB/T 34497—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了规范性引用文件名称，将GB/T 351 《金属材料电阻系数测定方法》更改为《金属材料 电阻率测量方法》。

- 更改了铜合金牌号，将牌号TSn0.1、TSi1-0.25、QSn10-0.3分别更改为TSn0.12、TNi1-0.25、QSn10-0.2。（见4.1，2017年版的4.1.1）

- 更改了个别牌号的宽度要求，HSn77-1、HSn75-1、HSn88-1、HSn88-2、QSn10-0.2的宽度由10-410修改为10-620。（见4.1，2017年版的4.1.1）

- 增加了TCr0.3-0.15-0.03、TCr1-0.15、HSn88-0.7、QSn2-0.2、QSn2.0-0.1-0.03牌号。（见4.1）

- 增加了TCr0.3-0.15-0.03、TCr1-0.15、HSn88-0.7、QSn2-0.2、QSn2.0-0.1-0.03带箔材力学性能规定。（见5.3）

- 增加了TCr0.3-0.15-0.03、TCr1-0.15、HSn88-0.7、QSn2-0.2、QSn2.0-0.1-0.03带箔材完全试验条件规定。（见5.4）

- 增加了TCr0.3-0.15-0.03、TCr1-0.15、HSn88-0.7、QSn2-0.2、QSn2.0-0.1-0.03带箔材电性能规定。（见5.5）

- 增加了GB/T 32791《铜及铜合金导电率涡流测试方法》。（见6.5）

- 增加了GB/T 34505 《铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法》。（见6.3）

- 将“质量证明书”更改为“随行文件”。（见8,2017年版的7）

- 删除化学成分表。（2017年版的表2）

- 删除了GB/T 228.1-2010  《金属材料  拉伸试验 第1部分：室温试验方法》。（2017年版的5.3）

- 删除了YS/T 478《铜及铜合金导电率涡流检测方法》。（2017年版的5.5）

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本文件负责起草单位：

本文件主要起草人员：

本文件

2017首次发布为GB/T 34497—2017，

本次为第一次修订。

端子连接器用铜及铜合金带箔材

1  范围

本文件规定了端子连接器用铜及铜合金带箔材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容等。

本文件适用于端子连接器用铜及铜合金带箔材（以下简称带箔材）。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 232   金属材料  弯曲试验方法

GB/T 351   金属材料 电阻率测量方法

GB/T 4340.1  金属维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 5121(所有部分)   铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231    加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888    重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T 11086   铜及铜合金术语

GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第3部分：板带材

GB/T 32791  铜及铜合金导电率涡流测试方法

GB/T 34505  铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 483   铜及铜合金分析方法　X射线荧光光谱法(波长色散型)

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

板形 sheet shape

带箔材浪形或瓢曲的有无及其程度。

4 分类和标记

4.1产品分类

带箔材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1牌号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 厚度 mm | 宽度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | T11050 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TP2 | C12200 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TSn0.12 | C14415 | 1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TZr0.1 | C15100 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、3/4硬(H03)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TBe1.7 | C17000 | 加工余热淬火+冷加工(1/4硬) (TM01)、 加工余热淬火+冷加工(1/2硬) (TM02)、 加工余热淬火+冷加工(硬) (TM04)、 加工余热淬火+冷加工(特硬) (TM06)、 加工余热淬火+冷加工(弹性) (TM08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TBe2.0 | C17200 | 加工余热淬火+冷加工(1/4硬) ( TM01)、 加工余热淬火+冷加工(1/2硬) (TM02)、 加工余热淬火+冷加工(硬) (TM04)、 加工余热淬火+冷加工(特硬) (TM06)、 加工余热淬火+冷加工(弹性) (TM08)、 加工余热淬火+冷加工(高弹性) (TM10) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TMg0.5 | C18665 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性硬(H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TNi1-0.25 | C19010 | 加工余热淬火+冷加工(3/4硬) (TM03)、 加工余热淬火+冷加工(硬) (TM04)、 加工余热淬火+冷加工(特硬) (TM06)、 加工余热淬火+冷加工(弹性) (TM08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TSn2-0.2- 0.06 | T19060 | 1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TSn2-0.6- 0.15 | C19020 | 1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TSn1.5-0.8-0.06 | C19040 | 硬(H04)、特硬(H06) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TFe0.1 | C19210 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、3/4硬(H03)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TFe2.5 | C19400 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TFe0.75 | C19700 | 1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TCr0.3-0.15-0.03 | C18140 | 1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| TCr1-0.15 | C18150 | 1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| H63 | T27300 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| H65 | C27000 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| H66 | C26800 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| H68 | T26300 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| H70 | T26100 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、3/4硬(H03)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| H80 | C24000 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| H85 | C23000 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、3/4硬(H03)、硬(H04)、 | 0.1～3.0 | 10～620 |
|  |  | 特硬(H06)、弹性 (H08) |  |  |
| HSn71-1 | C44500 | 1/2硬(H02)、3/4硬(H03)、硬(H04)、特硬(H06) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| HSn75-1 | C44250 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、3/4硬(H03)、硬(H04)、特硬(H06)、 弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| HSn88-0.7 | C41125 | 硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| HSn88-1 | C42200 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、3/4硬(H03)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| HSn88-2 | C42500 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、3/4硬(H03)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| QSn2-0.2 | T50710 | 1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06) | 0.2～3.0 | 10～620 |
| QSn2.0-0.1-0.03 | C50715 | 1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| QSn4-0.15- 0.10-0.03 | C51180 | 1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| QSn4-0.3 | C51100 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、3/4硬(H03)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| QSn6.5-0.1 | T51510 | 1/2硬(H02)、3/4硬(H03)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| QSn6.5-0.4 | T51520 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| QSn8-0.3 | C52100 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、3/4硬(H03)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| QSn10-0.2 | C52400 | 1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08)、高弹性 (H10) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| BSi2-0.45 | C70260 | 加工余热淬火+冷加工(1/4硬) (TM01) 加工余热淬火+冷加工(1/2硬) (TM02) 加工余热淬火+冷加工(3/4硬) (TM03) 加工余热淬火+冷加工硬) (TM04) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| BSi3.2-0.7 | C70250 | 加工余热淬火+冷加工(1/8硬) (TM00) 加工余热淬火+冷加工(1/2硬) (TM02) 加工余热淬火+冷加工(3/4硬) (TM03) 加工余热淬火+冷加工硬) (TM04) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| BZn18-18 | C75210 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、3/4硬(H03)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| BZn18-26 | C77000 | 1/4硬(H01)、1/2硬(H02)、硬(H04)、特硬(H06)、弹性 (H08) | 0.1～3.0 | 10～620 |
| 注1：根据GB/T 11086，厚度＞0.15mm的为带材，厚度≤0.15mm的为箔材。 注2：经供需双方协商，也可供应其它状态、规格的产品。 |  |  |  |  |

4.2 标记示例

产品标记按产品名称、文件编号、牌号（或代号）、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用T2 （T11050）制造的、H02状态、厚度为0.25mm、宽度为50mm的带材标记为：

带材 GB/T XXXX-T2H02-0.25×50

或   带材 GB/T XXXX-T11050H02-0.25×50

示例2：

用T2 （T11050）制造的、H02状态、厚度为0.10mm、宽度为50mm的箔材标记为：

箔材 GB/T XXXX-T2H02-0.10×50

或   箔材 GB/T XXXX-T11050H02-0.10×50

- 5技术要求

5.1化学成分

带箔材的化学成分应符合GB/T 5231 的规定。

5.2外形尺寸及其允许偏差

5.2.1带箔材的厚度及其允许偏差应符合表2的规定。

表2厚度及其允许偏差                             单位为毫米

| 厚度 | 厚度及其允许偏差a |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高级 |
| 0.10～0.15 | ±0.005 | ±0.003 |
| ＞0.15～0.2 | ±0.008 | ±0.004 |
| ＞0.2～0.3 | ±0.010 | ±0.005 |
| ＞0.3～0.4 | ±0.014 | ±0.008 |
| ＞0.4～0.6 | ±0.016 | ±0.010 |
| ＞0.6～0.8 | ±0.018 | ±0.013 |
| ＞0.8～1.2 | ±0.020 | ±0.015 |
| ＞1.2～1.5 | ±0.025 | ±0.020 |
| ＞1.5～2.0 | ±0.035 | ±0.025 |
| ＞2.0～2.6 | ±0.045 | ±0.030 |
| ＞2.6～3.0 | ±0.055 | ±0.040 |
| a当需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |

5.2.2 带箔材的宽度及其允许偏差应符合表3的规定。

表3 宽度及其允许偏差                            单位为毫米

| 厚度 | 宽度及其允许偏差 a |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10～50 | ＞50～100 | ＞100～200 | ＞200～620 |
| 0.1～0.5 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.10 | ±0.15 |
| ＞0.5～1.0 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 |
| ＞1.0～1.8 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 |
| ＞1.8～3.0 | ±0.20 | ±0.02 | ±0.30 | ±0.40 |
| a当需方要求允许偏差全为（+）或全为（-）单向偏差时，其值为表中相应数值的2倍。 |  |  |  |  |

5.2.3  带箔材的侧边弯曲度应符合表4的规定。

表4侧边弯曲度

| 宽度 mm | 侧边弯曲度 mm/m，不大于 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 厚度≤0.50 | 厚度＞0.50 |
| 10～50 | 2.5 | 3.0 |
| ＞50～100 | 2.0 | 2.0 |
| ＞100～200 | 1.5 | 1.5 |
| ＞200～620 | 1.0 | 1.5 |

4.2.4 带箔材的毛刺应符合表5的规定。

表5 毛刺                                   单位为毫米

| 厚度 | 边缘毛刺，不大于 |
| --- | --- |
| 0.1～0.5 | 0.03 |
| ＞0.5～1.0 | 0.05 |
| ＞1.0～2.0 | 0.07 |
| ＞2.0～3.0 | 0.10 |

5.2.5 带箔材的纵向卷曲度应符合表6的规定。

表6 纵向卷曲度

| 宽度 mm | 纵向卷曲度 mm/m，不大于 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高级 |
| 10～100 | 80 | 50 |
| ＞100～600 | 150 | 100 |

5.2.6 带箔材的扭曲度应符合表7的规定。

表7 扭曲度

| 宽度 mm | 扭曲角度 °，不大于 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高级 |
| 10～30 | 30 | 10 |
| ＞30～100 | 20 | 5 |

5.2.7 带箔材的板形应符合表8的规定。

表8 板形

| 厚度 mm | 板形 I-unit，不大于 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 宽度10～30 | 宽度＞30～100 |
| 0.1～0.5 | 5 | 10 |
| ＞0.5～1.0 | 10 | 15 |
| ＞1.0～3.0 | 15 | 18 |
| 注：当需宽度＞100mm时，板形值由供需双方协商确定。 |  |  |

5.3力学性能

带箔材的力学性能应符合表9的规定。

表9 力学性能

|  |  | 牌号 |  |  | 状态 |  |  | 拉伸试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 Rm/MPa |  |  | 规定塑性延伸强度a Rp0.2 /MPa |  |  | 断后伸长率b A11.3/% |  |  | 维氏硬度 HV |
|  |  | T2 |  |  | H01 |  |  | 215～275 |  |  | ≥120 |  |  | ≥25 |  |  | 60～90 |
|  |  |  |  |  | H02 |  |  | 245～345 |  |  | ≥180 |  |  | ≥8 |  |  | 80～110 |
|  |  |  |  |  | H04 |  |  | 295～380 |  |  | ≥250 |  |  | ≥3 |  |  | 90～120 |
|  |  |  |  |  | H06 |  |  | ≥350 |  |  | ≥320 |  |  | - |  |  | ≥110 |
|  |  | TP2 |  |  | H01 |  |  | 220～260 |  |  | ≥140 |  |  | ≥25 |  |  | 40～65 |
|  |  |  |  |  | H02 |  |  | 240～300 |  |  | ≥180 |  |  | ≥8 |  |  | 65～95 |
|  |  |  |  |  | H04 |  |  | 290～360 |  |  | ≥250 |  |  | ≥3 |  |  | 90～110 |
|  |  |  |  |  | H06 |  |  | ≥360 |  |  | ≥320 |  |  | - |  |  | ≥110 |
|  |  | TSn0.12 |  |  | H02 |  |  | 300～370 |  |  | ≥220 |  |  | ≥4 |  |  | 85～110 |
|  |  |  |  |  | H04 |  |  | 360～430 |  |  | ≥310 |  |  | ≥3 |  |  | 105～130 |
|  |  |  |  |  | H06 |  |  | ≥420 |  |  | ≥390 |  |  | - |  |  | ≥120 |
|  |  | TZr0.1 |  |  | H01 |  |  | 280～310 |  |  | ≥190 |  |  | ≥13 |  |  | 80～100 |
|  |  |  |  |  | H02 |  |  | 300～360 |  |  | ≥280 |  |  | ≥6 |  |  | 95～115 |
|  |  |  |  |  | H03 |  |  | 320～390 |  |  | ≥310 |  |  | ≥5 |  |  | 100～125 |
|  |  |  |  |  | H04 |  |  | 360～430 |  |  | ≥350 |  |  | ≥4 |  |  | 120～145 |
|  |  |  |  |  | H06 |  |  | 400～450 |  |  | ≥390 |  |  | ≥3 |  |  | 125～150 |
|  |  |  |  |  | H08 |  |  | ≥440 |  |  | ≥430 |  |  | ≥2 |  |  | ≥135 |
|  |  | TBe1.7 |  |  | TM01 |  |  | 760～830 |  |  | 550～760 |  |  | ≥20 |  |  | 210～290 |
|  |  |  |  |  | TM02 |  |  | 830～930 |  |  | 660～860 |  |  | ≥16 |  |  | 250～320 |
|  |  |  |  |  | TM04 |  |  | 930～1040 |  |  | 760～930 |  |  | ≥12 |  |  | 280～360 |
|  |  |  |  |  | TM06 |  |  | 1030～1100 |  |  | 860～970 |  |  | ≥10 |  |  | 330～380 |
|  |  |  |  |  | TM08 |  |  | ≥1070 |  |  | ≥930 |  |  | ≥4 |  |  | ≥340 |
|  |  | TBe2.0 |  |  | TM01 |  |  | 760～830 |  |  | 550～760 |  |  | ≥20 |  |  | 220～295 |
|  |  |  |  |  | TM02 |  |  | 830～930 |  |  | 660～860 |  |  | ≥16 |  |  | 255～320 |
|  |  |  |  |  | TM04 |  |  | 930～1040 |  |  | 760～930 |  |  | ≥12 |  |  | 295～360 |
|  |  |  |  |  | TM06 |  |  | 1030～1100 |  |  | 860～970 |  |  | ≥10 |  |  | 320～380 |
|  |  |  |  |  | TM08 |  |  | 1070～1210 |  |  | 930～1170 |  |  | ≥5 |  |  | 335～410 |
|  |  |  |  |  | TM10 |  |  | ≥1210 |  |  | ≥1030 |  |  | ≥4 |  |  | ≥360 |
|  |  | TMg0.5 |  |  | H01 |  |  | 380～460 |  |  | ≥320 |  |  | ≥14 |  |  | 115～145 |
|  |  |  |  |  | H02 |  |  | 460～520 |  |  | ≥380 |  |  | ≥10 |  |  | 140～165 |
|  |  |  |  |  | H04 |  |  | 520～570 |  |  | ≥430 |  |  | ≥7 |  |  | 160～180 |
|  |  |  |  |  | H06 |  |  | 570～620 |  |  | ≥470 |  |  | ≥5 |  |  | 175～195 |
|  |  |  |  |  | H08 |  |  | ≥620 |  |  | ≥520 |  |  | - |  |  | ≥190 |
|  | TNi1-0.25 |  |  | TM03 |  |  | 460～520 |  |  | ≥360 |  |  | ≥16 |  |  | 135～165 |  |
|  |  |  |  | TM04 |  |  | 490～560 |  |  | ≥410 |  |  | ≥14 |  |  | 145～175 |  |
|  |  |  |  | TM06 |  |  | 520～590 |  |  | ≥440 |  |  | ≥10 |  |  | 150～180 |  |
|  |  |  |  | TM08 |  |  | ≥580 |  |  | ≥510 |  |  | ≥8 |  |  | ≥170 |  |
|  | TSn2-0.2-0.06 |  |  | H02 |  |  | 430～530 |  |  | ≥385 |  |  | ≥10 |  |  | 140～170 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 520～580 |  |  | ≥485 |  |  | ≥6 |  |  | 160～190 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 570～640 |  |  | ≥540 |  |  | ≥4 |  |  | 180～210 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥630 |  |  | ≥605 |  |  | - |  |  | ≥200 |  |
|  | TSn2-0.6-0.15 |  |  | H02 |  |  | 400～485 |  |  | ≥435 |  |  | ≥9 |  |  | - |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 450～510 |  |  | ≥460 |  |  | ≥7 |  |  | - |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 490～550 |  |  | ≥505 |  |  | ≥6 |  |  | - |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥530 |  |  | ≥510 |  |  | ≥3 |  |  | - |  |
|  | TSn1.5-0.8-0.06 |  |  | H04 |  |  | 500～590 |  |  | ≥430 |  |  | ≥7 |  |  | 155～180 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | ≥540 |  |  | ≥500 |  |  | ≥6 |  |  | ≥160 |  |
|  | TFe0.1 |  |  | H01 |  |  | 300～365 |  |  | ≥135 |  |  | ≥20 |  |  | 90～105 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 325～410 |  |  | ≥310 |  |  | ≥10 |  |  | 95～115 |  |
|  |  |  |  | H03 |  |  | 355～425 |  |  | ≥345 |  |  | ≥5 |  |  | 105～125 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 385～455 |  |  | ≥355 |  |  | ≥4 |  |  | 115～130 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 410～480 |  |  | ≥400 |  |  | ≥2 |  |  | 120～140 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥440 |  |  | ≥425 |  |  | - |  |  | ≥130 |  |
|  | TFe2.5 |  |  | H01 |  |  | 320～400 |  |  | ≥210 |  |  | ≥15 |  |  | 100～120 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 365～435 |  |  | ≥250 |  |  | ≥6 |  |  | 110～140 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 415～485 |  |  | ≥365 |  |  | ≥5 |  |  | 120～150 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 460～505 |  |  | ≥440 |  |  | ≥3 |  |  | 130～150 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥485 |  |  | ≥460 |  |  | ≥2 |  |  | ≥140 |  |
|  | TFe0.75 |  |  | H02 |  |  | 365～435 |  |  | ≥250 |  |  | ≥10 |  |  | 130～150 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 415～485 |  |  | ≥365 |  |  | ≥5 |  |  | 160～185 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 460～505 |  |  | ≥440 |  |  | ≥4 |  |  | 165～190 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥485 |  |  | ≥460 |  |  | ≥3 |  |  | ≥170 |  |
|  | TCr0.3-0.15-0.03 |  |  | H02 |  |  | 480～550 |  |  | ≥450 |  |  | ≥6 |  |  | 140～180 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 540～640 |  |  | ≥500 |  |  | ≥3 |  |  | 160～200 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 570～700 |  |  | ≥530 |  |  | ≥2 |  |  | 170～210 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥600 |  |  | ≥540 |  |  | ≥6 |  |  | 180～210 |  |
|  | TCr1-0.15 |  |  | H02 |  |  | 480～560 |  |  | ≥450 |  |  | ≥8 |  |  | 150～170 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 540～620 |  |  | ≥500 |  |  | ≥4 |  |  | 160～180 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 570～650 |  |  | ≥530 |  |  | ≥2 |  |  | ≥170 |  |
|  | H63 |  |  | H01 |  |  | 340～430 |  |  | ≥200 |  |  | ≥23 |  |  | 85-120 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 410～480 |  |  | ≥280 |  |  | ≥19 |  |  | 110～150 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 470～550 |  |  | ≥420 |  |  | ≥6 |  |  | 145～170 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | ≥540 |  |  | ≥500 |  |  | - |  |  | ≥165 |  |
|  | H65、H66 |  |  | H01 |  |  | 340～410 |  |  | ≥200 |  |  | ≥35 |  |  | 85～120 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 380～460 |  |  | ≥280 |  |  | ≥25 |  |  | 105～130 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 420～540 |  |  | ≥390 |  |  | ≥13 |  |  | 120～160 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 520～620 |  |  | ≥480 |  |  | ≥4 |  |  | 150～190 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥595 |  |  | ≥550 |  |  | - |  |  | ≥170 |  |
|  | H68 |  |  | H01 |  |  | 325～410 |  |  | ≥220 |  |  | ≥35 |  |  | 85～115 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 355～460 |  |  | ≥275 |  |  | ≥25 |  |  | 100～130 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 410～540 |  |  | ≥340 |  |  | ≥13 |  |  | 120～160 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 520～620 |  |  | ≥460 |  |  | ≥4 |  |  | 150～190 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥570 |  |  | ≥520 |  |  | - |  |  | ≥180 |  |
|  | H70 |  |  | H01 |  |  | 320～405 |  |  | ≥230 |  |  | ≥35 |  |  | 85～115 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 395～460 |  |  | ≥290 |  |  | ≥25 |  |  | 110～140 |  |
|  |  |  |  | H03 |  |  | 440～510 |  |  | ≥380 |  |  | ≥15 |  |  | 125～155 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 490～560 |  |  | ≥460 |  |  | ≥12 |  |  | 140～170 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 570～635 |  |  | ≥545 |  |  | ≥3 |  |  | 160～190 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥625 |  |  | ≥565 |  |  | - |  |  | ≥180 |  |
|  | H80 |  |  | H01 |  |  | 330～410 |  |  | ≥200 |  |  | ≥30 |  |  | 75～110 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 400～480 |  |  | ≥310 |  |  | ≥13 |  |  | 110～150 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 440～560 |  |  | ≥350 |  |  | ≥8 |  |  | 135～180 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | ≥510 |  |  | ≥460 |  |  | ≥4 |  |  | ≥150 |  |
|  | H85 |  |  | H01 |  |  | 305～370 |  |  | ≥160 |  |  | ≥25 |  |  | 80～105 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 350～420 |  |  | ≥295 |  |  | ≥13 |  |  | 90～115 |  |
|  |  |  |  | H03 |  |  | 395～460 |  |  | ≥350 |  |  | ≥10 |  |  | 125～150 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 435～495 |  |  | ≥395 |  |  | ≥7 |  |  | 140～165 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 495～550 |  |  | ≥450 |  |  | ≥5 |  |  | 150～175 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥540 |  |  | ≥475 |  |  | - |  |  | ≥165 |  |
|  | HSn71-1 |  |  | H02 |  |  | 430～510 |  |  | ≥320 |  |  | ≥25 |  |  | 130～170 |  |
|  |  |  |  | H03 |  |  | 490～570 |  |  | ≥410 |  |  | ≥12 |  |  | 150～190 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 560～640 |  |  | ≥480 |  |  | ≥4 |  |  | 180～220 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | ≥620 |  |  | ≥550 |  |  | - |  |  | ≥190 |  |
|  | HSn75-1 |  |  | H01 |  |  | 430～500 |  |  | ≥340 |  |  | ≥25 |  |  | 125～165 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 470～540 |  |  | ≥390 |  |  | ≥15 |  |  | 140～180 |  |
|  |  |  |  | H03 |  |  | 530～610 |  |  | ≥460 |  |  | ≥8 |  |  | 160～200 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 600～660 |  |  | ≥520 |  |  | ≥5 |  |  | 180～220 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 660～750 |  |  | ≥580 |  |  | - |  |  | 195～235 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥730 |  |  | ≥680 |  |  | - |  |  | ≥200 |  |
|  | HSn88-0.7 |  |  | H04 |  |  | 500～600 |  |  | 460～580 |  |  | ≥8 |  |  | 140～180 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 550～650 |  |  | 520～640 |  |  | ≥5 |  |  | 170～210 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | 620～720 |  |  | 600～700 |  |  | ≥3 |  |  | 180～220 |  |
|  | HSn88-1 |  |  | H01 |  |  | 325～395 |  |  | ≥145 |  |  | ≥17 |  |  | 80～125 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 370～450 |  |  | ≥330 |  |  | ≥6 |  |  | 110～135 |  |
|  |  |  |  | H03 |  |  | 415～495 |  |  | ≥400 |  |  | ≥4 |  |  | 135～150 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 460～545 |  |  | ≥460 |  |  | ≥3 |  |  | 140～155 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 515～585 |  |  | ≥495 |  |  | ≥2 |  |  | 150～170 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥565 |  |  | ≥530 |  |  | - |  |  | ≥155 |  |
|  | HSn88-2 |  |  | H01 |  |  | 340～405 |  |  | ≥140 |  |  | ≥24 |  |  | 100～140 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 395～475 |  |  | ≥350 |  |  | ≥13 |  |  | 125～150 |  |
|  |  |  |  | H03 |  |  | 425～510 |  |  | ≥400 |  |  | ≥10 |  |  | 145～175 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 485～565 |  |  | ≥455 |  |  | ≥5 |  |  | 160～185 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 525～605 |  |  | ≥505 |  |  | ≥3 |  |  | 170～195 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥580 |  |  | ≥560 |  |  | - |  |  | ≥180 |  |
|  | QSn2-0.2 |  |  | H02 |  |  | 430～530 |  |  | ≥330 |  |  | ≥10 |  |  | 140～170 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 520～590 |  |  | ≥450 |  |  | ≥3 |  |  | 160～190 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 580～660 |  |  | ≥580 |  |  | ≥3 |  |  | 180～210 |  |
|  | QSn2.0-0.1-0.03 |  |  | H02 |  |  | 395～500 |  |  | 295～415 |  |  | ≥16 |  |  | 120～165 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 515～600 |  |  | 440～545 |  |  | ≥6 |  |  | 160～190 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 550～625 |  |  | 490～570 |  |  | ≥5 |  |  | 170～200 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | 605～665 |  |  | 550～625 |  |  | ≥3 |  |  | ≥185 |  |
|  | QSn4-0.15-0.10- 0.03 |  |  | H02 |  |  | 570～675 |  |  | ≥540 |  |  | ≥19 |  |  | 140～175 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 670～770 |  |  | ≥640 |  |  | ≥10 |  |  | 155～210 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 705～805 |  |  | ≥675 |  |  | ≥7 |  |  | 170～220 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥725 |  |  | ≥710 |  |  | ≥3 |  |  | ≥185 |  |
|  | QSn4-0.3 |  |  | H01 |  |  | 315～400 |  |  | ≥140 |  |  | ≥25 |  |  | 120～150 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 380～485 |  |  | ≥290 |  |  | ≥15 |  |  | 130～160 |  |
|  |  |  |  | H03 |  |  | 460～565 |  |  | ≥440 |  |  | ≥10 |  |  | 150～180 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 495～600 |  |  | ≥485 |  |  | ≥8 |  |  | 170～195 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 580～685 |  |  | ≥560 |  |  | ≥3 |  |  | 190～215 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥625 |  |  | ≥605 |  |  | - |  |  | ≥210 |  |
|  | QSn6.5-0.1 |  |  | H02 |  |  | 420～520 |  |  | 360-460 |  |  | ≥25 |  |  | 125～165 |  |
|  |  |  |  | H03 |  |  | 500～590 |  |  | 460-550 |  |  | ≥15 |  |  | 160～190 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 590～690 |  |  | 530-620 |  |  | ≥9 |  |  | 180～210 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 640～730 |  |  | 610-700 |  |  | ≥6 |  |  | 200～230 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥720 |  |  | ≥690 |  |  | - |  |  | ≥220 |  |
|  | QSn6.5-0.4 |  |  | H01 |  |  | 420～520 |  |  | ≥350 |  |  | ≥22 |  |  | 120～170 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 500～590 |  |  | ≥450 |  |  | ≥15 |  |  | 160～190 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 560～650 |  |  | ≥520 |  |  | ≥10 |  |  | 180～210 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | ≥640 |  |  | ≥590 |  |  | ≥5 |  |  | ≥200 |  |
|  | QSn8-0.3 |  |  | H01 |  |  | 435～515 |  |  | ≥240 |  |  | ≥35 |  |  | 100～160 |  |
|  |  |  |  | H02 |  |  | 475～580 |  |  | ≥350 |  |  | ≥25 |  |  | 145～190 |  |
|  |  |  |  | H03 |  |  | 550～635 |  |  | ≥485 |  |  | ≥20 |  |  | 165～220 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 585～690 |  |  | ≥540 |  |  | ≥15 |  |  | 185～225 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 670～770 |  |  | ≥635 |  |  | ≥9 |  |  | 210～240 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | ≥725 |  |  | ≥690 |  |  | ≥3 |  |  | ≥220 |  |
|  | QSn10-0.2 |  |  | H02 |  |  | 525～625 |  |  | ≥460 |  |  | ≥25 |  |  | 160～210 |  |
|  |  |  |  | H04 |  |  | 650～750 |  |  | ≥580 |  |  | ≥13 |  |  | 200～240 |  |
|  |  |  |  | H06 |  |  | 740～840 |  |  | ≥650 |  |  | ≥9 |  |  | ≥230 |  |
|  |  |  |  | H08 |  |  | 795～890 |  |  | ≥700 |  |  | ≥5 |  |  | ≥240 |  |
|  |  |  |  | H10 |  |  | ≥825 |  |  | ≥750 |  |  | - |  |  | ≥250 |  |
| BSi2-0.45 |  |  | TM01 |  |  | 620～720 |  |  | ≥515 |  |  | ≥9 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | TM02 |  |  | 660～760 |  |  | ≥585 |  |  | ≥6 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | TM03 |  |  | 720～825 |  |  | ≥655 |  |  | ≥3 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | TM04 |  |  | ≥760 |  |  | ≥685 |  |  | - |  |  | - |  |  |
| BSi3.2-0.7 |  |  | TM00 |  |  | 620～760 |  |  | ≥450 |  |  | ≥10 |  |  | 180～220 |  |  |
|  |  |  | TM02 |  |  | 655～825 |  |  | ≥585 |  |  | ≥7 |  |  | 190～240 |  |  |
|  |  |  | TM03 |  |  | 690～860 |  |  | ≥655 |  |  | ≥5 |  |  | 210～250 |  |  |
|  |  |  | TM04 |  |  | ≥760 |  |  | ≥720 |  |  | ≥2 |  |  | ≥220 |  |  |
| BZn18-18 |  |  | H01 |  |  | 400～495 |  |  | ≥180 |  |  | ≥20 |  |  | 100～140 |  |  |
|  |  |  | H02 |  |  | 455～550 |  |  | ≥330 |  |  | ≥10 |  |  | 120～160 |  |  |
|  |  |  | H03 |  |  | 510～595 |  |  | ≥475 |  |  | ≥4 |  |  | 135～170 |  |  |
|  |  |  | H04 |  |  | 540～625 |  |  | ≥515 |  |  | ≥3 |  |  | 150～180 |  |  |
|  |  |  | H06 |  |  | 595～675 |  |  | ≥585 |  |  | - |  |  | 170～200 |  |  |
|  |  |  | H08 |  |  | ≥620 |  |  | ≥605 |  |  | - |  |  | ≥175 |  |  |
| BZn18-26 |  |  | H01 |  |  | 475～600 |  |  | ≥270 |  |  | ≥15 |  |  | 120～180 |  |  |
|  |  |  | H02 |  |  | 540～655 |  |  | ≥440 |  |  | ≥8 |  |  | 150～190 |  |  |
|  |  |  | H04 |  |  | 635～750 |  |  | ≥545 |  |  | ≥3 |  |  | 200～240 |  |  |
|  |  |  | H06 |  |  | 700～810 |  |  | ≥650 |  |  | - |  |  | 210～250 |  |  |
|  |  |  | H08 |  |  | ≥740 |  |  | ≥690 |  |  | - |  |  | ≥220 |  |  |
| a表中规定塑性延伸强度指标仅做参考； b厚度小于0.15mm的带箔材，其断后伸长率指标仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 弯曲试验

带箔材可进行90°弯曲试验。90°弯曲试验中，垂直于轧制方向（GW）与平行于轧制方向（BW）的折弯示意图如图1所示。90°弯曲试验条件应符合表10的规定，弯曲试验后弯曲处外表面不应有肉眼可见的裂纹。

图1  90°弯曲试验中垂直于轧制方向（GW）与平行于轧制方向（BW）示意图

表10  90°弯曲试验条件

| 牌号 | 状态 | 最大弯曲内侧半径 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度：0.10～0.3 |  | 厚度：＞0.3～1.0 |  |
|  |  | 垂直于轧制方向（GW） | 平行于轧制方向（BW） | 垂直于轧制方向（GW） | 平行于轧制方向（BW） |
| TFe0.1 | H02 | 0×t | 0×t | 1.0×t | 1.0×t |
|  | H04 | 1.5×t | 1.5×t | 2.0×t | 2.0×t |
|  | H06 | 2.0×t | 2.0×t | 2.5×t | 2.5×t |
|  | H08 | 2.5×t | 3.0×t | 3.0×t | 4.0×t |
| TFe2.5 | H02 | 0×t | 0×t | 1.0×t | 1.0×t |
|  | H04 | 1.5×t | 1.5×t | 2.0×t | 2.0×t |
|  | H06 | 2.0×t | 2.0×t | 2.5×t | 2.5×t |
|  | H08 | 2.5×t | 3.0×t | 3.0×t | 4.0×t |
| TCr0.3-0.15-0.03 | H02 | 1.0×t | 1.0×t | 1.5×t | 1.5×t |
|  | H04 | 1.5×t | 1.5×t | 2.0×t | 2.0×t |
|  | H06 | 2.0×t | 2.5×t | 2.5×t | 3.0×t |
|  | H08 | 2.0×t | 2.5×t | 2.5×t | 3.0×t |
| TCr1-0.15 | H02 | 1.0×t | 1.0×t | 1.5×t | 1.5×t |
|  | H04 | 1.5×t | 1.5×t | 2.0×t | 2.0×t |
|  | H06 | 2.0×t | 2.5×t | 2.5×t | 3.0×t |
| H63 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 1.5×t | 1.5×t | 2.0×t | 2.0×t |
|  | H06 | 2.0×t | 2.0×t | 2.5×t | 2.5×t |
| H65、H66 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 1.0×t | 1.0×t | 1.5×t | 1.5×t |
|  | H06 | 1.5×t | 1.5×t | 2.0×t | 2.0×t |
|  | H08 | 2.0×t | 2.0×t | 2.5×t | 2.5×t |
| H70 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H03 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H06 | 0.5×t | 1.0×t | 1.0×t | 2.0×t |
| HSn88-0.7 | H04 | 0×t | 0×t | 0.5×t | 0.5×t |
|  | H06 | 0.5×t | 0.5×t | 1.0×t | 1.0×t |
|  | H08 | 1.0×t | 1.0×t | 1.5×t | 1.5×t |
| HSn88-2 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H03 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 1.0×t | 1.0×t | 1.5×t | 1.5×t |
|  | H06 | 1.5×t | 1.5×t | 2.0×t | 2.0×t |
|  | H08 | 2.0×t | 2.0×t | 2.5×t | 2.5×t |
| QSn2-0.2 | H02 | 0×t | 0×t | 0.5×t | 0.5×t |
|  | H04 | 0.5×t | 1.0×t | 1.0×t | 1.5×t |
|  | H06 | 1.0×t | 1.5×t | 1.5×t | 2.0×t |
| QSn2.0-0.1-0.03 | H02 | 0×t | 0×t | 0.5×t | 0.5×t |
|  | H04 | 0×t | 1.0×t | 0.5×t | 1.5×t |
|  | H06 | 0.5×t | 1.5×t | 1.0×t | 2.0×t |
| QSn4-0.3 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H03 | 0×t | 0×t | 0.5×t | 0×t |
|  | H04 | 0×t | 0×t | 1.0×t | 0×t |
|  | H06 | 1.0×t | 4.0×t | 1.5×t | 5.0×t |
| QSn6.5-0.1 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H03 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 0×t | 0.5×t | 0×t | 1.0×t |
|  | H06 | 0×t | 2.0×t | 1.0×t | 2.5×t |
|  | H08 | 1.5×t | 4.0×t | 2.0×t | 5.0×t |
| QSn6.5-0.4 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 0×t | 0.5×t | 0×t | 1.0×t |
|  | H06 | 1.0×t | 4.0×t | 1.5×t | 5.0×t |
| QSn8-0.3 | H02 | 0×t | 0×t | 0×t | 0×t |
|  | H04 | 0×t | 1.0×t | 1.0×t | 2.0×t |
|  | H06 | 1.5×t | 4.0×t | 2.0×t | 5.0×t |
| BSi3.2-0.7 | TM00 | 1.0×t | 2.0×t | 2.0×t | 2.5×t |
|  | TM02 | 1.5×t | 2.5×t | 2.5×t | 3.0×t |
|  | TM03 | 2.0×t | 3.0×t | 3.0×t | 3.5×t |
|  | TM04 | 2.5×t | 3.5×t | 3.5×t | 4.0×t |
| 注 1：厚度大于1.0mm的带材，弯曲试验条件由供需双方商定。 注 2：t表示带箔材厚度。 注 3：0×t表示弯曲内侧半径≤0.1mm。 注 4：x·t表示x倍带厚。 注 5：表中未列牌号的弯曲试验条件由供需双方商定。 |  |  |  |  |  |

5.5 电性能

在 20℃温度下，带箔材可进行电性能试验，其电性能应符合表11的规定。

表11 电性能

| 牌号 | 导电率 %IACS，不小于 |
| --- | --- |
| T2 | 96 |
| TP2 | 80 |
| TSn0.12 | 85 |
| TZr0.1 | 93 |
| TBe1.7 | 20 |
| TBe2.0 | 20 |
| TMg0.5 | 60 |
| TNi1-0.25 | 50 |
| TSn2-0.2-0.06 | 25 |
| TSn2-0.6-0.15 | 48 |
| TSn1.5-0.8-0.06 | 35 |
| TFe0.1 | 85 |
| TFe2.5 | 60 |
| TFe0.75 | 80 |
| TCr0.3-0.15-0.03 | 80 |
| TCr1-0.15 | 85 |
| H63 | 22 |
| H65、H66 | 23 |
| H68 | 25 |
| H70 | 26 |
| H80 | 28 |
| H85 | 30 |
| HSn71-1 | 24 |
| HSn75-1 | 24 |
| HSn88-0.7 | 28 |
| HSn88-1 | 30 |
| HSn88-2 | 28 |
| QSn2-0.2 | 28 |
| QSn2.0-0.1-0.03 | 32 |
| QSn4-0.15-0.10-0.03 | 20 |
| QSn4.0-0.3 | 15 |
| QSn6.5-0.1 | 13 |
| QSn6.5-0.4 | 12 |
| QSn8.0-0.3 | 12 |
| QSn10-0.2 | 9 |
| BSi2-0.45 | 40 |
| BSi3.2-0.7 | 40 |
| BZn18-18 | 5.5 |
| BZn18-26 | 5.5 |

5.6 弯曲应力松弛试验

带箔材可进行弯曲应力松弛试验，其性能指标由供需双方协商确定。

5.7 表面质量

带箔材的表面应光滑、清洁，不允许有任何影响使用的缺陷。

6试验方法

6.1 化学成分

带箔材化学成分的分析按GB/T5121（所有部分）或YS/T482或YS/T483的规定进行，仲裁时按GB/T5121（所有部分）的规定进行。

6.2 外形尺寸及其允许偏差

6.2.1带箔材的厚度及其允许偏差、宽度及其允许偏差、侧边弯曲度、毛刺、纵向卷曲度、扭曲度的检测按GB/T26303.3的规定进行。

6.2.2 带箔材的板形检测方法采用分条法：将单位长度为1m的带箔材沿纵向均匀分切成10mm宽的窄条，分切后宽度方向上的各条将失去约束发生弹性回复，表现为伸长或缩短，其纵向长度将不再相同，将最长条与最短条的差值与单位长度的比值再乘以105，即为带箔材的板形，如图2所示。可按公式（1）进行计算。

图2 宽度方向上切条后各分条弹性回复示意图

I=△LL×105=L'−L''L×105---------------------------（1）

式中： I —— 带箔材的板形，单位为mm/mm，表示为（I-unit）；

△L—— 带箔材沿宽度方向的最长纵向分条长度与最短纵向分条长度的差值，单位为毫米（mm）；

L＇—— 带箔材最长的纵向分条长度，单位为毫米（mm）；

L"—— 带箔材最短的纵向分条长度，单位为毫米（mm）；

L —— 带箔材的规定单位长度，单位为毫米（mm）；

6.3 力学性能

带箔材的拉伸试验按GB/T 34505的规定进行，试样号为GB/T 34505表3中的P01。带箔材的维氏硬度试验按GB/T4340.1的规定进行。

6.4 弯曲试验

带箔材的弯曲试验按GB/T232的规定进行。

6.5 电性能

带箔材的电性能试验按GB/T 32791或GB/T 351的规定进行，仲裁时按GB/T 351的规定进行。

6.6 弯曲应力松弛试验

带箔材弯曲应力松弛试验方法由供需双方协商确定。

6.7 表面质量

带箔材的表面质量应用目视进行检验。

7检验规则

7.1检查和验收

7.1.1带箔材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的要求，并填写质量证明书。

7.1.2需方对收到的产品按本文件的规定进行复验，如检验结果与本文件及订货单(或合同)的要求不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；其他质量异议，应在收到产品三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

7.2组批

带箔材应成批提交验收，每批由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于4500kg（如该批为同一熔次，则可不限定组批量）。

7.3检验项目

7.3.1每批带箔材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差和表面质量的检验。

7.3.2每批带箔材应进行力学性能（拉伸试验或硬度试验）检验。拉伸试验和硬度试验任选其一，未在合同中注明时，进行拉伸试验。当选择拉伸试验时，如需方有要求硬度试验并在合同中注明时，还应进行硬度试验，硬度试验结果仅供参考；当选择硬度试验时，如需方有要求拉伸试验并在合同中注明时，还应进行拉伸试验，拉伸试验结果仅供参考。

7.3.3如需方有要求，并在合同中注明时，每批带箔材还应进行弯曲性能试验、电性能试验及弯曲应力松弛试验。

- 7.4取样

- 带箔材取样应符合表12的规定。取样方法按YS/T668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/T815的规定进行。

表12 取样

| - 检验项目 |  | - 取样规定 | - 要求的章条号 | - 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 化学成分 |  | - 供方每熔次取1个试样，需方每批取一个试样 | - 5.1 | - 6.1 |
| - 外形尺寸及其允许偏差 |  | - 逐卷 | - 5.2 | - 6.2 |
| - 力学性能 | - 拉伸试验 | - 每批次任取2卷，每卷沿轧制方向任取1个试样 | - 5.3 | - 6.3 |
|  | - 硬度试验 | - 每批次任取2卷，每卷取1个试样 |  |  |
| - 弯曲试验 |  | - 每批次任取2卷，每卷沿带箔材轧制方向与垂直轧制方向各取1个试样 | - 5.4 | - 6.4 |
| - 电性能 |  | - 每批次任取2卷，每卷取1个试样 | - 5.5 | - 6.5 |
| - 弯曲应力松弛试验 |  | - 每批次任取1卷，每卷取1个试样 | - 5.6 | - 6.6 |
| - 表面质量 |  | - 逐卷 | - 5.7 | - 6.7 |

7.5检验结果的判定

7.5.1化学成分试验结果不合格时，判该批带箔材不合格。

7.5.2外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，判该卷带箔材不合格。

7.5.3当力学性能、弯曲试验、导电率以及弯曲应力松弛试验测试结果中有试样不合格时，应从该批带箔材（包括原检验不合格的那卷带箔材）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批带箔材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批带箔材不合格，或由供方逐卷检验，合格者交货。

8 标志、包装、运输、贮存和随行文件

产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

9 订货单(或合同)内容

本文件所列材料的订货单(或合同)内容应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 供应状态；

- 外形尺寸及其允许偏差（高级或有特殊要求时，未注明时按普通级供货）；

- 重量；

f)	拉伸试验或硬度试验；

g)	弯曲试验（需方有要求时）；

h)	电性能（需方有要求时）；

i)	弯曲应力松弛试验（需方有要求时）；

j)	本文件编号；

k)	其他。