中华人民共和国有色金属行业标准

湿法冶金铜电积用阳极板

Anode plate for copper electrowinning in hydrometallurgy

（讨论稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.150.60

H62

YS

YS/T XXXX-202X

代替YS/T 1089-2015

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件替代YS/T 1089-2015《湿法冶金铜电积用阳极板》，与YS/T 1089-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——将术语“U型导电横梁”修改为“异型导电横梁”（见3.3，见2015版3.3）；

——修改了制造方法，从经熔炼、轧制、焊接组装而成修改为熔炼后铸轧或轧制（见4.2.3，见2015版4.2.3）；

——修改了PbSb合金中Sb的含量范围，由“3.0~7.5”修改为“2.0~10”、bi的含量范围，由0.008修改为0.003（见表2，见2015版表2）；

——修改了PbCa合金中bi的含量范围，由0.008修改为0.003（见表2，见2015版表2）；

——修改了PbCaSn合金中bi的含量范围，由0.005修改为0.003（见表2，见2015版表2）；

——修改了PbCaSnSr合金中bi的含量范围，由 0.025修改为0.003（见表2，见2015版表2）；

——修改了阳极板的对角线的差值，从10ｍｍ修改为5ｍｍ（见4.4.4.，见2015版4.4.4）。

——增加了采用GB/T4103.16-2009的规定进行铜、银、铋、砷、锑、锡、锌量的测定（见2015版5.1.1）；

——修改了尺寸偏差定义，从阳极板各部件修改为阳极板的长、宽、高（见5.2，见2015版5.2）。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：云南大泽电极科技股份有限公司、白银有色集团股份有限公司、驰宏锌锗股份有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2015首次发布为YS/T 1089-2015；

——本次为第一次修订。

湿法冶金铜电积用阳极板

1  范围

本文件规定了湿法冶金铜电积用阳极板（以下简称阳极板）产品的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存和随行文件、订货单内容。

本文件适用以铅为基本原料，添加锡、锑、钙、锶等元素，形成不同的合金组分比例，经熔炼、轧制、焊接等工艺生产的适用于湿法冶金铜电积用阳极板。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1   金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法(ISO 6892-1:2009,MOD)

GB/T 231.1   金属材料 布氏硬度试验 第1部分 试验方法

GB/T 351     金属材料电阻系数测量方法

GB/T 469     铅锭

GB/T 728     锡锭

GB/T 1599    锑锭

GB/T 4103（所有部分）   铅及铅合金化学分析方法

GB/T 5121（所有部分）   铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

YS/T 478    铜及铜合金导电率涡流检测方法

YS/T 482    铜及铜合金分析方法　光电发射光谱法

YS/T 995-2014  湿法冶金电解锌用阳极板

3  术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

湿法冶金铜电积用阳极板  anode plate for copper electrowinning in hydrometallurgy

以铅为基本原料，添加锡、锑、钙、锶等元素，按照一定的合金组分比例，经熔炼、轧制、焊接等工艺生产的铅合金阳极板。

3.2

直导电横梁  straight hanger bar

由T2紫铜棒材在模具中经浇铸在其表面包覆铅合金层而成。

3.3

异型导电横梁  special-shaped conductive crossbeam

由T2紫铜棒材经机械加工弯曲成型后，在模具中经浇铸在其表面包覆铅合金层而成。

4  分类和标记

4.1 原材料

4.1.1 铅原料：应符合GB/T 469 中牌号Pb99.994的规定。

4.1.2 锡原料：应符合GB/T 728中相应牌号（Sn≥99.90%）的规定。

4.1.3 锑原料：应符合GB/T 1599 中牌号Sb99.90的规定要求。

4.1.4 铜原料：应符合GB/T 5231中牌号Cu99.9的规定要求。

4.1.5 其他原料：应符合相关标准要求。

4.2 产品分类

4.2.1 产品按导电横梁形状不同分为两类板型：直梁阳极板和异型梁阳极板。

4.2.2 产品按合金主成分的不同分为4个牌号，包括PbSb、PbCa、PbCaSn、PbCaSnSr合金阳极板。

4.2.3 板面状态与规格应符合表1规定。

表1 板面状态和规格

| 板面状态 | 规格/mm |  |  | 制造方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度 | 宽度 | 长度 |  |
| 压延轧制 | 5.0～15.0 | 350~1200 | ≥700 | 熔炼铸轧或轧制 |
| 注：其他牌号、规格尺寸可根据客户需求按照供需合同生产。 |  |  |  |  |

4.2.4 产品外形

阳极板外形结构包括直梁阳极板和异型梁阳极板两种，见图1所示。

（a）直梁阳极板                           （b）异型梁阳极板

图1  阳极板外形结构示意图

4.2.5 标记示例

产品标记按产品用途范围、板型、名称、牌号、状态、规格和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用PbSnCa合金牌号、轧制铅合金板制成的、厚度6.0mm、宽度900mm、长度1050mm普通级的铜电积用直梁阳极板，标记为：

铜电积用直梁阳极板 YS/T 1089 PbSnCa-轧制-6.0×900×1050

示例2：

用PbSnCa合金牌号、轧制铅合金板制成的、厚度6.0mm、宽度900mm、长度1050mm较高级的铜电积用U型梁阳极板，标记为：

铜电积用U型梁阳极板 YS/T1089 PbSnCa-轧制-较高-6.0×900×1050

5 技术要求

5.1 化学成分

5.1.1 阳极板面的化学成分应符合表2规定。

表2  阳极板面的化学成分

| 牌号 | 化学成分 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合金成分（质量分数） |  |  |  |  | 杂质含量（质量分数），不大于 |  |  |  |  |  |
|  | Pb | Sn | Ca | Sr | Sb | Cu | Sb | As | Bi | Fe | Zn |
| PbSb | 余量 | - | - | - | 2.0～10 | 0.001 | - | 0.010 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
| PbCa |  |  | 0.04～1.0 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
| PbCaSn |  | 0.5～ 4.0 | 0.04～0.2 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |
| PbCaSnSr |  |  | 0.04～0.2 | 0.002～0.1 | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 |

5.1.2 导电横梁的化学成分应符合表3规定。

表3  导电横梁的化学成分

| 阳极板部件 |  | 材质 | 化学成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导电横梁 | 内芯 | T2铜 | 应符合GB/T 5231的规定 |
|  | 包覆层 | 铅合金 | 应符合表2规定 |

5.2外形尺寸允许偏差

5.2.1 阳极板面的厚度允许偏差应符合表4规定。

表4 厚度偏差                           单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 较高级 |
| 5.0~8.0 | ±0.20 | ±0.15 |
| ＞8.0~10.0 | ±0.30 | ±0.20 |
| ＞10.0~15.0 | ±0.35 | ±0.25 |

5.2.2 阳极板面的宽度允许偏差为±3mm。

5.2.3 阳极板面的长度允许偏差为±5mm。

5.2.4 阳极板面的对角线的差值应≤5mm。

5.2.5 导电横梁的尺寸由供需双方协商，其允许偏差应符合表5规定。

表5 导电横梁尺寸允许偏差                     单位为毫米

| 其他部件 | 长度允许偏差 | 宽度允许偏差 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导电横梁 | ±3.0 | ±0.5 | ±0.2 |

5.3 力学性能

阳极板面的力学性能应符合表6规定。

表6 阳极板面的力学性能

| 牌号 | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度Rm / MPa | 断后伸长率A / % | 布氏硬度HB |
| PbSb | ≥25 | ≤40 | ≥6.0 |
| PbCa | ≥30 | ≤40 | ≥7.0 |
| PbCaSn | ≥40 | ≤35 | ≥8.0 |
| PbCaSnSr | ≥40 | ≤35 | ≥8.0 |

5.4 导电性能

导电横梁的内芯的导电性能应符合表7规定。

表7 导电横梁内芯的导电性能

| 20℃的导电率/ %IACS | 20℃电导率/(MS/m) | 电阻系数/(Ω·mm2/m) |
| --- | --- | --- |
| ≥96 | ≥55.68 | ≤0.017959 |

5.5 焊接质量

阳极板面与导电横梁的焊缝应密实饱满、表面平整光滑、平缓过渡，不允许有裂纹、表面密集气孔、夹杂、未填满弧坑、未熔合、未焊透、组织过烧等缺陷。

5.6 外观质量

5.6.1 阳极板面外观应光滑、平整、清洁，不应有毛刺、分层、压坑、裂缝和油污杂质等缺陷。板面边部应切齐，无毛刺、裂边及其他影响使用的缺陷。

5.6.2 阳极板面距板材边缘20mm范围内允许有轻微的、不影响使用的划痕等缺陷。

5.6.3 导电横梁应光滑、平整、无飞边毛刺，无气孔和夹杂物、无裂纹或断裂。

6  试验方法

6.1 化学成分

6.1.1 阳极板面与导电横梁包铅层中的锡、锑、铜、铁、铋、砷、钙、锌含量的分析按GB/T4103.1、 GB/T4103.2、 GB/T4103.3、 GB/T4103.4、 GB/T4103.5、 GB/T4103.6、 GB/T4103.9、GB/T4103.11的规定进行。也可采用GB/T4103.16-2009的规定进行铜、银、铋、砷、锑、锡、锌量的测定 。仲裁时按GB/T 4103的规定进行。

6.1.2 锶含量的分析按YS/T995中附录A的规定进行。

6.1.3 导电横梁中内芯的化学成分的分析按GB/T 5121或YS/T482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121的规定进行。

6.2 尺寸偏差

阳极板的长、宽、高的尺寸偏差应使用检定合格的钢卷尺、千分尺或相应精度工具进行测量，其中，板面厚度的检测应在极板距离端部不小于100mm和距离边部不小于20mm处测量。

6.3 力学性能

6.3.1 阳极板面的室温拉伸试验按GB/T 228.1规定执行，其试样按GB/T 228.1-2010中P07试样的规定。6.3.2 阳极板面的硬度试验按GB/T 231.1的规定执行。

6.4 导电性能

导电横梁的内芯导电率试验按GB/T 351和YS/T 478规定执行。仲裁时按GB/T 351的规定进行。

6.5 焊接质量

阳极板面与导电横梁的焊接质量用目视法检验。

6.6 外观质量

阳极板面与导电横梁的外观质量用目视法检验。

7  检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 阳极板应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2 需方应对收到产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应向供方提出，由供需双方协商解决。属于化学成分、外形尺寸、外观质量、焊接质量及其他问题的异议，应在收到产品之日起1个月内提出。如需仲裁，仲裁取样在需方由双方共同进行，仲裁分析在供需双方认定的单位进行。

7.2 组批

以同一次投料生产、同一类型、相同牌号和规格的产品为一批。每批重量应不大于5000kg（如为同一熔次，可不限定组批量）。

7.3 检验项目

每批产品应进行化学成分、外形尺寸、外观质量和焊接质量的检验，并在发货单中注明硬度、抗拉强度性能、导电率等检测数据。产品经检验合格并附有质量证明书。

7.4 取样

7.4.1 产品的取样应符合表8的规定。

表8 取样规定

| 检验项目 | 取样规定 |  | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 阳极板面 | 供方在熔铸过程中，每炉取一个试样；仲裁取样按6.4.2规定进行 | 4.3 | 5.1 |
|  | T2导电横梁 | 每批（≤1000根）取一个试样 |  |  |
| 尺寸偏差 | 逐片（板面的厚度测量在距离边部≥20mm处测量） |  | 4.4 | 5.2 |
| 力学性能 | 每批任取两片，每片取一个试样 |  | 4.5 | 5.3 |
| 导电性能 | 每批（≤1000根）取一个试样 |  | 4.6 | 5.4 |
| 焊接质量 | 逐片 |  | 4.7 | 5.5 |
| 外观质量 | 阳极板面 | 逐片 | 4.8 | 5.6 |
|  | 导电横梁 | 逐条 |  |  |

7.4.2 化学成分仲裁取样和制样

7.4.2.1 取样数量：随机抽取每批（≤300片）阳极板数量的1%作为试样板，试样板总数应为3的倍数，以便于分组，不足3片时，应从阳极板中补足，但不得舍弃。

7.4.2.2 取样方法：将抽取的试样板用钻孔法采取试样，不得使用任何润滑剂，其速度不得使试料氧化。其中每片板的取样位置与钻孔数量规定如下：将阳极板面进行等间距（≥100mm）的横竖均分，取交叉点为钻孔点，仲裁取样示意图如图2。

7.4.2.3 试样制备：将取得的试样制成不大于4mm屑状，用磁铁除净加工时带人的铁屑，仔细混匀后以四分法分为四等分，每份试样不少于150g，一份试样用于仲裁分析，一份作为验收分析样，供需双方各存一份。

图2 取样示意图

7.5 检验结果的判定

7.5.1 化学成分结果与本文件规定不符时，判该批产品不合格。

7.5.2 当外形尺寸、焊接质量与外观质量中有试样不合格时，则判该片不合格。

7.5.3 当力学性能、导电性能结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格。其余由供方逐片检验，合格者交货。

8  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

阳极板产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

9  订货单内容

本文件所列材料的订货单内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号和板型；

- 尺寸规格、化学成分等要求；

- 重量和件数；

- 力学性能试验，有要求时；

- 导电性能，有要求时；

- 本标准编号；

h）生产日期

i）生产批号

j）运输方式

k)产品存放要求

L)生产制造商

M)其他