中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—20XX

代替YS/T 1088-2015

Q/320281AJX07—2006

湿法冶金锌电积用阴极板

Cathode plate for zinc electrowinning in hydrometallurgy

（讨论稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

ICS 77.150.10

H61

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件替代YS/T 1088-2015《湿法冶金锌电积用阴极板》，与YS/T 1088-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——将术语“湿法冶金电积锌用阴极板”修改为“由双零铝材为基本材料，由铝板、铝合金导电横梁或纯铝导电梁、复合导电头、导电片和吊耳等构成，经特定工艺加工而成的适用于湿法电积锌用的阴极板”（见3.1，见2015版3.1）；

——修改了产品分类的内容，整条修改为“产品按照在不同电积锌工艺中连接导电方式不同分类为：搭接式阴极板和夹接式（插接式）阴极板。另外，根据阴极板使用需要而进行的绝缘处理方式又分为：聚乙烯包边条、注塑包边条和硫化包边条。”（见4.2，见2015版4.2）；

——修改了产品板面材质、状态和物理规格中的长度，由“≥900”修改为“≥500”（见表1，见2015版表1）；

——修改了产品外形的说明，由“导电横梁修”修改为“铝合金导电梁或纯铝导电梁”、由“导电头”修改为“导电头［搭接式或夹接式（插接式）］”（见4.2.2，见2015版4.2.2）；

- ——修改了外观质量的第3条，整条修改为“外形（包括导电横梁）尺寸和生产批号，根据产品技术协议或合同要求，导电横梁、吊耳和导电头应光滑、平整、无飞边毛刺，无分层夹杂和气孔，无裂纹或断裂”（见4.8.3，见2015版4.8.3）；

——修改了尺寸偏差，修改为“阴极板各部件的长、宽、高的尺寸偏差应使用检定合格的钢卷尺、千分尺或相应精度工具进行测量，其中，板面厚度的检测应在阴极板距离端部不小于100mm和距离边部不小于20mm处测量。”（见5.2，见2015版5.2）；

——修改了力学性能，从原文修改为室温拉伸试验和硬度试验两条（见5.3.1和5.3.2，见2015版见5.3.1和5.3.2）。增加了1条5.3.3导电横梁抗拉强度下限范围（见5.3.3，见2015版见5.3.3）。

——修改了焊接和紧固质量，整条修改为“阴导电梁分别与阴极板面、导电头、吊耳的焊接与紧固质量用目视法检验。焊缝应密实饱满、表面平整光滑、平缓过渡，无裂纹、表面密集气孔、夹杂、未填满弧坑、未熔合、未焊透、组织过烧等缺陷。”（见5.5，见2015版5.5）；

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：云南大泽电极科技股份有限公司、白银有色集团股份有限公司、驰宏锌锗股份有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2015首次发布为YS/T 1088-2015；

——本次为第一次修订。

湿法冶金锌电积用阴极板

1  范围

本文件规定了湿法冶金锌电积用阴极板（以下简称为“阴极板”）产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单内容。

本文件适用于以双零铝材为基本材料，经焊接与组装加工而成用于湿法冶金锌电积用的阴极板。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法(ISO 6892-1:2009,MOD)

GB/T 231.1  金属材料 布氏硬度试验 第1部分 试验方法

GB/T 351    金属材料电阻系数测量方法

GB/T 1196   重熔用铝锭

GB/T 3190   变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199   铝及铝合金加工产品 标志、包装、运输、贮存

GB/T 5121(所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 7999   铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 10858  铝及铝合金焊丝

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T 20975（所有部分）  铝及铝合金化学分析方法

YS/T 478   铜及铜合金导电率涡流测试方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法  光电发射光谱法

3  术语与定义

下列术语与定义适用于本文件：

湿法冶金锌电积用阴极板  cathode plate for zinc electrowinning in hydrometallurgy

以双零铝材为基本材料，由铝板、铝合金导电横梁或纯铝导电梁、复合导电头、导电片和吊耳等构成，经特定工艺加工而成的适用于湿法电积锌用的阴极板

4  要求

4.1  原料质量要求

4.1.1 阴极板用铝合金原料：阴极板板面用纯铝板原料（备注：严禁用阴极板再生铝作为阴板板原料），应当符合GB/T 3190的要求。导电横梁与吊耳用铝原料：应当符合GB/T1196的要求。

4.1.2 导电头用铜原料：应当符合GB/T5231中T2铜牌号的要求。

4.1.3 焊接材料应符合GB/T 10858中相应牌号的规定。

4.2  产品分类

产品按照在不同电积锌工艺中连接导电方式不同分类为：搭接式阴极板和夹接式（插接式）阴极板。另外，根据阴极板使用需要而进行的绝缘处理方式又分为：聚乙烯包边条、注塑包边条和硫化包边条。

4.2.1  产品板面材质、状态与物理规格

产品板面材质、状态与物理规格应符合表1规定。

表 1 产品板面材质、状态和物理规格

| 板面材质 | 板面状态 | 规格/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| 1060 | H18 | 3.0~10.0 | 400~1200 | ≥500 |
| 1070 |  |  |  |  |
| 注：可根据需方要求按照供需合同生产其他板材、规格尺寸的阴极板。 |  |  |  |  |

4.2.2  产品外形

阴极板外形包括搭接式阴极板和夹接式（插接式）阴极板两种，见图1所示。

（a）

（b）

（a）搭接式                                   （b）夹接式

说明：

1——铝板；

2——铝合金导电横梁或纯铝导电横梁；

3——吊耳（或双吊耳）；

4——导电头［搭接式或夹接式（插接式）］；

5——剥锌口；

图1阴极板外形示意图

4.2.3  标记示例

产品标记按产品名称、板面材质、状态、规格和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用1070牌号、H18状态铝板制成的、厚度8.0mm、宽度950mm、长度1450mm的锌电积用搭接式阴极板，标记为：

锌电积用搭接式阴极板YS/T XXXX 1070-H18-8.0×950×1450

4.3  化学成分

4.3.1  阴极板用铝合金板的化学成分应符合GB/T 3190中1060、1070牌号的规定。

4.3.2  导电横梁与吊耳化学成分应符合GB/T 1196（Al≥99.50%）的规定。

4.3.3  导电头用铜应符合GB/T 5231中T2牌号的规定。

4.4  外形尺寸允许偏差

4.4.1  厚度

阴极板面厚度允许偏差应符合表2的规定。

表 2 厚度允许偏差                          单位为毫米

| 厚度 | 下列宽度上的厚度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 400~1000 | ＞1000~1200 |
| 3.0~4.0 | ±0.15 | ±0.18 |
| ＞4.0~5.0 | ±0.23 | ±0.24 |
| ＞5.0~6.0 | ±0.25 | ±0.26 |
| ＞6.0~10.0 | ±0.30 | ±0.35 |

4.4.2  宽度

阴极板面宽度允许偏差应符合表3的规定。

表 3 宽度允许偏差                          单位为毫米

| 厚度 | 宽度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 400~500 | ＞500~1200 |
| 3.0~6.0 | ±2.0 | ±3.0 |
| ＞6.0~10.0 | ±3.0 | ±4.0 |

4.4.3  长度

阴极板面长度允许偏差应符合表4的规定。

表 4长度允许偏差                           单位为毫米

| 厚度 | 长度允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 900~1000 | ＞1000 |
| 3.0~6.0 | ±3.0 | ±4.0 |
| ＞6.0~10.0 | ±4.0 | ±5.0 |

4.4.4  对角线差值。

阴极板面对角线的差值应符合表5的规定。

表 5对角线差值                                单位为毫米

| 长度 | 下列宽度上的对角线差值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤1000 | ＞1000~1200 |
| ≤1000 | ≤3 | a |
| ＞1000 | ≤4 | ≤5 |
| a 其对角线允许偏差由供需双方商定，并在订货单中注明。 |  |  |

4.4.5  导电横梁

导电横梁尺寸由供需双方协商，并在合同中注明，其尺寸允许偏差应符合表6规定。

表 6 导电横梁尺寸允许偏差                    单位为毫米

| 加工成型 | 长度允许偏差 | 宽度允许偏差 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浇铸 | ±3.0 | ±1.0 | ±0.5 |
| 挤压 | ±2.0 | ±0.3 | ±0.3 |

4.5 力学性能

阴极板面的力学性能应符合表7规定。

表 7阴极板面的力学性能

| 牌号 | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度Rm / MPa | 伸长率A / % | 布氏硬度HB |
| 1060 | ≥125 | ≥4 | ≥25 |
| 1070 | ≥120 | ≥4 | ≥20 |

4.6 导电性能

导电头用T2铜的导电性能应符合表8规定。

表 8 导电头用T2铜的导电性能

| 牌号 | 20℃的导电率/ %IACS) | 20℃电导率/(MS/m) | 电阻系数/(Ω·mm2/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | ≥96 | ≥55.68 | ≤0.017959 |

4.7  焊接和紧固质量

焊接和紧固质量应符合表9规定。

表 9 焊接与紧固质量

| 加工方式 | 连接对象 | 焊接质量 |
| --- | --- | --- |
| 焊接 | 导电横梁与阴极板面 | 焊缝应密实饱满、表面平整光滑、平缓过渡，不允许有裂纹、表面密集气孔、夹杂、未填满弧坑、未熔合、未焊透、组织过烧等缺陷。 |
|  | 导电横梁与导电头 |  |
|  | 导电横梁与吊耳 |  |
| 机械紧固 | 导电横梁与导电头 | 借助力矩扳手使不锈钢螺栓、螺母、垫圈将导电头紧固于横梁，螺栓、螺母端面应与横梁及导电头平面均匀接触，不应倾斜、松动。 |

4.8  外观质量

4.8.1  阴极板面外观应光滑、平整、清洁，不允许有裂纹、腐蚀、气泡、夹杂物、油污杂质和分层等缺陷， 板面边部应切齐，无毛刺、裂边及其他影响使用的缺陷。

4.8.2  阴极板距板材边沿15mm范围内允许有轻微的、不影响使用的机械损伤缺陷等。轻微缺陷允许用400号砂纸检验性修磨，但修磨深度不得超过厚度允许偏差。

4.8.3  外形（包括导电横梁）尺寸和生产批号，根据产品技术协议或合同要求，导电横梁、吊耳和导电头应光滑、平整、无飞边毛刺，无分层夹杂和气孔，无裂纹或断裂。

5  试验方法

5.1  化学成分

5.1.1  阴极板与导电横梁的化学成分的分析按GB/T 20975（所有部分）或GB/T 7999的规定进行，仲裁时按GB/T 20975（所有部分）的规定进行。

5.1.2  导电头用T2铜块的化学成分的分析按GB/T 5121（所有部分）或YS/T 482的规定进行，仲裁时按GB/T 5121（所有部分）的规定进行。

5.2  尺寸偏差

阴极板各部件的长、宽、高尺寸偏差应使用检定合格的钢卷尺、千分尺或相应精度工具进行测量，其中，板面厚度的检测在阴极板距端部不小于100mm和距边部不小于20mm处测量。

5.3  力学性能

5.3.1 阴极板面的室温拉伸试验按GB/T 228.1-2010规定执行，其试样按GB/T 228.1-2010中P07试样的规定执行。

5.3.2 硬度试验按GB/T 231.1的规定执行。

5.3.3导电横梁抗拉强度要求如下：

a）铸造导电横梁抗拉强度下限：40Mpa

b）挤压导电横梁抗拉强度下限：90Mpa

c）压延导电横梁抗拉强度下限：120Mpa

5.4  导电性能

导电头用T2铜板的导电率试验按GB/T 351和YS/T 478规定执行。仲裁时按GB/T 351的规定进行

5.5  焊接和紧固质量

导电横梁分别与阴极板面、导电头、吊耳的焊接与紧固质量用目视法检验。焊缝应密实饱满、表面平整光滑、平缓过渡，无裂纹、表面密集气孔、夹杂、未填满弧坑、未熔合、未焊透、组织过烧等缺陷。

5.6  外观质量

阴极板面、导电横梁、导电头和吊耳的外观质量用目视法检验。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  阴极板应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

6.1.2  需方应对收到产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于化学成分、外形尺寸、焊接与紧固质量、外观质量及其他问题的异议，应在收到产品之日起1个月内提出。如需仲裁，仲裁取样在需方由双方共同进行，仲裁分析在供需双方认定的单位进行。

6.2  组批

以同一次投料生产、相同牌号、状态、规格和外形的产品为一批。

6.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、尺寸偏差、外观质量、焊接与紧固质量的检验，如需方要求并在订货单中注明时，还应进行力学性能和导电性能检测。

6.4  取样

产品的取样应符合表10的规定。

表 10 取样规定

| 检验项目 | 取样规定 |  | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 阴极板面 | 每批（≤1000片）取一个试样 | 4.3 | 5.1 |
|  | 导电头用T2铜 | 每批（≤1000个）取一个试样 |  |  |
|  | 导电横梁 | 每批（≤1000根）取一个试样 |  |  |
| 尺寸偏差 | 逐片（板面的厚度测量在距端部不小于100mm和距边部不小于20mm处测量。） |  | 4.4 | 5.2 |
| 力学性能 | 每批任取两片，每片取一个试样 |  | 4.5 | 5.3 |
| 导电性能 | 每批（≤1000个）取一个试样 |  | 4.6 | 5.4 |
| 焊接和紧固质量 | 逐片 |  | 4.7 | 5.5 |
| 外观质量 | 阴极板面 | 逐片 | 4.8 | 5.6 |
|  | 导电横梁 | 逐条 |  |  |
|  | 导电头与吊耳 | 逐个 |  |  |

6.5  检验结果的判定

6.5.1  化学成分结果与本文件规定不符时，判该批产品不合格。

6.5.2  当外形尺寸、焊接与紧固质量、外观质量的试验结果与本文件规定不符时，则判该片不合格。

6.5.3  当力学性能、导电性能结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格。其余由供方逐片检验，合格者交货。

7  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1  标志、包装、运输和贮存

产品的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 3199的规定。

7.2  质量证明书

每批阴极板应附有产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称与地址；

- 产品名称与板型；

- 牌号；

- 状态；

- 规格；

- 件数；

- 批号；

- 各项分析项目的检验结果（订货单或合同要求时）；

- 供方技术监督部门的检印；

- 检验日期与包装（出厂）日期；

- 本标准编号。

8  订货单内容

本文件所列材料的订货单内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号、状态、规格；

- 件数；

- 力学性能试验，有要求时；

- 导电性能，有要求时；

- 本标准编号；

g）生产批号

h）生产日期

i）生产制造商

j）运输方式

k)产品存放要求  L)其他