| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 原标题“废铅膏短程转化制备电池级氧化铅”改为 “湿法再生电池级氧化铅” | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 1范围 | 加上“铅蓄电池生产过程中废料” | 河南超威电源有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 2 术语和定义 | 删除“铅蓄电池”、“废铅蓄电池” | 安徽超威环保科技有限公司 天津理工大学 | 采纳 |  |
| 6 | 3.6 | 明确与硫酸溶液反应的硫酸浓度 | 山东超威电源有限公司 东北大学 | 采纳 |  |
| 7 | 5.1 | 表内产品分级按PbO和α-PbO含量分级 | 河南超威电源有限公司 山东超威电源有限公司 浙江天能电源材料有限公司 | 采纳 | ≥95 ≥85 ≥75 |
| 8 | 5.1 | 加上“注：差减法表示β-PbO含量” | 东北大学 | 采纳 |  |
| 9 | 5.3 | “深红色或略带黄色晶体粉末”该成“深红色（α-PbO）略带黄色粉末（β-PbO）” | 山东超威电源有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 5.4 | 增加一条晶体结构“四方型晶体（α-PbO）含少量正交型晶体（β-PbO） ” | 安徽永恒动力科技有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 6.3 | 公式“W=10V”该成“W=10×V” | 生态环境部华南环境科学研究所 | 采纳 |  |
| 12 | 6.4 | 明确反应的硫酸和氢氧化钠浓度 | 矿冶科技集团有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 6.5 | 简化XRD分析过程表述 | 天津理工大学 | 采纳 |  |
| 14 | 7.1 | 该成“检查与验收” | 浙江天能电源材料有限公司 | 采纳 |  |
|  |  |  | 浙江创元实业有限公司 | 无意见 |  |
|  |  |  | 北京中再循工程技术研究院有限公司 | 无意见 |  |
|  |  |  | 天津东邦铅资源再生有限公司 | 无意见 |  |

说明：

（1）发送《征求意见稿》的单位数：10个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：10个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个；

（4）没有回函的单位数：0个。