ICS

YS

中华人民共和国工业和信息化部  发布

202×-××-××实施

202×-××-××发布

氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第8部分:硫酸根含量的测定

硫酸钡重量法

Determination of chemical contentsand physical properties of aluminiumfluoride—Part8:Determination of sulphate content—

Barium sulphate gravimetric method

（送审稿）

YS/T 581.8—202X

代替YS/T 581.8-2006

中华人民共和国有色金属行业标准

71.100.10

CCS H30

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T 581《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法》的第2部分。YS/T 581已经发布了以下部分：

——第1部分：重量法测定湿存水含量；

——第2部分：灼减量的测定 重量法；

——第3部分：氟含量的测定；

——第4部分：EDTA容量法测定铝含量；

——第5部分：火焰原子吸收光谱法测定钠含量；

——第6部分：钼蓝分光光度法测定二氧化硅含量；

——第7部分：邻二氮杂菲分光光度法测定三氧化二铁含量；

——第8部分：硫酸根含量测定 硫酸钡重量法；

——第9部分：五氧化二磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第10部分：X射线荧光光谱法测定硫含量；

——第11部分：试样的制备和贮存；

——第12部分：粒度分布的测定 筛分法；

——第13部分：安息角的测定；

——第14部分：松装密度的测定；

——第15部分：游离氧化铝含量的测定；

——第16部分：X射线荧光光谱分析法测定元素含量；

——第17部分：流动性的测定；

——第18部分：X射线荧光光谱分析（压片）法测定元素含量。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件是对YS/T 581.8-2006《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法第8部分硫酸钡重量法测定硫酸根含量》的修订，与YS/T 581.8-2006相比主要变化如下：

a)更改了测定范围，由“0.10 %~1.50 %” 修改为“0.050 %~1.50 %”（见第1章，2006年版的第1章）；

b)增加了“规范性引用文件”（见第2章）；

c)增加了“术语和定义”（见第3章）；

d)增加了“试剂或材料”中纯度要求与描述，修改氯化钡浓度为100 g/L（见第5章，2006年版的第3章）；

e)增加了“6.4 分析天平”设备（见第6章，2006年版的第4章）；

f)更改了“8.4.2”高氯酸加入量（见第8章，2006年版的第6章）；

g)更改了精密度（见第10章，2006年版的第8章）；

h)增加了“试验报告”（见第11章）；

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位:中铝郑州有色金属研究院有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司、昆明冶金研究院有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、多氟多新材料股份有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、贵州省分析测试研究院、广西壮族自治区分析测试研究中心。

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况：

——2006年首次发布为YS/T 581.8-2006；

——本次为第一次修订。

引    言

YS/T 581《氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法》是氟化铝化学分析和物理性能测定方法的系列标准，该系列标准包含氟化铝样品制备、水分和灼减测定、元素含量的化学分析、粒度等物理分析的多种分析操作的技术规范，标准在氟化铝贸易结算、实验室分析比对、氟化铝和电解铝生产等多领域应用广泛。

氟化铝硫酸根含量是氟化铝常规测定的重要项目，本文件对YS/T 581.8进行修订：测定范围修改为“0.050 %~1.50 %”使之更符合实际范围；高氯酸加入量修改为20 mL-25 mL，氯化钡溶液浓度由于122 g/L修改为100 g/L。

通过本次修订：制定了适合当今产品的硫酸根测定范围，使分析标准真正起到规范、引领的指导作用；增加本标准的严谨度，利于标准及相关检测技术的宣传，提高本标准在铝行业的实际应用程度。

氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第8部分：硫酸根含量的测定

硫酸钡重量法

1  范围

本文件规定了氟化铝中硫酸根含量的测定方法。

本文件适用于氟化铝中硫酸根含量的测定。测定范围：0.050 %~1.50 %。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法；

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定。

3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  原理

试料用碳酸钠和硼酸混合熔剂熔融。熔融物用高氯酸溶解，在酸性介质中，以氯化钡沉淀硫酸根离子，将硫酸钡在850 ℃灼烧后，称量。

5  试剂或材料

警示：进行高氯酸的蒸发必须在无氨、无硝酸蒸气的通风橱内进行。

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.1 无水碳酸钠，优级纯。

5.2硼酸，优级纯。

5.3高氯酸（ρ=1.67 g/mL）。

5.4硫酸（ρ=1.84 g/mL）。

5.5盐酸（1+1）。

5.6氯化钡溶液（100 g/L）：称取100 g结晶氯化钡（BaCl2·2H2O），用水溶解后稀释至1 L。

5.7硝酸银溶液（5 g/L）：溶解0.5 g硝酸银于少量水中，加10 mL硝酸（ρ=1.40 g/mL），用水稀释至100 mL混匀。

6  仪器设备

6.1 铂皿：平底，直径75 mm，高30 mm。

6.2铂坩埚：直径30 mm，高40 mm。

6.3烘箱：控制温度在110℃±5℃。

6.4高温炉：控制温度在850℃±20℃。

6.5分析天平：感量为0.0001 g。

7 试样

试样粒度应小于74 μm并在110 ℃±5 ℃烘箱（6.3）中干燥2 h。

8 分析步骤

8.1 试料

称取1.0 g试样（7），精确至0.0001 g。

8.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 8.3空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

8.4 测定

8.4.1称取3.75 g无水碳酸钠（5.1）和1.25 g硼酸（5.2）置于铂皿（6.1）中，加入试料（8.1），用铂勺混匀。放入高温炉（6.4）中，用支架将铂皿和炉底面隔开。控制在850 ℃±20 ℃熔融30 min（空白试验熔融5 min），取出冷却。

8.4.2向铂皿中加入20.0 mL ~25.0 mL高氯酸（5.3），15 mL水，加热使熔融物完全溶解，蒸发至近干，冷却，加入10 mL盐酸（5.5），加热至残渣完全溶解。将溶液移入500 mL烧杯中，用热水稀释至约300 mL。

8.4.3将溶液加热至沸腾，在搅拌下缓慢加入20 mL氯化钡溶液（5.6），盖上表面皿，静置16 h。

8.4.4用慢速滤纸过滤，用热水洗涤沉淀至滤液中无氯离子，滤液用硝酸银溶液（5.7）检验，不产生白色沉淀。

8.4.5将滤纸置于预先在850 ℃±20 ℃恒重的铂坩埚（6.2）中，先将滤纸干燥除去水分，然后在高温炉（6.4）中低温灰化滤纸，再升温至850 ℃±20 ℃，灼烧30 min。取出铂坩埚置于干燥器中冷却至室温，若灼烧后沉淀呈白色，则进行称量。若沉淀呈灰色，则加入几滴硫酸（5.4）湿润，再置于高温炉（6.4）中于850℃±20℃灼烧15min，取出置于干燥器中冷却至室温，称量。

9 试验数据处理

硫酸根的含量以硫酸根质量分数ωso42-计，按公式（1）计算：

ωωso42-=m4-m3-m2-m1×0.4116m0×100%    ·····················（1）ω灼减量=m1-m2m0×100%………………（1）

式中：

m0——试料的质量，单位为克（g）；

m1——空白测定时空坩埚的质量，单位为克（g）；

m2——空白测定时硫酸钡与坩埚的质量，单位为克（g）；

m3——试料测定时空坩埚的质量，单位为克（g）；

m4——试料测定时硫酸钡与坩埚的质量，单位为克（g）；

0.4116——硫酸钡换算成硫酸根的系数。

计算结果≥1.00 %时，保留小数点后两位；计算结果＜1.00 %时，保留两位有效数字。数值修约按照GB/T 8170的规定执行。

10 精密度

10.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过表1给定的重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5 %。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1 重复性限

| ω % | 0.084 | 0.26 | 0.74 |
| --- | --- | --- | --- |
| r % | 0.025 | 0.035 | 0.055 |

10.2  再现性

在再现性条件下获得的独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 再现性限

| ω % | 0.084 | 0.26 | 0.74 |
| --- | --- | --- | --- |
| R % | 0.04 | 0.05 | 0.08 |

11试验报告

本章规定试验报告所包括的内容，至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——使用的标准（包括发布或出版的年号）；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

——与基本试验步骤的差异；

——观察到的异常现象；

——试验日期。