氧化铝化学分析和物理性能测定方法第27部分：粒度分析 筛分法

编制说明

(预审稿)

中铝郑州有色金属研究院有限公司

2022-10

- 工作简况

（一）任务来源

根据国标委发[2021]19号要求，由中铝郑州有色金属研究院有限公司牵头负责标准的修订工作，承担GB/T 6609.27-2004《氧化铝化学分析和物理性能测定方法第27部分：粒度分析 筛分法》（计划号20211893-T-610）的标准修订工作，完成年限为2023年。技术归口单位为全国有色金属标准技术委员会。

（二）主要参加单位和工作成员及其所作的工作

2.1主要参加单位情况

中铝郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。中铝矿业有限公司、中铝山东有限公司、包头铝业有限公司负责样品提供、结果复验、参与修改意见等工作。

2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 仓向辉 | 主编人员，负责标准的工作指导、编写、试验方案的确定及组织协调。 |
| 寇帆、赵广远 | 参编人员，负责验证样品的取样与收集，负责试验方案的实施，试验数据的汇总与整理。 |

（三）主要工作过程

1、预研阶段：标准主编单位中铝郑州有色金属研究院有限公司（国家轻金属质量监督检验中心）长期从事氧化铝的分析检测工作，主编人员在长期实践过程中积累了丰富的检测经验，也发现了现行标准GB/T 6609.27中存在的一些不足之处。在此基础上，主编单位有关技术人员，深入一线企业进行调研，了解氧化铝试样的粒度分析测量方法的应用情况，先后与多家企业技术人员深入讨论标准的技术路线与方案，并根据讨论情况，由主编单位整理与撰写，形成标准草案。

2、立项阶段

2020年11月有色金属标委会在浙江桐乡召开年会，中铝郑州有色金属研究院有限公司向全体委员会提交了GB/T 6609.27《氧化铝化学分析和物理性能测定方法第27部分：粒度分析 筛分法》的标准项目建议书、标准草案、立项报告及编制说明，全体委员会论证结果为同意国家标准立项。由秘书处组织委员网上投票，投票通过后转报国标委。

2021年12月31日，国家标准化管理委员会下达了修订GB/T 6609.27-2004《氧化铝化学分析和物理性能测定方法第27部分：粒度分析 筛分法》的任务，计划号20211893-T-610，完成年限为2023年。技术归口单位为全国有色金属标准技术委员会。

3、起草阶段

2021年3月日，全国有色金属标准化技术委员会在苏州召开GB/T 6609.27-2009《氧化铝化学分析和物理性能测定方法第27部分：粒度分析 筛分法》国家标准任务落实会议。来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、中铝郑州有色金属研究院有限公司、中铝矿业有限公司、山东南山铝业股份有限公司等12个单位21位代表参加了会议。会议结束后主编单位将标准草案提交给各单位，就标准内容各单位提出修改意见，形成了征求意见稿。

4、征求意见阶段

2022年3月9日，全国有色金属标准化技术委员会召开GB/T 6609.27-2009《氧化铝化学分析和物理性能测定方法第27部分：粒度分析 筛分法》国家标准网络预审会议。来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、中铝郑州有色金属研究院有限公司、中铝矿业有限公司、山东南山铝业股份有限公司等12个单位18位代表参加了会议。代表对修订工作进行了热烈的讨论，达成了一致意见，会议确定了新增复验单位和复验样品，会后，主编单位积极联系各复验单位，与2022年5月10日完成所有复验工作，经过文本编辑于2022年5月15日形成了《氧化铝化学分析和物理性能测定方法第27部分：粒度分析 筛分法》标准送审稿。

2022年8月16日，全国有色金属标准化技术委员会在河南郑州召开GB/T 6609.27-2009《氧化铝化学分析和物理性能测定方法第27部分：粒度分析 筛分法》国家标准预审会议。来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、中铝郑州有色金属研究院有限公司、中铝矿业有限公司等10个单位16位代表参加了会议。代表对修订工作进行了热烈的讨论，达成了一致意见，会议要求对标准文本整合后的描述再进行梳理完善，会后，主编单位积极对文本进行完善，于2022年9月20日形成了《氧化铝化学分析和物理性能测定方法第27部分：粒度分析 筛分法》标准送审稿。

5、审查阶段

6、报批阶段

二、 标准编制原则

1）根据国内外客户的检测要需求，以满足我国氧化铝在有色金属行业使用需要为原则，不断提高标准的适用性；

2）根据氧化铝粒度分析检测的现状，对现有技术方案进行优化，力求做到标准所规定的方法简便、快速、精密度高；

3）完全按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

修订后的标准在技术路线方面将更加完善，检测应用范围更广，能够更好的适应当前铝工业的生产和使用需要，为我国铝工业的良好发展打下基础。

三、标准主要内容的确定及主要试验和验证情况分析

3.1标准题目的确定

本次修订沿用2009版本标准题目《氧化铝化学分析和物理性能测定方法 第27部分：粒度分析 筛分法》。

3.2 标准的适用范围

本文件规定了氧化铝粒度分布的测定方法。

本文件适用于氧化铝粒度分布的测定。干筛法适用于粒径小于45μm的含量小于50%；溶剂冲洗法适用于粒径小于20μm含量不大于4%。

3.3标准主要内容的确定

本文件代替GB/ T 6609.27-2004《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第27部分：粒度分析 筛分法》、GB/ T 6609.28-2004《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第28部分：小于60μm的细粉末粒度分布的测定  湿筛法》和GB/ T 6609.37-2009《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第37部分：粒度小于20μm 颗粒含量的测定》，本次修订以GB/ T 6609.27-2004《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第27部分：粒度分析 筛分法》为主，整合了GB/ T 6609.28-2004《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第28部分：小于60μm的细粉末粒度分布的测定  湿筛法》和GB/ T 6609.37-2009《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第37部分：粒度小于20μm 颗粒含量的测定》的内容，与GB/ T 6609.27-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)  增加了编织网筛（见第1章）；

b)  删除了本部分不适用于编织网筛（见2009版第1章）；

c)  增加了GB/T 6003.1-2012  试验筛 技术要求和检验 第1部分：金属丝编织网试验筛（见第2章）；

d)  更改了样品的制备，样品需要30g~50g，更改为需要50g（见5.3.2，2009年版5.1）;

e)  增加了湿筛法（见第6章）；

f)  增加了溶剂冲洗法（见第7章）；

g)  删除了附录（见2009年版附录）。

3.4主要试验和验证情况分析

实验设计与操作：选取3个在郑州轻研院实验室经过混合缩分的试样，每个复验单位邮寄约1kg，按要求检测筛分粒度，重复9次。各家数据见表2-表5。

表2  轻研院筛分粒度测定数据

| 轻研院 | 筛分粒度-45μm（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
| 1 | 12.3 | 20.2 | 33.6 |
| 2 | 12.6 | 19.9 | 33.1 |
| 3 | 12.5 | 19.5 | 32.8 |
| 4 | 12.0 | 19.5 | 33.7 |
| 5 | 11.9 | 20.6 | 32.6 |
| 6 | 12.8 | 20.3 | 32.1 |
| 7 | 12.3 | 19.2 | 33.5 |
| 8 | 12.1 | 19.8 | 33.4 |
| 9 | 12.5 | 20.5 | 33.2 |
| 最大值/% | 12.8 | 20.6 | 33.7 |
| 最小值/% | 11.9 | 19.2 | 32.1 |
| 平均值/% | 12.333 | 19.944 | 33.111 |
| 极差/% | 0.9 | 1.4 | 1.6 |
| 标准偏差 | 0.296 | 0.488 | 0.525 |
| 重复性限 | 0.828 | 1.365 | 1.471 |

表3  复验单位1筛分粒度测定数据

| 复验单位1 | 筛分粒度-45μm（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
| 1 | 13.2 | 19.2 | 34.8 |
| 2 | 14.1 | 19.3 | 34.6 |
| 3 | 12.5 | 18.2 | 33.7 |
| 4 | 13.8 | 19.0 | 33.3 |
| 5 | 13.2 | 19.1 | 36.1 |
| 6 | 12.7 | 19.0 | 35.7 |
| 7 | 13.6 | 19.1 | 34.8 |
| 8 | 13.3 | 18.8 | 34.2 |
| 9 | 13.1 | 18.9 | 34.1 |
| 最大值/% | 14.1 | 19.3 | 36.1 |
| 最小值/% | 12.5 | 18.2 | 33.3 |
| 平均值/% | 13.281 | 18.953 | 34.578 |
| 极差/% | 1.63 | 1.050 | 2.77 |
| 标准偏差 | 0.506 | 0.312 | 0.904 |
| 重复性限 | 1.416 | 0.875 | 2.532 |

表4  复验单位2筛分粒度测定数据

| 复验单位2 | 筛分粒度-45μm（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
| 1 | 13.3 | 20.1 | 32.0 |
| 2 | 13.1 | 19.7 | 33.1 |
| 3 | 13.0 | 20.8 | 32.5 |
| 4 | 13.6 | 21.1 | 32.8 |
| 5 | 13.6 | 19.9 | 32.8 |
| 6 | 13.5 | 19.5 | 33.8 |
| 7 | 13.0 | 20.6 | 32.6 |
| 8 | 12.9 | 20.2 | 33.2 |
| 9 | 13.7 | 20.4 | 34.8 |
| 最大值/% | 13.7 | 21.1 | 34.8 |
| 最小值/% | 12.9 | 19.5 | 32.0 |
| 平均值/% | 13.318 | 20.256 | 33.053 |
| 极差/% | 0.74 | 1.6 | 2.8 |
| 标准偏差 | 0.309 | 0.522 | 0.818 |
| 重复性限 | 0.866 | 1.462 | 2.290 |

表5  复验单位3筛分粒度测定数据

| 复验单位3 | 筛分粒度-45μm（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
| 1 | 11.4 | 17.4 | 30.0 |
| 2 | 10.3 | 17.0 | 30.1 |
| 3 | 11.4 | 17.1 | 29.9 |
| 4 | 11.3 | 17.5 | 30.2 |
| 5 | 11.2 | 16.7 | 30.8 |
| 6 | 10.9 | 16.7 | 30.2 |
| 7 | 11.3 | 16.6 | 30.4 |
| 8 | 11.1 | 16.1 | 30.8 |
| 9 | 10.8 | 16.4 | 30.9 |
| 最大值/% | 11.4 | 17.5 | 30.9 |
| 最小值/% | 10.3 | 16.1 | 29.9 |
| 平均值/% | 11.078 | 16.833 | 30.367 |
| 极差/% | 1.1 | 1.4 | 1 |
| 标准偏差 | 0.360 | 0.458 | 0.377 |
| 重复性限 | 1.007 | 1.283 | 1.057 |

表6  复验单位4筛分粒度测定数据

| 复验单位4 | 筛分粒度-45μm（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
| 1 | 12.5 | 20.8 | 32.1 |
| 2 | 13.3 | 20.6 | 32.4 |
| 3 | 13.5 | 19.2 | 32.4 |
| 4 | 13.0 | 21.2 | 32.6 |
| 5 | 12.7 | 21.8 | 32.5 |
| 6 | 12.0 | 21.0 | 32.4 |
| 7 | 12.7 | 20.9 | 32.6 |
| 8 | 12.8 | 20.6 | 32.3 |
| 9 | 12.9 | 20.8 | 32.3 |
| 最大值/% | 13.5 | 21.8 | 32.6 |
| 最小值/% | 12.0 | 19.2 | 32.1 |
| 平均值/% | 12.828 | 20.756 | 32.411 |
| 极差/% | 1.58 | 2.54 | 0.49 |
| 标准偏差 | 0.462 | 0.678 | 0.160 |
| 重复性限 | 1.295 | 1.898 | 0.447 |

表7  复验单位5筛分粒度测定数据

| 复验单位5 | 筛分粒度-45μm（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
| 1 | 11.5 | 20.6 | 32.0 |
| 2 | 11.9 | 20.2 | 31.4 |
| 3 | 11.6 | 20.0 | 31.6 |
| 4 | 11.6 | 20.7 | 31.5 |
| 5 | 12.0 | 20.2 | 31.9 |
| 6 | 12.1 | 19.9 | 31.3 |
| 7 | 11.3 | 19.9 | 31.3 |
| 8 | 11.5 | 20.2 | 31.3 |
| 9 | 11.9 | 20.1 | 31.4 |
| 最大值/% | 12.1 | 20.7 | 32.0 |
| 最小值/% | 11.3 | 19.9 | 31.3 |
| 平均值/% | 11.711 | 20.200 | 31.522 |
| 极差/% | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 标准偏差 | 0.271 | 0.283 | 0.264 |
| 重复性限 | 0.760 | 0.792 | 0.738 |

根据表2-7数据中各复验单位的检测结果，征求各检测单位和企业的意见，考虑实际分析检测过程中引起各种偏差的可能，最后审定会各位专家讨论，建议电成型筛的重复性限r=1.0，再现性限R=2.0，编织网筛的重复性限r=1.5，再现性限R=2.5。

四、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况

（一）项目的必要性简述

铝是我国主要的有色金属，是除钢铁之外的第二大应用金属，广泛应用于民用建筑、交通运输车辆、航空航天。2020年8月中国电解铝运行产能3793.1万吨，截至8月底，电解铝建成产能4209.6万吨，当月电解铝开工率90.11%。氧化铝作为电解铝生产中主要的原材料，其质量直接关系到电解铝工业中电解效率，关乎吨铝能耗高低和电解铝产品质量优劣，企业对氧化铝相关指标越来越关注。

上版标准为2009年发布，实施距今已十年有余，随着我国电解铝产能日益增长，电解铝工艺日益严苛，对氧化铝的质量要求也越来越严格。在铝电解生产过程中，为了降低氧化铝单耗，取得更好的电流效率，对氧化铝物理性能提出新的要求：氧化铝的流动性、粉尘量、保温能力、在电解质中的溶解速度和吸附氟化氢的能力等都取决于其物理性质。在所有物理性能检测方法中，筛分法粒度分析设备廉价、操作简单、对比性强，是公认的标准分析方法。大部分物理性能与粒度有很大的关系，粒度是备受关注的指标，也是最经常检测的指标。

常用的标准筛网分为两种，每种的特点和应用范围各不相同：金属丝编织筛网（应用最广泛网孔从2.36毫米到0.02毫米之间，只有方孔网）、电成型筛网（主要用于高精度的场合，可以做到每个网孔都在平均误差范围内，有方孔和圆孔2种）。 两种筛网的优缺点：金属丝编织网成本最低，柔韧性好，但相对精度最低，网孔可能变形，（可以通过扩孔和缩孔来控制网孔精度，及电化学方法使孔固定）一般需要具有高精度筛网生产能力的厂家才能保证大量生产。电成型筛网采用电化学方法制造，精度最高，理论上精度可以到1微米，但由于厂家的工艺模具不同，会有很大差别，同时柔韧性不好、易裂、成本较高，在高精度的实验室粒度检测场景有着十分广泛的应用，不适用于传统的电解铝企业。

表3编织网筛和电成型筛优缺点对比

|  | 编织网 | 电成型筛 |
| --- | --- | --- |
| 成本 | 低，单价80-350元 | 高，单价750-1200元 |
| 工艺 | 工艺成熟、质量稳定 | 柔韧性不好、易裂 |
| 对比性 | 不同厂家对比性好 | 厂家的工艺模具不同，会有很大差别 |
| 基本尺寸 | 2.36mm-0.015mm | 500μm-5μm |
| 适用范围 | 广泛用于颗粒物料粒度检测 | 适用于超硬材料、人造金刚石等行业 |

目前，国内使用更为广泛的是金属丝编织网筛，建议增加编织网筛部分内容。同时结合GB/T 1.1-2020标准化工作导则对标准编写提出的新要求，原标准已经不能满足目前分析检测工作的需要，急需对GB/T6609.27-2009进行修订，以满足目前我国氧化铝检测和质量控制的要求。

（二）项目的可行性简述

本标准修订工作，主要修改内容为增加了编织网筛，而此方式已经在国内大范围普及，操作相对简单可行；综上本标准制修订具有可行性。

（三）标准的先进性、创新性、标准实施后产生的经济效益和社会效益

在对GB/T6609.27-2009进行修订，以满足目前我国氧化铝检测和质量控制的要求。修订的标准将进一步完善我国氧化铝分析检测标准体系，大大促进我国铝工业生产质量控制和贸易规范化，对我国铝工业的发展起到技术支撑作用。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准修改未采用国际标准和国外先进标准。

七、与现行相关法律、法规、规章、及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况。

本标准属于有色金属标准体系。本标准完全符合国家法律、法规的有关的要求；在技术要求、试验方法等方面与国内相关标准协调一致；标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1的有关要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

根据标准化法和有关规定，建议该标准为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

1、组织措施：建议相关部门组织贯彻本标准的实施，采取有效措施向氧化铝的使用单位以及有关的检测机构宣贯本标准。建议本标准尽快发布，各相关单位及科研院所尽快开始执行本标准。建议由国家标准化管理委员会轻金属标准化委员会组织贯彻本标准的相关活动，利用各种条件，如工作组活动、标委会管理及活动、标准化技术期刊刊登、相关官网上发布等。

2、技术措施：通过专家培训、技术交流等措施进行宣贯执行。对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

3.过渡办法：建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

在本标准发布实施之日起，代替GB/T 6609.27《氧化铝化学分析和物理性能测定方法第27部分：粒度分析 筛分法》、GB/ T 6609.28-2004《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第28部分：小于60μm的细粉末粒度分布的测定  湿筛法》和GB/ T 6609.37-2009《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第37部分：粒度小于20μm 颗粒含量的测定》。

十二、其他应予以说明的事项

无。

《氧化铝化学分析和物理性能测定方法》编制组

2022年10月