标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金棒材超声波探伤方法        承办人：李湘海      共3页    第 1 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司   电 话：13623887076     2022年8月2日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 将“本文件适用于A型脉冲纵波反射法对直径大于等于10mm的圆形铜及铜合金棒材的超声波探伤，矩形、方形和正六边形铜及铜合金棒材的超声波探伤可参照本文件执行。”修改为“本文件适用于A型脉冲纵波反射法对直径大于等于10mm的圆形、矩形、方形和正六边形铜及铜合金棒材的超声波探伤”。 | 有色标委会 | 采纳 | 回函有意意见的单位 |
| 2 | 7.2.1 | 将“液浸法探伤和双晶直探头接触法探伤采用图1规定的平底孔对比试块” 修改为“液浸法和双晶直探头接触法探伤灵敏度调整的对比试块采用图1规定的平底孔对比试块”。 | 桂林漓佳 | 采纳 |  |
| 3 | 7.2.2 | 将“单晶直探头接触法探伤采用图2规定的平底孔对比试块” 修改为“单晶直探头接触法探伤灵敏度调整的对比试块采用图2规定的平底孔对比试块”。 | 桂林漓佳 | 采纳 |  |
| 4 | 7.2.2 | 将“平底孔深度15mm” 改为“平底孔深度10mm” | 桂林漓佳 |  |  |
| 5 | 7.2.3 | 增加“7.2.3对比法确定缺陷当量的试块采用与缺陷相同声程的平底孔对比试块，平底孔直径包含表2所规定的4个级别所对应的单个缺陷当量直径” | 国合通用（青岛） | 采纳 |  |
| 6 | 8.3 | 将“直径＞50mm的圆形铜及铜合金棒材应采用单晶直探头接触法探伤。” 改为“对边距为10mm~30mm的矩形、方形和正六边形铜及铜合金棒材应采用双晶直探头接触法探伤。” | 宁波长振铜业 | 采纳 |  |
| 7 | 8.4 | 增加8.4“对边距大于30mm的矩形、方形和正六边形以及直径大于50mm的圆形铜及铜合金棒材应采用单晶直探头接触法探伤” | 宁波长振铜业 | 采纳 |  |
| 8 | 8.5 | 将8.4改为8.5。 | 宁波长振铜业 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金棒材超声波探伤方法        承办人：李湘海      共3页    第 2 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司   电 话：13623887076     2022年8月2日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10.5.1 | 将“用双晶直探头确定缺陷边界或指示长度时，探头移动方向必须与声波分割面相垂直，在移动探头中使缺陷波高下降到荧光屏满刻度的25%时，探头中心移动距离即为缺陷的指示长度。” 改为“用双晶直探头确定缺陷边界或指示长度时，探头移动方向必须与声波分割面相垂直，移动探头找到缺陷的最高波，采用6dB法测定缺陷的指示长度。” | 国合青岛 绍兴特检院 绍兴质检院 | 采纳 | 回函有意意见的单位 |
| 10 | 10.5.2 | 将“用单晶直探头确定缺陷的指示长度时，移动探头使缺陷第一次反射波高下降到荧光屏满刻度的25%时，探头中心的移动距离即为缺陷的指示长度。” 改为“用单晶直探头确定缺陷的指示长度时，移动探头找到缺陷的最高波，采用6dB法测定缺陷的指示长度。” | 国合青岛 绍兴特检院 绍兴质检院 | 采纳 |  |
| 11 | 11.1 | 将表2中“级别”改成“质量等级” | 江苏三合 | 采纳 |  |
| 12 | 11.1 | 删除表2 “信噪比≥6dB”一列 | 聊城质检所 | 采纳 |  |
| 13 | 11.1 | 将“注1: 单个缺陷当量直径大于所要求等级的当量平底孔直径时，为不符合要求；” 改为“注1: 单个缺陷当量直径大于所要求质量等级的当量平底孔直径时，不符合该级别的要求；” | 佛山华鸿 浙江海亮 宁波金田 | 采纳 |  |
| 14 | 11.1 | 将“注2: 多个缺陷指示中心间距小于25mm，缺陷当量直径大于所要求等级的当量平底孔直径时， 为不符合要求；” 改为“注2: 任意相邻两缺陷的间距小于等于25mm，且缺陷的当量直径大于所要求质量等级的当量平底孔直径时， 不符合该级别的要求；” | 佛山华鸿 浙江海亮 宁波金田 | 采纳 |  |
| 15 | 11.1 | 将“注3: 任何长条状缺陷当量直径大于所要求等级的当量平底孔直径和所规定的长度时，为不符合要求；” 改为“注3: 任何长条状缺陷当量直径大于所要求质量等级的当量平底孔直径和所规定的长度时，不符合该级别的要求；” | 佛山华鸿 浙江海亮 宁波金田 | 采纳 |  |
| 16 | 11.1 | 删除“注4” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 17 | 12 e） | 将“本标准编号” 改为“本文件编号” | 有色标委会 | 采纳 |  |
| 18 | 12 f) | 将“其它” 改为“其他” | 有色标委会 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铜及铜合金棒材超声波探伤方法        承办人：李湘海      共3页    第 3 页

标准项目负责起草单位：中铝洛阳铜加工有限公司   电 话：13623887076     2022年8月2日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  |  | 武汉泛洲 |  | 回函无意见的单位 |
| 20 |  |  | 芜湖新科 |  |  |
| 21 |  |  | 宁波博威 |  |  |
| 22 |  |  | 武汉中科 |  |  |
| 23 |  |  | 洛阳725所 |  | 未回函单位 |
| 24 |  |  | 西安航天动力 |  |  |
| 25 |  |  | 汕头华兴 |  |  |
| 26 |  |  | 鹰潭骏达特铜 |  |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：20个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：16个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：12个

④没有回函的单位数：4个。