×

ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T  298—202X

代替YS/T298-2015

高   钛   渣

High titanium slag

（征求意见稿）

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）

202X-××-××发布

202X-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本文件代替YS/T 298-2015《高钛渣》。本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定修订。

与YS/T 298-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加一个级别TZ80。

b）取消TZ94级别。

c）对高钛渣重新定义。

d）增加氧化锆、氧化锡、五氧化二铌的要求。

e）对各个等级的元素要求进行调整。

f）修改了粒度要求。

g）增加了生产方取样方法。

h）增加了金红石型二氧化钛的分析方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由xxxx公司负责，xxxx公司参加修订。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——ZB H31001－87、YS/T 298-1994 、YS/T 298-2007、YS/T 298-2015。

- 高   钛  渣

1  范围

本文件规定了高钛渣的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于以钛铁矿为原料，采用电炉熔炼生产的供四氯化钛、人造金红石及钛白粉使用的高钛渣。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期的对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T514.1  高钛渣、金红石化学分析方法   第1部分：二氧化钛量的测定  硫酸铁铵滴定法

YS/T514.2   高钛渣、金红石化学分析方法   第2部分：全铁量的测定 重铬酸钾滴定法

YS/T514.4   高钛渣、金红石化学分析方法   第4部分：二氧化硅量的测定 称量法、钼蓝分光光度法

YS/T514.5  高钛渣、金红石化学分析方法   第5部分：氧化铝量的测定  EDTA滴定法

YS/T514.9   高钛渣、金红石化学分析方法   第9部分：氧化钙、氧化镁、一氧化锰、麟、三氧化二铬和五氧化二钒、二氧化锆、二氧化锡、五氧化二铌量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1

高钛渣  high titanium slag

系指钛铁矿经过电炉熔炼富集处理后获得的含二氧化钛较高的固体颗粒，其二氧化钛含量不小于80%。

4  分类

产品按化学成分分为8（7）个牌号：TZ94、TZ92-1、TZ92-2、TZ90-1、TZ90-2、TZ85-1、TZ85-2、TZ80。

5  技术要求

5.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定

表1                        	不大于

| 牌号 | TiO2不小于 | Fe | P | CaO | MgO | MnO | Cr2O3 | V2O5 | SiO2 | Al2O3 | ZrO2 | SnO2 | Nb2O5 | 金红石型TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ94（建议删除该级别） | 94 | 3.0 | 0.02 | 0.20 | 0.9 | 2.0 | 0.25 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.01 | 0.08 | 6 |
| TZ92-1 | 92 | 4 | 0.03 | 0.30 | 1.2 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 0.25 | 0.005 | 0.1 | 6 |
| TZ92-2 | 92 | 4 | 0.03 | 0.50 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 0.005 | 0.1 | 6 |
| TZ90-1 | 90 | 5.0 | 0.03 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 0.01 | 0.12 | 5.5 |
| TZ90-2 | 90 | 5.0 | 0.03 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 0.25 | 0.01 | 0.12 | 5.5 |
| TZ85-1 | 85 | 7.5 | 0.03 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 5.0 | 2.5 | 0.3 | 0.012 | 0.12 | 5 |
| TZ85-2 | 85 | 7.5 | 0.03 | 0.8 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 0.6 | 5.0 | 2.5 | 0.3 | 0.012 | 0.12 | 5 |
| TZ80 | 80 | 7.5 | 0.05 | 2 | 7 | 3 | 0.5 | 0.6 | 4 | 3 | 0.3 | 0.012 | 0.12 | 5 |
| 产品水分含量不大于0.3%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：二氧化锆、二氧化锡、五氧化二铌、金红石型TiO2可根据用途选择性分析。

5.2  粒度

产品粒度应符合表2规定。

表2

| 粒度范围 | 粒度组成 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 74μm~850μm（200目~18目） | ≤74μm 不大于5%，75um-425um＞45%，425-850um≤45%，＞850μm不大于5% | 用于沸腾炉氯化生产四氯化钛 |
| 74μm~500μm（200目~30目） | ≤74μm 不大于30%，＞500μm不大于5% | 用于熔盐氯化生产四氯化钛 |

5.3  外观质量

产品为黑色细粒状固体。无目视可见的夹杂物。

6  试验方法

6.1  化学成分

6.1.1  产品中二氧化钛量的测定，按YS/T514.1的规定进行。

6.1.2  产品中全铁量的测定，按YS/T514.2的规定进行。

6.1.3  产品中二氧化硅量的测定，按YS/T514.4的规定进行。

6.1.4  产品中氧化铝量的测定，按YS/T514.5的规定进行。

6.1.5  产品中氧化钙、氧化镁、一氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定，按YS/T514.9的规定进行。

6.1.6  产品中二氧化锆、二氧化锡、五氧化二铌的测定，按YS/T514.9的规定进行。

6.1.7  产品中金红石型二氧化钛的测定，按附录A的规定进行。

6.1.8  分析结果按GB/T8170的规定进行修约。

6.2  水分

称取约100g试样，准确至0.01g，至于已在105°C恒重的试样盘中，放入电烘箱内，升温至105°C干燥2h，将其移入干燥器中，冷却至室温，称量。以后每次干燥1h称量，直至两次称量之差不超过0.0005g,视为恒量，计算产品水分含量。

6.3  粒度

产品的粒度的检验采用筛分法进行，将标准筛重叠，从上至下按筛孔由大到小依次重叠。将标准筛置于振筛机上，并称取不少于100g的试样放入最上面的标准筛内，启动振筛机，震动筛分5min后停止，取下标准筛，分别称量各层筛上和74um筛下的试样重量，记录数据，计算其占试样量的百分比。

6.4  外观质量

产品的外观质量检验用目测法进行。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1  产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件及订货单的规定。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件及订货单的规定不符时，应以书面的形式在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一粒度规格的产品组成，每批重量不超过110t。

7.3  检验项目

每批产品均应进行化学成分、水分、粒度、外观质量的检验。需方对放射性有要求，并在订货单中注明时，还应对产品的放射性进行检验。

7.4  取样和制样

7.4.1  产品的取样和制样应符合表3的规定。

表3高钛渣的取样和制样

| 检验项目 | 取样与制样方法 | 技术要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 7.4.2 | 5.1 | 6.1 |
| 水分含量 | 7.4.2 | 5.1 | 6.2 |
| 粒度要求 | 7.4.2 | 5.2 | 6.3 |
| 外观质量 | 7.4.2 | 5.3 | 6.4 |

7.4.2  取样制样

7.4.2.1  生产方取样制样

在高钛渣产品包装过程中，每间隔一定的包装量用取样铲取出一定样品，取样过程注意每个包装批次的前、中、后期均进行取样，取出的样品集中后混匀成一个大样，大样重量不小于1200g，取样时逐一检查外观质量。

将样品全部混匀，用四分法缩分至300g以上，测完水分后再分成三等份，一份供粒度分析用，一份经研磨至74um以下供化学成分分析用，一份保留样存查。

7.4.2.2  需方和仲裁取样制样

每批产品随机抽取袋数，大包装（1000kg/袋）每5袋抽取一袋取份样，份样量不小于100g，然后合成大样。小包装（每袋25kg或30kg），每20袋抽取一袋取份样，份样量不小于100g，然后合成大样，大样重量不低于1200g。取样采用插管法，兼顾上、中、下层，并逐一检查外观质量。

将样品全部混匀，用四分法缩分至300g以上，测完水分后再分成三等份，一份供粒度分析用，一份经研磨至74um以下供化学成分分析用，一份保留样存查。

7.5  检验结果的判定

7.5.1  检验结果的数值按GB/T8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2  化学成分检验不合格，则在该产品中另取双倍样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

7.5.3  水分检验不合格，则判该批产品为不合格。

7.5.4  产品粒度检验不合格，则在该批产品中领取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

7.5.5  产品外观质量检验不合格，则判该批产品不合格。

8  标志、包装、运输、储存及随行文件

8.1  标志

产品外包装上，应注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 批号；

- 牌号；

- 净重；

- 防雨标志；

- 包装日期。

8.2  包装、运输、储存

8.2.1  产品应采用双层材料成袋包装，内层用塑料袋，外层用麻袋或编织袋，包装后袋口封严。

8.2.2  产品分大包装和小包装，大包装每袋1000kg，小包装每袋25kg或30kg。

8.2.3  运输、储存过程中不得淋雨或受潮，需方对包装有特殊要求时，由供需双方协商，并在订货单（或合同）中注明。

8.3  随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 供方名称、地址、电及传真；

- 产品名称；

- 批号、牌号、净重、件数；

- 本标准编号；

- 各项分析检验结果和供方质检部门印记；

- 出厂日期；

9  订货单内容

- 产品名称；

- 牌号；

- 粒度；

- 总重量及单件重量；

- 供需双方协商的特殊要求；

- 本文件编号；

- 其他。

- 附录A

高钛渣中金红石含量的测定

- 1、方法提要

试样先用盐酸和氢氟酸溶解，过滤，滤渣再用焦硫酸钾熔融，用盐酸浸取；在硫酸和盐酸介质中用铝箔将钛(Ⅳ)还原为(Ⅲ)价。在二氧化碳气体保护下，以硫氰酸铵溶液为指示剂，用硫酸铁铵标准溶液滴定。

- 试剂

（如无特别说明，所用试剂均为分析纯或由分析纯试剂配制，水为去离子水）

2.1.盐酸：1+1;

2.2.盐酸：2+1;

2.3.盐酸：5%；

2.4.氢氟酸（密度1.15g/ml）

2.5.焦硫酸钾  固体

2.6.硫酸（1+1）；

2.7.二氧化钛  （基准物99.99%)；

2.8.铝箔(纯度不低于99.5%)（预先制成小块）；

2.9.混酸：硫酸、盐酸、水 按(1：3：8)的体积比混合；

2.10.碳酸氢钠饱和溶液；

2.11.硫氰酸铵溶液(400g/l)；

2.12.硫酸铁铵标准溶液

2.12.1.配制：称取24g硫酸铁铵(NH4Fe(SO4)2·12H2O)，置于500ml烧杯中，加入100ml水、10ml硫酸(2.6)，加热溶解，取下，滴加0.1%高锰酸钾溶液至呈现微红色，加热煮沸分解过量的高锰酸钾。冷却，移入1L容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

2.12.2.标定：称取0.1800g二氧化钛(2.7)3份于瓷坩埚中，加入8克焦硫酸钾（2.5），将瓷坩埚放入已升温400℃的马弗炉中，逐渐升温至750±20℃，在此温度下熔融15～20min，取出，冷却至室温。以下按照3.2条进行。并随同做空白试验。按下式计算试样中硫酸铁铵标准溶液对二氧化钛的滴定度：

式中：T——硫酸铁铵标准溶液对二氧化钛的滴定度，g/ml;

m——称取二氧化钛的量，g;

V——3份二氧化钛溶液所消耗硫酸铁铵标准溶液体积的平均值，ml;

V0——空白试验所消耗硫酸铁铵标准溶液体积，ml;

3、分析步骤

3.1、称取0.2g试样，加盐酸(2.2)10ml,氢氟酸10ml（2.4）,至于60-80℃的水浴锅30分钟溶解并搅拌，用无灰定量滤纸过滤，5%盐酸润洗4-6次，残渣连同滤纸放入洁净的瓷坩埚中，在电炉上灰化，冷却后加入8克焦硫酸钾（2.5），将瓷坩埚放入已升温400℃的马弗炉中，逐渐升温至750±20℃，在此温度下熔融15～20min，取出，冷却至室温。

3.2、取出熔块，放入500ml锥形杯中加入25ml盐酸(1.1)和100ml混酸(2.9)，并用少量热水洗净坩埚，在电炉上加热使熔块溶解，取下。加入3g铝箔(2.8)时时摇动，(流动冷却水中进行)，待大部份铝箔溶解后，以盛有适量碳酸氢钠饱和溶液(2.10)的盖氏漏斗塞住瓶口。在低温电炉上加热至铝箔全部溶解并冒大气泡再煮沸1～2min，取下放入流水盆中，向盖氏漏斗中加入适量碳酸氢钠饱和溶液，冷却至室温。取下盖氏漏斗，向锥形杯中迅速加入10ml硫氰酸铵溶液(2.11)，立即用硫酸铁铵标准溶液(2.12)滴定至试液呈稳定橙红色即为判定终点。

计算：

TiO2=T×Vm×100

式中：T——硫酸铁铵标准溶液对二氧化钛的滴定度，g/ml;

V——滴定试液时所消耗的硫酸铁铵标准溶液的体积，ml;

m——试样量，g。

分析结果应表示到小数点后二位有效数