YS

YS/T XX－XXXX

双程钛镍形状记忆合金丝材

Two-way Nickel-titanium shape memory alloy wires

（讨论稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.150.50

H 64

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

前      言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：有研医疗器械（北京）有限公司、北京时代蔽连科技有限公司、有研亿金新材料有限公司等。

本标准主要起草人：

双程钛镍形状记忆合金丝材

1  范围

本标准规定了双程钛镍形状记忆合金丝材（以下简称丝材）的术语、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

本标准适用于制作航空航天微型马达驱动元件、汽车和航空、船舶等领域压缩机、汽轮机、内燃机和发动机等油温精密控制阀中驱动元件、手术机器人执行器和传感器等用黑丝、光亮丝与微氧化丝。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1   金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 4338    金属材料 高温拉伸试验方法

GB/T 4698.7   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氧量、氮量的测定

GB/T 4698.14  海绵钛、钛和钛合金化学分析方法 碳量的测定

GB/T 4698.15  海绵钛、钛和钛合金化学分析方法 氢量的测定

GB/T 8180    钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 16597   冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则

GB/T 23614.1   钛镍形状记忆合金化学分析方法 第1部分：镍量的测定 丁二酮肟沉淀分离一EDTA 络合一氯化锌返滴定法

GB/T 23614.2   钛镍形状记忆合金化学分析方法 第2部分：钴、铜、铬、铁、铌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

YY/T 0641　  热分析法测量NiTi合金相变温度的标准方法

YS/T 1064    镍钛形状记忆合金术语

YS/T 1307.1    镍钛形状记忆合金记忆性能测试方法 第1部分：拉伸测试方法

ASTM E2948   丝材弯曲旋转疲劳试验测试方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

恢复率  recovery ratio



拉伸试样低温拉伸后标距长度与加热完全收缩后标距长度的差值，与试样标距变形长度之比的百分率。

3.2

马氏体逆相变开始温度（As ）austenite start temperature

在一步相变加热过程中，马氏体相向母相转变（奥氏体相变或母相相变）的开始温度，或者在两步相变加热过程中，R相向母相转变的开始温度。

3.3

马氏体逆相变终了温度（Af） austenite finish temperature

在一步相变加热过程中，马氏体相向母相转变的终了温度；或者，在两步相变加热过程中，R相（过渡相）向母相转变的终了温度。

4  要求

4.1  分类

丝材按表面状态可分为：黑丝、光亮丝与微氧化丝。

4.2 化学成分

产品化学成分应符合表1的规定。

表1 化学成分

| 元素 | 质量分数，% |
| --- | --- |
| 镍（Ni） | 55.0～55.7 |
| 碳（C） | ≤0.020 |
| 钴（Co） | ≤0.050 |
| 铜（Cu） | ≤0.010 |
| 铬（Cr） | ≤0.010 |
| 氢（H） | ≤0.005 |
| 铁（Fe） | ≤0.050 |
| 铌（Nb） | ≤0.025 |
| 氮（N） | ≤0.005 |
| 氧（O） | ≤0.040 |
| 钛（Ti） | 余量 |

- 表1中未列出的元素，本文件未做要求，可不分析。

4.3 形状回复温度

需方有要求时，应做形状回复温度检验，形状回复温度应符合As≥75℃。

4.4 双程记忆恢复率

空载双向行程记忆恢复率应符合D≥3%。

4.5 疲劳性能

在172MPa的载荷下，双程记忆恢复率D≥4%的情况下，疲劳寿命应大于30万次。

4.6 电阻率

双程记忆合金丝材在马氏体相时电阻率为60~90µΩ·cm;

双程记忆合金丝材在奥氏体相时电阻率为80~110µΩ·cm。

4.7 力学性能

双程记忆合金丝材室温力学性能应符合表2规定。

表2 双程记忆合金丝材力学性能

| 项目 | 指标范围 |
| --- | --- |
| 抗拉强度Rm/(MPa) | ≥1200 |
| 断裂总延伸率At/(%) | ≥6 |
| 弹性模量E/(GPa) | 35≤ E ≤45 |

4.8 尺寸

丝材的尺寸及允许偏差应符合表3规定。超出标准范围之外的尺寸应由双方协商确定。

表3 尺寸及允许偏差               单位为毫米

| 丝径d | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.025＜d≤0.100 | ±0.0005 |
| 0.100＜d≤0.300 | ±0.005 |
| 0.300＜d≤1.000 | ±0.005 |
| 1.000＜d≤2.500 | ±0.01 |

4.9 外观质量

丝材要求表面光滑，无肉眼可见沟槽、竹节、毛刺等缺陷。

5  试验方法

5.1 化学成分

产品镍含量按按GB/T 23614.1规定的方法或GB/T 16597规定的X射线光谱法检验。碳含量按GB/T 4698.14规定的方法测定；氢含量按GB/T 4698.15规定的方法测定；氮和氧含量按GB/T 4698.7规定的方法测定；钴、铜、铬、铁、铌等含量按GB/T 23614.2规定的方法或等效的方法分析。

5.2 形状回复温度

形状回复温度（As和Af）按照YY/T 0641的规定测定。

5.3 双程记忆恢复率

丝材的空载双向行程记忆恢复率检验按YS/T 1307.1的规定执行。截取100mm丝材试样，分别测量其在室温与120℃时的空载长度，其差值为空载双向记忆行程。

5.4 疲劳性能

丝材的疲劳性能检验按ASTM E2948的规定执行。

5.5 电阻率

电阻率采用电阻率测试仪进行测试。

5.6 力学性能

丝材的室温力学性能检验按GB/T 228.1、YS/T 1307.1的规定执行。测试环境温度应为 22°C ±3°C。

5.7 尺寸

丝材的尺寸及允许偏差采用相应精度的量具测量。

5.8 外观质量

丝材的外观质量采用目测检查。在可疑情况下可用5倍～100倍放大镜进行检验。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1产品应由供方质检部门检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

6.2  组批

丝材应成批提交验收，每批应由同一系列、同一熔炼、加工条件、规格和状态的丝材组成。

6.3  检验项目及取样

产品检验项目和取样规定见表4。

表4 产品的检验项目及取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节号 | 试验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批任取1个 | 4.2 | 5.1 |
| 形状回复温度 | 每批任取2个 | 4.3 | 5.2 |
| 空载双向行程记忆恢复率 | 每批任取2个 | 4.4 | 5.3 |
| 疲劳性能 | 每批任取2个 | 4.5 | 5.4 |
| 力学性能 | 每批任取2个 | 4.6 | 5.5 |
| 尺寸 | 逐卷 | 4.7 | 5.6 |
| 外观质量 | 逐卷 | 4.8 | 5.7 |

6.4  检验结果判定

6.4.1 化学成分检验有一个不合格，则在该批产品中另取双倍试样对不合格的项目重复检验，若仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

6.4.2 形状回复温度检验有一个不合格，则在该批产品中另取双倍试样重复检验，若仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

6.4.4 力学性能、空载双向行程记忆恢复率和疲劳性能检验有一个不合格，则在该批产品中另取双倍试样重复检验，若仍有结果不合格时，则判该批产品为不合格。

6.4.5 尺寸检验不合格，则判该卷产品为不合格。

6.4.6 外观质量检验不合格，则判该卷产品为不合格。

7  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

7.1  标志

在每卷产品上应系有包装标签或标志，其上应注明：供方名称、地址、产品名称、状态、批号、生产日期、规格和重量。

7.2  包装、运输、贮存

包装、运输和贮存应符合GB/T 8180的规定。

7.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和状态、批号；

- 规格、净重和数量；

- 生产日期；

- 各项检验结果和供方技术监督部门印记；

- 本标准编号。

8  合同（或订货单）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称、状态；

- 规格、重量；

- 需要协商或增加标准以外要求的内容；

- 本标准编号。