前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 659-2007《钨及钨合金加工产品牌号和化学成分》，与YS/T 659-2007相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了WAl1和WAl2合金牌号和化学成分（见表1，2007年版的表1）；

- 更改了钨及钨合金加工产品化学成分中杂质元素含量的规定（见表1，2007年版的表1）；

- 增加了钨镧合金、钨铜合金、钨镍铁合金、钨镍铜合金的牌号和化学成分（见表1，2007年版的表1）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：宝鸡钛业股份有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、宝钛集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、厦门虹鹭钨钼工业有限公司。

本文件主要起草人：XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2007年首次发布为YS/T 659-2007；

——本次为第一次修订。

钨及钨合金加工产品牌号和化学成分

范围

本标准规定了钨及钨合金产品的牌号、化学成分及化学成分分析等。

本标准适用于粉末冶金和压力加工的各种钨及钨合金产品（包括烧结坯和半成品）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4324（所有部分）  钨化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

牌号命名规则

纯钨的牌号以W加阿拉伯数字的形式表示。

掺杂硅、铝、钾的钨以WAl加阿拉伯数字表示。

钨合金以W加英文字母和阿拉伯数字表示，英文字母为合金元素符号，阿拉伯数字表示合金元素的含量。

牌号和化学成分

钨及钨合金产品的牌号和化学成分应符合表1的规定。

当需方有特殊要求时，应经双方协商并在合同中注明。

化学成分分析和分析报告

钨及钨合金产品化学成分的仲裁分析方法按GB/T 4324进行。GB/T 4324中未包括的元素，其分析方法由供需双方协商确定。

除产品标准另有规定之外，允许供方在钨及钨合金粉末冶金坯上取样分析。

取样时应去除产品表面的氧化层、脏物、油污等，在取样、制样过程中应避免因氧化、腐蚀或污染等改变试样的成分。

化学成分分析报告中的分析数值，其有效位数应与化学成分表中相应界限数值的有效位数一致。数值修约按GB/T 8170的有关规定进行。

牌号和化学成分                       质量分数％

| 牌号 | 主要成分 | 杂质含量，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  | W | K | La | Ce | Th | Re | Cu | Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O |
| W1 | 余量 | — | — | — | — | — | — | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.005 |
| WK40 | 余量 | 0.003-0.005 | — | — | — | — | — | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.002 | 0.005 | — |
| WK60 | 余量 | 0.005-0.007 | — | — | — | — | — | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.003 | 0.010 | — |
| WK80 | 余量 | 0.007-0.009 | — | — | — | — | — | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.003 | 0.008 | — |
| WCu7 | 余量 | — | — | — | — | — | 6-9 | 杂质元素含量总和≤0.5 | — | — | — |
| WCu10 | 余量 | — | — | — | — | — | 8-12 | 杂质元素含量总和≤0.5 | — | — | — |
| WCu15 | 余量 | — | — | — | — | — | 13-17 | 杂质元素含量总和≤0.5 | — | — | — |
| WCu20 | 余量 | — | — | — | — | — | 18-22 | 杂质元素含量总和≤0.5 | — | — | — |
| WCu30 | 余量 | — | — | — | — | — | 28-32 | 杂质元素含量总和≤0.5 | — | — | — |
| WLa | 余量 | La：0.5-1.9或La2O3：0.6-2.2 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | — |
| 90WNiFe | 余量 | — | — | — | — | — | — | 0.002 | 0.005 | 2.5-3.5 | 0.003 | — | 6.5-7.5 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
| 93WNiFe | 余量 | — | — | — | — | — | — | 0.002 | 0.005 | 1.6-2.6 | 0.003 | — | 4.4-5.4 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
| 95WNiFe | 余量 | — | — | — | — | — | — | 0.002 | 0.005 | 1.0-2.0 | 0.003 | — | 3.0-4.0 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
| 97WNiFe | 余量 | — | — | — | — | — | — | 0.002 | 0.005 | 0.4-1.4 | 0.003 | — | 1.6-2.6 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
| 90WNiCu | 余量 | — | — | — | — | — | 2.5-3.5 | 0.002 | 0.005 | — | 0.003 | — | 6.5-7.5 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
| 93WNiCu | 余量 | — | — | — | — | — | 1.6-2.6 | 0.002 | 0.005 | — | 0.003 | — | 4.4-5.4 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
| 95WNiCu | 余量 | — | — | — | — | — | 1.0-2.0 | 0.002 | 0.005 | — | 0.003 | — | 3.0-4.0 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
| 97WNiCu | 余量 | — | — | — | — | — | 0.4-1.4 | 0.002 | 0.005 | — | 0.003 | — | 1.6-2.6 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
| WCe0.8 | 余量 | — | — | 0.6-1.0 | — | — | — | — | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | — |
| WCe1.1 | 余量 | — | — | 1.0-1.4 | — | — | — | — | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | — |
| WCe1.6 | 余量 | — | — | 1.5-1.8 | — | — | — | — | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | — |
| WCe2.4 | 余量 | — | — | 2.3-2.6 | — | — | — | — | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | — |
| WCe3.2 | 余量 | — | — | 3.1-3.4 | — | — | — | — | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | — |
| WTh0.7 | 余量 | — | — | — | 0.6-0.8 | — | — | — | 0.005 | 0.005 | — | 0.01 | 0.003 | — | 0.01 | 0.003 | — |
| WTh1.1 | 余量 | — | — | — | 0.8-1.3 | — | — | — | 0.005 | 0.005 | — | 0.01 | 0.003 | — | 0.01 | 0.003 | — |
| WTh1.5 | 余量 | — | — | — | 1.3-1.7 | — | — | — | 0.005 | 0.005 | — | 0.01 | 0.003 | — | 0.01 | 0.003 | — |
| WTh1.9 | 余量 | — | — | — | 1.7-2.1 | — | — | — | 0.005 | 0.005 | — | 0.01 | 0.003 | — | 0.01 | 0.003 | — |
| WRe1.0 | 余量 | — | — | — | — | 0.9-1.1 | — | — | 0.005 | 0.005 | — | 0.01 | 0.003 | — | 0.01 | 0.003 | — |
| WRe3.0 | 余量 | — | — | — | — | 2.8-3.2 | — | — | 0.005 | 0.005 | — | 0.01 | 0.003 | — | 0.01 | 0.003 | — |

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钨及钨合金牌号和化学成分

Designation and composition of tungsten and tungsten alloy

（征求意见稿）

YS/T 659—××××

代替YS/T 659-2007

YS

中华人民共和国有色行业标准

ICS 77.120.99

CCS H 63