钨铼合金化学分析方法

第2部分：钨含量的测定

辛可宁重量法

编制说明

（讨论稿）

主编单位：国标（北京）检验认证有限公司

国合通用测试评价认证股份公司

2023年2月

钨铼合金化学分析方法

第2部分：钨含量的测定

辛可宁重量法

编制说明

## 一、工作简况

### （一）任务来源

根据2022年4月29日工业和信息化部发布的《关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]94号）的要求，有色金属行业标准《钨铼合金化学分析方法 第2部分：钨含量的测定 辛可宁重量法》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由国标（北京）检验认证有限公司、国合通用测试评价认证股份公司和中铼新材料有限公司负责起草，项目计划编号为2022-0462T-YS，项目周期为24个月，完成年限为2024年4月。

### （二）主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

### 1. 本标准起草单位及其分工

本标准起草单位有：国标（北京）检验认证有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、中铼新材料有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、北矿检测技术有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、大冶有色金属集团、安泰天龙钨钼科技有限公司。

其中，国标（北京）检验认证有限公司和国合通用测试评价认证股份公司主要负责试验方案制定，试验样品收集和分发，分析方法研究，试验结果处理，标准文本、试验报告和编制说明撰写等工作；中铼新材料有限公司和安泰天龙钨钼科技有限公司负责制备和提供满足试验要求的统一样品；国合通用（青岛）测试评价有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、北矿检测技术有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司为一验单位，主要负责对试验方案中的条件实验进行验证，提供精密度和准确度测试数据，并对标准文本提出修改意见和建议；广东省科学院工业分析检测中心、大冶有色金属集团为二验单位，主要负责提供精密度试验数据，并对标准文本提出修改意见和建议。

标准牵头单位国合通用测试评价认证股份公司于2017年8月17日成立，注册资金5亿元，其实际控制人为有研科技集团有限公司，是我国有色金属行业规模最大的综合性研究开发机构之一。公司自成立以来，承担着“国家新材料测试评价平台-主中心”建设项目，积极整合完善现有测试评价、设计应用、大数据等平台资源，逐步形成立足北京、布点全国、服务全行业的国家新材料测试评价平台。国标（北京）检验认证有限公司作为国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，是国家有色金属行业最知名的第三方检验机构之一。公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。

### 2. 本标准起草人员及其工作职责

本标准主要起草人有：李甜、张宇鑫、陈雄飞。。。

各起草人在本标准编制过程中的工作职责见表1-1所示：

表1-1 各起草人及其工作职责

| 序号 | 起草人员姓名 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 李甜、张宇鑫、陈雄飞 | 试验方案制定、试验样品收集和分发，分析方法研究，试验结果处理，标准文本、试验报告和编制说明撰写等。 |
| 2 |  | 试验方案验证；提供精密度和准确度测试数据；对标准文本提出修改意见和建议。 |
| 3 |  | 提供精密度测试数据；对标准文本提出修改意见和建议。 |
| 4 |  | 试验样品成分设计、选材、制备。 |

### （三）主要工作过程

国标（北京）检验认证有限公司和国合通用测试评价认证股份公司组织骨干技术人员成立项目编制组，制定研究技术路线和实施方案，并组织开展该项目的试验研究与验证工作。主要工作过程经历如下阶段：

### 立项阶段

2020年11月3日，国标（北京）检验认证有限公司和国合通用测试评价认证股份公司向全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分标委提交了《钨铼合金化学分析方法 第2部分：钨含量的测定 辛可宁重量法》标准修订的项目建议书、标准草案和立项报告等材料，经全体委员论证同意立项。随后由秘书处组织全体委员网络投票，投票通过后转报给工业和信息化部科技司，并挂网向社会公开征求意见。

2022年4月29日，工业和信息化部发布了《关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]94号），正式下达该标准的修订任务，标准名称为《钨铼合金化学分析方法 第2部分：钨含量的测定 辛可宁重量法》，项目计划编号为2022-0462T-YS，项目周期为24个月，完成年限为2024年4月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

### 起草阶段

2.1 任务落实

2022年8月25日，全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分标委在湖北省宜昌市组织召开了《钨铼合金化学分析方法》系列标准（共3个部分）的任务落实会。有色金属标准工作会议。会上确定了由国标（北京）检验认证有限公司和国合通用测试评价认证股份公司牵头负责《钨铼合金化学分析方法 第2部分：钨含量的测定 辛可宁重量法》的起草工作，由中铼新材料有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、北矿检测技术有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、大冶有色金属集团、安泰天龙钨钼科技有限公司8家单位协助起草；明确了所采用的分析方法及其测定范围；同时确定了样品制备单位、进度安排等事项。

2.2 样品收集及试验研究

2022年9月~2022年11月编制组委托中铼新材料有限公司和安泰天龙钨钼科技有限公司根据市场上钨铼合金产品的生产和应用情况，开展试验样品的成分设计、选材和制备，共制备了WRe0.5、WRe2、WRe3、WRe5、WRe25和WRe26六种牌号的钨铼合金样品。充分考虑到试验样品的代表性，经筛选，最终选择WRe3、WRe5、WRe25四种牌号为本标准统一的试验样品。

2022年12月~2023年2月编制组开展大量试验研究工作，形成了方法研究报告及标准文本和编制说明的讨论稿。其中，对于原标准中的分光光度法，优化了样品溶解条件，补充了精密度试验和正确度试验；对于新增的电感耦合等离子体原子吸收光谱法，系统开展了样品溶解方法研究、分析谱线选择、仪器工作条件优化、测试酸度和内标元素考察、共存元素干扰情况研究等试验，以及精密度试验和正确度试验，并与分光光度法进行了比对试验，考察两种方法之间是否存在系统误差。

## 二、标准编制原则

### （一）符合性

标准格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》等文件的要求编写，并按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测试方法重复性与再现性的基本方法》的要求进行试验数据的统计及重复性线和再现性限的计算。

### （二）适用性和先进性

本标准在充分调研国内外钨铼合金相关产品标准及行业内钨铼合金分析检测实际需求的基础上，对试验操作的技术细节、精密度数据、加标回收数据等进行了试验，规范了钨铼合金中钨含量的分析方法，同时又体现了行业内对钨铼合金化学成分分析的技术水平，具有先进性、可操作性和广泛的适用性。

## 三、标准主要内容的确定依据

3.1 测定范围的确定

目前国内外现行的钨铼合金产品标准GB/T 4184-2021《钨铼合金丝》、GB/T 29822-2013《钨铼热电偶丝及分度表》、SJ 20745-1999《高铼钨铼合金丝规范》、ASTM F73-1996(2017)《Standard Specification for Tungsten-Rhenium Alloy Wire for Electron Devices and Lamps》及相关行业内钨铼合金生产、贸易及检测的实际情况，最终确定将钨的测定范围定为50.00%~98.00%。

3.2 盐酸用量的选择

移取一系列20.00mL钨标准溶液（10mg/mL）于400mL烧杯中，分别加入盐酸0mL，3mL，5mL，10mL，15mL，按选定的实验方法进行测试，所得结果如下表：

表1 盐酸用量试验

| 序号 | 加入钨量/mg | 加入盐酸体积/mL | 测得钨量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0 | 200.62 | 100.31（沉淀较细） |
| 2 | 200 | 3 | 201.22 | 100.61 |
| 3 | 200 | 5 | 198.64 | 99.32 |
| 4 | 200 | 10 | 199.20 | 99.6 |
| 5 | 200 | 15 | 201.10 | 100.55 |

当不加入盐酸时，沉淀颗粒很细，沿着杯壁向上爬。钨在盐酸介质中形成钨酸沉淀，为促进反应进行，选择加入盐酸量为10mL。

经过一验单位试验验证，得到的结论与起草单位基本一致。

3.3 辛可宁用量选择

移取一系列20.00mL钨标准溶液（10mg/mL）于400mL烧杯中，按选定的实验方法进行测试，分别加入辛可宁溶液（100g/L）0mL，1mL，2mL，4mL，5mL，8mL，所得结果如下表：

表2 辛可宁用量试验

| 序号 | 加入钨量/mg | 加入辛可宁体积/mL | 测得钨量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0 | 198.4 | 99.2（有穿滤现象） |
| 2 | 200 | 1 | 198.8 | 99.4 |
| 3 | 200 | 2 | 199.0 | 99.5 |
| 4 | 200 | 4 | 199.2 | 99.6 |
| 5 | 200 | 5 | 199.4 | 99.7 |
| 6 | 200 | 8 | 200.2 | 100.1 |

从实验过程和结果可以看出，当辛可宁溶液用量大于2mL时，钨回收率在 99.6%~100.1%，回收率较好。综合考虑，为确保含钨量高时钨可沉淀完全，辛可宁溶液加入量为5mL。

经过一验单位试验验证，得到的结论与起草单位基本一致。

3.4 沉淀保温时长的影响

移取一系列20.00mL钨标准溶液（10mg/mL）于400mL烧杯中，按选定的实验方法进行测试，加入辛可宁溶液后分别于80℃保温1h、2h、3h、4h、5h或常温静置过夜，结果如下表：

表3  沉淀保温时长的影响

| 序号 | 加入钨量/mg | 沉淀条件 | 测得钨量/mg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 80℃保温1h | 198.0 | 99.0 |
| 2 | 200 | 80℃保温2h | 198.6 | 99.3 |
| 3 | 200 | 80℃保温3h | 199.2 | 99.6 |
| 4 | 200 | 80℃保温4h | 199.4 | 99.7 |
| 5 | 200 | 80℃保温5h | 200.4 | 100.2 |
| 6 | 200 | 常温静置过夜 | 199.6 | 99.8 |

从实验过程和结果可以看出，80℃保温时长＞3h或常温静置过夜时回收率较好，本方法选择沉淀条件为80℃保温4h或常温静置过夜。

## 标准中涉及的专利情况

本标准不涉及专利问题。

## 标准预期达到的社会经济效益等情况

## 采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

## 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准的技术内容与现行相关法律、法规和强制性国家标准没有冲突。在标准修订过程中充分考虑到了国内外钨铼合金相关产品标准的技术内容，修订后铼元素的测定范围完全覆盖了目前所有的钨铼合金品种，能够与国内外现行的钨铼合金产品标准配套使用。本标准内容全面、条款详细、格式规范，符合GB/T 1.1-2020的相关要求。

## 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 标准性质的建议说明

根据标准化法和有关文件规定，建议本标准性质为推荐性行业标准。

## 贯彻标准的要求和措施建议

- 在标准实施前应保证标准文本在钨铼合金相关生产和应用单位及检测机构中有充足的供应，这是保证新标准贯彻实施的基础。

- 针对标准使用的不同对象，有侧重地开展标准的宣贯培训，以保证标准的贯彻实施。

- 对于标准使用过程中出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

- 建议本标准批准发布6个月后实施。

## 废止现行有关标准的建议

无。

## 其他应予说明的事项

无。