行业标准

包覆钴粉

编

制

说

明

（工作组讨论稿）

格林美股份有限公司

2023年02月

行业标准《包覆钴粉》

编制说明（讨论稿）

# 一、工作简况

- 1.1任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2022〕94号）文件要求，行业标准《包覆钴粉》（YS/T 1008-2014）修订项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号为2022-0233T-YS，项目周期为18个月，完成年限为2024年。

编制组单位有格林美股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、广东邦普循环科技有限公司、长沙矿冶院检测技术有限责任公司、西北有色金属研究院、清华广州研究院、北京工业大学等。

- 1.2 立项目的和意义

硬质合金通常是由难熔金属碳化物和粘结金属（如钴和镍等）烧结而成，其制备方法是将金属碳化物和粘结金属经过混合配料、球磨、成型（加入成型剂、制粒、压制成型、脱除成型剂）和烧结等步骤来完成。其中，成型是制备硬质合金工艺中的重要环节，因为硬质合金主要由难熔金属碳化物组成，其粉末在压制过程中难以产生塑性变形，以及成型坯中的一些细微缺陷（孔洞、夹杂、分层和裂纹）在烧结过程中不易消除，可能严重影响产品质量。而成型剂的加入可有效提高毛坯和烧结产品的性能，但成型剂必须能够被完全去除。

目前，国内外常用的成型剂主要为石蜡，聚乙二醇PEG和聚乙烯PE等成型剂也有使用。通常是将石蜡以石蜡汽油的形式与经湿法球磨和干燥后的硬质合金粉末混合，搅拌使得石蜡在硬质合金中分散均匀。但也有直接将难熔金属碳化物、粘结金属和石蜡等混合配料球磨成型投入使用。

粘结金属（如钴和镍等）在未掺入石蜡之前易被氧化，细颗粒及超细颗粒更容易被氧化，从而加大了硬质合金生产过程中的质量控制。此外，在未加入成型剂之前的混合配料和球磨等生产工艺中易产生大量粉尘，严重危害作业环境和作业人员的身体健康。

钴作为粘结相金属是硬质合金非常重要的制备原料之一，因此，硬质合金行业与钴工业一直以来息息相关、相辅相成。钴工业的技术及市场变化，对硬质合金行业的发展有着十分重要的影响。

本标准所涉及的包覆钴粉是在钴粉表面包覆一层成型剂，成型剂的引入在提高硬质合金毛坯和烧结产品的性能的同时可大大降低钴粉的氧化率，并减少生产过程中粉尘所带来的危害。

随着近几年钴研发水平和生产制造水平的不断进步和提高，包覆钴粉产品指标标准也在不断提高和改善，目前现行的YS/T 1008-2014《包覆钴粉》标准已经不能完全适用现有产品的实际应用要求，所以有必要对现行的YS/T 1008-2014《包覆钴粉》标准进行修订。

本次修订内容主要为以下方面：

- （1）增加了产品牌号命名规则图；

- （2）删除了牌号BFCo-1b、BFCo-1d、BFCo-2b、BFCo-2d、BFCo-3a、BFCo-3b、BFCo-3c及BFCo-3d；

- （3）删除了产品的b、d等级，产品等级由四类变为两类；

- （4）更改了化学成分a等级的Cu、Ca、Pb、Zn、Cd、Na、Al、S杂质元素含量指标；

- （5）更改了化学成分b等级的Co元素含量指标；

- （6）增加了杂质检测元素Cr；

- （7）更改了BFCo-2X类产品费氏粒度；

- （8）更改了氢损；

- （9）更改了石蜡含量；

- （10）更改了减去石蜡后的氢损；

1.3 主要参加单位和工作成员及其所做的工作

- 1.3.1 承担单位情况

- （1）格林美股份有限公司

2001年，格林美（GEM）基于绿色生态制造的理想而设立，并在国内率先提出“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念，积极倡导通过开采城市矿山的商业模式来“消除污染、再造资源”，推进循环型社会的发展。公司于2010年1月22日登陆深圳证券交易所（股票代码：002340.SZ），年营收额193.01亿元，位居中国制造业企业500强中名列第439476位、中国上市公司500强中名列第488位、中国名营企业制造业公司500强中名列第374位，中国民营创新100强中名列第11位、中国企业专利500强中名列第159位。

20年来，公司坚守“城市矿山+新能源材料”的产业战略，通过建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰碳中和目标。公司从攻克废旧电池回收技术开始，再到攻克电子废弃物绿色处理技术、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元“核”技术等世界技术难题，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术难点，构建了新能源全生命周期价值链、钨资源循环再生价值链、电子废弃物循环再生价值链等资源循环模式和新能源循环模式，成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。在中国十一省和直辖市建成16个废物循环与新能源材料园区，布局全球绿色产业版图，回收处理废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车与镍钴锂钨战略资源，制造新能源材料高技术绿色产品，不仅与国家发展战略同频共振，而且完全契合“碳达峰碳中和”主频道，展示了极大的市场空间与广阔的产业前景。

公司的主营业务归属新能源行业与废弃资源综合利用行业。在废弃资源综合利用业领域，公司回收处理废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料与镍钴锂钨战略资源，主要再制造镍钴钨资源、超细钴镍钨粉末材料与改性塑料，是世界领先的废物再生企业和中国循环经济领军企业；在新能源领域，公司制造动力电池用三元前驱体和三元正极材料以及3C数码电池用四氧化三钴材料，是世界新能源供应链的头部企业。

公司在废物循环与新能源材料制造领域突破关键技术，累计申请专利2,455项、制修订标准378项，取得一批国家级重大科技成果，两次获得国家科技进步二等奖、十多次获得省部级科技进步一等奖，拥有国家工程技术研究中心和国家企业技术中心双国家级创新平台，创新人才1,050余名，是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。公司被国家部委先后授予国家循环经济试点企业、国家循环经济教育示范基地、国家“城市矿产”示范基地、国家绿色工厂、全国中小学生环境教育社会实践基地、国家生态环境科普基地、国家环境设施城市污水与垃圾处理设施向公众开放单位等绿色荣誉称号。公司先后斩获2018年达沃斯“全球循环经济奖”、2020年“保尔森可持续发展绿色创新奖”、2021年中国十佳环境设施开放单位，被胡润研究院首次发布的《2021胡润中国民营企业可持续发展百强榜》列为第八名，并入选福布斯“2021中国最具创新力企业榜”TOP50榜单。公司进入了世界循环经济的领袖级企业平台，让中国循环经济水平走向世界，为构建中国循环型社会和绿色低碳产业模式做出了积极贡献，成为中国循环型社会发展和中国绿色发展理念的杰出实践者代表。

- （2）荆门市格林美新材料有限公司

- 荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“公司”）位于湖北省荆门市高新技术开发区，注册资本84.40亿元，是格林美股份有限公司（SZ002340）的全资子公司。主要从事于废旧电池、废弃钴镍资源及电子废弃物等报废资源的回收及资源化再利用，循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、铟、稀土等30余种稀缺资源以及镍钴铝三元动力电池材料等高科技产品，构建了从废旧电池、电子废弃物、稀有金属废物以及报废汽车的完整产业链，实现动力电池从报废端到消费端的大循环体系建设。其中，循环再造的超细钴粉和三元动力电池材料出货量分别占据世界市场的50%和15%，对接客户涵盖SAMSUNG SDI、ECOPRO、CATL、LGC、ATL、优美科、山特维克、美国肯纳金属、厦门钨业、中国五矿等全球知名客户群体和战略新兴产业优质客户，全面参与全球核心产业链分工与合作。

- （3）浙江德威硬质合金制造有限公司

- 浙江德威硬质合金制造有限公司成立于2001年，坐落于浙江省乐清市经济开发区，注册资本3.09亿元，是一家集硬质合金和数控刀具的研发、生产和销售于一体的产业链企业。公司主营矿用合金、棒材合金、数控刀具和合金钻头等产品，是中国硬质合金行业核心制造企业之一，2021年销量突破1200吨，是浙江省硬质合金行业龙头企业。

- 公司以“技术领先型”企业为定位，拥有一支专业的工程研发团队，与中南大学、厦门理工大学等进行紧密的产学研合作，是国家高新技术企业，拥有“浙江省工程研究中心”、“浙江省省级高新技术企业研究开发中心”两个省级创新平台。公司紧紧围绕“创建中国一流的高端硬质合金产品制造企业”的企业使命，秉承“创新驱动、突破关键技术、打造大国重器”的核心价值观，大力开展制度创新、科技创新和管理创新，支撑中国硬质合金产业高质量发展。

- （4）广东邦普循环科技有限公司

- 广东邦普循环科技有限公司，创立于2005年，是全球专业的生产锂离子电池正极材料的国家火炬计划重点高新技术企业。广东邦普循环科技有限公司作为邦普循环总部，位于广东佛山三水工业园区，公司现有6大生产基地。具有多个国家级和省级科研平台，如国家和省级的企业技术中心、广东省院士工作站和工程技术研究开发中心、国家地方联合工程研究中心(广东)、省级企业技术中心等，还有2个国家标准研制平台。

- 邦普目前已形成新材料、电池循环、汽车循环”三大产业板块，专业从事锂离子电池正极材料及其前驱体材料的生产及其研发。产品包括镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、镍锰酸锂、磷酸铁锂、钴酸锂、富锂锰基正极材料等。

- 公司开发出了品质优异、性能卓越的NCM、NCA、OLO、LCO材料20多种，广泛应用于动力电池工业。其中，“循环技术生产的电池三元复合材料”通过了省级新产品鉴定，“镍钴锰酸锂”、“镍钴锰氢氧化物”等产品被评为广东名牌产品。

- （5）长沙矿冶院检测技术有限责任公司

- 长沙矿冶院检测技术有限责任公司（简称“长矿检测”）始建于1956年，为原冶金部辅料矿质量监督检测中心，2021年7月转制为国有控股企业，为世界500强企业中国五矿所属长沙矿冶研究院有限责任公司子公司，注册资本2580万元。

- 长矿检测专注于为客户提供检测、能力验证、咨询培训、仲裁检测等综合性技术服务，拥有检验检测机构资质认定（CMA）、实验室认可（CNAS）、能力验证提供者认可（PTP）等多项专业资质及百余台套先进精密分析仪器设备，尤其是化学物相分析、材料微观表征等检测能力国内领先。经过60余年的发展，服务能力覆盖矿产、材料、化工、环境、建筑工程、医药、食品、农产品等多个领域，服务大型央企、上市公司、中小微企业、高校、科研院所、研发机构等客户逾2000家。

- 长矿检测制修订100余项国际、国家、行业、团体标准，拥有发明专利3项，为工信部工业产品（黑色矿冶产品）质量控制和技术评价实验室、湖南省工信厅产业技术基础公共服务平台（试验检测类）等20多个国家级、省部级科技创新平台的重要组成部分，是中国矿冶检测机构联盟副理事长单位、国家技术标准创新基地（长株潭）理事单位、湖南省环境检测行业协会副会长单位、湖南省精密仪器测试学会秘书长单位、长沙市先进电池材料及电池产业技术创新战略联盟理事单位等。

- 1.3.2参编单位及主要起草人工作情况

表1 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 单位 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
|  | 格林美股份有限公司 | 产品各项性能指标的调研、总结；标准文本和编制说明的撰写及组织协调 |
|  | 荆门市格林美新材料有限公司、浙江德威硬质合金制造有限公司、广东邦普循环科技有限公司 | 提供相关产品指标数据，确认产品数据及 |
|  | 长沙矿冶院检测技术有限责任公司、西北有色金属研究院 | 提供三方的检测服务 |
|  | 清华广州研究院、北京工业大学等。 | 提供理论支撑 |

- 1.4主要工作过程

- 本标准由格林美股份有限公司负责起草。本标准的编制经历以下阶段：

- 1.4.1立项阶段

- 2020年11月，格林美股份有限公司向全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分技术委员会（SAC/TC243/SC4）提交了《包覆钴粉》行业标准修订项目建议书。

- 2022年4月，工业和信息化部办公厅印发《工业和信息化部办公厅关于2022 年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》(工信厅科函工信厅科函〔2022〕94号)，行业标准《包覆钴粉》计划号为2022-0233T-YS，完成年限为18个月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

- 1.4.2起草阶段

- 格林美股份有限公司接到《包覆钴粉》修订工作任务后，成立了行业标准编制工作组，对目标任务进行了分解，明确成员的任务要求，制定工作计划和进度安排。本文件在起草过程中，工作组成员收集国内外钴行业及上下游对包覆钴粉的生产和用户需求情况，工作组人员对上述资料整合汇总后，形成了标准草案和编制说明。

- 1.4.3征求意见阶段

- 1.4.4审查阶段

- 1.4.5报批阶段

# 二、标准的制订原则

- 2.1编制原则

- 2.1.1 符合性

- 本文本修订原则是为指导和规范包覆钴粉的生产和贸易，促进包覆钴粉的发展利用，针对当前国内包覆钴粉的生产情况，重新修订包覆钴粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。本标准坚持以生产实际的可操作性为前提，以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则。

- 2.1.2 先进性

- 随着钴粉的需求量不断增加，应用领域不断拓展，对钴粉的性能如粒度、粒度分布、微观形貌、韧性、抗氧化性、抗冲击性以及高温强度等要求越来越高。本文件参照国内生产企业与客户要求进行修订，目的是满足和稳定应用市场要求，增强国际市场竞争力，助于我国包覆钴粉转型升级。

- 2.2本文件与YS/T 1008-2014比较

本文件代替YS/T 1008-2014《包覆钴粉》。与YS/T 1008-2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

（1）增加了产品牌号命名规则图；

（2）删除了牌号BFCo-1b、BFCo-1d、BFCo-2b、BFCo-2d、BFCo-3a、BFCo-3b、BFCo-3c及BFCo-3d；

- （3）删除了产品的c、d等级，产品等级分类由四类变为两类；

（4）更改了化学成分a等级的Cu、Ca、Pb、Zn、Cd、Na、Al、S杂质元素含量指标：

将a等级的将Cu从0.002%修订为0.001%、将Ca从0.005%修订为0.003%、将Pb从0.002%修订为0.001%、将Zn从0.002%修订为0.001%、将Cd从0.002%修订为0.001%、将Na从0.005%修订为0.004%、将Al从0.002%修订为0.001%、将S从0.005%修订为0.003%。

（5）更改了化学成分b等级的Co元素含量指标；

将b等级的Co从99.90%修订为99.80%。

（6）增加了杂质检测元素Cr：

a等级的Cr含量为0.001%、b等级的Cr含量为0.003%。

（7）更改了BFCo-2X类产品费氏粒度：

从＞1.00~1.50μm修改为1.2~1.5μm。

（8）更改了氢损：

包覆钴粉BFCo-1X类及BFCo-2X产品氢损从2.3-2.8%修订为2.0-2.6%。

（9）更改了石蜡含量：

石蜡含量从1.5-2.5%修订为1.8-2.2%。

（10）更改了减去石蜡后的氢损：

将减去石蜡后的氢损由小于等于0.8%修改为0.6%。

# 三、标准主要内容的确定依据

- 3.1 适用范围

本文件规定了包覆钴粉的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

本文件适用于以石蜡为成型剂的包覆钴粉，供硬质合金行业使用，以聚乙二醇或聚乙烯等为成型剂的包覆钴粉可参考使用。

- 3.2 产品生产工艺

将原料碳酸钴按照工艺参数设定要求进行装舟推入氢还原炉中，按照工艺设定相关温度、氢气流量、停留时间等条件下进行氢还原，经过冷却后出炉得到海绵钴；将氢还原得到海绵钴通过气流磨进行气流破碎后混料、筛分之后钴粉转入制粒设备中；

将钴粉与相应比例石蜡进行热混，混合后物料经冷却后加入后干粉制粒机中进行对辊制粒筛分，将颗粒进行包装得到加蜡制粒钴粉。

产品生产工艺如图1下所示：

煅烧

Calcination

碳酸钴

Cobalt carbonate

氢还原

Hydrogen  Reduction Process

钴粉破碎

Jet Mill Process

混料筛分

Mixing and Screening

加钠混合

Wax Mixing

对辊制粒

Granulating

筛分

Screening

加蜡制粒钴粉

Wax and Granulating cobalt powder

- 图1 产品生产工艺简图

- 3.3 产品牌号命名规则

产品根据费氏粒度和化学成分可分为：BFCo-1a、BFCo-2a、BFCo-1b、BFCo-2b、共四个牌号。

产品的牌号以BFCo-XX表示，

其中：

BF   Co   X    X

X=a，b代表产品化学成分等级

X=1，2代表产品费氏粒度

代表Co

代表包覆

示例：BFCo-1a表示牌号为符合1类费氏硬度，a类化学成分等级的产品。

- 3.4主要指标测试方法

- 3.3.1物理指标测试方法

- 表2 物理指标测试方法对比

| 项目 | 供方公司 |  | 需方公司 | 检测方公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 费氏粒度 | 费氏粒度法 |  |  | / |
| 松装密度 | 漏斗法 |  |  |  |
| 氢损 | 氢气还原法 |  |  | / |
| 石蜡含量 | 加热失重法其他方法 |  |  | / |
| 外观质量 | \ | 目视法 |  | 目视法 |

考虑该产品与还原钴粉、再生钴粉的一致性，检测方公司建议根据市场反应考虑是否添加中位径（D50）标准值及测试标准。

- 3.3.2化学指标测试方法

表3 化学指标测试方法对比

| 项目 | 供方公司 |  | 需方公司 | 检测方公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| Co | 差减法计算 |  |  | / |
| Ni | 火焰原子吸收光谱法 |  |  | ICP-MS/FAAS |
| Cu | 火焰原子吸收光谱法 |  |  | ICP-MS |
| Fe | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 磺基水杨酸分光光度法 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | ICP |
| Ca | 电感耦合等离子体发射光谱法 |  |  | ICP |
| Mg | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 火焰原子吸收光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | ICP/FAAS |
| Pb | 火焰原子吸收光谱法 |  |  | ICP-MS/FAAS/GFAAS |
| Zn | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 火焰原子吸收光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | ICP/ICP-MS/FAAS |
| Cd | 电感耦合等离子体发射光谱法 |  |  | ICP/ICP-MS/FAAS |
| Mn | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 火焰原子吸收光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | ICP/ICP-MS/FAAS |
| Na | 火焰原子吸收光谱法 |  |  | FAAS |
| Al | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 铬天青S分光光度法 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | ICP-MS |
| Si | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 钼蓝分光光度法（比色法） |  | 比色法 |
| S | \ | 高频感应炉燃烧红外吸收法 |  |  |
| Cr | 电感耦合等离子体发射光谱法 |  |  | ICP/ICP-MS/FAAS/GFAAS |

YS/T281中无Cr检测方法，第三方检测机构建议增加；比色法测硅需萃取，较为麻烦，第三方检测机构建议增加ICP法检测。统一测试方法

- 3.5 主要指标质量情况

- 3.5.1物理成分

物理成分是指包覆钴粉的费氏粒度、松装密度、氢损和石蜡含量等，详见表4-5：

表4 BFCo-1X牌号产品的物理成分

| 牌号 |  | 原发布稿 | 生产企业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BFCo-1X |  |  | 邦普 |  |
| 费氏粒度 | μm | ＞1.50~2.00 | 2.2 | 2.5 |
| 松装密度 | g/cm3 | 0.60-1.20 | 0.8 | 1.0 |
| 氢损 | % | 2.3-2.8 | 2.4 | 2.2 |
| 石蜡含量 | % | 1.5-2.5 | 2.0 | 2.1 |

表5 BFCo-2X牌号产品的物理成分

| 牌号 |  | 原发布稿 | 生产企业 | 下游企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BFCo-2X |  |  | A | B |
| 费氏粒度 | μm | ＞1.00~1.50 | 1.2-1.5 小于1.6 | 1.38 |
| 松装密度 | g/cm3 | 0.60-1.20 | 0.6-1.2 | 0.96 |
| 氢损 | % | 2.3-2.8 | 2.0-2.6，减去石蜡含量后的氢损≤0.55 | 2.45 |
| 石蜡含量 | % | 1.5-2.5 | 1.8-2.2 | 2.02 |

结合国内现有生产制造水平，通过对比修正，包覆钴粉BFCo-1X类及BFCo-2X产品物理指标修订情况为：包覆钴粉BFCo-2X类产品费氏粒度从＞1.00~1.50μm修改为1.2~1.5μm；包覆钴粉BFCo-1X类及BFCo-2X产品氢损从2.3-2.8%修订为2.0-2.6%、石蜡含量从1.5-2.5%修订为1.8-2.2%，减去石蜡后的氢损由小于等于0.8%修改为0.6%。如需方有其他要求时，也可由供需双方协商确定。

- 3.5.2化学成分

化学成分是指包覆钴粉中所含主元素及杂质元素的含量，杂质元素过高，会影响其使用性能。经充分调研、收集业内主要企业包覆钴粉的化学成分指标，本标准规定的需测元素为Ni、Cu、Fe、Ca、Mg、Pb、Zn、Cd、Mn、Na、Al、Si、S、Cr，在生产过程中会去除杂质，但有残留。这些元素涵盖了国内大部分企业标准所涵盖的化学成分种类。详见表6-7：

表6 化学成分等级a产品的化学指标

| 牌号 |  | 原发布稿 | 生产企业 |  | 下游企业 | 平均值 | 标准差（SD） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分等级a |  |  | A | B | C |  |  |
| Co | 不小于， 质量分数/% | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.9 | 99.90 | 0.0000 |
| Ni | 不大于， 质量分数/% | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.0027 | 0.0006 |
| Cu |  | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0013 | 0.0006 |
| Fe |  | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.0043 | 0.0012 |
| Ca |  | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.0033 | 0.0015 |
| Mg |  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.0023 | 0.0006 |
| Pb |  | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0013 | 0.0006 |
| Zn |  | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0013 | 0.0006 |
| Cd |  | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0013 | 0.0006 |
| Mn |  | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0017 | 0.0006 |
| Na |  | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.0040 | 0.0010 |
| Al |  | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0013 | 0.0006 |
| Si |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0010 | 0.0000 |
| S |  | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.0037 | 0.0012 |
| Cr（拟增） |  | \ | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.0023 | 0.0023 |

结合国内现有生产制造水平，通过对比修正，包覆钴粉化学成分等级a产品Cu、Ca、Pb、Zn、Cd、Na、Al以及S杂质元素含量指标修订情况为：将Cu从0.002%修订为0.001%、将Ca从0.005%修订为0.003%、将Pb从0.002%修订为0.001%、将Zn从0.002%修订为0.001%、将Cd从0.002%修订为0.001%、将Na从0.005%修订为0.004%、将Al从0.002%修订为0.001%、将S从0.005%修订为0.003%。建议新增Cr含量测定，包覆钴粉化学成分等级a产品新增Cr含量为0.001%。

表7 化学成分等级b产品的化学指标

| 牌号 |  | 原发布稿 |  | 生产企业 | 平均值 | 标准差（SD） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分等级b |  | 化学成分等级b | 化学成分等级c | bp |  |  |
| Co | 不小于， 质量分数/% | 99.90 | 99.80 | 99.85 | 99.85 | 0 |
| Ni | 不大于， 质量分数/% | 0.005 | 0.020 | 0.005 | 0.005 | 0 |
| Cu |  | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0 |
| Fe |  | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0 |
| Ca |  | 0.008 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0 |
| Mg |  | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0 |
| Pb |  | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0 |
| Zn |  | 0.005 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0 |
| Cd |  | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0 |
| Mn |  | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0 |
| Na |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0 |
| Al |  | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0 |
| Si |  | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0 |
| S |  | 0.008 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0 |
| Cr（拟增） |  | \ | \ | 0.003 | 0.003 | 0 |

结合国内现有生产制造水平，通过对比修正，包覆钴粉化学成分等级b产品Co元素含量指标修订情况为：将Co从99.90%修订为99.80%；建议新增Cr含量测定，包覆钴粉化学成分等级b产品新增Cr含量为0.003%。

- 3.5.3新旧标准水平对比表

结合国内现有生产制造水平，将原有的BFCo-1X、BFCo-2X、BFCo-3X及BFCo-4X变更为BFCo-1X、BFCo-2X，将原有化学成分等级a、化学成分等级b、化学成分等级c、化学成分等级d变更为化学成分等级a、化学成分等级b，详见表8-9：

表8 新旧标准水平物理成分对比表

| 版本 | 原发布 |  |  | 新修订 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | BFCo-1X | BFCo-2X | BFCo-3X | BFCo-1X | BFCo-2X |
| 费氏粒度μm | ＞1.50~2.00 | ＞1.00~1.50 | ＞0.80~1.00 | ＞1.50~2.00 | ＞1.20~1.50 |
| 松装密度 g/cm3 | 0.60~1.20 |  |  | 0.60~1.20 |  |
| 氢损% | 2.3~2.8 |  |  | 2.0~2.6 |  |
| 石蜡含量% | 1.5~2.5 |  |  | 1.8~2.2 |  |
| 外观质量 | 呈银灰色粉末状，无其他颜色混杂，产品应洁净、干燥、均匀，不得有结块及目视可见的外来夹杂物 |  |  | 呈银灰色粉末状，无其他颜色混杂，产品应洁净、干燥、均匀，不得有结块及目视可见的外来夹杂物 |  |
| 注1：如需方对表中所列项目有特殊要求，由供需双方协商确定； |  |  |  |  |  |

表9 新旧标准水平化学成分对比表

| 版本 |  | 原发布 |  |  |  |  | 新修订 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分等级 |  | a | b |  | c | d | a | b |
| Co含量质量分数/%，不小于 |  | 99.90 |  | 99.90 | 99.80 | 99.80 | 99.9 | 99.80 |
| 杂质含量质量分数/%，不大于 | Ni | 0.003 |  | 0.005 | 0.020 | 0.030 | 0.003 | 0.005 |
|  | Cu | 0.002 |  | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.001 | 0.005 |
|  | Fe | 0.005 |  | 0.008 | 0.010 | 0.020 | 0.005 | 0.008 |
|  | Ca | 0.005 |  | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.003 | 0.008 |
|  | Mg | 0.002 |  | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.002 | 0.005 |
|  | Pb | 0.002 |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 |
|  | Zn | 0.002 |  | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.001 | 0.005 |
|  | Cd | 0.002 |  | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.001 | 0.005 |
|  | Mn | 0.002 |  | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.005 |
|  | Na | 0.005 |  | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.004 | 0.008 |
|  | Al | 0.002 |  | 0.005 | 0.008 | 0.020 | 0.001 | 0.005 |
|  | Si | 0.001 |  | 0.003 | 0.010 | 0.015 | 0.001 | 0.003 |
|  | S | 0.005 |  | 0.008 | 0.010 | 0.020 | 0.003 | 0.008 |
|  | Cr |  |  |  |  |  | 0.001 | 0.003 |
| 注：如需方有其他要求时，根据客户的要求进行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.6 试验方法

- 3.6.1产品中杂质元素含量的测定按YS/T 281的规定进行。Cr测试方法

- 3.6.2产品的费氏粒度的测定按GB/T 3249的规定进行。

- 3.6.3产品的松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

- 3.6.4产品的氢损的测定按GB/T 5158.2的规定进行。

- 3.6.5产品石蜡含量的测定按照附录A的规定进行，或由供需双方协商。

- 3.6.6产品的外观质量用目视法进行检查。

# 四、涉及专利情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益等情况

- 5.1项目的必要性与可行性简述

硬质合金通常是由金属碳化物和粘结金属经过混合配料、球磨、成型和烧结等步骤来完成。其中，成型是制备硬质合金工艺中的重要环节，其粉末在压制过程中难以产生塑性变形，以及成型坯中的一些细微缺陷（孔洞、夹杂、分层和裂纹）在烧结过程中不易消除，可能严重影响产品质量。单一材料若不能完全满足行业发展的需求，往往需要加入两种或两种以上的物质构成具有某些综合性能的新材料。而成型剂的加入可有效提高硬质合金毛坯和烧结产品的性能，使得烧结产品空隙减小、性能优良、金属颗粒分布均匀，易于烧结和压制，大大减少其制造工序。但前提是所加入的成型剂必须能够被完全去除，不残留为杂质。

随着钴粉粒径减小，可以显著降低硬质合金粉末混合料的球磨时间、烧结温度，增强硬质合金的抗弯强度、耐磨性和抗断裂性等性能，减少钴池和孔隙的出现。钴粉在硬质合金中作为粘结成分，因而要求其抗氧化性以及耐腐蚀性能好，否则硬质合金容易出现腐蚀以及裂纹等缺陷。粘结金属（如钴和镍等）在未掺入石蜡之前易被氧化，细颗粒及超细颗粒更容易被氧化，从而加大了对硬质合金生产过程之中的质量控制。

此外，在未加入成型剂之前的混合配料和球磨等生产工艺中易产生大量粉尘，严重危害作业环境和作业人员的身体健康。包覆钴粉由钴粉以及包覆在钴粉外表面的石蜡、聚乙二醇或聚乙烯组成。该包覆钴粉代替传统的钴粉作为制备硬质合金的原料使用时，可减少生产过程中产生的粉尘，改善生产车间的环境，同时，包覆在钴粉表面的石蜡、聚乙二醇或聚乙烯能够有效防止钴粉被空气中的氧或水蒸气氧化，从而提高钴粉的质量。该包覆钴粉制备过程无污染，很大程度上改善了车间生产环境，非常适合工业化生产。

- 5.2项目的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

本标准是在YS/T 1008-2014《包覆钴粉》的基础上，结合我国包覆钴粉生产企业及国内外用户需求的进行修订，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。

本文件规定了包覆钴粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单内容，新增了产品牌号命名规则图，更改了产品的化学成分Co含量、杂质元素含量等指标等。本文件的修订有助于供需双方对包覆钴粉要求的统一，对提高包覆钴粉生产水平、发展技术经济、规范市场竞争有重大意义，可促进企业的有序竞争和发展。本标准发布后，将规范我国包覆钴粉产品的生产和应用，提高产品在国内、外市场上的竞争力，给生产企业带来巨大的经济效益。

# 六、采用国际标准和国外先进标准的情况

- 6.1 采用国际标准及国外先进标准的程度

无。

- 6.2 与现有标准及修订中的标准协调配套情况

本文件与现有标准及修订中的标准无交叉重复。

- 6.3标准水平

本文件是依据目前我国包覆钴粉的实际生产和使用情况制定的，本文件产品技术基本与国外先进水平保持一致，因此本标准达到国内外先进水平。

# 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调配套情况

- 本标准属于有色金属标准体系粉末冶金产品类,是一项产品标准，适用于包覆钴粉产品。

本标准修订时，在标准的技术要求、试验方法、检验规则标志、包装、运输和贮存等方面与国内相关标准协调一致:新修订的《包覆钴粉》在安全性方面直接引用和贯物执行了国家强制性标准，从技术上保证了产品的使用安全和可靠性，条文精炼表达清楚，技术要求全面、准确、科学、合理；标准的格式和表达方式等方面完全执行了现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1—2020的有关要求。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

# 无。

# 九、标准性质的建议说明

根据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为推荐性行业标准。

- 十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的修订是在YS/T 1008-2014的基础上，结合我国包覆钴粉加工生产企业及国内外用户的需求基础上进行修订，对于标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

产品广泛应用于高温合金、硬质合金、陶瓷等领域，本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，采用新标准进行包覆钴粉的生产，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

- 十一、废止现行有关标准的建议

在本标准发布实施之日起，代替YS/T 1008-2014。

- 十二、其他应予以说明的事项

无。

《包覆钴粉》标准编制组

2023年02月16日