前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是YS/T XXXX《镍基合金粉化学分析方法》的第5部分。 YS/T XXXX已经发布了以下部分：

——第1部分：硼含量的测定

——第2部分：钨含量的测定

——第3部分：硅含量的测定

——第4部分：铬含量的测定

——第5部分：铜含量的测定

——第6部分：铁含量的测定

——第7部分：磷含量的测定

——第8部分：

——第9部分：

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

镍基合金粉化学分析方法

第9部分：铜量的测定

硫代硫酸钠碘量法

警示—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本文件规定了镍基合金粉中铜量的测定方法。

本文件适用于镍基合金粉中铜含量的测定。铜测定范围为1.00%～42.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  术语和定义

GB/T 17433界定的术语和定义适用于本文件。

4  原理

试料经混酸溶解。在硫酸介质中，铜与硫代硫酸钠生成硫酸亚铜沉淀，与铁、铬、锰等干扰元素分离。将沉淀灼烧为氧化铜，用焦硫酸钾熔融，在乙酸介质中加入碘化钾，以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准溶液滴定。

## 5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.1  焦硫酸钾。

5.2  碘化钾。

5.3  氟化铵。

5.4  盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.5  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.6  硫酸（ρ=1.84 g/mL）。

5.7  磷酸（ρ=1.69 g/mL）。

5.8. 冰乙酸（ρ=1.05 g/mL）。

5.9  硫酸（1+1）。

5.10 硫代硫酸钠溶液（500g/L）。

5.11 氨水（1+1）。

5.12 硫氰酸铵溶液（200g/L）。

5.13 淀粉溶液（10g/L）：称取1g可溶性淀粉与蒸馏水调成糊状，倾入80mL沸水中，煮沸至淀粉全部溶解。冷却后稀释至100mL，混匀。用时现配。

5.14 铜标准溶液：1mg/mL。

5.15 硫代硫酸钠标准滴定溶液（0.01mol/L）。

5.16 标定：移取20mL铜标准溶液（3.14）3份，分别置于三个300mL锥形瓶中，加30mL水，滴加氨水（3.11）至溶液呈蓝色，再滴加冰乙酸使蓝色消失并过量（3.15）滴定至溶液呈淡黄色，加5mL淀粉溶液（3.13）、10mL硫氰酸铵溶液（3.12），继续用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至溶液呈乳白色。

按式（1）计算硫代硫酸钠标准滴定溶液对铜的滴定度：

式中：

T——硫代硫酸钠标准滴定溶液对铜的滴定度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

ρ——铜标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V0——滴定所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）

V1 ——，单位为毫升（mL）。移取铜标准溶液（3.14）的体积，单位为毫升（mL）

计算结果保留四位有效数字，数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。

## 7  样品

样品为粉末。

## 8  试验步骤

8.1  试料

称取0.20 g的样品（7），精确至0.0001 g。

8.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

8.3  空白试验

随同试料（8.1）做空白试验。

8.4  测定

#### 8.4.1  将试料（8.1）置于聚四氟乙烯烧杯中，沿壁吹入少量水，加入3 mL氢氟酸（5.2）和3 mL硝酸（5.3），置于温度不高于300℃电热板上加热至溶解完全，取下，冷却至室温。

#### 8.4.2  将溶液转移至盛有30 mL硼酸饱和溶液（5.5）的400 mL玻璃烧杯中，加入10 mL盐酸（5.4），加水至150 mL~200 mL，盖上表面皿，于电热板上加热至微沸1h, 缓慢加入5 mL辛克宁溶液（5.6）和少量滤纸浆（5.10），充分搅拌后于80 ℃左右保温约4 h或室温放置过夜。

#### 8.4.3  用慢速定量滤纸过滤，用湿润的滤纸擦拭杯壁使沉淀完全转移，滤液收集于500 mL玻璃容量瓶中，用辛克宁洗液（5.7）洗涤沉淀7次以上。

#### 8.4.4  将沉淀及滤纸置于已恒重的坩埚中，灰化，于800 ℃的高温炉内灼烧1 h取出，置于干燥器中冷却至室温，称量。反复灼烧至恒量。

#### 8.4.5  滤液及洗液用水定容至500 mL，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在推荐的分析谱线波长（207.912 nm）和选定的仪器测定条件下测量钨的发射强度。从相应的工作曲线上查得溶液中钨的质量浓度。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1  准确移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL钨标准溶液（5.9）于一组100 mL塑料容量瓶中，加入3 mL氢氟酸（5.2）和5 mL硝酸（5.3），用水稀释至刻度，摇匀。

#### 8.5.2  将系列标准溶液（8.5.1）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，在推荐的分析谱线波长（207.912 nm）和选定的仪器测定条件下，测量系列标准溶液中钨元素的发射强度。以钨的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。工作曲线的线性相关系数应不小于0.999。

## 9  试验数据处理

钨含量以钨的质量分数w计，按公式（1）计算：

…………………………（1）

式中：

m1——坩埚和灼烧后沉淀的质量，单位为克（g）；

m2——坩埚的质量，单位为克（g）；

m3——坩埚和随同试料空白的质量，单位为克（g）；

m4——随同试料空白的坩埚质量，单位为克（g）；

k——氧化钨算为钨的换算因数，为0.7930；

ρ ——滤液中钨的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——滤液的体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位。数值修约按GB/T 8170的规定执行。

10  精密度

### 10.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据参见附录A。

表1 重复性限

| w/% | 89.89 | 92.52 | 94.66 | 96.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.44 | 0.52 | 0.55 | 0.58 |

### 10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。精密度试验原始数据参见附录A。

表2再现性限

| w /% | 89.89 | 92.52 | 94.66 | 96.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.57 | 0.60 | 0.66 | 0.69 |

## 11  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

a）样品；

b）使用的标准（包括发布或出版年号）；

c）分析结果及其表示；

d）与基本分析步骤的差异；

e）测定中观察到的异常现象；

f）试验日期。

附  录  A

（资料性）

精密度试验原始数据

精密度数据是在2022年由7家实验室对钨含量的4个不同水平样品进行共同试验确定的。每个实验室对每个水平的钨含量在重复性条件下独立测定。测定的原始数据见表A.1。

表A.1  精密度试验原始数据

| 实验室 | 样品水平 | 测定次数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1# | 89.69 | 89.74 | 89.89 | 89.88 | 89.68 | 90.09 | 89.73 | 89.77 | 89.67 | 89.93 | 89.72 |
|  | 2# | 92.59 | 92.43 | 92.38 | 92.74 | 92.66 | 92.36 | 92.42 | 92.58 | 92.79 | 92.53 | 92.47 |
|  | 3# | 94.78 | 94.59 | 94.52 | 94.85 | 94.94 | 94.81 | 94.93 | 94.89 | 94.72 | 94.66 | 94.98 |
|  | 4# | 96.62 | 96.89 | 96.93 | 97.11 | 97.14 | 96.97 | 97.14 | 96.92 | 96.77 | 97.12 | 96.77 |
| 2 | 1# | 89.48 | 89.64 | 89.51 | 89.69 | 89.84 | 90.09 | 89.79 | 89.57 | 89.75 | 89.87 | 90.06 |
|  | 2# | 92.58 | 92.81 | 92.55 | 92.64 | 92.48 | 92.44 | 92.78 | 92.91 | 92.85 | 92.59 | 92.68 |
|  | 3# | 94.69 | 94.61 | 94.76 | 94.88 | 94.82 | 94.76 | 94.69 | 94.68 | 94.52 | 94.48 | 94.36 |
|  | 4# | 96.54 | 96.68 | 97.04 | 97.09 | 97.14 | 96.85 | 96.87 | 96.91 | 96.78 | 96.68 | 97.03 |
| 3 | 1# | 89.77 | 89.85 | 90.01 | 89.98 | 89.85 | 89.77 | 89.91 | 89.90 | 89.98 | 89.80 | 89.76 |
|  | 2# | 92.42 | 92.34 | 92.57 | 92.67 | 92.65 | 92.55 | 92.68 | 92.74 | 92.59 | 92.42 | 92.48 |
|  | 3# | 94.73 | 94.94 | 94.67 | 94.63 | 94.46 | 94.47 | 94.56 | 94.73 | 94.57 | 94.50 | 94.38 |
|  | 4# | 96.62 | 96.77 | 96.57 | 96.79 | 96.74 | 97.04 | 96.87 | 96.73 | 96.93 | 96.98 | 97.00 |
| 4 | 1# | 90.01 | 90.25 | 89.86 | 90.26 | 90.22 | 89.96 | 89.92 | 90.38 | 90.15 | 90.18 | 89.82 |
|  | 2# | 93.06 | 92.85 | 92.92 | 92.79 | 92.83 | 92.86 | 92.96 | 92.75 | 92.69 | 93.10 | 92.85 |
|  | 3# | 95.36 | 95.49 | 95.02 | 95.43 | 95.43 | 95.37 | 95.10 | 95.08 | 95.24 | 95.32 | 95.10 |
|  | 4# | 97.01 | 96.77 | 97.17 | 97.15 | 97.19 | 96.87 | 97.08 | 96.96 | 96.88 | 97.08 | 97.14 |
| 5 | 1# | 89.75 | 89.69 | 89.87 | 90.03 | 89.78 | 90.01 | 89.85 | 89.74 | 89.65 | 89.97 | 89.74 |
|  | 2# | 92.55 | 92.40 | 92.63 | 92.74 | 92.45 | 92.33 | 92.53 | 92.57 | 92.72 | 92.48 | 92.43 |
|  | 3# | 94.77 | 94.56 | 94.68 | 94.91 | 94.86 | 94.80 | 94.91 | 94.85 | 94.78 | 94.96 | 94.65 |
|  | 4# | 96.68 | 96.79 | 96.91 | 97.04 | 97.11 | 96.95 | 97.08 | 96.87 | 96.75 | 97.09 | 96.86 |
| 6 | 1# | 89.34 | 89.48 | 89.57 | 89.67 | 89.05 | 89.63 | 89.86 | 89.25 | 89.51 | 89.62 | 89.49 |
|  | 2# | 92.46 | 92.25 | 92.42 | 92.05 | 92.71 | 92.35 | 92.65 | 92.94 | 92.75 | 92.45 | 92.63 |
|  | 3# | 93.99 | 94.35 | 94.21 | 94.46 | 94.31 | 94.74 | 94.23 | 94.54 | 94.94 | 94.74 | 94.45 |
|  | 4# | 95.87 | 96.27 | 96.46 | 96.51 | 96.22 | 96.40 | 96.24 | 96.02 | 96.69 | 96.07 | 96.88 |
| 7 | 1# | 90.13 | 90.02 | 90.15 | 90.23 | 90.07 | 89.68 | 89.84 | 90.28 | 89.77 | 90.11 | 90.23 |
|  | 2# | 92.35 | 92.01 | 92.14 | 92.22 | 92.44 | 92.55 | 91.99 | 92.01 | 92.58 | 92.59 | 92.36 |
|  | 3# | 95.35 | 95.11 | 95.06 | 95.16 | 95.29 | 94.77 | 95.05 | 95.12 | 95.24 | 94.77 | 94.79 |
|  | 4# | 97.19 | 97.28 | 97.15 | 96.80 | 96.88 | 96.74 | 97.01 | 97.33 | 96.76 | 97.24 | 97.19 |

_________________________________

# Text boxes

YS

# ICS 77.120.99

# CCS H 13

中华人民共和国工业和信息化部 发布

202×-××-××实施

202×-××-××发布

镍基合金粉化学分析方法

第5部分：铜含量的测定

硫代硫酸钠碘量法

Methods for chemical analysis of nickel base alloy powder—

Part 5：Determination of copper content—

Thiosulfate iodimetry

（讨论稿）

YS/T 539.5—202X

中华人民共和国有色金属行业标准