ICS. 77.120.99

CCS H 65

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXX-20XX

高纯钇靶

High purity yttrium sputtering target

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

XB

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会(SAC/TC 229)提出并归口。

本文件起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、包头稀土研究院、虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司（暂定未排名）。

本文件主要起草人：

- 高纯钇靶

- 范围

本文件规定了高纯钇靶的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

本文件适用于真空熔铸、粉末冶金方法制备的高纯钇锭，再经变形加工、热处理、机械加工、焊接等过程制得的高纯钇靶，主要用于电子信息、涂层和显示等领域。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 39176 稀土产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 1031  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T 1423  贵金属及其合金密度的测试方法标准

GB/T 1804  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法

GB/T 7734  复合钢板超声波检测方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8651  金属板材超声板波探伤方法

GB/T 12690  （所有部分） 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 18115.12  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法，钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥量的测定

GB/T 20967-2007  无损检测 目视检测 总则

XB/T 628  高纯稀土金属化学分析方法  痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分类

4.1 产品分类

产品按化学成分分为HT-Y-4Na、HT-Y-3Na5、HT-Y-3Na三个牌号。

4.2 产品牌号

高纯钇靶牌号共分三个层次，其中第一层次表示高纯靶，用高纯靶的英文首字母“HT”表示；第二层次表示产品金属钇靶，用元素符号“Y”表示；第三层次表示绝对纯度，当产品稀土纯度（质量分数）等于或大于99%时，“X”表示质量分数中“9”的个数，“N”表示数字9的英文字母，“Z”表示质量分数最后一位的值（当值为0时省略），a为absolute首字母，Na表示绝对纯度。具体表示方法如下：

牌号示例：HT-Ya-3N5表示纯度为99.95%的高纯钇靶产品。

- 技术要求

5.1  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1  产品化学成分

| 产品牌号 |  |  |  | HT-Y-4Na | HT-Y-3N5a | HT-Y-3Na |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数）/% | Yx，不小于 |  |  | 99.99 | 99.95 | 99.9 |
|  | 杂质含量，不大于 | 稀土杂质合量 |  | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  |  | 非稀土杂质 | Li | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
|  |  |  | Na | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
|  |  |  | K | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
|  |  |  | Fe | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | Si | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
|  |  |  | Ca | 0.0005 | 0.002 | 0.005 |
|  |  |  | Mg | 0.0002 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Al | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | Ni | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | Ti | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | Mn | 0.0002 | 0.001 | 0.002 |
|  |  |  | Zn | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Pb | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | Cu | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | U | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  |  |  | Th | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  |  |  | Ta+ Nb + Mo + W合量 | 0.0005 | 0.005 | 0.01 |
|  |  |  | C | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | O | 0.05 | 0.1 | 0.15 |
|  |  |  | N | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  |  | S | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  | 杂质合量y，不大于 |  |  | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
| 注：x高纯钇靶的Y含量为100%减去杂质元素含量总和的余量 y杂质合量为表中所列但不限于表中所列杂质元素实测值总和（不包含C、N、O、S气体元素） |  |  |  |  |  |  |

5.2 致密度

产品致密度不小于99%。需方如有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

5.3 平均晶粒尺寸

产品平均晶粒尺寸不大于300μm。需方如有特殊要求时，由供需双方协商确定，并在订货单（或合同）中注明。

5.4 内部质量

产品内部不应有分层、疏松、夹杂和气孔等缺陷。

5.5 表面粗糙度

产品表面粗糙度不大于2 μm。需方如有特殊要求时，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

5.6 几何尺寸和公差

产品尺寸、规格及结构方式一般由需方提供图纸。几何尺寸及公差由供需双方协商确定并在订货单（或合同）中具体说明。如果客户未提供允许公差，则靶材尺寸允许公差应符合GB/T 1804要求。

5.7 外观质量

5.7.1 产品为银灰色。

5.7.2产品表面应清洁光滑，无指痕、油污和锈蚀，应无拉伸润滑痕迹、颗粒附加物和其他玷污，应无凹坑、划伤、裂纹、凸起等缺陷。

5.8 焊接质量

靶坯与背板的焊合率不小于95%，局部最大未焊合率不大于2%。需方如有特殊要求时，由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

6  试验方法

6.1 化学成分

6.1.1 产品中稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.12和XB/T 628的规定进行。

6.1.2 产品非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690和XB/T 628的规定进行。

6.2 数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

6.3 致密度

按GB/T 1423的规定执行。

6.4 平均晶粒尺寸

按GB/T 6394的规定进行。

6.5 内部质量

按GB/T 8651的规定执行。

6.6 表面粗糙度

按GB/T 1031的规定制执行。

6.7 几何尺寸和公差

几何尺寸和公差采用相应精度的量具进行检测，按GB/T 1804的规定执行。

6.8 外观质量

采用目视检查，按GB/T 20967-2007第5章的规定执行。

6.9 焊接质量

按GB/T 7734的规定执行。

7  检验规则

7.1  检查和验收

7.1.1 产品由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本文件或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

7.1.2 需方对收到的产品按本文件的规定进行复检。如复验结果与本文件或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起二个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

7.2  组批

产品应成批提交验收。每批应由同一生产批、同一牌号和同一结构的产品组成。

7.3  检验项目

每批产品均应进行化学成分、致密度、平均晶粒尺寸、内部质量、表面粗糙度、几何尺寸、公差、外观质量、焊接质量的检验。

7.4  取样

7.4.1 产品的取样应符合表2的规定。

表2  检测项目、取样位置及数量

| 检测项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 铸锭缩孔下 | 每批取1件 | 5.1 | 6.1 |
| 致密度 | 见7.4.2 | 按需 | 5.2 | 6.3 |
| 平均晶粒尺寸 | 见7.4.2 | 按需 | 5.3 | 6.4 |
| 内部质量 | 靶坯 | 按需 | 5.4 | 6.5 |
| 表面粗糙度 | 成品 | 按需 | 5.5 | 6.6 |
| 几何尺寸和公差 | 成品 | 逐件 | 5.6 | 6.7 |
| 外观质量 | 成品 | 逐件 | 5.7 | 6.8 |
| 焊接质量 | 焊接后整体 | 按需 | 5.8 | 6.9 |

7.4.2 晶粒尺寸、致密度在靶坯的边缘位置进行垂直取样，样品尺寸为10 mm×10 mm×钇靶厚度，如图1所示。

图1 取样位置示意图

7.5  检验结果判定

7.5.1 化学成分分析结果与本文件或订货单（或合同）的规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，若仍有一项结果不合格，则判定该批产品不合格。

7.5.2 几何尺寸和公差、表面粗糙度、内部质量、平均晶粒尺寸、致密度、外观质量及焊接质量任何一项检测不合格时，则判该件产品不合格。

8 标志、包装、运输、贮存及随行文件

8.1  标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输、贮存应符合GB 39176的规定。如需方对包装有特殊要求，可由供需双方协商确定。

8.2 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中应包括质量证明书，质量证明书应符合GB 39176的规定。此外还宜包括：

a) 产品合格证；

b) 产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；

c) 产品使用说明书；

d）其他。