稀土行业标准《氯化镧铈》(审定稿)编制说明

一、工作简况

（一） 任务背景

氯化镧铈主要用于石油裂化催化剂、抛光粉、农业及各种稀土盐的原料。随着稀土市场不断扩大，对于氯化镧铈需求量不断攀升。现行稀土冶炼工艺不断成熟完善，氯化镧铈产品技术指标趋于稳定，但现行业内还没有氯化镧铈产品标准，寻找参照标准已经不能对现有氯化镧铈的生产起到规范化作用。加之稀土行业内氯化镧铈各企业标准差距较大，对此类产品的规范化程度不高。因此需要针对氯化镧铈特性制定一套标准，对于该类稀土产品标准的制定，有利于生产过程中各个企业对于氯化镧铈的控制，有利于市场上同类产品的统一协调，有利于下游应用企业的采购与生产。该标准的制定也势必为同类稀土产品的发展起到积极作用。

（二） 任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达 2021 年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2021〕28 号）的要求，全国稀土标准化技术委员会于 2021 年12月8日至10 日在浙江省湖州市召开了 2021 年全国稀土标准化技术委员会年会（稀土标委【2021】42号），行业标准《氯化镧铈》的编制任务计划正式下达，计划号 2021-0730T-XB，完成年限为2023 年。该标准由中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司负责牵头制定，包头华美稀土高科有限公司、四川省乐山锐丰冶金有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司、江阴加华新材料资源有限公司、包头稀土研究院、河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司、天津包钢稀土研究院有限责任公司、中国科学院海西研究院厦门稀土材料研究所等9家单位报名参与起草。

（三） 起草单位情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司前身是包钢8861稀土实验厂，始建于1961年。1997年9月由包钢（集团）公司联合嘉鑫有限公司（香港）、包钢综企公司，以包钢稀土三厂、选矿厂稀选车间资产为基础，发起成立股份有限公司并成功上市，成为“中华稀土第一股”。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司是我国乃至全世界最大的稀土生产、科研、贸易基地，是稀土行业的龙头企业。公司主要生产经营稀土原料产品（稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属）、稀土功能材料产品（稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料）和部分稀土应用产品（镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、LED灯珠）。经过50多年的发展，北方稀土已拥有近40家包括直属厂（分公司）、全资、控股、参股公司，分布全国10个省（市）自治区，拥有稀土冶炼、功能材料、深加工应用产品的完整产业链，是跨地区、跨所有制、多领域的高科技企业集团。

同时公司在检测方面也拥有实力雄厚的检测技术团队和先进的检测设备，公司下属包头稀土研究院理化检测中心是“内蒙古自治区名牌实验室”，也是国内外知名的稀土检测机构。检测中心创建于1963年，现有员工59人，其中高级工程师13人，工程师22人，助理工程师9人，技师1人，其他14人。拥有等离子体质谱仪、等离子体光谱仪、X荧光光谱仪、扫描电子显微镜、XRD、同步热分析仪等大型物理、化学分析检测设备。并通过了内蒙古自治区质量技术监督局计量认证（CMA 150521340072）、中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS L3016）；拥有全国分析检测人员能力培训机构及考核基地资质（NTC/C-2011-0010-R1和NTC/D-2015-0008-R0）。为国内外企业、贸易公司提供优质的检测技术服务。

多年来公司积极参与稀土国行标准的制修订和各种稀土检测标准的验证审核。多次获得“中国有色金属工业科学技术奖”、“全国稀土标准化技术委员会技术标准优秀奖”“中色集团科技配套奖”。

（四）主要工作过程

1、起草阶段

根据《国家标准化管理委员会关于下达 2021 年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2021〕28 号）的要求，全国稀土标准化技术委员会于 2021 年12月8日至10 日在浙江省湖州市召开了 2021 年全国稀土标准化技术委员会年会（稀土标委【2021】42号），行业标准《氯化镧铈》的编制任务计划正式下达，计划号 2021-0730T-XB。该标准由中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司负责牵头制定，包头华美稀土高科有限公司、四川省乐山锐丰冶金有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司、江阴加华新材料资源有限公司、包头稀土研究院、河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司、天津包钢稀土研究院有限责任公司、中国科学院海西研究院厦门稀土材料研究所等9家单位报名参与起草。同时参加制订的生产企业有：江苏国盛新材料有限公司、广西国盛稀土新材料有限公司、中国钢研科技集团有限公司、淄博灵芝化工有限公司、内蒙古航天金峡化工有限公司、包头市新源稀土高新材料有限公司；使用单位：包头天骄清美稀土抛光粉有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司接受任务后，立即成立《氯化镧铈》制定小组，并成立了微信群，开展一系列的调研、查阅资料、和主要生产厂家进行沟通交流等工作；对其现有氯化镧铈产品的规格、用户对产品的质量要求、生产制备工艺以及检测方法做进一步了解，并征求大家对化学成分指标的修订要求。北方稀土于2022年8月底组织相关人员讨论、论证并完成了《氯化镧铈》（征求意见稿）。

2、征求意见阶段

编制组通过发邮件、中国有色金属标准质量信息网上公开、会议等形式对《氯化镧铈》（征求意见稿）征询意见。

《氯化镧铈》行业标准征求意见稿编制组内部进行了讨论，针对意见进行了充分讨论，形成了征求意见稿。同时，征求意见稿向行业知名单位发出共16家，回函单位10家，共收到征集意见27条，其中采纳意见17条，10条不接受。针对不采纳的建议和提出意见单位进行了沟通，并于2022年10月将形成的《氯化镧铈》预审稿及编制说明提交稀标委。

3、预审阶段

2022年10月27日，全国稀土标准化技术委员会召开第八次稀土标准工作线上会议、会议对《氯化镧铈》行业标准进行了预审。来自全国10余家单位37名专家，对《氯化镧铈》（计划号：2021-0730T-XB）进行了预审，会上行业专家对预审稿做了详细讨论，形成意见15条，经讨论，意见都接受。预审稿进行修改后，向13家行业知名企业和机构发出征求意见，收到来自10家企业、机构的修改意见合计34条，并与1月14开展编制组内部会议，主要针对化学成分中是否增加固体放射性指标，液体非稀土杂质单位（/REO或者g/L）和控制指标范围，固体的指标要求是否需要和液体一致；检测液体PH检测；牌号确定等一系列问题开展讨论，并达成一致意见，最终形成了送审稿。

4、审定阶段

2023年02月27日至03月1日于海南省海口市召开“2023年全国稀土标准化技术委员会”（稀土标委[2023]7号），会上行业专家对送稿做了详细讨论，与会专家意见：。。。。

会议应到委员共计xx名，实际到会委员xx名，另有xx人为委员委托代表参会，委员出席率达到xx%与会委员一致同意，该标准作为推荐性行业标准上报。

5、报批阶段

二、标准编制原则

本标准起草过程中遵循以下原则：

（一）规范性原则：本标准是根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写的；

（二）先进性：查询相关标准和收集国内外客户的相关技术要求，积极向相关国际标准、世界领头企业的技术标准要求靠拢，做到标准的先进性；氯化镧铈主要用于石油裂化催化剂、抛光粉、农业及各种稀土盐的原料。随着稀土市场不断扩大，对于氯化镧铈需求量不断攀升。现行稀土冶炼工艺不断成熟完善，氯化镧铈产品技术指标趋于稳定，但现行业内还没有氯化镧铈产品标准，寻找参照标准已经不能对现有氯化镧铈的生产起到规范化作用。加之稀土行业内氯化镧铈各企业标准差距较大，对此类产品的规范化程度不高。因此需要针对氯化镧铈特性制定一套标准，对于该类稀土产品标准的制定，有利于生产过程中各个企业对于氯化镧铈的控制，有利于市场上同类产品的统一协调，有利于下游应用企业的采购与生产。该标准的制定也势必为同类稀土产品的发展起到积极作用。

（三）适用性：根据目前国内氯化镧铈生产企业的具体情况及技术水平，结合氯化镧铈用户的要求及应用技术的发展趋势，确定技术指标，力求做到标准的合理性、实用性，与时俱进。

（四）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

三、标准主要内容、确定依据及主要试验和验证情况分析

（一）标准的主要内容、确定的依据

- 主要技术内容

标准编制的主要内容包括：氯化镧铈的分类与牌号、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及随行文件。

（1）分类与牌号：产品有固体和液体两种形态。固体、液体产品按化学成分分别划定四个牌号，牌号划分参照GB/T 17803稀土产品牌号表示方法及研究生产厂家和客户需求确定。

（2）要求：标准中的“技术要求”包括主要化学成分、pH值和外观指标。其中主要化学成分包括稀土组分La2O3/REO%、CeO2/REO%；非稀土杂质CaO+MgO、Fe2O3、Na2O、PO43-、BaO、SO42-、NH4Cl。外观指标是氯化镧铈产品的必要指标，这些要求的规定将对氯化镧铈生产厂家产品品质控制及满足下游用户的需求起到积极的推动作用。

（3）试验方法：稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行，氧化镧（La2O3）和氧化铈（CeO2）含量的分析方法按GB/T 40795的规定进行，非稀土杂质量及水不溶物等分析方法按GB/T 16484的规定进行。规定pH值的测试方法，并编写附录。产品外观采用目视方法检查。

（4）检验规则：检验项目为每批产品出厂前应进行主要化学成分、外观的检验。其他性能由供方根据生产情况进行定期检测或抽检。标准中还规定了取样方法和检验结果判定。

（5）标志、包装、运输、贮存及质量证明书：标准中规定了标志、包装的内容，运输、贮存的条件以及质量证明书中的内容。

- 2、关键数据确定依据

根据任务落实会议精神，我单位组建了《氯化镧铈》行标修订小组，主要由《氯化镧铈》产品质量组、分析检测组、工艺调整等技术人员组成。2021-2022年主要进行了如下工作：

确立《氯化镧铈》行标修订遵循的基本原则；调研、查阅资料了解国内外氯化镧铈的生产动态；对生产、使用厂家进行制备工艺及用途的调研及收集资料；查阅相关标准；确定产品主要技术内容； 确定建立仲裁方法；对产品进行分析测试；根据测试数据确定技术指标取值范围；编写征求意见稿草案；根据预审会建议修改并完成审定稿。

调研了氯化镧铈生产厂家、高校、科研院所，在确定化学指标时，以E-mail、电话、微信等形式征询了主要生产厂家四川省乐山锐丰冶金有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司、江阴加华新材料资源有限公司等单位的意见与建议，对其产品指标进行了征集，根据各企业所生产的产品的实际情况，对氯化镧铈产品进行行业标准制定前广泛调研、了解市场生产情况和用户应用情况及相应的论证，制订标准草案形成标准的征求意见稿发至参与单位及其它相关单位广泛征求意见，形成预审稿；根据预审会建议修改并完成审定稿

（二）主要技术内容说明

- 1、牌号的确定

牌号划分参照GB/T 17803稀土产品牌号表示方法及结合生产厂家和客户需求确定，并与主要用户单位和生产单位进行了沟通和确认。其中主要生产单位包括四川省乐山锐丰冶金有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、益阳鸿源稀土有限责任公司、江阴加华新材料资源有限公司，江苏国盛新材料有限公司、广西国盛稀土新材料有限公司、淄博灵芝化工有限公司、内蒙古航天金峡化工有限公司、包头市新源稀土高新材料有限公司；主要用户单位包括中石油、中石化等。本标准根据氯化镧铈的物理形态可分为固体和液体两大类。

- 2、主要化学成分确定依据

氯化镧铈的化学成分结合主要生产单位和用户单位外，调研、查阅资料了解国内外氯化镧铈的生产动态。 确定产品主要技术内容； 对产品进行分析测试；根据测试数据确定技术指标取值范围；通过和现有生产单位及用户单位收集征求意见稿、预审稿、送审稿意见征集，最终形成了氯化镧铈的化学成分，具体见表1，表2。

表1：固体氯化镧铈产品的化学成分表

| 产品牌号 |  |  | (LaCe)Cl3-75Ce | （LaCe）Cl3-70Ce | (LaCe)Cl3-65Ce | (LaCe)Cl3-60Ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 成分 ︵ 质量 分数 ︶ /% | REO，不小于 |  | 45 |  |  |  |
|  | 主要稀土组分/REO%,不小于 | La2O3 | 25±2 | 30±2 | 35±2 | 40±2 |
|  |  | CeO2 | 75±2 | 70±2 | 65±2 | 60±2 |
|  |  | CeO2/REO +La2O3/REO | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | 非稀土杂质%，不大于 | CaO+MgO | 1.125 |  |  |  |
|  |  | Fe2O3 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | Na2O | 0.225 |  |  |  |
|  |  | PO43- | 0.005 |  |  |  |
|  |  | BaO | 0.225 |  |  |  |
|  |  | SO42- | 0.023 |  |  |  |
|  |  | NH4Cl | 2.25 |  |  |  |
|  | 水不溶物/%，不大于 |  | 0.1 |  |  |  |

表2：液体氯化镧铈产品的化学成分表

| 产品牌号 |  |  | (LaCe)Cl3-75CeL | （LaCe）Cl3-70CeL | (LaCe)Cl3-65CeL | (LaCe)Cl3-60CeL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 成分 ︵ 质量 分数 ︶ /% | REO/(g/L)，不小于 |  | 260 | 260 | 260 | 260 |
|  | 主要稀土组分/REO%,不小于 | La2O3 | 25±2 | 30±2 | 35±2 | 40±2 |
|  |  | CeO2 | 75±2 | 70±2 | 65±2 | 60±2 |
|  |  | CeO2/REO +La2O3/REO | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  | 非稀土杂质/REO%，不大于 | CaO+MgO | 2.5 |  |  |  |
|  |  | Fe2O3 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | Na2O | 0.5 |  |  |  |
|  |  | PO43- | 0.01 |  |  |  |
|  |  | BaO | 0.5 |  |  |  |
|  |  | SO42- | 0.05 |  |  |  |
|  |  | NH4Cl | 5 |  |  |  |
| pH值（20℃） |  |  | 2.5-3.5 |  |  |  |

四、标准水平分析

氯化镧铈产品行业标准的制订不但为此类产品的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；对市场上此类产品流通，统一参数起到指导性意见，为提升氯化镧铈未来工艺水平做出参照。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

随着稀土市场不断扩大，对于氯化镧铈需求量不断攀升。氯化镧铈标准的制订将充分反应了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。可为氯化镧铈产品贸易提供仲裁的依据；为氯化镧铈产品的指标控制提供指导意义。制订的氯化镧铈产品标准符合现有国家产业政策，对于解决稀土产品贸易纠纷发挥积极的作用。本标准与相关法律法规等无冲突。

六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

截至目前，尚未发现与本标准内容相关的知识产权的问题。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准修订过程无重大分歧意见。

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准是根据行业实际生产使用情况制订的，其整体内容达到行业先进水平，建议保留推荐性行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议，包括：

——组织措施

为使标准更好地发挥技术指导作用，提高产品质量水平，建议做好宣传培训，使各企业掌握标准的各项技术要求，使标准的应用真正落到实处，不断提高产品质量，提高市场竞争力，同时对《氯化镧铈》行业标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准中存在的问题，不断修订完善。

——技术措施

该标准综合产品用途及生产实践，制订了产品技术指标。相关企业参照使用本标准时，应对氯化镧铈的特性有充分的了解，应认真解读系列方法标准，根据产品要求，选择最适宜的牌号要求。

十、废止现行有关标准的建议

无

十一、其他应予说明的事项

无其他说明事项。

- 十二、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

随着稀土市场不断扩大，对于氯化镧铈需求量不断攀升，现行稀土冶炼工艺不断成熟完善，氯化镧铈产品技术指标趋于稳定，但现行业内还没有氯化镧铈产品标准，寻找参照标准已经不能对现有氯化镧铈的生产起到规范化作用。加之稀土行业内氯化镧铈各企业标准差距较大，对此类产品的规范化程度不高。因此需要针对氯化镧铈特性制定一套标准，以便更好地规范此类产品，对市场上此类产品流通，统一参数起到指导性意见，为提升氯化镧铈未来工艺水平做出参照。

本标准在修订过程中得到了全国稀土标准技术委员会秘书处的指导与帮助，同时对提供过数据、信息和建议的所有单位表示感谢。

制订后的标准不但为氯化镧铈产品的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为氯化镧铈产品贸易提供仲裁的依据；为氯化镧铈产品的指标控制提供指导意义。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2023年 02月 07日