ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T xxxx—202x

代替YS/T 930—2013

二氯四氨钯

Tetraammine dichloro palladium(II)

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

- 前    言

- 本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本标文件代替YS/T930—2013《二氯四氨钯》，与YS/T930—2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）更改了杂质元素的测定方法,对原标准YS/T930—2013中引用YS/T 362 纯钯中杂质元素的发射光谱分析方法，更改为最新的方法标准YS/T1197—2017钯化合物化学分析方法   金、银、铂、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、铋、钾、镉的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法(见6.1.2,2013年版本见4.2）；

b)增加了产品标记中产品名称、化学式项（见4）；

c）增加规定了二氯四氨钯的化学成分杂质元素Si<0.001%、Ca<0.001%、Zn<0.001%（见5.1中表1）；

d))更改了取样方法按照HG/T3921文件中固体产品的取样规定进行（见7.4.1，2013年版本见5.4）；

e)增加了检测结果取值按GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定的引用（见7.5.1）；

- f)更改了标志，分为了产品标志和包装标志（见8.1，2013版的6.1）；

请注意本文件的有些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件主要起草单位：贵研铂业股份有限公司、励福（江门）环保科技股份有限公司、陕西瑞科新材料股份有限公司、西安凯立新材料股份有限公司、山东有研国晶辉新材料有限公司、成都光明派特贵金属有限公司。

本文件主要起草人：肖云、刘朝能、李家林、马志斌、刘俊、刘桂华、沈善问、苏琳琳、何冬浩、李永强、张思睿、金瑞宾、林鹏、韩媛、王金营。

- 本文件及所代替的文件的历次版本发布情况为：

- ――2013年发布为YS/T 930-2013，2022年修订。

- ――本次为第一次修订。

- 二氯四氨钯

- 1   范围

本标准规定了二氯四氨钯的标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单（或合同）内容。

本标准适用于精细化工和电镀行业用的二氯四氨钯。

- 2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 23276-2009 钯化合物分析方法 钯含量的测定 二甲基乙二醛肟析出EDTA络合滴定法YS/T1197—2017钯化合物化学分析方法   金、银、铂、铑、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、铬、锌、镁、锰、铝、钙、钠、硅、铋、钾、镉的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

HG/T 3921-2006 化学试剂采样及验收规则

- 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  分类（和标记）

产品名称：二氯四氨钯

化学式:Pd(NH3)4Cl2•H2O

- 5  技术要求

- 5.1化学成分

- 二氯四氨钯的化学成分应符合表1的规定。

- 表1  二氯四氨钯的化学成分

| 钯（质量分数)/% ≥ | 杂质元素（质量分数）% ≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ag | Au | Pt | Rh | Ir | Pb | Ni | Cu | Fe | Cd | Cr | 杂质元素总量 |
| 39.5 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |
|  | Ca | Zn | Si |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
|  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2溶解试验

二氯四氨钯应完全溶解于水。

- 5.3外观质量

二氯四氨钯大颗粒应为无色晶体，小颗粒略带淡黄色。

- 6  试验方法

- 6.1 化学成分

6.1.1钯含量的测定

按GB/T 23276-2009的规定进行。

6.1.2 杂质元素含量的测定

按YS/T1197—2017的规定进行。

- 6.2  溶解试验

- 称取0.5g样品，加50mL纯水，应完全溶解。

- 6.3外观质量

采用目视检查。

- 7  检验规则

- 7.1 检查和验收

- 7.1.1产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及或合同（或订货单）的规定。并填写质量证明书。

- 7.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 7.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

- 7.3  检验项目

每批产品出厂前应进行钯金属含量、杂质元素质量分数、溶解实验、外观质量的检验。

- 7.4  取样

7.4.1 二氯四氨钯取样按 HG/T 3921文件中固体产品的取样规定进行。

- 7.5  检验结果的判定

7.5.1  检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。

7.5.2 产品钯金属含量、杂质元素质量分数、溶解试验和外观质量检验项目中任意一项检验结果不合格时，则判该批产品不合格。

- 8 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 8.1 标志(分产品标志和包装标志）

- 8.1.1 产品标志

在检验合格的每瓶产品标签上应有如下标志：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）生产批次；

d）数量；

e）生产日期。

- 8.1.2 包装标志

产品的包装箱标志应符合GB/T 191的规定。

- 8.2  包装、运输、储存

- 8.2.1  产品装入聚丙稀或聚乙烯塑料瓶中，严密封口。整齐放入木箱或纸箱内，用纸屑、泡沫塑料等软物填料添固，不得有松动现象。

- 8.2.2  产品可以用铁路、公路、水运等方式运输。

- 8.2.3  产品应放于干燥处，严防受潮。

- 8.3 随行文件

每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

- 产品检验报告单；

● 检验项目及其结果或检验结论；

● 批量或批号；

● 检验日期；

● 检验员签名或盖章。

b）其它。

- 9  合同（或订货单）内容

本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下内容：

a）产品名称；

b）批号；

c）净重（或件数）；

d）本文件编号；

e）其他。