征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：  《烧结型银导体浆料》

承办人：姚远         共 02 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司

电  话：0871-68328370                   2023年3月9日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前言 | 增加文件不识别专利声明 | 深圳市颖尚电子材料有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3 | 引导语改为：“下列术语和定义适用于本文件” | 中船重工黄冈贵金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3 | 增加固体含量、粘度、细度、方阻、附着力、可焊性等指标定义 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
|  | 3.2 | 对银导体浆料定义描述更具体 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
|  | 5.1 | 建议删掉 | 上海怡上电子材料有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2 | “保温时间”改为“峰值温度时间” | 有研亿金新材料有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2 | 保温时间全列需要增加数据调研 | 有研亿金新材料有限公司 | 不采纳 | 该保温时间之外的银浆为光伏银浆，此银浆在行标《太阳能电池用银浆》中已作描述 |
|  | 5.2 | 将峰值温度600℃-930℃银浆周期修改为“30-120” | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.2 | 烧成条件移至实验方法中，并作附表详细说明 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
|  | 5.3.1 | 将峰值温度600℃-930℃银浆“固体含量”修改为“35-95” | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.3.1 | 将“细度”修改为“10” | 中船重工黄冈贵金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.3.1 | 将“粘度”修改为“5-500” | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.3.2 | 将峰值温度600℃-930℃银浆方阻修改为≤15 | 成都光明派特贵金属有限公司 | 采纳 |  |

征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：  烧结型银导体浆料

承办人：姚远        共 02页   第 02 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司

电  话：0871-68328370                   2023年3月9日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.3.2 | 可焊性指标删除 | 西安瑞鑫科金属材料有限责任公司 | 不采纳 | 此项指标为重要指标 |
|  | 5.3.2 | 附着力改为“≥10N/mm2” | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.3 | 每批银浆通用检测项目单独列出，非通用分开说明 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.3 | 列表详细说明检测项目及取样方法 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
|  | 7.4 | 取样建议在装罐前检测，下机取样 | 西安宏星电子浆料科技股份有限公司 | 不采纳 | 此处为仲裁取样 |
|  | 附录A | 在附录中对烧成条件进行详细说明 | 西北有色金属研究院 | 采纳 |  |
|  |  | 无意见 | 大冶有色设计研究院有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 广东工业分析中心 |  |  |
|  |  | 无意见 | 鑫泓银制品有限责任公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 江苏北矿金属循环利用科技有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 山东恒邦股份有限公司 |  |  |
|  |  | 无意见 | 西安凯立新材料股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：15 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：9个；

（4）没有回函的单位数：0个。